ICS 29.045

H82

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

200mm硅外延片

200mm silicon epitaxial wafer

（讨论稿-仍在修改）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局       中 国  国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同归口。

本标准起草单位：南京国盛电子有限公司。

本标准主要起草人：

200mm硅外延片

范围

本标准规定了200mm硅外延片的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于在N型和P型外延层的硅外延片。产品主要用于制作集成电路或半导体器件。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 12964  硅单晶抛光片

GB/T 13389  掺硼掺磷硅单晶电阻率和掺杂浓度换算规程

GB/T 14139  硅外延片

GB/T 14141  硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定 直排四探针法

GB/T 14142  硅外延层晶体完整性检测方法  腐蚀法

GB/T 14145  硅外延层堆垛层错密度测定  干涉相衬显微镜法

GB/T 14146  硅外延层载流子浓度测定  汞探针电容－电压法

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14847  重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

GB/T 19921  硅抛光片表面颗粒测试方法

术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

产品分类

导电类型

产品按导电类型分为N型和P型。

规格

产品按直径尺寸为200mm。

外延片晶向

产品按晶向分为〈111〉、〈100〉等。

要求

衬底材料

硅单晶衬底的电阻率应符合表1的规定，其他各项参数应符合GB/T 12964的规定。

表1 硅单晶衬底的电阻率

| 导电类型 | 掺杂元素 | 电阻率（Ω·cm） |
| --- | --- | --- |
| N | Sb | ≤0.02 |
|  | As | ≤0.005 |
|  | P | ≤0.002 |
| P | B | ≤0.02 |

外延层

电学参数

N型外延层掺杂元素为磷，P型外延层掺杂元素为硼。

      - 外延层中心电阻率及其允许偏差应符合表2的规定。

表2 外延层中心电阻率及其允许偏差

| 中心电阻率（Ω·cm） | 允许偏差（％） |
| --- | --- |
| 0.3～5 | ±5 |
| ＞5～30 | ±6 |

厚度及其允许偏差应符合表3的规定。

表3 外延层中心厚度及其允许偏差

| 中心厚度（μm） | 允许偏差（％） |
| --- | --- |
| 1～60 | ±5 |

径向电阻率、厚度变化应符合表4的规定。

表4 外延层径向电阻率、厚度变化

| 厚度(μm) | 电阻率(Ω·cm) |
| --- | --- |
| 范围 | 公差 （TV） | 范围 | 公差 (RV) |
| 1-5 | WIW：2.5% WTW：3% | 0.01-10 | WIW：2% WTW：3% |
| 5-70 | WIW：2% WTW：3% | 10-60 | WIW：3% WTW：4% |

其中:

………………（1）

式中：

ρMax、ρMin -----分别是指中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上距周边10mm±1mm位置处四点的电阻率测量值的最大值和最小值。

其中：

…………………………… （2）

式中：

TMax、TMin——分别是指中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上距周边10mm±1mm位置处四点的电阻率测量值的最大值和最小值。

外延层缺陷

外延层位错密度≤10cm-2

外延层层错密度≤1cm-2

外延层表面缺陷限度

缺陷限度应符合表3的规定（边缘3mm除外）

表3   外延层表面缺陷限度

| 序号 | 缺陷名称 | 缺陷限度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑移线 | 5条 总长≤直径 |
| 2 | 点缺陷（≥0.3μm ） | ≤25个/片 |
| 3 | 凹坑个数 | 1 |
| 4 | 冠状边缘 | 突起不得超过1/3外延层厚度 |
| 5 | 划痕 | 无 |
| 6 | 桔皮、波纹、裂纹、鸦爪 | 无 |
| 7 | 雾 | 无 |
| 8 | 崩边 | 无 |
| 9 | 沾污 | 无 |

表面缺陷区域按照GB/T 14139。

表面点状缺陷包括符合GB/T 14246 的钉、粘附的微粒、突起物、夹杂、小丘和凌锥等。使用清洗技术能除去的微粒不属于点状缺陷。

崩边是指外延片边缘在径向的缺损深度大于0.3mm的损伤。

雾的定义见GB/T 14246。

沾污包括色斑、手套印、尘埃、污迹和溶剂残留物等。

几何参数

| 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 总厚度变化 (TTV) | μm | ≦６μｍ |
| 总平整度(TIR) | μm | ≦３μｍ |
| 弯曲度/翘曲度Bow/Warpage | μm | 55/60 |
| 局部平整度SBIR | μm | ≦１(20*20) |
| PUA | % | 100% |

表面金属

钠、铝、钙≤5.00E+10 atom/cm2

铁、镍、铜、锌、铬含量≤3.00E+10 atom/cm2。

背面

外延片背面应无沾污，无突起物。

试验方法

外延层电阻率测试按GB/T 14146或者GB/T 14141的规定进行或按供需双方商定的其它办法进行。电阻率和掺杂浓度的换算按GB/T 13389的规定进行。

外延层厚度按GB/T 14847的规定进行或按供需双方商定的其它办法进行。

外延层位错、堆垛层错密度检测按照GB/T 14142的规定进行。也可按GB/T 14145规定检测堆垛层错密度。

外延表面缺陷检验按照GB/T 14139的规定进行。

外延表面几何参数检验按照GB/T 6618的规定进行。

外延表面颗粒检验按照GB/T 19921的规定进行。

外延层表面金属检彦按照

如用户有特殊要求，则由供需双方协商解决。

检验规则

每批产品由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量说明书。

每批产品的检验项目均采用抽样检验。产品采用GB/T2828一般检查水平Ⅱ、一次抽样方案抽样检查或按共需双方商定的方法抽样检查。

合格质量水平（AQL）规定为：

外延层电阻率   6.5

外延层厚度     6.5

外延层缺陷累计 6.5

需方可对收到的产品进行检验，若检验结果与本标准不符合时，在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

标志、包装、运输、储存

  - 包装和标志

放置硅片的片盒必须为专用硅片洁净片盒。

硅外延片25片一盒放入片盒中，盖好盒盖，片盒接口处贴上专用密封胶带，然后进行真空塑封，或按供需双方商定的其它办法包装。

包装箱外应有“小心轻放”、“防腐防潮”、“易碎”字样或标记，并注明：

- 需方名称；

- 产品型号；

- 产品数量；

- 供方名称。

运输和储存

产品在运输过程中应轻装轻卸、勿挤勿压，并有防震措施。

产品应储存在洁净干燥的环境中。

质量证明书

每批产品应附产品质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和型号；

- 产品批号；

- 产品数量；

- 产品晶向；

- 抛光片生产厂家及技术主要参数；

- 各项检验结果及检验部门印记；

- 检验和审核人员的签字；

- 生产日期。

# Text boxes

发布