ICS 77.040

H17

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

高纯四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟和砷的测定  电感耦合等离子体质谱法

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

高纯四氯化锗中铜、锰、铬、钴、镍、钒、锌、铅、铁、镁、铟和砷的测定  电感耦合等离子体质谱法

- 范围

本标准规定了高纯四氯化锗中Cu、Mn、Cr、Co、Ni、V、Zn、Pb、Fe、Al元素含量的测定方法。

本标准适用于高纯四氯化锗中Cu、Mn、Cr、Co、Ni、V、Zn、Pb、Fe、Al元素含量的测定，各元素的测定范围见表1。

| 元素 | 测定范围 |
| --- | --- |
| Cu | 1×10-9%～2×10-5% |
| Mn | 1×10-9%～2×10-5% |
| Cr | 1×10-9%～2×10-5% |
| Co | 1×10-9%～2×10-5% |
| Ni | 1×10-9%～2×10-5% |
| V | 1×10-9%～2×10-5% |
| Zn | 1×10-9%～2×10-5% |
| Pb | 1×10-9%～2×10-5% |
| Fea | 1×10-9%～2×10-5% |
| Al | 1×10-9%～2×10-5% |
| Fe为动态反应池模式测定。 |  |

- 方法提要

试样在加热条件下，主体四氯化锗被挥发，用硝酸除掉残渣中的有机物，用电感耦合等离子体质谱法直接测定Cu、Mn、Cr、Co、Ni、V、Zn、Al、Pb、Fe。

- 试剂与材料

  - 去离子水：电导率不大于6.67×10-2 µs.㎝-1。

  - 硝酸：BV3级。

  - 盐酸：BV3级。

  - 硝酸（1+1）：由BV3级硝酸配置。

  - 各待测杂质元素和内标铑的标准贮存溶液（标准溶液的配制按GB/T 602）：杂质元素的浓度为0.1 µg/ml，内标铑的浓度为1 µg/mL。

- 测量仪器

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。

- 测量步骤

  - 试料

采集两份试样，每份20 mL, 平行测定后取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 试样中杂质元素的预富集

取20 mL四氯化锗试样于石英坩埚中，并将坩埚放入蒸发器内，用红外灯辐射加热到70 ℃，当试样挥发近干时，温度提高到110 ℃，直到完全蒸干,加3 mL盐酸(见A.3中c)),若含有机物，则滴加几滴硝酸(见A.3中b)),加热将有机物除掉。滴加硝酸(A.3中d))溶解残渣，并将其转移至洁净的10 mL比色管中，用少量去离子水，分2次～3次冲洗石英坩埚，一并转移至10 ml比色管中。接着按A.5.3.1中b）进行操作,待测。

    - 工作曲线的绘制

      - 取4支洁净的10 mL比色管，分别加入0.00、0.50、1.00、2.00 mL混合标准贮存液(见A.3中e))；0.10 mL硝酸(见A.3中b))、0.50 mL铑内标(见A.3中e))用水稀释到刻度；

      - 此标准溶液含Cu、Mn、Cr、Co、Ni、V、Zn、Al、Pb、Fe各0.00、5.00、10.00、20.00 ng/mL；内标铑50 ng/mL。

      - 在与试料测定相同条件下，以0浓度溶液调“零”，用ICP-MS仪测定各被测元素的计数，以被测元素浓度为横坐标，各被测元素的计数为纵坐标绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

金属杂质的质量分数按式（1）计算：

……………………………………………(1)

式中：

X ——金属杂质的质量分数；

c ——从仪器上直接读取的各杂质含量，单位为纳克每毫升（ng/ml）；

V1 ——测定时的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——取样体积，单位为毫升（mL）；

Ρ——四氯化锗的密度，1.874 g/mL。

- 允许差

本方法测定的相对允许差应不大于30%。

- 试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

- 试样信息；

- 仪器型号；

- 试验环境；

- 测试结果；

- 本标准编号；

- 测试日期及测试者；

- 其他。

_________________________________