行业标准《硅外延层厚度测定 堆垛层错尺寸法》（送审稿）

编制说明

一、工作简况

- 任务来源及计划要求

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2013年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2013]163号）的要求，由南京国盛电子有限公司、有研半导体材料有限公司负责修订《硅外延层厚度测定  堆垛层错尺寸法》行业标准，计划编号2013-1628T-YS。要求2014年完成。

- 项目承担单位概况

南京国盛电子有限公司前身是信息产业部电子第五十五研究所电子材料产品部,地处南京经济技术开发区,专业从事半导体硅外延材料的研发及批量生产。公司设备先进,拥有LPE,Gemini等公司生产的多种型号外延炉,能适应客户不同外延参数需要，测试仪器有C-V测试仪,红外测厚仪,扩展电阻测试仪,四探针测试仪等;超净面积达到400平方米,最高洁净度10级.产品系列从3'到8'的P型和N型外延片,产能为8万片/月(4'等效)。外延层电阻率和厚度满足国内外分立器件和集成电路厂家需要。

- 工作过程

南京国盛电子有限公司接到任务后，2013年10月成立了由南京国盛电子有限公司、有研半导体材料有限公司等单位相关技术人员组成的标准工作组。工作组在国内广泛调研和南京国盛电子有限公司长期应用该标准的基础上，于2013年11月完成了标准工作组讨论稿。

2013年11月26日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在南京召开《硅外延层厚度测定 堆垛层错尺寸法》行业标准第一次工作会议，共有有色金属标准所、南京国盛电子有限公司、中国计量科学研究所等23家单位的专家37人参加了本次会议。参会代表对标准进行了逐条审查，对该标准的技术要点和内容进行了充分的讨论，并提出了相应修改意见。根据专家讨论会和相关单位对标准工作组讨论稿的修改意见，标准工作组对讨论稿进行了修改及相关内容的补充和完善，于2014年4月完成了标准征求意见稿。并于2014年7月份，发送给万向硅峰等10家单位征求意见，并按照各单位提出的意见进行修改。具体见意见汇总处理表。

2014年11月21日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在徐州召开《硅外延层厚度测定  堆垛层错尺寸法》行业标准第二次工作会议，共有色金属技术经济研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所、江苏中能硅业科技发展有限公司等23家单位的专家27人参加了本次会议。会议对本标准进行了讨论，并提出了相应修改意见。具体见意见汇总处理表。根据标准工作会议上对本标准征求意见稿的修改意见，标准工作组对征求意见稿进行了修改及相关内容的补充和完善，于2015年5月完成了标准送审稿。

- 本标准的主要起草人：

马林宝              高级工程师  主持标准修订

葛华 、刘小青       工程师  参与标准撰写

孙燕              主任工程师  参与标准审核、试验

二、标准编制原则和确定主要技术内容的依据：

1、调研和分析工作情况

本标准原有腐蚀液为使用铬酸配方，废液对环境的影响非常大，本次修订是基于降低排放环境管制物质，在YS/T 23-1992《硅外延层厚度测定  堆垛层错尺寸法》的基础上，进行方法的试验、分析和研究后，并参考国外同类标准的相关内容，增加无铬配方腐蚀液，编制成本标准的标准草案。

2、主要修订内容及确定依据

1、按照现有行业标准编制的要求，对引用标准进行了补充完善，增加引用了一个国家标准，并增加了 “术语”章节。

2、 本标准基于环保要求，提出了有可实施的无铬配方

3、根据现有测试手段（显微镜）的更新，对测量手段进行了更新。

3、主要试验或验证的分析

分别对两组四片不同样片进行了多个实验室测量。3个实验室所测得的标准偏差为1.675，获得的多个实验室测量精密度为±5%。

| 片号 | 试验室1 | 试验室2 | 试验室3 | 平均值 | 标准差 | 相对标准差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样片1-无铬 | 27.43 | 28.55 | 26.89 | 27.626 | 0.794 | 3.071% |
| 样片2—有铬 | 27.79 | 27.63 | 27.73 | 27.717 | 0.107 | 0.278% |
| 样片3—无铬 | 28.89 | 31.26 | 28.70 | 29.615 | 1.675 | 4.807% |
| 样片4—有铬 | 31.42 | 30.70 | 31.66 | 31.257 | 0.509 | 1.599% |

三、标准水平分析：

本标准结合国内对YS/T 23-1992标准的使用和实验情况而修订，与国内同类标准相比，新的标准达到国内先进水平。

四、与现行法律、法规及强制性标准的协调性

本修订标准符合现行法规，标准发布后可替代现行YS/T 23-92《外延层厚度测定 堆垛层错尺寸法》

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

六、实施标准的要求和措施的建议

本标准建议为推荐性行业标准。

南京国盛电子有限公司

2015-5-17