标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：亲水性的测定                   承办人：龚玄                共 2 页   第1 页

标准项目负责起草单位：云南浩鑫铝箔有限公司 电话：18616342338           2015年4月20日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 增加了蒸馏水要求 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 4.1 | 增加了接触角测定仪的精度要求 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4.6 | 增加了游标卡尺的精度要求 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5 | 修改了试样要求，不规定试样尺寸，只需试样洁净平整 | 云南浩鑫铝箔有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司 | 不采纳 | 试样大小需明确 |
| 5 | 5 | 试样尺寸统一为50×50mm | 广东东阳光铝业有限公司、镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 6.1.1.4 | 接触角测定时“每个试样在三个不同位置各滴一滴” | 云南浩鑫铝箔有限公司、湖南晟通科技集团有限公司、广东东阳光铝业有限公司、镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6.1.1.4 | 适量的水范围缩小为“0.01 mL～0.02 mL” | 广东东阳光铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 6.1.1.5 | 水滴在试样上静置时间“60s”不合理，对静置时间根据不同涂层试样进行划分 | 云南浩鑫铝箔有限公司、湖南晟通科技集团有限公司、广东东阳光铝业有限公司、镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 6.1.1.5 | 增加接触角示意图 | 云南浩鑫铝箔有限公司、湖南晟通科技集团有限公司、广东东阳光铝业有限公司、镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：亲水性测定                     承办人：龚玄                 共 2 页   第2页

标准项目负责起草单位：云南浩鑫铝箔有限公司   电话：18616342338            2015年4月20日填写

| 10 | 6.1.1.2 | 明确针尖与亲水箔表面的距离约为10 mm | 镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 6.1.1.3 | 明确水滴在不同的试样上静置的时间，修改游标卡尺测定水滴直径的方式，由测定“横向、纵向直径”改为测定“最大、最小直径” | 江苏常铝铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 6.1.2.2 | 删除水滴自然滴于试样表面中“自然二字” | 云南浩鑫铝箔有限公司、湖南晟通科技集团有限公司、广东东阳光铝业有限公司、镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 6.3 | 明确试样需“冷却在室温”再浸渍、浸渍时间由“1min”延长至“5min” | 广东东阳光铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 6.4.1.1 | 连续浸渍亲水角测试示意图 | 镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 不采纳 | 各单位试样放置方法不统一 |
| 15 | 6.4.1.1 | 规范水槽放置为“水平” | 镇江鼎盛铝业股份有限公司、云南浩鑫铝箔有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 6.4.2.1 | 规定干湿循环晾干时间不宜超过4小时 | 镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；

（4）没有回函的单位数： 0个。