标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：涂层表面密度的测定              承办人：龚玄              共 2 页   第1 页

标准项目负责起草单位：云南浩鑫铝箔有限公司    电话：18616342338         2015年4月20日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 删除浓硫酸法和顺丁烯二酸法的原理 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 3 | 删除浓硫酸法和顺丁烯二酸法所需要的试剂 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 3.2 | 马弗炉要求改为“温度可达到550℃” | 云南浩鑫铝箔有限公司、湖南晟通科技集团有限公司、广东东阳光铝业有限公司、镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 不采纳 | 马弗炉应明确温度控制范围 |
| 4 | 3.2 | 马弗炉要求改为“温度可控制在550 ℃±10 ℃” | 云南浩鑫铝箔有限公司、广东东阳光铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5 | 修改试样要求“面积为100cm2的圆形试样，试样面积偏差为±0.1mm2。 ” | 湖南晟通科技集团有限公司、广东东阳光铝业有限公司、镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 不采纳 | 试样应明确直径偏差，非面积偏差 |
| 6 | 5 | 修改试样要求“面积为100cm2的圆形试样，试样直径偏差为±0.05mm。” | 云南浩鑫铝箔有限公司、广东东阳光铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6.1 | 删除浓硫酸测试方法 | 湖南晟通科技集团有限公司、镇江鼎盛铝业股份有限公司、广东东阳光铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 6.2.2 | 删除马弗炉烘烤后清洗、纱布擦拭、烘箱烘烤的过程 | 镇江鼎盛铝业股份有限公司 | 不采纳 | 纱布擦拭步骤对试验结果有影响，需保留 |
| 9 | 6.2.2 | 删除马弗炉烘烤后清洗、烘箱烘烤的过程 | 云南浩鑫铝箔有限公司、湖南晟通科技集团有限公司、广东东阳光铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 6.3 | 删除顺丁烯二酸法 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：涂层表面密度的测定             承办人：龚玄                 共 2 页   第2页

标准项目负责起草单位：云南浩鑫铝箔有限公司   电话：18616342338            2015年4月20日填写

| 10 | 7.2 | 添加“以3片试样结果的平均值作为涂层表面密度测定值” | 镇江鼎盛铝业股份有限公司、湖南晟通科技集团有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8 | 试验报告添加“可能影响试验结果的其他因素（环境温度、湿度），测定中观察到的异常现象”两项 | 云南浩鑫铝箔有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 附录A | 添加“涂层厚度的测定 红外干膜测试法” | 云南浩鑫铝箔有限公司、江苏常铝铝业股份有限公司 | 不采纳 | 测试具体方法不明确 |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；

（4）没有回函的单位数：0个。