ICS77.150.60

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

锌及锌合金棒材和型材

Zinc and zinc alloy bar and profile

（讨论稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

YS/T ××××—××××

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

- 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

- 本标准由中国有色金属工业协会提出。

- 本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243) 提出并归口。

- 本标准负责起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司。

- 本标准参加起草单位：安徽鑫科新材料股份有限公司。

- 本标准主要起草人：

锌及锌合金棒材和型材

  - 范围

- 本标准规定了锌及锌合金棒材和型材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

- 本标准适用于各工业部门用的锌及锌合金圆形、方形、矩形及六角形棒材和型材（以下简称棒、型材）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

- GB/T 231.1   金属材料 布氏硬度试验  第1部分：试验方法

- GB/T 351   金属材料电阻系数测量方法

- GB/T 470   锌锭

- GB/T 1175   铸造锌合金

- GB/T 2828.1   计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

- GB/T 4340.1   金属材料 维氏硬度试验  第1部分：试验方法

- GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

- GB/T 12689（所有部分）  锌及锌合金化学分析方法

- GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  棒、线、型材

- YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

- YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

- YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

  - 要求

- 3.1产品分类

- 3.1.1 产品牌号、状态、规格

棒、型材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。矩形棒的宽厚比应同时符合表2的规定。

表1 产品的牌号及规格

| 牌号 | 状态 | 规格/mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径(或对边距) | 长度 |
| Zn99.95、ZnAl2.5Cu1.5Mg、ZnAl4Cu1Mg、ZnAl10Cu1、ZnAl10Cu2Mg、ZnAl22、ZnAl22Cu1、ZnAl22Cu1Mg、ZnCuTi、ZnCu1.2、ZnCu1.5、ZnCu3Ti、ZnCu4MnBi、 ZnCu7Mn | 热挤压（M30）、 拉制态（H04)、 退火态（O60）、 淬火（人工时效）(TF00) | 3.0～65.0 | 500.0～3000.0 |
| 注：经双方协商，可供其他规格牌号的棒、型材。 |  |  |  |

表2 矩形棒的宽厚比                         单位为毫米

| - 厚度 | - 宽度/厚度 - 不大于 |
| --- | --- |
| - 4.0～12.0 | - 5.0 |
| - 12.0～20.0 | - 3.0 |
| - 注：经双方协商，可供应其他规格的棒材，具体要求应在合同中注明。 |  |

- 3.1.2 标记示例

产品的截面形状如图1所示。

圆形        正方形      正六角形          矩形                   锁形                D形

图1 棒、型材截面形状示意图

- 棒、型材标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示，标记示例如下：

示例1：用ZnAL22Cu1制造的、供应状态M30、高精级、外径为8.0mm、长度为2000.0mm的圆形棒标记为：

圆形棒 YS/T XXXX-ZnAL22Cu1 M30-高 8.0×2000.0

示例2：用ZnCu1.2制造的、供应状态H04、普通、短轴为12.0mm、长轴为20.0mm、长度为2000.0mm的锁形棒标记为：

锁形棒 YS/T XXXX-ZnCu1.2 H04-普通 12.0×20.0×2000.0

示例3：用ZnCu1.5制造的、供应状态O60、普通、短边为8.0mm、长边为18.0mm、长度为2000.0mm的矩形棒标记为：

矩形棒 YS/T XXXX -ZnCu1.5 O60-普通 8.0×18.0×2000.0

示例4：用ZnCu7Mn制造的、供应状态O60、高精级、对边距12.0mm、长度为2000.0mm的正六角形棒标记为：

正六角形 YS/T XXXX -ZnCu7Mn 060-高 12.0×2000.0

示例5：用ZnAl22Cu1Mg制造的、供应状态TF00、普通、对边距为10.0mm、长度为2000.0mm的正方形棒标记为：

正方形棒  YS/T XXXX-ZnAl22Cu1Mg TF00-普通 10.0×2000.0

示例6：用ZnCu3Ti制造的、供应状态H04、普通、短轴为10.0mm、长轴为20.0mm、长度为2000.0mm的D形棒标记为：

D形棒 YS/T XXXX-ZnCu3Ti H04-普通 10.0×20.0×2000.0

- 3.2化学成分

- 棒、型材牌号Zn99.95的化学成分应符合GB/T 470中相应牌号的规定，ZnAl4Cu1Mg的化学成分应符合GB/T 1175中相应牌号的规定，其余牌号的化学成分应符合表3的规定。（建议所有牌号都列入表中）

| 牌号 | 化学成分（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Al | Mg | Cu | Mn | Ti | Bi | Cd | Sn | Fe | Pb | 杂质总和 |
| ZnAl2.5Cu1.5Mg | 余量 | - 2.0～ - 3.0 | 0.02～ 0.05 | - 1.0～2.0 | - — | — | 0.03 | - 0.01 | 0.02 | - 0.03 | - 0.01 | - 0.1 |
| ZnAl10Cu1 | 余量 | - 9.0～ - 11.0 | - 0.02～ - 0.05 | - 0.6～1.0 | — | - — | - 0.03 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.03 | - 0.03 | - 0.1 |
| ZnAl10Cu2Mg | 余量 | - 9.0～ - 11.0 | - 0.03～ - 0.065 | - 1.5～2.5 | — | - — | - 0.03 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.03 | - 0.03 | - 0.1 |
| ZnAl22 | 余量 | - 20.0～24.0 | - — | - — | — | - — | - 0.03 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.03 | - 0.01 | - 0.1 |

- 表3 棒、型材化学成分

- 表3（续）

| 牌号 | 化学成分（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zn | Al | Mg | Cu | Mn | Ti | Bi | Cd | Sn | Fe | Pb | 杂质总和 |
| ZnAl22Cu | 余量 | - 20.0～24.0 | - — | - 0.5～1.0 | — | - — | - 0.03 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.03 | - 0.01 | - 0.1 |
| ZnAl22Cu1Mg | 余量 | - 20.0～24.0 | - 0.01～0.04 | - 0.4～1.0 | — | - — | - 0.03 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.03 | - 0.01 | - 0.1 |
| ZnCuTi | 余量 | - 0.03 | 0.03 | - 0.5～1.5 | - — | 0.1～0.2 | 0.03 | - 0.01 | 0.02 | - 0.03 | - 0.01 | - 0.12 |
| ZnCu1.2 | 余量 | - 0.03 | 0.03 | - 1.0～1.5 | — | - — | - 0.03 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.12 |
| ZnCu1.5 | 余量 | - 0.03 | 0.03 | - 1.2～1.7 | — | - — | - 0.03 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.12 |
| ZnCu3Ti | 余量 | - 0.03 | 0.03 | - 3.0～4.0 | - — | 0.1～0.2 | 0.03 | - 0.01 | 0.02 | - 0.03 | - 0.01 | - 0.12 |
| ZnCu4MnBi | 余量 | - 0.03 | 0.03 | - 4.0～5.0 | - 0.1～0.2 | 0.05～0.15 | 0.2～0.4 | - 0.01 | 0.02 | - 0.03 | - 0.01 | - 0.12 |
| ZnCu7Mn | 余量 | - 0.03 | 0.03 | - 6.0～8.0 | - 0.2～0.3 | — | 0.03 | - 0.01 | 0.02 | - 0.03 | - 0.01 | - 0.12 |
| 注1：含量有上下限者为合金元素，含量为单个数值为杂质元素，单个数值表示最高限量； 注2：锌的含量为100%减去表中所元素实测值的余量； 注3：杂质总和为表中所列杂质元素实测值总和。（此情况，杂质总和应小于表中所列杂质元素极限值之和，而不是等于） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3外形尺寸及尺寸允许偏差

- 3.3.1 棒、型材的直径（或对边距）及其允许偏差应符合表4的规定。

表4 棒、型材的直径（或对边距）及其允许偏差          单位为毫米

| 直径（或对边距） | 圆形 |  | 正方形、矩形、正六角形 锁形、D形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 3.0～6.0 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 |
| >6.0～12.0 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.05 |
| >12.0～18.0 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.05 |
| >18.0～30.0 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.09 | ±0.07 |
| >30.0～50.0 | ±0.10 | ±0.07 | ±0.12 | ±0.10 |
| >50.0～65.0 | ±0.12 | ±0.08 | ±0.15 | ±0.12 |
| 注：当需方有要求时，单向偏差值为表中数值的2倍。 注：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级供货。 |  |  |  |  |

- 3.3.2 圆形棒的圆度不得超过其直径允许偏差之半。

- 3.3.3 棒、型材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+15mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

- 3.3.4棒、型材的长度要求及切斜度要求应符合表5的规定。

- 表5 棒、型材的长度要求及切斜度要求

| 直径或对边距(mm) | 供货长度(mm) | 长度公差(mm) | 切斜度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0～15.0 | 500.0～3000.0 | 10.0～30.0 | ≤1.5° |
| >15.0～65.0 | 500.0～3000.0 | 20.0～50.0 | ≤1.0° |

（长度公差在表中还是应该用偏差表示，切斜度的单位是mm）

- 3.3.5 棒、型材的直度（软态棒材除外）应符合表6的规定。

| - 长度 | - 圆形 |  |  |  | - 正方形、六角形、矩形、 - 锁形、D形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 3.0～12.0 |  | - >12.0～65.0 |  |  |  |
|  | - 全长直度 | - 每米直度 | - 全长直度 | - 每米直度 | - 全长直度 | - 每米直度 |
| - 500.0～1000.0 | - ≤1.0 | - — | - ≤0.5 | - — | - ≤2.0 | - — |
| - ＞1000.0～2000.0 | - ≤1.5 | - ≤1.0 | - ≤1.5 | - ≤1.0 | - ≤4.0 | - ≤2.0 |
| - ＞2000.0～3000.0 | - ≤3.0 | - ≤1.5 | - ≤2.0 | - ≤1.0 | - ≤5.0 | - ≤2.5 |

表6 棒、型材的直度                           单位为毫米

- 3.3.6圆角半径

- 多边形棒材、型材横截面的棱角处允许有圆角，其中方形、矩形、正六角形、锁形、D形棒的最大圆角半径应符合表7的规定，矩形棒圆角半径需方角时，圆角半径R为0.2mm～0.5mm。

表7 方形、矩形、正六角形、锁形、D形棒的圆角半径         单位为毫米

| 规格（对边距） | - 圆角 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 3.0～6.0 | - >6.0～12.0 | - >12.0～18.0 | - >18.0～30.0 | - ≥30.0～50.0 | - ≥50.0～65.0 |
| - 圆角半径 | - 0.5 | - 0.7 | - 0.9 | - 1.2 | - 2.8 | - 3.0 |
| - 注：此项供方可不检验，但必须保证。 |  |  |  |  |  |  |

3.3.7 倒角

棒、型材端部经供需双方协商，并在合同中注明时可要求倒角。

3.3.8 斜切（与3.3.4重复？）

棒、型材端部应锯切平整，切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大斜切量应不超过棒材直径（或对边距）的2.5%。

3.3.9 扭拧度

棒、型材的扭拧度每2000.0mm不应超过3°控制（精确到度）。供货最大长度3000.0mm总扭拧度不应超过5°。

- 3.4力学性能

- 3.4.1棒、型材室温纵向拉伸性能应符合表8的规定。

表8 棒、型材纵向拉伸性能

| 牌号 | 状态 | 直径（或对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | - 断后伸长率A100mm - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |
| Zn99.95 | H04 | 3.0～65.0 | - 120 | - 40？ |
|  | O60 | ＞3.0～65.0 | - 70 | - 10？ |
| ZnAl2.5Cu1.5Mg | H04 | 3.0～15.0 | 250 | 10 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 280 | 10 |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 220 | 12 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 250 | 12 |
| ZnAl4Cu1Mg | H04 | 3.0～15.0 | - 250 | 10 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 280 | 10 |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 220 | 12 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 250 | 12 |
| ZnAl10Cu1 | H04 | 3.0～65.0 | 280 | 8 |
| ZnAl10Cu2Mg | H04 | 3.0～15.0 | - 280 | - 5 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | - 330 | - 5 |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 250 | 8 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 280 | 8 |
| ZnAL22 a | M30 | ＞25.0～65.0 | 215 | 10 |
|  | H04 | 3.0～25.0 | 135 | 40 |
|  | 060 | 3.0～25.0 | - 195 | 14 |
| ZnAL22Cu1a | M30 | ＞25.0～65.0 | 275 | 10 |
|  | H04 | 3.0～25.0 | 245 | 20 |
|  | 060 | 3.0～25.0 | 295 | 15 |
| ZnAL22Cu1Mga | M30 | ＞25.0～65.0 | 310 | 5 |
|  | H04 | 3.0～25.0 | 295 | 10 |
|  | TF00 | 3.0～25.0 | 390 | 2 |
| ZnCuTi | H04 | 3.0～15.0 | 160 | 15 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 200 | 15 |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 120 | 20 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 160 | 20 |
| ZnCu1.2 | H04 | 3.0～65.0 | 160 | 20 |
| ZnCu1.5 | H04 | 3.0～65.0 | 160 | 20 |
| ZnCu3Ti | H04 | 3.0～15.0 | 180 | 15 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 220 | 15 |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 150 | 20 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 180 | 20 |
| ZnCu4MnBi | H04 | 3.0～15.0 | 280 | - 5 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 250 | - 5 |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 250 | - 10 |
|  | ？ | ＞15.0～65.0 | 230 | - 10 |

表8 （续）

| 牌号 | 状态 | 直径（或对边距） mm | 抗拉强度Rm MPa | - 断后伸长率A100mm - % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |
| ZnCu7Mn | H04 | 3.0～15.0 | 330 | 5 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 300 | 5 |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 280 | 10 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 250 | 10 |
| a ZnAL22、ZnAL22Cu1、ZnAL22Cu1Mg是超塑性锌合金，超塑热处理制度：在350℃±15℃加热1h，迅速淬水（最好冰盐水）然后在200℃±15℃时效10-30min。 |  |  |  |  |
| 注1：矩形棒材的对边距指窄边长度。 |  |  |  |  |

- 3.4.2用户有硬度要求时，可进行维氏或布氏硬度的检验，其要求由供需双方协商。

- 3.5导电率

棒、型材的室温导电率应符合表9的规定。

表9  棒、型材的室温导电率

| 牌号 | 状态 | 规格（指什么？） | 导电率 %IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| Zn99.95 | H04 | 3.0～15.0 | ≥28.3 |
| ZnAl2.5Cu1.5Mg、ZnAl4Cu1Mg、ZnAl10Cu1、ZnAl10Cu2Mg、ZnCuTi、ZnCu1.2、ZnCu1.5 | H04 | 3.0～15.0 | 24.0～28.0 |
| ZnAL22、ZnAL22Cu1、ZnAL22Cu1Mg | — | — | — |
| ZnCu3Ti | H04 | 3.0～15.0 | 23.0～27.0 |
| ZnCu4MnBi | H04 | 3.0～15.0 | 19.0～24.0 |
| ZnCu7Mn | H04 | 3.0～15.0 | 17.0～22.0 |

- 3.6断口

- 棒、型材断口应致密、无缩尾，允许存在不影响用户使用要求的轻微缺陷。其缺陷大小和数量应符合YS/T 336规定。

- 3.7表面质量

棒、型材的表面应清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

  - 试验方法

- 4.1化学成分

- 棒、型材的化学成分分析方法及仲裁方法按GB/T 12689的规定进行，超出GB/T 12689分析范围的，由供需双方协商。

- 4.2外形尺寸及其允许偏差

- 产品的外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行，应用相应精度的测量工具进行测量。

- 4.3力学性能

- 4.3.1 棒、型材的室温力学检测方法按GB/T 228的规定进行。试样号？

- 4.3.2  棒、型材的硬度检测方法按GB/T 4340.1或GB/T 231.1的规定进行。

- 4.4导电率

- 棒、型材的导电率检测方法按GB/T351的规定进行。

- 4.5断口

- 棒、型材的断口检验按YS/T 336的规定进行。

- 4.6表面质量

棒、型材的表面质量应目视检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 棒、型材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量保证书。

      - 需方对收到的产品应按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符合时，应在收到产品之日起3个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

    - 组批

      - 棒、型材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批重量应不超过1500kg。

    - 检验项目

      - 每批棒、型材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、导电性能及表面质量的检验。

- 5.3.2 当用户有要求，每批棒、型材还应进行硬度、断口的检验。

    - 取样

棒、型材的取样应符合表10的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表10 取样

| - 检验项目 | - 取样规定 | - 要求的章条号 | - 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 化学成分 | - 1个试样/1炉（供方）；1个试验/批（需方） | - 3.2 | - 4.1 |
| - 外形尺寸及其允许偏差 | - 按照GB/T2828.1的规定取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5 | - 3.3 | - 4.2 |
| - 力学性能 | - 任取2根/批，1个试样/1根 | - 3.4.1 | - 4.3.1 |
| - 硬度 | - 任取2根/批，1个试样/1根 | - 3.4.2 | - 4.3.2 |
| - 导电性能 | - 任取2根/批，1个试样/1根 | - 3.5 | - 4.4 |
| - 断口 | - 任取2根/批，1个试样/1根 | - 3.6 | - 4.5 |
| - 表面质量 | - 按照GB/T2828.1的规定取样或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5 | - 3.7 | - 4.6 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分不合格时，判该批棒、型材不合格。

      - 棒、型材外形尺寸和表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格根数超出接收质量限时，判整批不合格或由供方逐根检验，合格后交货。

      - 当力学性能、导电性能、断口检测结果中有试样不合格时，应从该批产品中（其中一个试样必须取自原检验不合格的那根棒、型材）另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批棒、型材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批棒、型材不合格，或由供方重新处理。

  - 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒、型材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888的规定进行。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容；

a)产品名称；

b)牌号；

c)状态；

d)尺寸规格；

e)重量；

f)硬度、断口(当有要求时)

g)本标准的编号；

h)其他。