国家标准《钼条和钼板坯》编制说明

一、工作简况（包括任务来源、主要工作过程）

1. 任务来源及计划要求

根据国家标准委下发的《关于下达2013年第二批国家标准制修订计划的通知》（综合【2013】90号）的文件要求，国家标准《钼条和钼板坯》（GB/T 3462-2007）的修订工作由金堆城钼业股份有限公司（以下简称金钼股份）主持修订，项目计划编号为《钼条和钼板坯》20132116-T-610，项目完成年限为 2015年。

2.起草单位情况

金堆城钼业股份有限公司（简称金钼股份）是亚洲最大、世界领先的钼业公司，为国际钼协会执行理事单位、中国有色金属工业协会钼业分会会长单位。

金钼股份是由金堆城钼业集团有限公司联合太原钢铁集团、宝钢集团、中色（宁夏）东方集团共同发起，于2007年在西安高新技术开发区成立的股份有限公司。并于2008年4月在上海证交所上市（股票代码：601958），是国内首家A股上市的钼专业生产商。公司注册资本32.27亿元，资产总额150亿元，在册员工5000余人。

公司总部位于西安市高新区，下属4个分公司，10个二级单位和3个控股子公司，主要生产基地分布在陕西（西安、渭南、华县）、河南汝阳、山东淄博等地，拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工和金属深加工一体化的完整产业链条，主要生产钼冶金炉料、钼化学化工、钼金属加工三大系列二十多种品质优良的各类产品，广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领域。

百舸争流，不进则退。面向未来，我们将秉承 “诚信、创新、领先”的企业精神和“人本、效率、忠诚、团队”的核心价值理念，积极推进“钼产业纵向一体化，非钼产业相关多元化”发展战略，进一步提升公司治理水平和经营能力，依托于钼炉料、钼化工和钼金属加工三大板块发展格局，致力于矿产资源拓展、精细加工技术创新及产业延伸，努力打造世界一流的以钼为主的大型综合性矿业集团。我们也将一如既往地与业界同仁、新老投资者精诚合作，携手并进，努力推进企业可持续发展。

3.主要工作过程

从GB/T 3462-201X《钼条和钼板坯》项目申报伊始，金堆城钼业股份有限公司就成立了标准编制小组，组织专门人员对标准的相关资料进行查询和收集。主要工作如下：

3.1在全国有色金属标准化技术委员会组织召开的《钼条和钼板坯》标准任务落实会上，金钼股份提交了征求意见稿，并就标准的框架结构、基本内容设置、各阶段工作重点以及时间节点进行了安排。

3.2接受本标准的修订任务后，金钼股份标准编制小组于2014年随即开始对国内外钼条和钼板坯标准进行了收集和整理，通过走访国内外客户，广泛征集意见，并对收集到的钼条和钼板坯国内外标准、国内外客户对产品的质量要求及国内主要生产厂家的产品质量现状进行了深入分析,充分体现“用户第一”的思想，遵照钼条和钼板坯产品的性质、特点及用途，初步确定了本标准指标项目和试验方法内容，随后对本标准项目的指标、试验方法进行验证，依据国家标准《标准化工作导则》GB/T1.1-2009和《国家标准编写模版》的电子文本的格式要求，形成了本标准草稿，2014年金钼股份组织了长期从事钼条和钼板坯生产经营的技术、生产、销售、检验专家，对本标准进行了会审，根据专家的意见，进行了修改，完成了本标准征求意见稿及编制说明。

3.3 标准讨论稿讨论会：2014年8月25日～28日，在甘肃省兰州市召开的有色金属标准审定会和讨论会上，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆成钼业股份有限公司、株洲硬质合金有限公司、宝钛集团有限公司、自贡硬质合金有限公司、西北有色金属研究院、西安宝德粉末冶金有限公司、厦门金鹭特种合金有限公司、国家钨材料工程技术中心、南京宝泰特种材料公司、西部超导材料科技有限公司、深圳市天骄科技有限公司、广东邦普循环科技有限公司、烟台卓能电池材料有限公司、北京当升材料科技股份公司、海门容汇通用锂业有限公司、四川科能锂电有限公司、先进储能材料国家工程研究中心、有研亿金新材料股份有限公司、西安思维金属材料有限公司等20家单位的19名专家对《钼条和钼板坯》（GB/T 3462-201X）讨论稿进行了讨论，根据讨论会的专家意见对标准进行了修改形成预审稿，并挂在中国有色金属标准质量信息网上征求意见。讨论稿汇总意见及意见处理表如下：

3.4标准预审会：2015年06月24日～27日，在浙江省温州市召开的有色金属标准审定会和讨论会上，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、宜兴市科兴合金材料有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、北京天龙钨钼股份有限公司、宝钛集团有限公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、西北有色金属研究院、西安宝德粉末冶金有限责任公司、株洲硬质合金集团有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、深圳市天骄科技开发有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司、内蒙古三信实业有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、先进储能材料国家工程研究中心、西安赛隆金属材料有限责任公司、钢铁研究总院、成都易态科技有限公司等20家单位的   名专家对《钼条和钼板坯》（GB/T 3462-201X）预审稿进行了认真讨论，根据预审会的专家意见对标准进行了修改形成审定稿。预审会议意见如下：

二、产品概况

1、钼条和钼板坯性质

钼条表面呈银灰色金属光泽，密度≥9.6g/cm3；钼板坯外观：呈银灰色金属光泽，密度≥9.6g/cm3 单重：≤40kg ，规格：（12～35）mm ×（≥45）mm ×（L）mm，长度L的尺寸由供需双方协商确定。

2、分类

产品牌号按化学成分和用途不同分为：Mo—1、Mo—2两个牌号。Mo—1主要用于加工材原料和电极材料， Mo—2主要用于合金添加剂。

3、用途

钼条主要用于拉制线切割丝、电光源丝、绕芯线及引线支架、电子真空元件、钼电极等；钼板坯用于轧制钼板、钼箔、冲制钼圆片等原料。

三、标准的修订原则与标准的主要内容

3.1编制原则

⑴确立国家标准钼条和钼板坯修订应遵守的基本原则：

a.标准编写格式按GB/T 1.1-2009标准要求编写；

b.具有可操作性和先进性；

c.国家标准《钼条和钼板坯》的修订充分考虑了国内生产商的工艺技术状况、国家资源开发的政策要求、关注顾客的需求意见和建议；

d.有利于促进公平竞争和保护供需双方的合法权益。

⑵对国内生产商、用户进行调研取样、收集资料

通过信函、邮件、走访共调研了2家用户。

⑶查阅相关标准

本标准修订时参照了美国ASTM B386中可适用、国内具有代表性的钼条和钼板坯生产企业标准等。

⑷确定产品主要技术内容。

⑸确定建立仲裁分析方法。

⑹对样品进行分析测试。

⑺编写征求意见稿，征求用户意见。

3.2本标准在修订时主要遵守四大原则：

⑴ 积极采用国际标准和国外先进标准；

⑵ 有利于促进技术进步,提高产品质量；

⑶ 有利于合理利用资源；

⑷ 符合用户要求,保护消费者利益,促进对外贸易。

3.3标准的主要内容

针对钼条和钼板坯的实际质量水平修订本标准。本标准以各钼条和钼板坯厂家产品质量为基础，确定各项技术指标，主要包括要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。按化学成分和用途不同分为：Mo-1、Mo-2两个牌号。Mo—1主要用于加工材原料和电极材料，Mo—2主要用于合金添加剂。

四、指标参数和实验方法的确定

1.指标参数的确定

根据对国内外指标的对比分析，我们结合钼条和钼板坯的技术指标对本标准指标参数进行了设定，见表1。由表1可以看出，本标准的设定充分考虑到国外先进标准，国际贸易技术要求、钼条和钼板坯各项技术指标及国内企业生产技术现状。经过多年的实践，表1的指标设定能够完全满足钼条和钼板坯二个牌号对指标的要求，具有较强的实用性。

表1               质量分数/%

| 产品牌号 |  | Mo—1 | Mo—2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂质 含量 ， 不 大 于 | Pb | 0.0010 | - 0.0015 |
|  | Bi | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Sn | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Sb | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Cd | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Fe | 0.0050 | 0.0060 |
|  | Ni | 0.0020 | 0.050 |
|  | Al | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Si | 0.0030 | 0.0050 |
|  | Ca | 0.0020 | 0.0040 |
|  | Mg | 0.0020 | 0.0040 |
|  | P | 0.0010 | 0.0050 |
|  | C | 0.0050 | 0.050 |
|  | O | 0.0060 | 0.0080 |
|  | N | 0.0030 | --- |

本标准与GB/T 3462-2007《钼条和钼板坯》技术指标相比，变化如下：

杂质元素含量的调整：根据产品的用途和行业标准YS/T 660-2007《钼及钼合金加工产品牌号和化学成分》中的杂质元素含量及国家标准GB/T3461《钼粉》的规定，并结合生产工艺技术现状，对原GB/T 3462-2007《钼条和钼板坯》中设置不合理的化学成分进行了修订，如把“Pb Bi Sn Sb Cd”等杂质元素由“0.0001%”调整为“0.0010%”，Fe元素含量由0.0030%调整为0.0050%； Mg元素含量由0.0010%调整为0.0020%;“C、O“由0.010%和0.00.0%分别调整为0.0050%和0.0060%等；

根据欧美等发达国家对钼条和钼板坯的统一要求和用户需求（或定货要求）对标准做了如下修订：

1.修改了产品用途要求；

2.修改了物理性能指标要求；

3.增加了产品硬度及其测定方法要求；

4.修改了产品尺寸及外形要求

5.调整了产品牌号要求；

6.修改了取样数量及位置要求；

7.删除了“产品存放期不宜超过6个月”要求。

2、试验方法的确定

2.1产品的化学分析方法按GB/T 4325的规定进行。

2.2 产品的密度测定按GB/T 3850规定进行。

2.3 产品断面晶粒度测定按GB/T 6394规定进行。

2.4 产品硬度测定按GB/T 230规定进行。

2.5 产品尺寸及外形用相应精度工具测量。

2.6 产品的外观质量用目视检查。

本标准与行业标准YS/T 660-2007《钼及钼合金加工产品牌号及化学成分》及GB/T 3461《钼粉》的对比情况

表2                                             质量分数%

| 杂质元素（质量分数，%），不大于 | YS/T 660-2007 | GB/T 3461 | 钼条及钼板坯 GB/T3462-2007 | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 0.0020 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
| Ca | 0.0020 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0020 |
| Fe | 0.0100 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0050 |
| Mg | 0.0020 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0020 |
| Ni | 0.0050 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
| Si | 0.0100 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0030 |
| C | 0.0100 | 0.0050 | 0.010 | 0.0050 |
| N | 0.0030 | -- | 0.0030 | 0.0030 |
| O | 0.0080 | 0.1500 | 0.0030 | 0.0060 |
| Pb | -- | 0.0005 | 0.0001 | 0.0010 |
| Bi | -- | 0.0005 | 0.0001 | 0.0010 |
| Sn | -- | 0.0005 | 0.0001 | 0.0010 |
| Sb | -- | 0.0010 | 0.0001 | 0.0010 |
| Cd | -- | 0.0010 | 0.0001 | 0.0010 |
| P | -- | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
| Ti | -- | 0.0010 | -- | -- |
| Mn | -- | 0.0010 | -- | -- |
| Cr | -- | 0.0030 | -- | -- |
| K | -- | 实测值 | -- | -- |
| W | -- | 0.0150 | -- | -- |

五、国内外标准状况

目前查到的标准主要有美国ASTM标准、欧盟某企业的采购要求标准，国内主要的钼条和钼板坯生产厂家。而美国某ASTM和欧盟某企业的采购要求标准，要求是比较先进的,可以代表国际先进水平,因此本次修订标准指标值参考美国某企业标准、欧盟某企业的采购要求标准的国际贸易指标规格修订。

六、等级的划分和指标项目的确定

根据国内钼条和钼板坯生产工艺及生产厂家的生产现状, 产品牌号按化学成分和用途不同分为：Mo—1、Mo—2两个牌号。Mo—1主要用于加工材原料和电极材料，Mo—2主要用于合金添加剂。

化学成分的确定主要参考了美国ASTM标准、欧盟某企业的采购要求标准，结合国内企业生产技术水平和冶炼工艺的不断进步，本标准应控制铅、铋、锡、锑、镉、铁、镍、铝、硅、钙、镁、磷、碳、氧、氮量质量分数等指标。

七、预期效果

钼条和钼板坯产品国家标准的修订，将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，在该标准的基础之上促使生产方为用户生产出更满意的产品，让用户方合理、高效、低耗地使用钼条和钼板坯产品。它将给技术进步、品种增多、性能提高带来有益的竞争局面。

八、标准水平的评价

本标准中钼条和钼板坯Mo—1主要用于加工材原料和电极材料，Mo—2主要用于合金添加剂。标准中所规定的各项指标能够满足国内外用户的要求。综合分析，本标准所规定指标项目、参数及试验方法，均达到优于国内外同类产品的先进水平，标准总体水平达到国内先进水平。

九、标准属性

本标准是根据我国实际生产使用情况修订的，其整体内容达到国际先进水平。建议作为推荐性国家标准发布实施。

十、与现行法规、标准的关系

本标准符合我国目前法律法规的规定，同时与目前执行的GB/T 3462—2007相比，本标准更具有先进性，从此标准实施之日起，可以废除GB/T 3462—2007。

十一、实施标准的要求和措施的建议

在此标准实施后，各生产单位应严格按照本规范要求组织生产。

十二、其他应予说明的事项

无。

金堆城钼业股份有限公司

2015年05月15日