ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—XXXX

单晶炉用碳/碳复合材料发热体

Carbon/carbon composites heating element of single crystal furnace

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：湖南金博复合材料科技有限公司、

本标准主要起草人：

单晶炉用碳/碳复合材料发热体

- 范围

本标准规定了直拉单晶炉用碳/碳复合材料发热体的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于直拉单晶炉用碳/碳复合材料发热体，也适用于其他高温真空炉、保护气氛炉用碳/碳复合材料发热体。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 24528  炭素材料体积密度测定方法

QJ 2099  三向纤维增强复合材料弯曲性能试验方法

QJ 2509  碳/碳复合材料灰分含量测试方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

筒形发热体 cylindric heating element

在其上施加电压，能产生电流和热量，加热周围物质的圆筒形电阻发热元件。

- 要求

  - 产品分类

碳/碳复合材料筒形发热体按其内径分成不同的规格，其常见的规格代号有526(18吋)、578（20吋）、636（22吋）、694（24吋）、748（26吋）和802（28吋）等多种，图1为筒形发热体的示意图。

- 筒形发热体示意图

  - 产品标记

产品标记及意义如下：

Rt □□×□□

筒形发热体高度代号

筒形发热体内径代号

筒形发热体代号

    - 筒形发热体代号以“热”字汉语拼音的首写大写字母“R”加“筒”字的小写字母“t”表示，即Rt表示。

    - 筒形发热体内径代号以其内径的毫米值（整数）表示。

    - 筒形发热体发热区域高度以其两端环面的最短距离的毫米值（整数）表示。

    - 标记示例

一个内径为636mm，发热区域高度为600mm的筒形发热体，标记如下：

Rt 623×600

  - 外观质量

筒形发热体表面光滑圆整，无裂纹（裂缝是指长度大于20mm，宽度大于1mm，深度大于1mm的缝隙），无磕碰伤痕，无分层、起泡现象，无夹杂物和结块，无水、油污和灰尘等杂物。

  - 尺寸及允许偏差

图纸上注明了允许偏差的依图纸执行。图纸上未注允许偏差的尺寸按GB∕T 1804的粗糙级c等级的规定执行。筒形发热体的具体尺寸及其允许偏差也可由供需双方商定。

  - 性能指标

筒形发热体的主要性能指标应符合表1的要求。

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 密度，g/cm3 | 1.4±0.2 |
| 抗弯强度，MPa | ≥80 |
| 灰分，mg/kg | <200 |
| 电阻率，μ·m | 28±5（298K） |
| - 具体性能指标也可由供需双方商定。 |  |

- 试验方法

  - 筒形发热体的外观质量的检验用目视的方法进行，其中裂缝可用25倍便携式放大镜检查。

  - 筒形发热体的外观尺寸检验采用游标卡尺、高度尺和平板等按图纸要求进行。

  - 筒形发热体的密度检验按GB/T 24528进行。

  - 筒形发热体的抗弯强度检验按QJ 2099进行。

  - 筒形发热体的灰分含量检验按QJ 2509进行。

  - 筒形发热体的电阻率测试先采用电桥测试其电阻，再根据公式（1）计算电阻率。

ρ=RS/L……………………………………………（1）

式中：

ρ——电阻率，单位为微欧·米(μm)；

R——电阻，单位为欧姆()；

S——横截面面积，单位为平方毫米(mm2)；

L——展开长度，单位为毫米(mm)。

  - 以上需进行破坏性的检测项目，可采用同质同炉材料代替作检测样品。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批由同种原料，同种工艺在同一连续时间内生产的筒形发热体组成。

  - 检验项目

每件产品出厂前应进行外观质量、尺寸、密度和电阻率的检验。其他性能由供方根据生产情况进行定期检测或抽检。检验项目也可由供需双方商定，并在合同中注明。

  - 取样及检验结果的判定

产品取样及检验结果的判定按GB/T 2828.1进行，具体的检验项目、检查水平和接收质量限见表2，也可由供需双方另行商定。

| 序号 | 检验项目 | 检查水平 | 接收质量限（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂缝、分层和起泡 | Ⅲ | 1.0 |
| 2 | 磕碰伤痕 | Ⅱ | 2.5 |
| 3 | 夹杂物和结块及其他外观缺陷 | Ⅱ | 2.5 |
| 4 | 图纸注明了允许偏差的尺寸 | Ⅱ | 1.0 |
| 5 | 图纸未注明允许偏差的尺寸 | Ⅱ | 4 |
| 6 | 密度 | Ⅱ | 1.0 |
| 7 | 抗弯强度 | S—2 | 1.0 |
| 8 | 灰分含量 | S—2 | 1.0 |
| 9 | 电阻率 | Ⅱ | 1.0 |

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志

    - 产品上应刻印产品型号或生产编号。

    - 产品外包装箱上应注明供方名称、地址、邮编、电话、产品型号、产品名称及数量，附有“防潮”“防碰撞”“防挤压”等字样或标识。

  - 包装

产品用塑料薄膜包裹好，放入纸箱或木箱固定，防震、防晒、防雨、防碰撞。也可由供需双方协定。

  - 运输、储存

产品运输储存时，不得摔打碰撞，应放于干燥的库房保存。

  - 质量证明书

每批产品应提供产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、邮编、电话；

- 产品名称和型号；

- 批号；

- 本标准编号；

- 质量监督部门印记；

- 检验员编号；

- 检验日期。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品型号及数量；

- 技术要求；

- 本标准编号；

- 其他。

_________________________________