钛铝金属间化合物烧结多孔材料

管状过滤元件

编制说明

（讨论稿）

《钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件》

编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2014]114号）精神，由成都易态科技有限公司负责起草《钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件》行业标准，项目计划编号2014-1473T-YS，计划完成年限2015年。

1.2 起草单位情况

成都易态科技有限公司成立于2007年8月，是全球唯一从事金属间化合物膜及膜分离技术研发、制备及应用的国家级重点高新技术企业、四川省建设创新型试点企业，是工业前沿过程膜分离技术的引领者、大气污染综合防治及PM2.5治理专家。

公司致力于将自主原创的具有国际领先水平的金属间化合物膜材料、滤芯及膜分离技术应用于客户的生产过程中，解决高温、强腐蚀等苛刻工业环境下的过滤问题，以及民用区域生态环境治理、水生态环境治理，推动相关行业的产业技术升级，通过改变人类的生产方式，实现节能环保，改善人类居住环境，从而促进人类身心健康。

公司具有环境污染防治工程甲级资质，是四川省环境保护产业协会副会长单位，中国环境保护产业协会常务理事单位，中国膜工业协会理事单位，四川省大气污染防治专业委员会主任委员，四川联合环保装备产业技术研究院副理事长单位，四川大气污染防治研究所承担单位。公司材料通过科技成果鉴定，多项技术进入工信部、环保部技术推广目录，并通过四川省企业技术中心、四川省博士后创新实践基地认证，获得“国家重大科技成果转化”、“国家十二五科技支撑计划”、“国家火炬计划”、“国家重点新产品”、以及“四川省战略性新兴产业项目” 等政府立项支持。

公司研发的铁铝、钛铝、镍铝金属间化合物多孔过滤材料及膜，具有优异的耐酸、耐高温、抗热震性，可广泛用于化工冶金高温气体过滤和强腐蚀性液体过滤，是工业领域中基础共用技术中的关键技术，通过工业过程中改变用户的生产方式实现产业技术升级，通过产业技术升级和人类生产方式由粗放到精细的改变，极大地缩短工艺流程、促进资源节约、能耗降低、品质提升、环境友善，将环保由末端治理转变为全过程防治、由被动治理转为主动防治、由耗费治理转为增效防治，让客户和我们一起愉快地进行环保防治工作，让企业在实现利益的同时履行环保治理之责，做一个高尚的有社会感的企业。

公司技术已在多个领域实现规模化运用，可在300℃至800℃范围内进行高温气体精密膜过滤，烟气除尘后的效率可达到10mg/Nm3以下，气固/液固的过滤精度均达到0.1μm。公司的易态膜除尘、除砷汞镉等技术为国家PM2.5污染防治及化工冶金工业过程中的污染防治提供了可靠技术支撑,实现的经济效益和社会效益得到了用户的广泛认可，产品的推广应用可以带来全球相关行业产业技术升级，代表了世界最先进水平。

1.3 产品简介

近年随着工业的飞速发展，能源短缺、资源短缺和环境污染等问题同趋严重，多孔材料在过滤领域的应用对于提高工业生产效率、节约能源、保障环境友好和资源的再利用有着重大意义。为此，成都易态科技有限公司提出了将环保治理前置到工业前沿过程中，从过程到末端全过程控制，从工业到民用市场全域治理，自主研发了钛铝金属间化合物烧结多孔材料，使其能够作为一种新型的性能优良的过滤材料，广泛应用于于化工、冶金、水处理和废液处理等环境中进行长期稳定过滤，保证了客户生产体系正常运行，提升了生产效率。同时，除了可以应用于当前无机多孔材料所普遍应用的领域外，对于强腐蚀性，强氧化性等苛刻环境下的应用，具有明显的优势。

为了将钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件应用于苛刻环境的长期稳定过滤，保证客户生产体系正常运行，提升生产效率，实现技术的广泛传播及改善环境，需要规范该产品的结构尺寸、技术性能要求、相关检验方法，使产品在使用过程中具有通用性、互换性，实现污染环境治理，解决环境污染问题。但目前由于我国具有自主知识产权的钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件是一种新型液体过滤产品，没有相关标准，存在产品规格、型号不统一，产品互换性差；产品性能、质量指标、产品的使用工况不清晰，用户无选型依据；无产品相关的检验、储存、包装、运输及维护等方法；给用户使用和政府主管部门的管理带来不便，因此有必要对我国自主研发的新型钛铝金属间化合物烧结多孔管状过滤元件进行标准化。

1.4 工作过程

根据任务落实会议精神，成都易态科技有限公司在接到项目下达任务后，积极组织相关人员成立标准起草小组，由研发部牵头，组织产品企划部、设计部、质量保证部、企管部、知识产权与法律部相关人员共同组成标准编制组，主要进行了如下工作：

1.4.1确立《钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件》行标起草应遵循的基本原则，制定了详细的计划及进度安排。

1.4.2收集、分析及研究了国内外有关金属多孔材料滤芯、陶瓷滤芯的相关资料，汇总近年来生产、检验情况及用户对产品的反馈意见。

1.4.3召集国内部分滤芯生产企业和使用企业的代表共同讨论，并结合工况实际应用状态，制定标准中需要检测的各项指标。

1.4.4在统计分析的基础上起草了标准草案稿，并在公司内部组织相关人员进行讨论，根据讨论意见进行了修改，在2015年6月份完成标准正式上会讨论稿。

二、标准编制原则、主要内容和依据

2.1标准编制的原则

标准编制遵循“科学性、实用性、统一性、规范性”的原则，严格按GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》，GB/T1.2《标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》要求进行。

标准编制结合国家现行标准，重点突出在规格、力学性能指标上，并注重标准的可操作性。参照的标准见表1。

表1 参照标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| 2 | GB/T4701.1 | 钛铁 钛含量的测定 硫酸铁铵滴定法 |
| 3 | GB/T 223.8 | 钢铁及合金化学分析法 氟化钠-EDTA滴定法测定铝含量 |
| 4 | GB/T 25863 | 烧结金属过滤元件孔径的气泡法测量 |
| 5 | GB/T 5250 | 可渗透烧结金属材料 流体渗透性测定 |
| 6 | GB/T 6804 | 烧结金属材料径向压溃强度的测试 |
| 7 | GB/T 7963 | 烧结金属材料（不包括硬质合金） 拉伸试样 |
| 8 | GB/T 7964 | 烧结金属材料（不包括硬质合金） 室温拉伸试验 |
| 9 | GB/T 11336 | 直线度误差检测 |

2.2标准编制的主要内容和依据

本标准的编制兼顾企业、用户、设计三方对产品的要求或预期要求，对产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容进行规范和细化，使标准具有时效性和适用性，方便指导产品的生产、使用、设计三方的工作。

2.2.1 产品型号

过滤元件按过滤方式分为终端过滤元件和错流过滤元件。过滤元件按平均孔径分为7种型号，见表2。

表2  钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件型号

| 型号 | TAG01 | TAG02 | TAG03 | TAG04 | TAG06 | TAG08 | TAG10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：牌号中TA代表钛铝金属间化合物烧结多孔材料；G代表过滤，数字代表平均孔径。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2 材质要求

过滤元件的主要成分为TiAl、Ti3Al，不同材质对应有不同的成分要求。

2.2.3 性能指标

过滤元件的性能指标见表3。

表3  钛铝过滤元件性能指标

| 型号 | 最大孔径 μm | 平均孔径 μm | 相对渗透系数 T/m2•h·kPa | 径向压溃强度 MPa | 抗拉强度 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAG01 | ≤3 | ≤1 | ≥0.01 | ≥90 | ≥70 |
| TAG02 | ≤4 | 1~2 | ≥0.02 | ≥85 | ≥65 |
| TAG03 | ≤5 | 2~3 | ≥0.04 | ≥80 | ≥65 |
| TAG04 | ≤7 | 3~4 | ≥0.08 | ≥70 | ≥50 |
| TAG06 | ≤10 | 4~6 | ≥0.1 | ≥65 | ≥50 |
| TAG08 | ≤14 | 6~8 | ≥0.14 | ≥60 | ≥40 |
| TAG10 | ≤20 | 8~10 | ≥0.2 | ≥50 | ≥30 |
| 注1：表中相对渗透系数值为单位面积单位时间单位压差的纯水通量。 注2：表中相对渗透系数检测对应的元件厚度为3mm。 |  |  |  |  |  |

2.2.4尺寸及允许偏差

管状过滤元件规定了直径、长度、壁厚的公称尺寸及偏差，直线度应≤1.5mm/m，错流滤芯还规定了流道间隙的尺寸及偏差。

2.2.5外观质量

表面应干净、整洁、无浮粉、裂纹、斑点及过烧等现象。

2.2.6其他

需方对过滤元件的规格、尺寸、性能有特殊要求时，由供需双方共同商定。

2.3 各项指标的确定和依据说明

标准中涉及的检验包括出厂检验和型式检验。出厂检验要求每批必检，项目有外观、规格尺寸及允许偏差、相对透气系数；型式检验则是根据具体情况而定，一般为半年一次。

2.3.1孔径

孔径是描述过滤元件孔道大小，是过滤元件的主要性能指标。

2.3.2相对透过系数

相对透过系数表征了在特定压力、温度下过滤元件单位面积单位时间的液体处理量。

2.3.3抗拉强度

抗拉强度表征了过滤原件的力学性能，该指标直接决定过滤原件能否具备使用功能的性能指标。

本标准中涉及的指标的检验方法，均有相应国家标准，直接引用。

三、 标准水平分析

3.1 采用国际标准及国外先进标准的程度

经查，无相关的国际及国家标准。

3.2 与国际标准及国外同类标准水平的对比

无从对比。

3.3 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准首次制定，没有特殊要求。

七、废止现行有关标准的建议

无。

八、其它应予以说明的事项

无。

九、经济效益及社会效益

本标准的制定，使过滤元件产品质量控制和质量监督有标准可依，有利于企业与管理部门在产品质量管理方面的协调统一。

本标准的实施，规范了过滤元件的规格及性能指标及检验方法，使生产企业实现标准化， 规模化生产提供了有力的技术支撑。

十、预期效果

本标准充分考虑了我国目前金属间多孔过滤元件制备方法和工艺技术水平状况，并结合冶金和化工行业的发展需要而制定。标准颁布执行后，将引导冶金和化工行业的企业对钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件的质量控制要求有标准可查，有据可依，促进企业的有序竞争和发展。因此，本标准实施后，我公司将积极向国内生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

《钛铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件》标准编制组

年   月   日