ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—XXXX

单晶炉用碳/碳复合结构材料

Carbon /carbon composites structural material for single crystal furnaces

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：湖南南方搏云新材料有限责任公司

本标准主要起草人：刘俊锋、戴开瑛、刘晓艳、张治军

单晶炉用碳/碳复合结构材料

- 范围

本标准规定了单晶炉用碳/碳复合结构材料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于单晶炉用碳纤维、碳布或碳纤维多向编织物等作预制体增强相的碳/碳复合结构材料。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 20123  钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧吸收法（常规方法）

GB/T 24528  炭素材料体积密度测定方法

JY/T 015  感耦等离子体原子发射光谱方法通则

QJ 2099  三向纤维增强复合材料弯曲性能试验方法

QJ 2509   碳/碳复合材料灰分含量测试方法

ISO 22007-2  塑料.热传导率和热扩散率的测定.第二部分：瞬时平面热源（发热盘）法 [Plastics — Determination of thermalconductivity and thermal diffusivity —Part 2:Transient plane heat source (hot disc)method ]

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

碳/碳复合结构材料 carbon/carbon composites structural material

常温导热系数大于或等于8.0W/(K·m)、体积密度大于或等于1.0 g/㎝3的碳/碳复合材料。

- 要求

  - 分类

单晶炉用碳/碳复合结构材料通常包括：发热体、坩埚、衬套、排气管、螺栓/螺母、电极连接块、坩埚托盘等。

  - 化学成分及灰分

化学成分及灰分应符合表1规定。

- 化学性分及灰分

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 含碳量 | ≥98% |
| 灰分 | ≤0.5% |
| 金属杂质含量 | ≤300 ppm |
| - 具体性能指标也可由供需双方商定。 |  |

  - 物理性能

物理性能应符合表2规定。

- 物理性能

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 体积密度，g/cm3 | ≥1.0 |
| 抗弯强度，MPa | ≥50 |
| 导热系数，W/(m·k) | ≥8 |
| 热容量，J/（kg·k） | ≤1000 |
| 空气最高使用温度，℃ | 400 |
| 惰性气体最高使用温度，℃ | 3000 |
| 处理温度，℃ | ≥1800 |

  - 尺寸及外形

产品的具体尺寸及外形根据供需双方约定。未注明尺寸公差的按GB/T 1804执行。

  - 外观质量

产品表面应光滑平整，无长度大于20mm,宽度大于1mm，深度大于1mm的裂缝，无磕碰伤痕，无分层、起泡现象，无夹杂物和结块，无水、油污和灰尘等杂物。

- 试验方法

  - 碳含量按GB/T20123的规定进行检验。

  - 灰分含量测试按QJ 2509的规定进行检验。

  - 金属杂质含量按JY/T 015的规定进行检验。

  - 体积密度按GB/T 24528的规定进行检验。

  - 抗弯强度按QJ 2099的规定进行检验。

  - 导热系数按ISO 22007-2的规定进行检验。

  - 热容量按ISO 22007-2的规定进行检验。

  - 外观质量用目视检验。

- 检验规则

  - 出厂检验

出厂检验对每件产品的外观质量、尺寸要求、密度逐一进行全检，其他性能采取抽检方式，同一类型产品定期检测或按供需双方合同约定。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一者，应进行型式检验：

- 产品试制定型或转厂生产。

- 正式生产后，如工艺有较大变动、原材料变更，可能影响产品性能时。

- 正式生产时，每年一次。

- 长期停产后，恢复生产。

- 产品使用中发生明显质量问题。

- 质量监督机构提出要求。

    - 型式检验项目为标准的4.2、4.3、4.4、4.5。

  - 组批

每批产品应由同种原料、同种工艺在同一连续时间内生产的产品组成。

  - 检验项目

每件产品的外观质量、尺寸要求、密度逐一进行全检，其他性能采取抽检方式，同一类型产品定期检测或按供需双方合同约定。

  - 取样及检验结果的判定

产品取样及检验结果的判定按照GB/T 2828.1的规定进行，产品的外观、尺寸、密度全检外，其他性能指标一般按S－2检验水平，接收质量限（AQL）为1.0进行。具体检验项目、检验水平和接收质量限也可由供需双方自行商定，并在合同中注明。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

每件碳/碳复合结构材料都应有明显标识，标识应包括以下内容

- 生产厂名称或商标；

- 产品规格；

- 生产批号或生产编号；

  - 包装

每件单晶炉用碳/碳复合结构材料均需放入专用木质或足够承载的瓦楞纸包装箱内，箱内四周及上下均需用硬泡沫塑料衬垫卡紧，箱内附有产品合格证、产品说明书、装箱清单等。包装外箱标明防雨防潮、轻拿轻放标志。

  - 运输

单晶炉用碳/碳复合结构材料必须包装才能运输，且运输工具应安全、牢固、具有防雨防潮设施。装卸时须轻拿轻放，严防碰撞。

  - 贮存

应贮存于通风良好、干燥清洁、达到消防要求的库房内。严禁与油类、酸、碱及挥发物质混放。

_________________________________