ICS

H

中华人民共和国黑色冶金行业标准

2014-1283T-YB

铸锭炉用碳/碳复合结构材料

structural material of carbon-carbon for ingot furnace

(讨论稿)

201X-XX-XX发布                                                 201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：西安超码科技有限公司。

本标准主要起草人：赵上元、侯卫权、张灵玉、邢如鹏、王华、师鼎。

铸锭炉用碳/碳复合结构材料

1  范围

本标准规定了铸锭炉用碳/碳复合结构材料的产品分类、技术要求、质量保证规定、检验方法、交货准备等。

本标准适用于对多晶硅进行熔解、精炼用的铸锭炉所使用的碳/碳复合结构材料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1429-2009         炭素材料灰分含量的测定方法

GB/T 1804-2000         一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差

GJB 332                固体材料线膨胀系数测试方法

QJ 20272-2014          喉衬用针刺碳/碳复合材料制品规范

QJ 20273-2014          喉衬用轴编碳/碳复合材料制品规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

铸锭炉用碳/碳复合结构材料 structural material of carbon-carbon for ingot furnace

以碳纤维布压制而成，经过致密化处理及高温处理后形成的二维板状碳/碳复合材料，用于多晶硅铸锭炉的结构材料。

3.2

X-Y向 X-Y direction

平行于碳纤维布铺层方向。

3.3

Z向 Z direction

垂直于碳纤维布铺层方向。

4分类

根据碳/碳复合结构材料的密度，铸锭炉用碳/碳复合结构材料分为低密度级和高密度级。

根据碳/碳复合结构料中灰分含量，铸锭炉用碳/碳复合结构材料按纯度分为Ⅰ级（灰分含量＜50mg/kg）、Ⅱ级（灰分含量50～200mg/kg）和Ⅲ级（灰分含量＞200～3000mg/kg）。

5技术要求

5.1尺寸

铸锭炉用碳/碳复合结构材料的尺寸应符合厂家技术文件或图纸的要求。图纸上未注允许偏差的尺寸按GB/T 1804的粗糙级c等级的规定执行。

5.2外观

铸锭炉用碳/碳复合结构材料表面平整，无目视可见裂纹，无磕碰伤痕，无分层现象，无油污、碳颗粒等附着物。

5.3性能指标

铸锭炉用碳/碳复合结构材料性能应符合表1规定。

表1  铸锭炉用结构材料性能指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 低密度铸锭炉用碳/碳复合结构材料 | 高密度铸锭炉用碳/碳复合结构材料 |
| 密度/（g/cm3） | 1.30～1.50 | ＞1.50 |
| 拉伸强度（X-Y向）/MPa | ≥100 | ≥120 |
| 压缩强度MPa（Z向）/MPa | ≥150 | ≥200 |
| 弯曲强度（X-Y向）/MPa | ≥80 | ≥120 |
| 剪切强度（Z向）/MPa | ≥6 | ≥8 |
| 灰分/（mg/kg） | Ⅰ级：＜50 |  |
|  | Ⅱ级:50～200 |  |
|  | Ⅲ级：＞200～3000 |  |
| 线膨胀系数 （X-Y向，室温～800℃）/×10-6/K | ≤1 | ≤1.3 |
| 注：具体性能指标可有供需双方商定 |  |  |

6质量保证规定

6.1检验分类

本标准规定的检验分类如下：

- 出厂检验。

- 质量一致性检验。

6.2检验条件

除另有规定外，应按相应试验方法规定的环境条件进行各项检验。

6.3出厂检验

6.3.1检验项目

每件产品出厂前应按表2规定进行检验。检验项目也可由供需双方商定，并在合同中注明。

表2   检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 质量一致性检验 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ● | △ | 5.1 | 7.1 |
| 2 | 外观 | ● | △ | 5.2 | 7.2 |
| 3 | 密度 | ● | △ | 5.3 | 7.3.1 |
| 4 | 拉伸强度（X-Y向） |  | △ | 5.3 | 7.3.2 |
| 5 | 压缩强度（Z向） |  | △ | 5.3 | 7.3.3 |
| 6 | 弯曲强度（X-Y向） |  | △ | 5.3 | 7.3.4 |
| 7 | 剪切强度（Z向） |  | △ | 5.3 | 7.3.5 |
| 8 | 灰分 |  | △ | 5.3 | 7.3.6 |
| 9 | 线膨胀系数 |  | △ | 5.3 | 7.3.7 |
| 注：●为每件产品的检验项目，△为批次抽取检验项目。 |  |  |  |  |  |

6.3.2合格判据

出厂检验时应对每件产品的尺寸、密度及外观进行检验，如某一项指标不合格则该产品应视为不合格品。

6.4质量一致性检验

6.4.1检验项目

检验项目见表2。

6.4.2合格判据

按批次抽样检验的理化指标有任一项指标不合格，则在原批产品中重新双倍抽样对不合格项复验，复验仍不合格，则判该批产品不合格。

6.5抽样

6.5.1组批规则

以同批原料、同一工艺、每配料一次生产的产品为一批。

6.5.2 受检样品数量

同批次产品抽取一件进行检验。

7检验方法

7.1尺寸

铸锭炉用碳/碳复合结构材料长度及宽度方向尺寸在1m以内时，应采用精度值不大于0.05mm的游标卡尺进行测量，铸锭炉用碳/碳复合结构材料长度及宽度方向尺寸在1m及1m以上时，应采用精度值为1mm的钢卷尺或钢直尺进行测量，厚度方向尺寸应采用精度值不大于0.02mm的游标卡尺进行测量。

7.2外观

铸锭炉用碳/碳复合结构材料的外观检验用目视的方法进行。

7.3性能检验

7.3.1密度按体积-重量法对制品进行实测。

7.3.2拉伸强度测试方法见QJ 20272-2014中附录B。

7.3.3压缩强度按测试方法见QJ 20273-2014中附录B。

7.3.4弯曲强度测试方法见QJ 20273-2014中附录B。

7.3.5剪切强度测试方法见QJ 20273-2014中附录B。

7.3.6灰分按GB/T 1429-2009所规定的方法进行测定。

7.3.7线膨胀系数按GJB 332要求执行。

8交货准备

8.1防护包装

8.1.1纸箱包装时，箱内应用软物填充，并使用打包带捆扎牢固。

8.1.2木箱包装时，木箱应用结实的木条钉牢固，包装箱内产品周围空隙用软物填充或用木条稳固，防止产品移动磨损，再用木层板或竹胶板包装。

8.2标志

8.2.1在产品其显著位置应有牢固的产品类型、型号、厂家等标识。

8.2.2在产品包装上拴挂合格证，合格证上应注明制造厂家及厂址，产品名称、型号、产品类型、生产日期、出厂日期等，并加盖产品合格证专用章。

8.2.3纸箱和木箱包装应在包装箱上标注制造厂家、商标、“易碎”、“防潮”、“防振动”等标志。

8.3运输

产品运输时，应防雨、防潮，避免碰撞、重压。

8.4贮存

8.4.1产品应放在通风良好、干燥的地方。

8.4.2产品堆码总高度不能超过1.5m。

8.5质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其内容包括：制造厂家、产品名称、批号、型号、数量、检验员代号、生产日期、性能指标及检验日期等。