ICS

H

中华人民共和国黑色冶金行业标准

2014-1284T-YB

铸锭炉用碳/碳复合保温材料

thermal insulating material of carbon-carbon for ingot furnace

（讨论稿）

201X-  -  发布                                                          201X-  -  实施

中华人民共和国工业和信息化部    发 布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：西安超码科技有限公司。

本标准主要起草人：张灵玉、侯卫权、赵上元、邢如鹏、王华、师鼎。

铸锭炉用碳/碳复合保温材料

1  范围

本标准规定了铸锭炉用碳/碳复合保温材料的定义、分类、形状及标记、技术要求、质量保证规定、检验方法、交货准备等。

本标准适用于多晶硅进行熔解、精炼和保温用的铸锭炉用碳/碳复合保温材料。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1429-2009    炭素材料灰分含量的测定方法

GB/T 1804-2000    一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 10295-2008   绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 24528-2009   炭素材料体积密度测定方法

QJ 20273-2014     喉衬用轴编碳/碳复合材料制品规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

铸锭炉用碳/碳复合保温材料 thermal insulating material  of carbon-carbon for ingot furnace

铸锭炉用碳/碳复合保温材料是以碳纤维为主要原料，碳纤维经过特定排列后进行硬化定型，用于多晶硅铸锭炉用保温用的材料。

4 铸锭炉用碳/碳复合保温材料分类

4.1根据碳/碳复合铸锭炉用碳/碳复合保温材料中灰分含量，按不同纯度分为一级、二级和三级。

4.2 根据碳/碳复合铸锭炉用碳/碳复合保温材料的导热系数，按不同大小分为一级和二级。

5  铸锭炉用碳/碳复合保温材料形状及标记

5.1铸锭炉用碳/碳复合保温材料形状

标准铸锭炉用碳/碳复合保温材料形状为平板状，其示意图如图1所示，尺寸按供需双方协议确定。异型铸锭炉用碳/碳复合保温材料的形状和尺寸根据供需双方商定的图样要求加工。

注：L——长度；W——宽度；H——厚度。

图1  铸锭炉用碳/碳复合保温材料示意图

5.2 铸锭炉用碳/碳复合保温材料标记

产品标记由产品代号、产品长度代号、产品宽度代号、产品厚度及产品纯度代号组成。各单位可根据需要增加辅助代号，但增加的辅助代号应保证工艺文件及其编号的唯一性。

——铸锭炉用碳/碳复合保温材料代号以“保”字汉语拼音的首位大写字母“B”表示。

——铸锭炉用碳/碳复合保温材料长度代号以其主体长度的毫米值（整数）表示。

——铸锭炉用碳/碳复合保温材料宽度代号以其主体宽度的毫米值（整数）表示。

——铸锭炉用碳/碳复合保温材料厚度代号以其主体厚度的毫米值（整数）表示。

——铸锭炉用碳/碳复合保温材料纯度代号分别以“Ⅰ”“Ⅱ”和“Ⅲ”表示一级、二级和三级。

——铸锭炉用碳/碳复合保温材料导热系数代号分别以“Ⅰ”和“Ⅱ”表示一级和二级。

注：铸锭炉用碳/碳复合保温材料的标记示例。以主体长度为1500mm、主体宽度1200mm、主体厚度45mm，纯度等级为三级，导热等级为一级的铸锭炉用碳/碳复合保温材料为例，其标记为：B-1500×1200×45-Ⅲ-Ⅰ

6 技术要求

6.1 尺寸

铸锭炉用碳/碳复合保温材料的尺寸应符合订购方图样要求。图纸上未注明允许偏差的尺寸按GB/T 1804的粗糙级c等级的规定执行。

6.2 表观质量

铸锭炉用碳/碳复合保温材料面板上下表面平整，无磕碰伤痕，无分层、起泡现象，不应有影响使用的裂缝（指长度大于100mm，宽度大于1mm，深度大于1mm的缝隙）、破损等缺陷，无夹杂物，无水、油污和灰尘等杂物。

6.3 性能指标

铸锭炉用碳/碳复合保温材料的理化性能指标应符合表1的规定。

表1  铸锭炉用碳/碳复合保温材料性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度/(g/cm3) | ≤0.40 |
| 2 | 导热系数/(W/m·K) | 一级：≤0.20(298k) |
|  |  | 二级：0.20～0.60(298k) |
| 3 | 压缩强度/MPa | ≥0.2（10%压缩强度） |
| 4 | 灰分/% | 一级：＜0.01 |
|  |  | 二级:0.01～0.05 |
|  |  | 三级：＞0.05～0.2 |

7  质量保证规定

7.1 检验分类

本标准规定的检验分类如下：

- 出厂检验。

- 质量一致性检验。

7.2 检验条件

除另有规定外，应按相应试验方法规定的环境条件进行各项检验。

7.3 出厂检验

每件产品出厂前应进行外观、尺寸和密度的检验。出厂检验项目也可由供需双方商定，并在合同中注明。

7.3.1 检验项目

检验项目见表2。

表2  铸锭炉用碳/碳复合保温材料检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 质量一致性检验 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ● |  | 6.1 | 8.1 |
| 2 | 表观质量 | ● |  | 6.2 | 8.2 |
| 3 | 体积密度 g/cm3 | ● |  | 6.3 | 8.3 |
| 4 | 导热系数 W/m·K |  | △ | 6.3 | 8.5 |
| 5 | 压缩强度/MPa |  | △ | 6.3 | 8.4 |
| 6 | 灰分/% |  | △ | 6.3 | 8.6 |
| 注：●为每件产品的出厂检验项目，△为批次抽样检验项目 |

7.3.2 合格判据

出厂检验时应对每件产品的尺寸、外观及体积密度进行检验，如某一项指标不合格则该产品应视为不合格品。

产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同的规定，并填写产品质量证明书。

7.4 质量一致性检验

7.4.1 检验项目

检验项目见表2。

7.4.2 合格判据

按批次抽样检验的理化性能指标有任一项指标不合格，则在原批产品中重新双倍抽样对不合格项复验，复验仍不合格，则判该批产品不合格。

产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同的规定，并填写产品质量证明书。

7.5 抽样

7.5.1 组批规则

以同批原料、同一工艺，在同一连续时间内生产的产品为一批。

7.5.2 受检样品数量

同批次产品抽取1件进行检验。

8 检验方法

8.1尺寸

按照订购方图样要求，用相应精度的钢板尺或游标卡尺测量制品尺寸。

8.2表观质量

表观质量采用目视法检查。

8.3 体积密度

体积密度按GB/T 24528-2009的规定执行。

8.4 压缩强度

压缩强度按QJ 20273-2014中附录B的规定执行。

8.5 导热系数

导热系数按GB/T 10295-2008的规定执行。

8.6 灰分

灰分按GB/T 1429-2009的规定执行。

9交货准备

9.1防护包装

9.1.1纸箱包装时，箱内应用软物填充，并使用打包带在箱上捆扎牢固。

9.1.2木箱包装时，木箱应用结实的木条钉牢固，包装箱内铸锭炉用碳/碳复合保温材料周围空隙用软物填充，防止铸锭炉用碳/碳复合保温材料移动磨损，再用木层板或竹胶板包装。

9.2标志

9.2.1在铸锭炉用碳/碳复合保温材料显著位置应有牢固的产品类型、型号等生产标识。

9.2.2在铸锭炉用碳/碳复合保温材料包装上拴挂合格证，合格证上应注明制造厂家及厂址，产品名称、型号、产品类型、生产日期、出厂日期等，并加盖产品合格证专用章。

9.2.3纸箱和木箱包装应在包装箱上标注供方名称、地址、电话、邮编、产品名称及数量，附有“易碎”、“防潮”、“防振动”等标志。

9.3贮存

9.3.1铸锭炉用碳/碳复合保温材料应在通风良好、干燥的室内存放。

9.3.2铸锭炉用碳/碳复合保温材料堆码总高度不能超过2m。

9.4  运输

产品运输时，应防雨、防潮，避免碰撞、重。

9.5  质量证书

每批产品应附有质量证明书，其内容包括：制造厂家、产品名称、批号、型号、数量、检验员代号、生产日期、性能指标及检验日期等。

# Text boxes

产品代号

产品长度代号

产品宽度代号

产品纯度代号

产品厚度代号

B - □□□□×□□□□×□□□－□－□

产品导热代号