ICS

H

中华人民共和国国家标准

GB/T 4292—201X

氟 化 铝

# Aluminium Fluoride

# （征求意见稿）

20101X-XX-XX 发布                                    201X-XX-XX 实施

中  华  人  民  共  和  国

国家质量监督检验检疫总局   发 布

前    言

本标准是根据氟化铝多年来生产经验总结、生产技术成果和新技术的应用而进行修订的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由湖南有色氟化学集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

氟 化 铝

1  范围

本标准规定了工业用氟化铝的要求，试验方法，检测规则，包装、标志、运输、贮存、订货单或合同要求。

本标准适用于由氟化氢或氢氟酸与氢氧化铝作用而制得的氟化铝。主要用作制调整铝电解质的分子比。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适应于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适应于本标准。

GB/T 1250 —1989   极限数值的表示方法和判定方法

YS/T 581（所有部分）    氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法

3  要求

3.1 牌号

氟化铝产品牌号以两位英文字母加“—”加一位阿拉伯数字的形式表示，阿拉伯数字表示不同牌号氟化铝的区分方式。

产品按化学成分三个牌号： AF—0、AF—1、AF—2。

3.2 氟化铝化学成分应符合表1的规定。

表1  氟化铝化学成分

| 牌号 | 化学成分% | 物理性能 |
| --- | --- | --- |
|  | F | Al | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO42- | P2O5 | 烧碱量 | 松装密度 g/cm3 |
|  | ≥ | ≤ | ≥ |
| AF-0 | 61 | 31.5 | 0.30 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.5 | 1.3 |
| AF-1 | 60 | 31.0 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.6 | 0.04 | 1.0 | 1.3 |
| AF-2 | 60 | 31.0 | 0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.6 | 0.04 | 2.5 | 0.7 |
| 注： 1 测定值或其计算值与表中规定的极限数值作比较的方法按GB/T 1250中第5.2条的规定进行。 2 表中规定的各指标，需方如有特殊要求，可由供需双方协商解决。 |

3.3 外观

氟化铝为白色粉末。产品中不允许有尺寸大于10mm的结块。

4  试验方法

4.1  氟化铝化学成分分析方法和物理性能测定方法按YS/T 581的规定进行。

4.2  外观质量采用目测法检查，产品中的结块尺寸采用相应精度的测量工具进行。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品应由供方技术监督部门进行检验，保证质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与质量证明书所载等级不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一等级的产品组成，批重不大于60t。

5.3  检验项目

每批氟化铝应进行化学成分的检验。

5.4  取样袋数

5.4.1  根据表2规定的采样袋数随机采样。

表2  选取采样袋数的规定

| 总体袋数 | 选取的最少袋数 | 总体袋数 | 选取的最少袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 152～181 | 17 |
| 11～49 | 11 | 182～216 | 18 |
| 50～64 | 12 | 217～254 | 19 |
| 65～81 | 13 | 255～296 | 20 |
| 82～101 | 14 | 297～343 | 21 |
| 102～125 | 15 | 344～400 | 22 |
| 126～151 | 16 |  |  |

5.4.2  仲裁取样、制样

随机选取5.4.1规定的样品袋数，用直径为19mm～25mm的铜管探针，沿样袋对角线插入其深度的3/4处取等量试样，试样总量不少于2kg，将其充分混匀，用四分法缩分至不少于500g，分成3份，一份作仲裁分析用，其余由供需双方各保存一份。

5.5  仲裁分析

仲裁分析方法按YS/T 581的规定进行。

5.6  检验结果的判定

仲裁分析结果有一项指标与本标准规定不符合时，按仲裁分析结果重新判定等级。外观质量不合格时由供需双方协商解决。

6  包装、标志、运输、贮存及质量证明书

6.1  包装

产品用塑料编织袋内衬塑料薄膜袋包装，每袋净重50 kg或1000 kg。也可按用户要求进行包装。

6.2  标志

包装袋上应注明：供方名称、产品名称、执行产品标准编号、批号、净重。

6.3  运输

产品发运时，必须装在清扫干净且防雨水的车箱内，防止雨淋、受潮和包装袋的破损，不同等级的产品不得混装。

6.4  贮存

产品必须贮存在阴凉、干燥的仓库内，避免破损、污染和受潮，产品应分批堆放。

6.5  质量证明书

每批产品应附质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 牌号；

d) 批号；

e) 重量或件数；

f) 技术监督部门印记；

g) 本标准编号；

h) 出厂日期。

7  订货单或合同内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内容应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号或化学成分指标；

c) 产品数量；

d) 本标准编号；

e) 其它。