ICS 29.045

H 82

中华人民共和国国家标准

GB/T 11069—201×

代替 GB/T 11069－2006

高纯二氧化锗

High purity germanium dioxide

(讨论稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替与GB/T 11069-2006 。本标准与GB/T 11069-2006相比，主要变化如下：

——修改了规范性引用文件导语部分和规范性引用文件；

——删除了“3.3二氧化锗的含量用100%减去表中金属杂质实测总和及挥发分的余量”中的“及挥发分”；

——修改3.5粒度97％-99%以上产品能通过74µm标准筛

——修改3.8 松装密度GeO2-06的范围为1.3－1.5g/cm3。GeO2-05的范围为1.3－1.8g/cm3

——将“4.6松装密度的测定按GB/T6522进行”改为“4.6松装密度的测定按GB/T6609.25进行”。

——增加二氧化锗在水中的溶解性指标：在100℃时，二氧化锗在100g水中的溶解度为1.0g.

——增加水分的要求,不大于0.5%。

——增加灼减量的温度要求为：800℃，且GeO2-06，不大于2.0%。GeO2-05，不大于3.0%。

——增加GeO2-05中Si,In,Zn,Ca,Mg等元素的限值。

——修改5.2组批将300kg调整为100kg.

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：南京中锗科技股份有限公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 11069-1989、GB/T 11069-2006。

高纯二氧化锗

  - 范围

本标准规定了高纯二氧化锗的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于以高纯四氯化锗为原料，经水解、洗涤和烘干制得的高纯二氧化锗。产品供制作还原锗、有机锗、催化剂、光纤用四氯化锗、锗酸铋（BGO）晶体及化合物晶体等。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  1480  金属粉末粒度组成的测定  干筛分法

GB/T  6609.25 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 松装密度的测定

YS/T  37.1 高纯二氧化锗化学分析方法 硫氰酸汞分光光度法测定氯量

YS/T  37.2 高纯二氧化锗化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量

YS/T  37.4 高纯二氧化锗化学分析方法 电感耦合等离子体质谱法测定镁、铝、钴、镍、铜、锌、铟、铅、钙、铁和砷量

YS/T 602 区熔锗锭电阻率测试方法  两探针法

  - 要求

3.1 产品分类

高纯二氧化锗按化学成份分为两个牌号：GeO2-05 、 GeO2-06

牌号表示为：GeO2－O□

2

1

1－GeO2表示二氧化锗

2－“O”后加阿拉伯数字表示产品纯度百分含量中“9”的个数

3.2化学成份

高纯二氧化锗各牌号的化学成份应符合表1的规定。

3.3二氧化锗的含量

用100％减去表中金属杂质实测总和的余量。

3.4外观

白色粉末。

3.5粒度

97％-99%以上产品能通过74µm标准筛。

3.6含氯量

不大于0.05%。

表1

| 牌号 | 化学成份（质量分数）/（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeO2含量不小于 | 杂质含量不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | As | Fe | Cu | Ni | Pb | Ca | Mg |
| GeO2-06 | 99.9999 | 1.0×10-5 | 1.0×10-5 | 1.0×10-6 | 2.0×10-6 | 2.0×10-6 | 1.5×10-5 | 1.0×10-5 |
| GeO2-05 | 99.999 | 5.0×10-5 | 1.0×10-4 | 2.0×10-5 | 2.0×10-5 | 1.0×10-5 | 1.0×10-4 | 1.0×10-4 |

| 牌号 | 化学成份（质量分数）/（％） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GeO2含量不小于 | 杂质含量不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si | Co | In | Zn | Al | 总含量 |  |
| GeO2-06 | 99.9999 | 2.0×10-5 | 2.0×10-6 | 1.0×10-6 | 1.5×10-5 | 1.0×10-5 | 1.0×10-4 |  |
| GeO2-05 | 99.999 | 1.0×10-4 | 2.0×10-5 | 5.0×10-5 | 1.5×10-4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-3 |  |

3.7电学性能

将 GeO2-06牌号二氧化锗还原、熔融、定向结晶成还原锗锭，还原锗锭的电阻率大于15Ω·cm的部分应占全锭长的80％以上。

3.8 松装密度

GeO2-06的范围为1.3－1.5g/cm3。GeO2-05的范围为1.3－1.8g/cm3

3.9灼减量

在800℃灼烧， GeO2-06，不大于2.0%。GeO2-05，不大于3.0%。

3.10 溶解度

在100℃时，二氧化锗在100g水中的溶解度为1.0g

3.11 水分

在100±5℃烘干，水分不大于0.5%.

3.12其他

如对产品有特殊要求，由供需双方另行商定。

4 试验方法

4.1 化学成分的分析方法

按YS/T37.1、37.2、37.4进行或由供需双方商定。

4.2 表面质量的检验方法

用目视检查。

4.3 粒度测定

按GB/T1480进行。

4.4 还原锗锭的制备

按附录A进行。

4.5还原锗锭电阻率测定

按YS/T 602进行。

4.6 松装密度的测定

按GB/T 6609.25进行。

4.7 灼减量的测定

按ASTM F5-60进行。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同委托仲裁机构在产品所在地进行。

5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成，每批重量不大于100kg。

5.3 检验项目

各种牌号的产品应进行化学成份、产品粒度、含氯量、表面质量的检验。GeO2-06产品必要时还应进行灼减量、松装密度、还原锗锭电阻率的检验。

5.4 仲裁取样和制样

5.4.1 取样

每批产品采用3点法取样，然后用四分法缩分成约500g试样。

5.4.2 制样

将上述取得的样品在105℃-110℃下烘干2小时，取出冷却至室温，放入研钵中研磨至粒度全部能通过74µm标准筛，分3份，供方1份，需方1份，另1份备仲裁使用。

5.5 检验结果判定

如化学成份、粒度、含氯量、表面质量、灼减量、松装密度、还原锗锭的电阻率分析结果与本标准规定（或订货合同）不符时，判该批产品为不合格。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

6.1.1 每个装产品的塑料瓶上应贴上标签，注明生产厂名称、商标、产品名称、牌号、纯度、产品编号、净重、执行标准、生产日期。

6.1.2 装产品的塑料瓶应包装成箱，每箱应注明：

a)供方名称；

b)产品名称和牌号；

c)批号；

d)毛重、净重。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 包装

将产品装入清洗好的塑料瓶内，每瓶净重为1 kg、2 kg、 5 kg、10 kg，瓶口密封，再装入适合长途运输的符合环保要求的箱内。

6.2.2 运输和贮存

产品在运输和贮存中应防止受潮和腐蚀。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a)供方名称、地址、电话、传真；

b)产品名称和牌号；

c)批号；

d)净重；

e)分析检验结果和技术监督部门印记；

f)本标准编号；

g)出厂日期（或包装日期）。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 化学成份（杂质含量）等特殊要求；

d) 数量；

e)本标准编号；

f) 其他需要增加的内容。

- （规范性附录）
氢还原二氧化锗制备成锗锭的方法

A.1范围

本标准规定了氢还原二氧化锗制备成还原锗锭的方法。

A.2方法提要

高纯二氧化锗经氢还原、熔融、定向结晶成还原锗锭、测量其电阻率，用以检验二氧化锗的质量。

A.3试剂、材料

A.3.1硝酸：浓度69.0%-71.0%，优级纯。

A.3.2盐酸：浓度36.1%-38.0%，优级纯。

A.3.3丙酮：优级纯。

A.3.4去离子水：电阻率大于10MΩ·cm（25℃）。

A.3.5纯氮气（或氩气）：含氧量不大于2×10-4，露点小于－70℃。

A.3.6电子级氢气：露点小于－70℃。

A.4  设备

A.4.1石英舟：长150mm，上部宽25mm，高19mm，底部曲率半径6.4mm。

A.4.2石英管：内径40mm。

A.4.3管状炉：孔径（45-50）mm，温度范围（25-1000）±5℃。恒温区长（150-200）mm。

A.4.4传动装置：以速度（2.0±0.1）mm/min带动炉子移动。

A.5 试验装置

试验装置简图如图A1

1－氢气进口；

2－支撑石英管架；

3－石英管；

4－管状炉；

5－石英舟；

6－热电偶；

7－塞子；

8－氢气，还原产生的水出口；

9－传动装置。

图A1

A.6试验程序

A.6.1石英舟内壁吹砂后，用王水浸泡，煮沸30min，用去离子水冲洗至中性，烘干。

A.6.2石英舟沉碳，以流量为500mL/min的氮气将丙酮带入温度（1000±5）℃的反应管内，带入丙酮量为40 mL。

A.6.3沉碳后的石英舟，用去离子煮沸30 min，冲洗，烘干。

A.6.4用瓷勺向石英舟内装入100 g高纯二氧化锗。

A.6.5把装好高纯二氧化锗的石英舟放入石英管内，以流量为500 mL/min的氢气通过20min后，将流量升至（2500±25）mL/min，升温，温度达到650℃时，进行还原2h，然后以流量为（500±50）mL/min通入氮气，停止氢气，继续升温。

A.6.6当温度达到（1000±5）℃时，恒温30 min。然后以（2.0±0.1）mm/min速度移动炉子，进行定向结晶。

A.6.7定向结晶结束后，切断电源，降低炉温到室温，停止通入氮气。

A.6.8取出还原锗锭，测量其电阻率。