ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

代替 GB/T 11070-2006

还 原 锗 锭

Reduced germanium ingo

讨论稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准代替GB/T 11070-2006《还原锗锭》。

本标准与GB/T 11070-2006相比，主要有如下变动。

增加引用文件GB/T 20664 有色金属矿产品的天然放射性限值。

将3.2 电阻率测试温度修改为（20℃±0.5℃）。

将3.5中电阻率大于47Ω·cm改为50Ω·cm

3.8 其他改为放射性。还原锗锭中如含放射性物质，应符合GB  20664的规定。

将4.4用量具进行测量改为用游标卡尺进行测量

将5.4.1中“RGe-0牌号产品批量不大于50kg” 可改为“产品批量不大于100kg”，

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：南京中锗科技股份有限公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 11070—1989

——GB/T 11070—2006

还 原 锗 锭

范围

本标准规定了还原锗锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）。

本标准适用于以高纯二氧化锗为原料，经氢还原法制备的锗锭。产品主要用于制备区熔锗锭。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551  硅、锗单晶电阻率测定 直流两探针法

GB/T 11069  高纯二氧化锗

GB/T 20664  有色金属矿产品的天然放射性限值

要求

产品分类

还原锗锭按电阻率分为2个牌号。RGe-0、RGe-1

RGe-

2

1

1—RGe表示还原锗锭

2—阿拉伯数字，表示产品等级

电阻率

还原锗锭电阻率应符合表1的规定。

| 牌号 | 电阻率/（Ω·cm）（20℃±0.5℃），不小于 |
| --- | --- |
| RGe-0 | 30 |
| RGe-1 | 10 |

型号

还原锗锭型号为单一n型。

原料

RGe-0牌号的原料应符合GB/T 11069GeO2-06牌号的规定。

电学性能

RGe-0牌号的产品经定向结晶和6次区熔提纯后，电阻率大于50Ω·cm的部分应占锭长的80%以上。

表面质量

呈银灰色金属光泽，无明显氧化膜，无浮渣，裂纹和夹杂物。

外形尺寸

横截面积为梯形，其外形尺寸如表2，同一根锭的最大与最小截面之差不大于平均截面积的15%。

单位为毫米

| 锗锭的梯形横截面尺寸 | 锭长 |
| --- | --- |
| 上宽不小于 | 下宽不小于 | 高不小于 |  |
| 26 | 21 | 23 | 100～500 |

放射性

还原锗锭中如含放射性物质，应符合GB  20664的规定。

试验方法

电阻率

按GB/T 1551规定进行。测点位于锭底表面的中心线上，其间距不大于30mm.

型号

按GB/T 1550 规定进行。

表面质量

用目视检查。

外形尺寸

用游标卡尺进行检验。

放射性

放射性的检验按GB  20664的规定进行。

检验规则

检查和验收

还原锗锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起（2个月）内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同委托仲裁机构在产品所在地进行。

组批

还原锗锭应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

检验项目

每根产品应进行电阻率、型号、表面质量、外观尺寸的检验。

仲裁取样和制样

RGe-0牌号产品批量不大于100kg，随机取样1.5kg～2.0kg作定向结晶和6次区熔提纯后检验电阻率、型号。

还原锗锭表面质量、外观尺寸以及RGe-1还原锗锭的电阻率、型号的仲裁取样和制样，按总锭数的10%抽样，但不少于2锭。

检验结果的判定

RGe-0牌号还原锗锭电阻率、型号的仲裁检测结果与本标准规定不符时，判不合格，或重定牌号。

RGe-1牌号还原锗锭的电阻率、型号的仲裁检测结果与本标准规定不符时，判不合格。

还原锗锭的外形尺寸和表面质量不符合本标准规定时，按锭判不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

每根还原锗锭应密封于塑料袋中，并在袋上贴上标签，注明：生产厂名称、商标、产品名称、型号、牌号、产品编号、净重、执行标准、生产日期。

还原锗锭应包装成箱，每箱上注明：

供方名称；

产品名称和牌号；

批号；

毛重、净重。

包装、运输、贮存

将密封于塑料袋中的还原锗锭放在泡沫塑料垫上装入符合环保要求的包装箱内，箱内空隙用填料塞紧。每箱重量不大于50kg，包装箱外用包扎带捆紧。

还原锗锭在运输和贮存过程中要防止机械损伤、防腐蚀、防受潮、防震动。

质量证明书

每批产品都应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期（或包装日期）。

订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称 ；

- 牌号；

- 锭形、尺寸、电阻率、型号等特殊要求；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他；

- 需方如对还原锗锭的标志、包装、运输、贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

_________________________________