ICS 29.045

H 82

中华人民共和国国家标准

GB/T 11071—XXXX

代替 GB/T 11071-2006

区熔锗锭

Zone-refine germanium ingot

（本稿完成日期：2015-06-30）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准是对GB/T11071—2006《区熔锗锭》的修订。

本标准写GB/T11071—2006相比，主要有如下变动：

——将原标准区熔锗锭两个牌号ZGe-0和ZGe-1分类由原按电学性能分类改成按照化学成分分类；

——锗纯度按化学成分分为ZGe-0含量为99.9999%，ZGe-1含量为99.9999%；

——在检验规则中，增加了化学成分检测结果判定等内容；

——取消载流子浓度1.58×1012/cm-3	和载流子迁移率3.7×104/[cm2/（V·s）]的要求及相应的检测要求；

——“同一根锗锭的最大与最小截面面积之差不大于平均截面面积的15%”改为“同一根锗锭的锭子两端高差不大于4mm”。

——“锭长100mm～500mm”改为“锭长不低于100 mm”；

——区熔锗锭化学杂质含量检验按照GB/T ××××规定进行。

本标准自批准实施之日代替GB/T 11071—2006。

本标准附录A是规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本分布情况为：

——GB/T11071—1989；

——GB/T11071—2006。

区熔锗锭

- 范围

本标准规定了区熔锗锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存、等。

本标准适用于以还原锗锭及锗单晶返料为原料，经区熔提纯而制得的高纯锗锭。ZGe-0区熔锗锭主要用于制备探测器用高纯锗单晶，ZGe-1区熔锗锭主要用于制备半导体锗单晶、红外光学锗单晶、太阳能电池用锗单晶、各类锗合金、等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4326  非本征半导体单晶霍尔系数测量方法

GB/T ×××× 区熔锗锭化学分析方法 砷、铁等12种痕量元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

YS/T 602  区熔锗锭电阻率测试方法  直流两探针

- 要求

  - 产品分类

区熔锗锭按锗金属纯度分为两个牌号：ZGe-0、ZGe-1。

ZGe- □

2

1

1 ——ZGe，表示区熔锗锭；

2 ——阿拉伯数字，表示产品等级。

  - 化学成分

区熔锗锭化学成分应符合表2的规定。

表2

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/mg.kg-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ge纯度不小于 | 杂质含量，不大于， ×10-6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | As | Fe | Cu | Ni | Pb | Ca | Mg |
| ZGe-0 | 99.999 9 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.1 |
| ZGe-1 | 99.999 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | — | — |
| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ge纯度不小于 | 杂质含量，不大于， ×10-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Si | Co | In | Zn | Al | 总含量 |  |
| ZGe-0 | 99.999 9 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 1.0 |  |
| ZGe-1 | 99.999 | — | 0.2 | — | — | 1.0 | 10.0 |  |

  - 电学性能

区熔锗锭电学性能应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 电阻率/（Ω·cm） （20±0.5℃） |
| --- | --- |
| ZGe-0 | ≥50 |
| ZGe-1 | ≥50 |

  - 区熔锗锭的横截面应为梯形，同一根锗锭的锭子两端高差不大于4mm。锗锭上宽不小于26mm，下宽不小于21mm，高不小于23mm，锭长100mm～500mm。

  - 区熔锗锭表面应呈银灰色光泽，无氧化膜、裂纹和浮渣。

  - 需方对产品外形尺寸、电学性能和化学杂质含量等有其他要求时，供需双方可另行商定。

- 试验方法

  - 区熔锗锭化学杂质含量检验按照GB/T××××规定进行。

  - 区熔锗锭电阻率的检验按YS/T 602规定沿锭底面中心线纵向进行，点间距不大于30mm。

  - 区熔锗锭截面尺寸用游标卡尺测量，长度用直尺进行测量。

  - 区熔锗锭表面质量用目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 区熔锗锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样的产品所在地共同进行。

  - 组批

区熔锗锭应成批提交验收。每批应由同一牌号组成。每批不大于100kg。

  - 检验项目

    - 每批产品应进行杂质含量的检验。

    - 每批产品应逐根进行电阻率、表面质量的检验。

    - ZGe-0牌号的区熔锗锭需要进行载流子浓度、载流子迁移率的检验。

  - 仲裁取样和制样

    - 化学成分、电阻率、外形尺寸、表面质量的仲裁取样按总锭数的10%抽取。

    - ZGe-0牌号产品载流子浓度和迁移率的仲裁取样按每批随机抽取一根，将其制备成单晶。

    - 检测ZGe-0电学参数用的锗单晶按附录A制备。

  - 检验结果判定

    - 化学成分、电阻率的仲裁检验结果与本标准规定不符时，判批不合格。

    - 外形尺寸和表面质量不符合本标准规定时，判锭不合格。

    - ZGe-0牌号产品的杂质含量、载流子浓度和载流子迁移率的仲裁检验结果与本标准的规定不符时，判批为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 每根区熔锗锭密封于聚局烯薄膜袋中，并在袋上贴上标签，注明生产厂家名称、商标、牌号和批号。

    - 区熔锗锭应包装成箱，每箱应注明：

- a)  供方名称；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号。

  - 包装、运输、贮存

    - 将密封于聚乙烯薄膜袋中的区熔锗锭码放在泡沫塑料垫的凹槽内，然后叠放入符合环保要求的包装箱内，并用填料塞紧，以防锗锭窜动。每箱区熔锗锭质量不大于50kg。包装箱外用包扎带捆牢，箱外应有“防震”、“防潮”、“防腐蚀”字样或标志。

    - ZGe-0牌号区熔锗锭装箱时，如客户有需求，可在其中一箱内入入按附录A制备的单晶及检测样品。单晶和检测样品分别密封装在聚乙烯袋内，计入批重。在箱外注明“内有检验样品”字样。

    - 区熔锗锭在运输和贮存过程中要防止机械损伤、防腐蚀、防潮、防震动。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a） 供方名称、地址、电话、传真；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 分析检验结果和技术监督部门印记；

e） 本标准编号；

f） 本标准编号；

g） 出厂日期（或包装日期）。

- 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）锭形、尺寸、杂质含量、电学性能、等特殊要求；

d）数量；

e）本标准编号；

f）其他。

_________________________________