前    言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）归口。

本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司中国科学院半导体所。

本标准参加起草单位： 北京中科镓英半导体有限公司.

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

太阳能电池用砷化镓抛光片

范围

本标准规定了太阳能电池用砷化镓抛光片的分类、技术要求、试验方法，检测规则以及标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）。

本标准适用于垂直梯度凝固法（VGF）制备的太阳能电池用砷化镓抛光片，以下简称砷化镓抛光片。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法

GB/T 4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB/T 6618 硅片厚度和总厚度变化的测试方法

GB/T 6619 硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620 硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6621 硅抛光片表面平整度测试方法

GB/T 6624 硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 8760 砷化镓单晶位错密度的测量方法

GB/T 13387 电子材料晶片参考面长度测量方法

GB/T 25075太阳能电池用砷化镓单晶

YS/T 26 硅片边缘轮廓检验方法

要求

分类

砷化镓抛光片按导电类型分为N型和P型两种，N型主要用于单结电池，P型主要用于三节电池。

规格

砷化镓抛光片按直径分为(50.8 mm、(76.2 mm、(100.0 mm三种规格。

物理性能参数及晶体完整性

砷化镓抛光片的电阻率范围、单晶晶向和载流子浓度及晶体完整性应符合GB/T 25075的规定。

加工参数

砷化镓抛光片加工参数应符合表1的规定。

表1 砷化镓抛光片加工参数

| 直径/ mm | 50.8 | 76.2 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直径允许偏差/ mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 厚度，中心点/µm | 200-350 | 300-450 | 300-500 |
| 厚度允许偏差/µm | ±15 | ±15 | ±15 |
| 主参考面长度/mm | 16.0±1.0 | 22.0±1.0 | 32.0±1.0 |
| 总厚度变化（TTV）/µm | ≤10 | ≤15 | ≤15 |
| 弯曲度（BOW）/µm | ≤15 | ≤20 | ≤20 |
| 翘曲度（WARP）/µm | ≤15 | ≤20 | ≤20 |
| 总平整度（TIR）/µm | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
| 强度/lb | ≥5 | ≥5 | ≥5 |

表面质量

砷化镓抛光片的表面质量应符合表2的规定。

表2 砷化镓抛光片的表面质量

| 正 表 面 | 序 号 | 项目 | 最大缺陷限度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 划伤（强光灯目测晶片外圆2毫米以内） | 无 |
|  | 2 | 蚀坑 | 无 |
|  | 3 | 雾点 | 无 |
|  | 4 | 亮点（颗粒沾污≥0.3um） | 直径/mm | 50.8 | 76.2 | 100 |
|  |  |  | 数量/（个/片） | 10 | 50 | 100 |
|  | 5 | 区域沾污 | 无 |
|  | 6 | 崩边（50倍显微镜测小于0.5毫米） | 无 |
|  | 7 | 裂纹 | 无 |
|  | 8 | 凹坑（日光灯目测） | 无 |
|  | 9 | 沟（槽） | 无 |
|  | 10 | 小丘 | 无 |
|  | 11 | 桔皮，波纹 | 无 |
|  | 12 | 状态 | 开盒即用 |
| 背 表 面 | 13 | 崩边（50倍显微镜测小于0.5毫米） | 无 |
|  | 14 | 裂纹 | 无 |
|  | 15 | 区域沾污 | 无 |
|  | 16 | 背表面处理 | 酸或碱腐蚀，吸除处理或由供需双方商定 |

边缘轮廓

砷化镓抛光片须经边缘倒角，倒角后的边缘轮廓应符合YS/T 26 的规定。

其他

需方如有对本标准规定以外的技术参数，由供需双方另行商定。

试验方法

砷化镓抛光片的导电类型测量按GB/T 1550进行。

砷化镓抛光片的电阻率测量按GB/T 4326进行。

砷化镓抛光片的晶向及晶向偏离度测量按GB 1555 进行。

砷化镓抛光片的载流子浓度测量按GB/T 4326 进行。

砷化镓抛光片的晶体完整性检验测量按GB/T 8760进行。

砷化镓抛光片的直径测量用千分尺进行。

砷化镓抛光片的厚度和总厚度变化测量参照GB/T 6618 进行。

砷化镓抛光片的主参考面长度参照GB/T 13387进行。

砷化镓抛光片的弯曲度参照GB/T 6619 进行。

砷化镓抛光片的翘曲度参照GB/T 6620 进行。

砷化镓抛光片的总平整度参照GB/T 6621 进行。

砷化镓抛光片的表面质量参照GB/T 6624 进行。

砷化镓抛光片的边缘轮廓参照GB/T 13387进行。

砷化镓抛光片的强度测量按附录A进行。

检验规则

检查和验收

产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，若检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

砷化镓抛光片应成批提交验收，每批应由相同规格的产品组成。

检验项目

每批砷化镓抛光片抽检的项目有：物理性能参数及晶体完整性、几何参数、表面质量和边缘轮廓。

抽样验收

每批砷化镓抛光片如属非破坏性测量的项目，检测按GB/T2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

如属破坏性测量的项目，检测按GB/T2828.1特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

检验结果的判定

砷化镓抛光片的导电类型、晶向与本标准规定不符时，则判该批产品为不合格。

抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

标志、包装、运输和贮存

6.1标志、包装

砷化镓抛光片应在超净的环境中，装入专用的塑料包装盒，外用洁净的塑料袋和防潮、防静电的铝箔袋充氮气真空包装。

上述产品包装完后，贴上标签，注明：生产厂名称、商标、产品名称、型号、规格、产品编号、净重、执行标准、生产日期。

将经过包装的砷化镓抛光片装入包装箱内，并装满填充物，防止松动。包装箱外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

a）需方名称，地点；

b）产品名称；

c）产品件数及重量（毛重/净重）；

d）供方名称。

6.2运输、贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。

产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

每批产品应有质量证明书，写明：

a）供方名称；

b）产品名称及规格；

c）产品批号；

d）产品净重及抛光片片数；

e）各项参数检验结果和检验部门的印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 型号；

c) 数量；

d) 规格，技术要求；

e) 本标准编号；

f) 其他需要协商或增加标准以外要求的内容。

附录A

（规范性附录）

砷化镓抛光片强度测试方法

A.1  范围

本方法规定了砷化镓抛光片强度的测试方法。

A.2  方法提要

首先调整加压探头与圆环形托架之间的距离，以便将砷化镓抛光片放在一个圆环形托架的平台上，如图A.1所示。加压探头以一定的速度向圆环形托架做相对运动。当加压探头与砷化镓抛光片接触时，将以一定的力施压在砷化镓抛光片上，直至砷化镓抛光片破裂为止，系统自动记录砷化镓抛光片所能承受的最大压力，将这一压力值记为试样的机械强度。

图A.1  强度测试原理图

A.3  仪器及样品

A.3.1 仪器

A.3.1.1 压力探针。

A.3.1.2 电动立式测试台。

A.3.1.3 圆环形托架。

A.3.2 环境条件

测试温度：（20±0.5）℃，相对湿度：≤65%。

A.3.3 样品

待测砷化镓抛光片，应具有清洁、干燥的表面。

A.4 测量步骤

A.4.1 将电动立式测试台的速度设为0.2～3 mm/min，加压探头将以该设定的速度垂直向测试台的圆环形托架运动。

A.4.2调整圆环形托架与加压探头之间的距离，以便将砷化镓抛光片放在圆环形的平台上。

A.4.3 将砷化镓抛光片放在圆环形托架的平台上。

A.4.4 按相应的按钮，加压探头将以设定的速度向圆环形托架运动，直至砷化镓抛光片破裂，系统将自动记录压力的峰值。

A.4.5 记下系统给出的压力值及单位。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

太阳能电池用砷化镓抛光片

Gallium arsenide polished section for solar cell

（SEMI M9-0811，MOD）

（草案）

2015年07月

GB/T XXXXX-XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 29.045

H 83