YS

中华人民共和国有色金属行业标准

锌精矿焙砂化学分析方法

第6部分：酸溶铁量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of zinc concentrate roasting

Part 6:Determination of acid-soluble iron contents—

flame atomic absorption spectrometry and Na2EDTA titration method

送审稿

中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 77.020

H30

YS/T XXXX.6—201X

201×-××-××发布

201×-××-××实施

前　　言

YS/T XXXX《锌精矿焙砂化学分析方法》分为以下8个部分：

——第1部分： 锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第2部分： 酸溶锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第3部分： 硫量的测定  燃烧中和滴定法；

——第4部分： 可溶硫量的测定  硫酸钡重量法；

——第5部分： 铁量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第6部分： 酸溶铁量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第7部分： 二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第8部分： 酸溶二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法。

本部分为YS/T XXXX的第6部分，包含方法1 火焰原子吸收光谱法和方法2 Na2EDTA滴定法。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本方法为仲裁方法。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、北京矿冶研究总院。

方法1起草单位：中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

方法1参加起草单位：水口山有色金属集团有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、河南豫光锌业有限公司、云南驰宏锌锗股份有限公司、湖南有色金属研究院。

方法1主要起草人：古行乾、邱丽、熊传信、唐碧玉、于灿辉、付小珍、邓志辉、李金娟、姚运红、尹玉环、杨蕊琼、杨建友、邹智、庞文林。

方法2起草单位：云南驰宏锌锗股份有限公司。

方法2参加起草单位：水口山有色金属集团有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、河南豫光锌业有限公司、湖南有色金属研究院。

方法2主要起草人：李杰、王清、杨斌、杨建友、罗永锋、郑雪英、袁永海、黄智、黄萍、胡胭脂、白茹、徐淑敏、刘娟、庞文林。

锌精矿焙砂化学分析方法

第6部分：酸溶铁量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

方法1 火焰原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了锌精矿焙砂中酸溶铁量的测定方法。

本部分适用于在稀硫酸（9+191）中于85 ℃～90 ℃浸出的锌精矿焙砂中酸溶铁量的测定。方法1测定范围（质量分数）：0.50 %～3.00 %。

2 方法提要

试样经稀硫酸在85 ℃～90 ℃浸出20 min，滤液在稀盐酸（5+95）介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长248.3 nm处测量铁的吸光度，计算酸溶铁量。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和二次蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

    - 3.1  盐酸（1+1）。

    - 3.2  硫酸（9+191）。

3.3  铁标准溶液：称取0.1430 g已于105 ℃±5 ℃干燥1.5 h并冷却至室温的三氧化二铁(wFe2O3≥99.99%)于300 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（3.1），盖上表面皿，于水浴上加热溶解完全。取下，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含铁100 µg。

4 仪器

4.1 原子吸收光谱仪，附铁空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标的原子吸收光谱仪均可使用。

——灵敏度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，铁的特征浓度应不大于0.05 µg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

4.2 恒温水浴锅。

5 试样

5.1  试样应通过0.100 mm孔筛。

5.2  试样预先在105 ℃±5 ℃干燥1 h，置于干燥器中冷却至室温，用带封口的塑料袋密封保存。

6 分析步骤

6.1 试料

称取试样（5）0.20 g ，精确至0.0001 g。

6.2 测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于200 mL烧杯中，加入40 mL预先加热至90 ℃的硫酸（3.6），迅速摇动烧杯使试样分散开，盖上表面皿，将烧杯放入已升至85 ℃～90 ℃的恒温水浴锅（4.2）中，至85 ℃开始计时，保温浸出20 min（每5 min搅动3 s～5 s），取出，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。用慢速滤纸过滤于100 mL烧杯中。

6.4.2  按表1分取滤液（6.4.1）于 100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。

表1  分取试液体积

| ωFe酸溶，% | 分取试液体积，mL |
| --- | --- |
| 0.50～1.50 | 10.00 |
| >1.50～3.00 | 5.00 |

6.4.3  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长248.3 nm处，按选定的工作条件，以水调零，测量试液及随同试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  分别移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL铁标准溶液（3.3）于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  在与测量试液相同条件下，测量系列标准溶液的吸光度，减去“零”浓度溶液的吸光度。以铁的质量浓度为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

酸溶铁量以酸溶铁的质量分数wFe酸溶计，数值以%表示，按公式（1）计算：

ωFe酸溶=(ρ−ρ0)⋅V1⋅V3×10−6m⋅V2×100 ………………………………（1）

式中：

ρ—从工作曲线查得样品溶液中铁的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/ mL）；

ρ0—从工作曲线查得空白溶液中铁的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/ mL）；

V1—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V3—测定时试液的体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位小数。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限

| ωFe酸溶/% | 0.63 | 1.06 | 1.90 | 2.95 | 3.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  再现性限

| ωFe酸溶/% | 0.63 | 1.06 | 1.90 | 2.95 | 3.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.10 | 0.17 | 0.27 | 0.22 | 0.35 |

9  试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

方法2  Na2 EDTA滴定法

1  范围

本部分规定了锌精矿焙砂中酸溶铁量的测定方法。

本部分适用于锌精矿焙砂在85℃～90℃硫酸（9+191）浸出的酸溶铁量的测定。测定范围3.0%～6.0%。

2  方法原理

试样经稀硫酸在85℃～90℃浸出20min，过滤，保持一定体积用氨水沉淀铁。用盐酸溶解沉淀，控制体积在120mL左右，在PH值为1.3～2.0的条件下，保持温度于60～80℃，以磺基水杨酸为指示剂，以Na2EDTA标准溶液滴定至溶液由紫红色变为淡黄色为终点。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和二次蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

    - 3.1  氯化铵。

    - 3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

    - 3.3  氨水（ρ0.90g/mL）。

    - 3.4  硫酸（ρ1.84g/mL）。

    - 3.5  盐酸（1+1）。

    - 3.6  盐酸（1+11）。

    - 3.7  硫酸（9+191）。

    - 3.8  氨水（1+1）。

    - 3.9  磺基水杨酸溶液（200g/L）。

    - 3.10  洗液：50g氯化铵（3.1）以1L水溶解，加40mL氨水（3.3），混匀。

3.11 乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准溶液。

3.11.1 配制：称取6g Na2EDTA于烧杯中，加500mL左右热水溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置3天后标定。

3.11.2 标定

3.11.2.1 铁标准溶液：准确称取高纯三氧化铁1.4297g(预先在100～110℃干燥1～2h并冷却至室温)，置于250mL烧杯中，加20mL盐酸（3.2），低温加热溶解。冷却后移入1000mL容量瓶中，加30mL盐酸（3.2），用水定容，摇匀。此溶液含铁1mg/mL。

3.11.2.2 标定：移取20.00mL铁标准溶液于300mL烧杯中，滴入氨水（3.8）至刚出现氢氧化铁沉淀，加10mL盐酸（3.6），加水至120mL左右，加热至50℃～70℃，加入约1mL磺基水杨酸溶液（3.9），用Na2EDTA标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色（铁含量低时为淡黄色）即为终点。

随同标定做空白试验。

按式（1）计算Na2EDTA标准滴定溶液的浓度：

CFe=ρFe×VFe55.85×V1−V0

....................（1）

式中：

CFe     ——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

ρFe    ——铁标准溶液的质量浓度，单位为克每毫升（g/mL)；

VFe    ——移取铁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1     ——标定时消耗Na2EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0     ——标定时空白试验溶液消耗Na2EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

55.85  ——铁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol)。

平行标定3份，结果保留4位有效数字，其极差值不大于2×10-7mol/mL时，取其平均值。否则重新标定。

4 仪器

4.1  恒温水浴锅。

5  试样

5.1  试样应通过0.100mm孔筛。

5.2  试样预先在105℃±5℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温。

6 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表1  试料质量

| 酸溶铁质量分数/% | 试料质量/g |
| --- | --- |
| 3.00～6.00 | 0.20 |

6.2  测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于300mL烧杯中，摇散，加入40mL预先加热至90℃的硫酸（3.7），迅速摇动烧杯使试样分散开，盖上表面皿，将烧杯放入已升至85℃～90℃的恒温水浴锅中，至85℃开始计时，保温浸出20min（每5min搅动3s～5s），立即取下烧杯，随即经致密滤纸过滤，以热水洗涤烧杯和沉淀数次，直至洗涤完全，滤液收集于300mL烧杯中。滤液中加入3g～5g氯化铵，以氨水（3.3）中和至氢氧化铁沉淀完全再过量5mL，加热微沸3min～5min取下，再加3mL氨水（3.3），趁热用中速滤纸过滤，用热洗液（3.10）洗烧杯和沉淀各4次，再用水各洗一次。

6.4.2  用热盐酸（3.5）溶解沉淀于原烧杯中，然后用水及盐酸（3.5）交替洗至滤纸无色，用氨水（3.8）中和至刚有氢氧化铁沉淀出现，加入10mL盐酸（3.6），加水至120mL左右，加热至60℃～80℃，加入约1mL磺基水杨酸溶液（3.9），用Na2EDTA标准溶液滴定至溶液由紫红色变为亮黄色（铁含量低时为淡黄色）即为终点。

7 分析结果的计算

酸溶铁量以酸溶铁的质量分数ωFe酸溶计，数值以%表示，按式(2)计算：

ωFe酸溶=CFe×55.85×(V2−V3)m100

…………………… ( 2 )

式中：

CFe    ——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

V2     ——滴定试样溶液消耗Na2EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3     ——滴定空白试验溶液消耗Na2EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m    ——试样的重量，单位为克(g)；

55.85  ——铁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol)。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限

| ωFe酸溶/% | 2.53 | 3.48 | 4.35 | 5.26 | 6.05 | 7.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  再现性限

| ωFe酸溶/% | 2.53 | 3.48 | 4.35 | 5.26 | 6.05 | 7.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.16 | 0.29 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |

9  试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。