ICS 71.060.50

G 12

YS/T 655-XXXX

代替YS/T 655-2007

四氯化钛

Titanium tetrachloride

（预审稿）

XXXX－XX－XX 发布                          XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T655－2007《四氯化钛》。本标准与YS/T655－2007相比，主要变化如下：

——增加了TiCl4的牌号，并修改了各牌号的化学成分要求；

——增加了TiCl4中杂质AlCl3和SnCl4的含量要求；

——修改了TiCl4的取样；

——修改了TiCl4检验结果的判定；

——增加了附录A中AlCl3、SnCl4量的测定方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：中航天赫（唐山）钛业有限公司、遵义钛业股份有限公司、遵宝钛业有限公司、朝阳金达钛业股份有限公司、仙桃市中星电子材料有限公司、云南新立有色金属有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T655－2007。

四氯化钛

- 范围

本标准规定了四氯化钛的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以金红石、高钛渣等富钛料为原料，采用氯化、精制工艺生产的四氯化钛。该产品适用于生产海绵钛及相关化工产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 325.1   包装容器  钢桶 第1部分 通用技术要求

GB/T 325.5   包装容器  钢桶 第5部分 200L及以下闭口钢桶

GB/T 6680   液体化工产品采样通则

GB/T 8170   数据修约规则与极限数值的表示和判定

GB 12463    危险货物运输包装通用技术条件

GB 13392    道路运输危险货物车辆标志

GB 15603    常用化学危险品贮存通则

GB 18564.1   道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分 金属常压罐体技术要求

JT 617       汽车运输危险货物规则

JT 618       汽车运输、装卸危险货物作业规程

- 要求

  - 产品分类

四氯化钛按化学成分及色度分为四个牌号（TiCl4-01、TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04）。

  - 化学成分及色度

    - 四氯化钛的化学成分及色度应符合表1的规定。

表1

| - 牌号 | - 级别 | - 化学成分（质量分数）/％ |  |  |  |  |  | - 色 度 - 不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TiCl4 不小于 | 杂质，不大于 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SiCl4 | FeCl3 | VOCl3 | AlCl3 | SnCl4＊ |  |
| - TiCl4-01 | - 零级 | 99.99 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 5mgK2Cr2O7/L |
| - TiCl4-02 | - 一级 | 99.98 | 0.005 | 0.0010 | 0.0010 | 0.005 | 0.010 | 5mgK2Cr2O7/L |
| - TiCl4-03 | - 二级 | 99.96 | 0.010 | 0.0020 | 0.0015 | 0.010 | 0.015 | 5mgK2Cr2O7/L |
| - TiCl4-04 | - 三级 | 99.94 | 0.020 | 0.0030 | 0.0020 | 0.020 | 0.020 | 8mgK2Cr2O7/L |
| ＊：金红石作为主要原料时，需进行检测。 - 注：四氯化钛的含量为100％减去杂质实测值总和后的余量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 需方如对四氯化钛的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定，并在订货单（或合同）中注明。

  - 外观

产品为无色、透明液体，无肉眼可见悬浮物。

- 试验方法

  - 产品化学成分及色度按附录A的规定进行，杂质SnCl4按供需双方协商的方法进行，并按GB/T 8170的要求对检验结果的数值进行修约和判定。

  - 产品外观质量采用目视检测法。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准或订货单（或合同）的规定进行验收。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起20天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成，每批产品重量不大于35t。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、色度和外观质量的检验。

  - 取样方法

    - 四氯化钛取样按GB/T 6680的规定执行。

    - 四氯化钛按批取样，每批取一份试样用于检验分析，每份样品不少于100ml。特殊情况下，可增加取样份数。

  - 检验结果的判定

    - 产品化学成分分析结果与本标准的规定不符时，判该批产品不合格。

    - 产品色度分析结果与本标准的规定不符时，判该批产品不合格。

    - 产品外观质量与本标准的规定不符时，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志

在检验合格的四氯化钛贮罐(或包装桶)上，应有如下标志：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 牌号；

e) 净重；

f) 包装日期；

g) 防雨、防倒置、防碰撞、防挤压标志；

h) 本标准编号。

  - 包装、运输、贮存

    - 包装

产品包装按GB 12463的规定执行。

      - 槽车罐装

槽车罐体容积不大于20m3 ，罐体应符合GB 18564.1的规定，材质为耐酸不锈钢。产品直接装入槽车储罐内，并保留一定空间作为缓冲。

      - 镀锌铁桶（钢桶）包装

包装桶应满足GB/T 325.1、GB/T 325.5的规定，并要求包装桶干燥、清洁。每桶净重量为250kg～300kg，灌装误差不大于5kg。完成灌装后，用金属旋塞密封灌装孔，并对桶身进行清洁处理。

    - 运输

      - 汽车运输按GB 13392、JT 617、JT 618的规定执行。

      - 非罐车车辆载重量不大于10t。

      - 运输时应防雨、防倒置、防碰撞、防挤压。

    - 贮存

产品贮存执行GB 15603的相关规定。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 牌号；

e) 净重及件数；

f) 检验结果及检验部门印记；

g) 本标准编号（或合同号）；

h) 包装日期。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 杂质含量的特殊要求；

d) 数量；

e) 本标准编号。

f) 其他。

附录A

（规范性附录）

四氯化钛化学成分及色度分析方法

A.1  四氯化钛中SiCl4、FeCl3、VOCl3、AlCl3、SnCl4量测定  等离子发射光谱法（ICP-AES）

A.1.1  范围

本方法适用于四氯化钛中SiCl4、FeCl3、VOCl3、AlCl3、SnCl4的测定。测定范围（质量分数）：SiCl4：0.0005%~1.00%；FeCl3：0.0005%~0.50%；VOCl3：0.0005%~0.60%；AlCl3：0.0005%~1.00%；SnCl4：0.0005%~0.50%。

A1.2  方法提要

试料用盐酸溶解，在稀盐酸介质中，用ICP光谱仪同时测定试样溶液和标准溶液中Si、Fe、V、Al、Sn五种元素的发射强度，从而计算试样中SiCl4、FeCl3、VOCl3、AlCl3、SnCl4的含量。

A.1.3  试剂与仪器

如无特别说明，所用试剂均为分析纯试剂或由分析纯试剂配制，水为去离子水。

A.1.3.1  盐酸（1+1）。

A.1.3.2  硅、铁、钒、铝、锡单元素标准溶液：浓度为1.0000mg/ml。

A.1.3.3  等离子体发射光谱仪

仪器工作条件见表A.1。

表A.1

| 功 率 |  | 载气流量 |  | 泵 速 |  |  | 辅助气流量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150w |  | 32.0psi |  | 120/（r/min） |  |  | 0.5/（L/min） |  |
| 待测元素 | Si |  | Fe |  | V | Al |  | Sn |
| 测定波长/nm | 251.612 |  | 259.940 |  | 309.311 | 394.401 |  | 189.928 |

A.1.4  试样

试样应无水解物。

A.1.5  分析步骤

A.1.5.1  测定数量：分析时应称取不少于2份试样进行测定。

A.1.5.2  随同试样做空白试验。

A.1.5.3  测定

A.1.5.3.1  试样溶液的配制

移取1.00ml（TiCl4密度按1.73g/ml计算）试样（A.1.4）溶于已盛有25ml盐酸（A.1.3.1）的250ml的容量瓶中，摇至无烟雾后，用水稀释至刻度，摇匀。

A.1.5.3.2  混合标准溶液的配制

硅、铁、钒、铝、锡混合标准溶液：于一组100ml容量瓶中，分别移取硅、铁、钒、铝、锡标准溶液（A.1.3.2）各0.00ml、0.20ml、0.40ml、0.60ml、0.80ml、1.00ml［当0.3％＜含量≤1.00％时，分别移取硅、铁、钒、铝、锡标准溶液（A.1.3.2）各0.00ml、1.00ml、2.00ml、3.00ml、4.00ml、5.00ml]，用水稀释至刻度，混匀。

A.1.5.3.3  在仪器选定的工作条件下，测定工作曲线标准溶液，同时对试样溶液进行分析测定。

A.1.6  分析结果计算

由仪器配置的计算机和软件自动计算出试样中的SiCl4、FeCl3、VOCl3、AlCl3、SnCl4的含量。

A.1.7  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表A.2所列允许差。

表A.2                                   %

| 测 定 项 目 | 测定范围（质量分数） | 允许差 |
| --- | --- | --- |
| SiCl4 | 0.0005~0.010 | 0.002 |
|  | 0.010~0.030 | 0.005 |
|  | 0.030~0.050 | 0.010 |
|  | 0.050~0.10 | 0.015 |
|  | 0.10~0.50 | 0.02 |
|  | 0.50~1.00 | 0.03 |
| FeCl3 | 0.0005~0.002 | 0.001 |
|  | 0.002~0.01 | 0.002 |
|  | 0.01~0.10 | 0.01 |
|  | 0.10~0.20 | 0.02 |
|  | 0.20~0.50 | 0.03 |
| VOCl3 | 0.0005~0.0014 | 0.0003 |
|  | 0.0014~0.0024 | 0.0006 |
|  | 0.0024~0.0048 | 0.0008 |
|  | 0.0048~0.010 | 0.0010 |
|  | 0.010~0.050 | 0.005 |
|  | 0.050~0.100 | 0.008 |
|  | 0.100~0.60 | 0.015 |
| AlCl3 | 0.0005~0.010 | 0.002 |
|  | 0.010~0.030 | 0.005 |
|  | 0.030~0.050 | 0.010 |
|  | 0.050~0.10 | 0.015 |
|  | 0.10~0.50 | 0.02 |
|  | 0.50~1.00 | 0.03 |
| SnCl4 | 0.0005~0.002 | 0.001 |
|  | 0.002~0.01 | 0.002 |
|  | 0.01~0.10 | 0.01 |
|  | 0.10~0.20 | 0.02 |
|  | 0.20~0.50 | 0.03 |

A.2  色度的测定  目视比色法

A.2.1  范围

本方法适用于四氯化钛中色度的测定。测定范围（以每升溶液中所含重铬酸钾的质量来表示）：0~30ml/L。

A.2.2  方法提要

将试样与重铬酸钾模拟色阶进行目视比较，以与试样颜色相一致的重铬酸钾溶液的浓度表示试样的色度，测定结果以相当于每升水中含重铬酸钾的毫克数表示。

A.2.3  试剂

重铬酸钾标准溶液：准确称取0.5000g优级纯重铬酸钾溶于水，移入1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，此溶液1ml含0.5mg重铬酸钾。

A.2.4  试样

试样应无水解物。

A.2.5  分析步骤

A.2.5.1  测定数量：分析时取不少于1份试样进行比较测定。

A.2.5.2  标准色阶的配制：移取0.5ml、0.8ml、1.0ml、1.5ml、2.0ml、2.5ml、3.0ml重铬酸钾标准溶液（A.2.3）于一组50ml比色管中，用水稀释至刻度，摇匀。其表示的色度依次为5mg/L、8mg/L、10mg/L、15mg/L、20mg/L、25mg/L、30mg/L。

A.2.5.3  用干燥移液管吸取50ml四氯化钛于50ml比色管中，与标准色阶进行目视比较。

A.2.6  分析结果

以与试样颜色相一致的重铬酸钾溶液的质量浓度表示试样的色度，测定结果以每升重铬酸钾溶液中含重铬酸钾的质量（mg）表示。

A.2.7  允许差

实验室之间色度分析结果的差值应不大于表A.3所列的允许值。

表A.3

| 色度/（mg/L） | 允许差/（mg/L） |
| --- | --- |
| 5~10 | 3 |
| 10~20 | 3 |
| 20~30 | 6 |