有色金属行业标准

《四氯化钛》

（预审稿）

编

制

说

明

标准编制组

2015年7月

《四氯化钛》（预审稿）

编制说明

# 1、工作简况

1.1  立项目的和意义

四氯化钛是海绵钛及其化合物生产过程中的重要中间产品，是钛工业生产的重要原料。四氯化钛主要用于海绵钛、钛白、珠光染料、钛酸脂系列及烯烃类化合物的催化剂等领域，在中国已进行大规模的生产。国内现行生产四氯化钛的氯化方法主要有：沸腾氯化法和融盐氯化法两种；精制方法主要有：铜丝除钒、铝粉除钒、有机物除钒三种。

海绵钛生产中，首要关键的环节是制备出高纯度的精TiCl4，然后再利用金属镁作还原剂还原制备出海绵钛。而精TiCl4一旦转化为海绵钛，在其后钛材的生产加工中杂质就难以除去。研究表明海绵钛中杂质与精TiCl4中杂质含量呈4倍富集关系，故精TiCl4中杂质的分析和控制成为海绵钛质量控制的关键。虽然我国海绵钛产能全球第一，但由于我国TiCl4中杂质成分和含量的控制手段落后，致使我国海绵钛的整体质量较低，只能应用于一般工业，我国在高精科技领域所需的作为关键结构材料及支撑性材料的钛材仍依靠进口。为了提高我国海绵钛质量、减少四氯化钛中杂质对海绵钛生产的影响，首先需要对TiCl4中杂质的成分及其含量进行准确控制和分析。

目前，我国关于四氯化钛的标准仅有YS/T 655-2007这一项， 对杂质检测要求只包括SiC14、FeC13、VOC13和色度指标的分析。很显然该标准已存在不适用的情况，重新修订势在必行，从而适应当前四氯化钛的市场需求，并满足我国钛工业发展的要求。

# 1.2  任务来源

# 2014年9月23日，工信部办公厅《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2014]628号文件）下达了修订《四氯化钛》有色金属行业标准的任务，项目编号为2014-1482T-YS，计划完成时间为2015年。同时确定了中航天赫（唐山）钛业有限公司为负责起草单位，遵义钛业股份有限公司、遵宝钛业有限公司等为参加起草单位。

# 1.3  起草单位概况

中航天赫（唐山）钛业有限公司为全流程海绵钛生产的高新技术企业。公司成立于2005年4月，注册资金33988万元人民币，现有员工900余人。公司拥有较为完善的研发体系，建有省级企业技术中心，拥有一批长期从事四氯化钛、海绵钛生产技术研发工作的科研人

员，坚持以自主研发和产学研联合相结合，取得了丰硕的成果，先后取得发明专利3项，实用新型专利29项。中航天赫（唐山）钛业有限公司近年来参与了《TC4 ELI钛合金板材》、《TC4钛合金厚板》、《钛合金大规格棒材》、《海绵钛安全生产规范》、《高钛渣》等一系列国家和有色金属行业标准的制修订工作，具有丰富的标准工作经验。

标准参与起草单位遵义钛业股份有限公司是国内最大的海绵钛全流程冶炼企业，国家鼓励类产业企业、民用工业军品配套重点生产企业，具有多年四氯化钛生产经验。遵义钛业股份有限公司拥有较为完善的研发体系，建有国家级企业技术中心，拥有一批长期从事四氯化钛、海绵钛生产技术研发工作的科研人员，坚持以自主研发和产学研联合相结合，取得了丰硕成果。遵义钛业股份有限公司近年来作为主起草单位，陆续完成了《海绵钛》、《海绵钛单位产品能源消耗限额》和《高钛渣、金红石化学分析标准》、《钛铁矿精矿化学分析标准》、《四氯化钛》等一系列国家和有色金属行业标准的制修订工作，具有丰富的标准工作经验。

# 1.4  主要过程和内容

中航天赫（唐山）钛业有限公司收到行业标准制定任务下达通知后，成立了标准编制组，召开了标准项目编制启动会议，对标准编制工作进行了部署和分工。随后编制组对国内多家四氯化钛生产、使用单位进行调研，工作内容包括四氯化钛质量数据收集、不同矿源、生产工艺对四氯化钛杂质含量的影响等，在分析掌握国内四氯化钛市场的质量情况及用户需求的基础上，形成了本标准的征求意见稿。本标准的编制工作主要经过了以下几个阶段：

- 2014年10月成立标准编制组，并明确了工作的职能和任务；

- 2014年11月～2015年1月标准编制组对国内四氯化钛生产及使用单位进行考察调研、电话沟通，并通过网上交流、查找文献资料等各种渠道收集数据；

- 2015年2月～3月，标准编制组对不同厂家的四氯化钛及现行标准进行了试验和验证，确定标准相关技术内容；

- 2015年4月标准编制组根据前期收集的资料，并结合现行标准内容完成标准征求意见稿。

- 2015年5月标准编制组汇总了国内主要生产、使用单位对标准征求意见稿的反馈意见，并组织公司相关部门进行了认真的研究和讨论，最终形成了标准讨论稿。

- 2015年5月25日至28日，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在河南省洛阳市召开了标准讨论会。会上来自中国有色金属标准计量质量研究所、遵宝钛业有限公司、宝钛集团有限公司、宝钢特钢有限公司、国核宝钛锆业股份公司、宁波江丰电子材料股份有限公司、北京有色金属研究总院、有研亿金新材料有限公司、广东东方锆业科技股份技术中心有限公司、湖南水口山有色金属集团有限公司等10家单位的13位专家代表对本标准的讨论稿进行了讨论，并提出宝贵合理的意见。会后根据会议精神，标准编制组按照讨论会意见进行修改后形成本标准的预审稿。

# 2、标准编制原则和依据

根据四氯化钛生产所需原材料国内资源状况、市场的供需情况及其下游产品生产的发展需要，对现行YS/T655-2007行业标准进行修订，标准内容包括产品的牌号及质量要求、试验方法、检验规则和包装、贮存、运输、订单要求等。本标准对质量提出更高的要求，以满足其时效性、适应性、先进性等需要。

本标准起草单位自接受起草任务后，成立了本标准编制工作小组并收集国内外钛资源状况、市场需求及客户要求等信息。初步确定了《四氯化钛》行业标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据国内四氯化钛生产、使用企业具体情况和国外四氯化钛进口情况，力求做到标准的合理性与实用性；

3）根据钛资源状况以及供需各生产企业情况并结合钛行业专家意见，修订标准化学成分要求；

4）严格按照GB/T 1.1和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

# 3、主要内容分析

# 3.1主要内容与适用范围

本标准规定了四氯化钛的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以金红石、高钛渣等富钛料为原料，采用氯化、精制工艺生产的四氯化钛。该产品适用于生产海绵钛及相关化工产品。

- 因现行标准规定内容中遗漏“质量证明书”，现予以补充；

# 3.2规范性引用文件

引用文件全部是标准正文中需要的内容，并按照最新标准模板对引用文件进行描述和归类，共列出引用标准10项。说明如下：

- GB/T 325、GB/T 8170和GB 18564.1因标准名称发生变化，进行了相应修订。

- 现行标准取样方法引用标准为安全通则，未对取样的具体规则进行规定，修改为GB/T 6680液体化工产品采样通则。

# 3.3要求

3.3.1产品分类

产品按化学成分及色度分为四个牌号（TiCl4-01、TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04）。

- 根据2014年有色金属标准编写培训相关要求（冶炼产品标准中，应用牌号代替品级），同时考虑生产、使用单位的适用性，增加了四氯化钛的牌号分类。

- 为满足高品质海绵钛生产的需要，在原有三个级别的基础上增加了0级产品。

3.3.2化学成分及色度

产品的化学成分要求进行了修订，说明如下：

- 为满足高品质海绵钛生产的需要，增加了牌号为TiCl4-01的零级高纯四氯化钛，并根据国内厂家的生产实际情况，下游产品的实际需要确定了其主要杂质成分及色度的控制指标分别为：SiCl4≤0.003%、FeCl3≤0.0005%、VOCl3≤0.0005%、AlCl3≤0.001%、SnCl4≤0.005%，色度不大于5mgK2Cr2O7/L。

| TiCl4-01 | 级别 | SiCl4/% | FeCl3/% | VOCl3/% | AlCl3/% | SnCl4/% | 色度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原标准 | - | - | - | - | - | - | - |
| 修订标准 | 零级 | ≤0.003 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤5mgK2Cr2O7/L |

- 对TiCl4-02、TiCl4-04两个牌号的产品修订了SiCl4的质量要求。TiCl4-02、TiCl4-04产品分别由原标准的0.01%和0.03%修订为0.005%和0.02%，其主要依据是国内四氯化钛生产厂家近年来对精制生产工艺进行了一定的技术改造升级，对低沸点杂质的控制手段更加成熟，同时2014年修订的行业标准《钛铁矿精矿》、《高钛渣》分别增加了对杂质SiO2含量的控制，这也对四氯化钛的品质提升起到了很大的促进作用。鉴于上述原因，为促进下游产品海绵钛的质量得到进一步提升，综合国内主要四氯化钛生产厂家的生产实际情况，调整了对SiCl4的质量控制要求。

| 牌号 | TiCl4-01 | TiCl4-02 | TiCl4-03 | TiCl4-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 零级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 原标准 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 修订标准 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.020 |

- 对TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04三个牌号的产品修订了VOCl3的质量要求。TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04产品分别由原标准的0.0012、0.0024和0.0024修订为0.0010、0.0015和0.0020，其主要依据是VOCl3中的钒、氧均为海绵钛中主要控制的杂质元素，因此四氯化钛中VOCl3的控制对于海绵钛质量的好坏至关重要，随着国内四氯化钛精制除钒生产工艺的多样性发展，铜丝、铝粉、有机物等多种方式均实现工业化生产，对于VOCl3含量的控制手段更加成熟，同时2014年修订的行业标准《高钛渣》增加了对杂质V2O5含量的控制，这也对四氯化钛的品质提升起到了很大的促进作用。鉴于上述原因，为促进下游产品海绵钛的质量得到进一步提升，综合国内主要四氯化钛生产厂家的生产实际情况，调整了对VOCl3的质量控制要求。

| 牌号 | TiCl4-01 | TiCl4-02 | TiCl4-03 | TiCl4-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 零级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 原标准 | - | 0.0012 | 0.0024 | 0.0024 |
| 修订标准 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0020 |

- 根据四氯化钛生产工艺发展的现状，特别是铝粉除钒精制四氯化钛生产工艺的逐渐普及，为保证市场或需方对钛产品的质量需求，增设并分别确定各牌号产品化学成分中对AlCl3的质量控制指标。各牌号中AlCl3的含量控制指标主要依据是对不同矿源原材料及不同除钒工艺生产的TiCl4中AlCl3的含量进行分析统计、讨论进行权衡确定的。经查ASTM B299-2008《海绵钛》中对杂质Al的控制指标为0.05%，据此推算四氯化钛中AlCl3控制指标应为0.06%，同时参考近年来国内几家主要四氯化钛生产厂家统计数据，制定AlCl3控制指标为：TiCl4-01、TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04产品分别为0.001、0.005、0.010和0.020。

| 牌号 | TiCl4-01 | TiCl4-01 | TiCl4-01 | TiCl4-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 零级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 原标准 | - | - | - | - |
| 修订标准 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.020 |

- 根据四氯化钛生产工艺发展的现状，特别是由国外引进的有筛板沸腾氯化技术使用金红石生产四氯化钛工艺的投产应用，为保证市场或需方对钛产品质量需求，同时为避免再次因杂质锡超标导致海绵钛质量事故的发生，增设并分别确定各牌号产品化学成分中对SnCl4的质量控制指标。各牌号中SnCl4的含量控制指标主要依据是对不同原材料及不同氯化工艺生产的TiCl4中SnCl4的含量进行分析统计、讨论进行权衡确定的。根据近年来国内几家主要四氯化钛生产厂家试样的分析统计数据，制定SnCl4控制指标为：TiCl4-01、TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04产品分别为0.005、0.010、0.015和0.020。

| 牌号 | TiCl4-01 | TiCl4-01 | TiCl4-01 | TiCl4-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 零级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 原标准 | - | - | - | - |
| 修订标准 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.020 |

- 因四氯化钛的含量为100％减去杂质实测值总和后的余量，根据各牌号四氯化钛杂质成分的变化，调整四氯化钛主含量的控制指标为：TiCl4-01、TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04产品分别为99.99、99.98、99.96和99.94。

| 牌号 | TiCl4-01 | TiCl4-01 | TiCl4-01 | TiCl4-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 零级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 原标准 | - | 99.96 | 99.94 | 99.92 |
| 修订标准 | 99.99 | 99.98 | 99.96 | 99.94 |

需方对四氯化钛有特殊要求时，对要求进行了修订，说明如下：

- 按照标准规范性的要求，将原标准中“并在合同中注明”修订为：“并在订货单（或合同）中注明”。

3.3.3外观

- 根据目前液体化工产品相关标准的通用表述，修订为：无肉眼可见悬浮物。

# 3.4试验方法

根据标准起草要求，同时结合3.2.1的变化将原标准中4.1、4.2修改为“产品化学成分及色度按附录A的规定进行，杂质SnCl4按供需双方协商的方法进行，并按GB/T 8170的要求对检验结果的数值进行修约和判定”。

# 3.5  检验规则

3.5.1  检查和验收

按照2014年有色金属标准编写培训的要求对标准第5.1.2条中仲裁的描述进行了修订，修订为“如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行”。

3.5.2  组批

为防止批产品中不同牌号产品出现混装增加了“每批应由同一牌号的产品组成”的要求。

3.5.3  取样方法

- 为加强四氯化钛取样标准的适用性，将现行标准中对GB/T3723 《工业用化学产品采样安全通则》的引用修改为GB/T 6680 《液体化工产品采样通则》的引用。

- 根据目前四氯化钛生产厂家的实际情况，同时鉴于四氯化钛试样不易保存的特性，将取样份数由两份修改为一份。

3.5.4  检验结果的判定

根据标准起草要求及文字表述的严密性，对检验结果的判定要求进行了修订，说明如下：

- 将“化学成分检验不合格”修订为“产品化学成分分析结果与本标准的规定不符时”；

- 将“色度检验不合格”修订为“产品色度分析结果与本标准的规定不符时”；

- 将“外观检验不合格”修订为“产品外观质量与本标准的规定不符时”。

# 3.6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

3.6.1  标志

按照2014年有色金属标准编写培训的要求，对产品的标志要求进行了修订，说明如下：

- 将“生产单位名称”修订为“供方名称、地址、电话、传真”；

- 将“产品名称及商标”修订为“产品名称”；

- 将“级别”修订为“牌号”；

- 删除“毛重”要求；

- 增加“本标准编号”要求。

3.6.2  包装、运输、贮存

根据内容的从属性关系，对包装、运输、贮存要求进行了修订，说明如下：

- 将6.2.1包装中“包装桶应满足GB/T 325.1、GB/T 325.5的规定，并要求包装桶干燥、清洁。”的要求修订至6.2.1.2镀锌铁桶（钢桶）包装目录下。

3.6.3  质量证明书

按照2014年有色金属标准编写培训的要求，对质量证明书要求进行了修订，说明如下：

- 将“级别”修订为“牌号”。

# 3.7  订货单（或合同）内容

按照2014年有色金属标准编写培训的要求，对订货单（或合同）内容要求进行了修订，说明如下：

- 将“质量要求”修订为“杂质含量的特殊要求”；

- 增加“牌号”要求。

# 3.8  附录A

根据产品化学成分及色度的修订，对附录A四氯化钛化学成分及色度分析方法内容进行了修订，说明如下：

- 增加TiCl4中AlCl3的测定范围为：0.0005%~1.00%，SnCl4的测定范围为：0.0005%~0.50%；

- 由于市场现有光谱用硅铁钒铝锡标准溶液，删除A.1.3.2、A.1.3.3、A.1.3.4，修订为“A.1.3.2硅、铁、钒、铝、锡单元素标准溶液：浓度为1.0000mg/ml”；

- 增加Al的测定波长为394.401nm，Sn的测定波长为189.928nm；

- 将A.1.5.3.2标准溶液的配制修订为“混合标准溶液的配制”，内容修订为“硅、铁、钒、铝、锡混合标准溶液：于一组100ml容量瓶中，分别移取硅、铁、钒、铝、锡标准溶液（A.1.3.2）各0.00ml、0.20ml、0.40ml、0.60ml、0.80ml、1.00ml［当0.3％＜含量≤1.00％时，分别移取硅、铁、钒、铝、锡标准溶液（A.1.3.2）各0.00ml、1.00ml、2.00ml、3.00ml、4.00ml、5.00ml]，用水稀释至刻度，混匀”；

- 增加测定项目AlCl3的测定允许差：

| 测 定 项 目 | 测定范围（质量分数） | 允许差 |
| --- | --- | --- |
| AlCl3 | 0.0005~0.010 | 0.002 |
|  | 0.010~0.030 | 0.005 |
|  | 0.030~0.050 | 0.010 |
|  | 0.050~0.10 | 0.015 |
|  | 0.10~0.50 | 0.02 |
|  | 0.50~1.00 | 0.03 |

- 增加测定项目SnCl4的测定允许差：

| 测 定 项 目 | 测定范围（质量分数） | 允许差 |
| --- | --- | --- |
| SnCl4 | 0.0005~0.002 | 0.001 |
|  | 0.002~0.01 | 0.002 |
|  | 0.01~0.10 | 0.01 |
|  | 0.10~0.20 | 0.02 |
|  | 0.20~0.50 | 0.03 |
|  | 0.0005~0.002 | 0.001 |

# 4  标准水平分析

# 4.1本标准各指标、修订点及其理由

基于国内、外钛矿资源状况和四氯化钛生产厂家的质量情况以及使用厂家要求、应用等情况，在广泛收集质量数据和生产实践的基础上，确定YS/T655-2007《四氯化钛》行业标准修订点及各项质量指标，修改的主要内容包括：

（1）将四氯化钛原有的三个级别修改为四个级别，增加产品牌号，并对质量成分进行了修改，在增加一个高品质产品的同时，适当提高了其余三个牌号产品的杂质控制要求，为下游产品品质提供更好的保障；

（2）根据四氯化钛生产工艺发展要求，为保证需方产品质量，增加了产品化学成分中对AlCl3的质量要求；

（3）根据四氯化钛生产工艺发展要求，为保证需方产品质量，增加了产品化学成分中对SnCl4的质量要求；

（4）基于上述增加的内容，增加了相关试验方法；

（5）对试验方法进行了修订；

（6）对检验规则进行了修订；

（7）修改了产品在包装、运输、贮存、质量证明书和订货单等方面的要求。

各修改内容的理由见本编制说明的第3条主要内容分析。

# 4.2本标准与现行标准YS/T655-2007的比较

原《四氯化钛》YS/T655-2007行业标准化学成分如下表：

| 级别 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  | 色 度 不大于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TiCl4 不小于 | 杂质，不大于 |  |  |  |
|  |  | SiCl4 | VOCl3 | FeCl3 |  |
| 一级 | 99.96 | 0.01 | 0.0012 | 0.001 | 5mgK2Cr2O7/L |
| 二级 | 99.94 | 0.01 | 0.0024 | 0.002 | 5mgK2Cr2O7/L |
| 三级 | 99.92 | 0.03 | 0.0024 | 0.003 | 8mgK2Cr2O7/L |
| 注：四氯化钛的质量分数为100%减去表中杂质实测值总和后的余量。 |  |  |  |  |  |

现修订标准与原标准相比较情况如下：

（1）增加产品牌号表示；

（2）增加了牌号为TiCl4-01的高品质产品，提高了对各个杂质的质量要求；

（3）修订了TiCl4-02、TiCl4-04两个牌号产品对SiCl4的质量要求；

（4）修订了TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04三个牌号产品对VOCl3的质量要求；

（5）增加了TiCl4-01、TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04四个牌号产品对AlCl3的质量要求；

（6）增加了TiCl4-01、TiCl4-02、TiCl4-03、TiCl4-04四个牌号产品对SnCl4的质量要求；

（7）增加了相关质量要求的试验方法；

（8）对试验方法进行了修订；

（9）对检验规则进行了修订；

（10）修改了产品在包装、运输、贮存、质量证明书和订货单等方面的要求。

总之，本标准比现行标准更具有进步性、适应性。

# 4.3标准水平分析

本标准结合了国内四氯化钛生产、使用企业的实际情况及国内钛资源及生产工艺现行状况，将为我国钛工业的发展起到一定的积极作用。本标准水平在国内具有先进性和适应性。

# 5、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于行业标准，是在现行《四氯化钛》YS/T655-2007行业标准为依据的基础上和四氯化钛生产现状及钛工业的发展要求等方面考虑进行重新修订的。符合现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性。

# 6、专利及涉及知识产权

本标准起草过程中没有专利和知识产权问题。

# 7、分歧意见的处理经过

本标准属于有色行业标准，编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草过程中通过征求各方意见已经予以修改和完善。

# 8、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准适用于以金红石、高钛渣等富钛料为原料，采用氯化、精制工艺生产的四氯化钛，在订货过程中，供需双方还要对特殊要求进行进一步的明确。因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

# 9、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准作为行业推荐标准颁布，供四氯化钛生产及生产海绵钛、钛白粉等相关组织采用。

本标准为有色金属行业标准，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。

# 10、废止现行有关标准的建议

本标准是重新修订颁布实施后，代替行业标准GB/T655-2007。

# 11、其它应予说明的事项

本标准的编制工作由中航天赫（唐山）钛业有限公司、遵义钛业股份有限公司、遵宝钛业有限公司、朝阳金达钛业股份有限公司、仙桃市中星电子材料有限公司、云南新立有色金属有限公司等负责编制。

# 12、推广应用的预期效果

随着科学技术的发展，钛的运用领域在不断拓宽，对钛产品的需求也愈来愈多，四氯化钛作为重要的中间产品，对推动我国合理开发利用钛资源至关重要。本标准的修订，将推动相关钛资源生产、使用企业的积极发展。

《四氯化钛》编制组

2015年7月5日

附件1

标准征求意见稿意见汇总处理表(第一次)

标准项目名称:《四氯化钛》                   承办人：赵海涛            电话：0315-8504340

标准项目负责起草单位:中航天赫（唐山）钛业有限公司                        2015年5月填写

| 序号 | 提出单位 | 标准 条款号 | 意 见 内 容 | 处理 意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南新立有色金属有限公司 | 5.5.2 | - “产品化学成分分析结果与本标准的规定不符时，判该批产品不合格”修改为“化学成分检验不合格，判该批产品不合格”。 | 未采纳 | 征求意见稿中的表述更准确。 |
|  |  | 5.5.3 | “产品色度分析结果与本标准的规定不符时，判该批产品不合格”修改为“色度检验不合格，判该批产品不合格”。 |  |  |
|  |  | 5.5.4 | “产品外观质量与本标准的规定不符时，判该批产品不合格”修改为“外观检验不合格，判该批产品不合格”。 |  |  |
| 2 | 遵宝钛业有限公司 | 前言 | 增加“取消了TiCl4级别，增加了TiCl4牌号”。 | 采纳 |  |
|  |  | 1 | - “该产品主要用于生产金属钛、氯化法钛白及相关化工产品”修改为“该产品主要用于生产海绵钛及相关化工产品”。 | - 未采纳 | - 目前气相还原法生产钛粉工艺已实现工业化生产。 |
|  |  | 3.1 | - “Tt-98、Tt-96、Tt-94、Tt-92”修改为“TL9998、TL9996、TL9994、TL9992”。 | - 未采纳 | - 待讨论会进行具体协商。 |
|  |  | 3.2.1 | - 增加“牌号为Tt-98的产品，并规定TiCl4≥99.98%，SiCl4≤0.003%、FeCl3≤0.0005%、AlCl3≤0.001%、VOCl3≤0.0005%、色度不大于5mgK2Cr2O7/L”。 | - 采纳 |  |
|  |  | 3.2.1 | - 删除SnCl4杂质含量的规定 | - 未采纳 | - 金红石作为生产原料已较为普遍。 |
|  |  | 附录A | - 增加“SnCl4的分析方法” | - 未采纳 | - 非必检项目，双方协商。 |
|  |  | 本标准文本结尾处 | - 增加终止线。 | - 采纳 |  |
| 3 | 遵义钛业股份有限公司 | 前言 | - “修改了TiCl4各牌号的化学成分”修改为“将等级修改为牌号，并修改了各牌号的化学成分要求”。 | 采纳 |  |
|  |  |  | - “增加了TiCl4中杂质AlCl3的含量要求”修改为“增加了TiCl4中杂质AlCl3和SnCl4的含量要求”。 |  |  |
|  |  |  | - “增加了附录A：四氯化钛中AlCl3量的测定方法”修改为“增加了附录A中AlCl3量的测定方法”。 |  |  |
|  |  | 1 | - “该产品主要用于生产金属钛、氯化法钛白及相关化工产品”修改为“该产品主要用于生产海绵钛、氯化法钛白及相关化工产品”。 | - 未采纳 | - 目前气相还原法生产钛粉工艺已实现工业化生产。 |

| 3 | 遵义钛业股份有限公司 | 2 | - “GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的标示和判定”修改为“GB/T 8170 数据修约规则与极限数值的表示和判定”。 | 采纳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4.1 | - “产品化学成分及色度的仲裁分析方法按附录A的规定进行”修改为“产品化学成分及色度按附录A的规定进行，SnCl4等其它杂质按供需双方协商的方法进行，并按GB/T 8170的要求对检验结果的数值进行修约和判定”。 | 采纳 |  |
|  |  | 5.4.1 | - “四氯化钛取样按GB/T 6678、GB/T 6680和GB/T 3723的规定执行”修改为“四氯化钛取样按GB/T 3723、GB/T 6678和GB/T 6680的规定执行”。 | 采纳 |  |
|  |  | 5.5.1 | - 删除“产品检验结果的数值修约和修约后数值的判定，按GB/T 8170中的规定进行”。 | 采纳 |  |
|  |  | 附录A | - 建议保留原标准附录A中SiCl4、VOCl3和FeCl3的比色分析方法。 | 未采纳 | - 原标准中无SiCl4、VOCl3和FeCl3的比色分析方法。 |
| 4 | 攀枝花钢企欣宇化工有限公司钛业分公司 |  | 无意见 |  |  |
| 5 | 攀钢集团钛业有限责任公司 |  | 无意见 |  |  |
| 6 | 鞍山海量有色金属材料制造有限公司 |  | 未回函 |  |  |
| 7 | 中信锦州金属股份有限公司 |  | 未回函 |  |  |
| 8 | 宝钛华神钛业有限公司 |  | 未回函 |  |  |
| 9 | 朝阳金达钛业有限责任公司 |  | 未回函 |  |  |

说明：(1)发送<征求意见稿>的单位个数：       9个

(2)收到<征求意见稿>后,回函的单位数：   5个

(3)收到<征求意见稿>后,回函并有建议或意见的单位数：   3个

(4)没有回函的单位数：     4个