YS/T 235-201×《钼精矿》行业标准编制说明

一、任务来源及计划要求

1. 任务来源及计划要求

根据中华人民共和国工业和信息化部下发的工信厅科函【2014】628号“关于下达2014年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知”的文件精神，行业标准《钼精矿》（YS/T 235—201X）的修订工作由金堆城钼业股份有限公司负责起草，计划编号为2014-1489T-YS，项目完成年限为2015年。

2. 起草单位情况

金堆城钼业股份有限公司（简称金钼股份）是亚洲最大、世界领先的钼业公司，为国际钼协会执行理事单位、中国有色金属工业协会钼业分会会长单位。

金钼股份是由金堆城钼业集团有限公司联合太原钢铁集团、宝钢集团、中色（宁夏）东方集团共同发起，于2007年在西安高新技术开发区成立的股份有限公司。并于2008年4月在上海证交所上市（股票代码：601958），是国内首家A股上市的钼专业生产商。公司注册资本32.27亿元，资产总额150亿元，在册员工5000余人。

公司总部位于西安市高新区，下属4个分公司，10个二级单位和3个控股子公司，主要生产基地分布在陕西（西安、渭南、华县）、河南汝阳、山东淄博等地，拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工和金属深加工一体化的完整产业链条，主要生产钼冶金炉料、钼化学化工、钼金属加工三大系列二十多种品质优良的各类产品，广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领域。

百舸争流，不进则退。面向未来，我们将秉承 “诚信、创新、领先”的企业精神和“人本、效率、忠诚、团队”的核心价值理念，积极推进“钼产业纵向一体化，非钼产业相关多元化”发展战略，进一步提升公司治理水平和经营能力，依托于钼炉料、钼化工和钼金属加工三大板块发展格局，致力于矿产资源拓展、精细加工技术创新及产业延伸，努力打造世界一流的以钼为主的大型综合性矿业集团。我们也将一如既往地与业界同仁、新老投资者精诚合作，携手并进，努力推进企业可持续发展。

3、主要工作过程和工作内容

根据任务落实会议精神，我公司组建了行业标准 YS/T 235-2007《钼精矿》修订小组，主要有监测中心、技术处、生产单位、销售处技术人员组成。主要进行了如下工作：

①确立行业标准 YS/T 235-2007《钼精矿》修订遵循的基本原则:

a).标准编写格式按GB/T 1.1-2000标准要求编写。

b).具有可操作性。

c).本标准充分考虑了生产企业的工艺技术状况、国家资源开发的政策要求、注重顾客的需求意见和建议。

d).有利于促进公平竞争和保护供需双方的合法权益，同时起到规范市场的作用。

②申报公司内部科研计划；

③对生产、使用厂家进行调研取样、收集资料；

共调研了  家生产厂家和用户。

④查阅相关标准；

标准修定时参考了美国CLIMAX公司和奥地利PLANSEE公司企业标准中可适用之处。

⑤确定产品主要技术内容；

⑥确定建立仲裁分析方法；

⑦对样品进行分析测试；

⑧编写征求意见稿；

⑨2015年4月25日～4月28日在湖南省长沙市召开的有色金属标准审定会和讨论会上，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、北京天龙钨钼股份有限公司、北京矿冶研究总院、洛阳栾川钼业股份有限公司、西部金属材料股份有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、宝钛集团有限公司、西北有色金属研究院、宝钢特钢有限公司、中铝沈阳有色金属加工有限公司、北京航空材料研究院、航天材料及工艺研究所、中国船舶重工集团公司第七二五研究、宝鸡钛业股份有限公司、伊春鹿鸣矿业有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、江西赣锋锂业股份有限公司、江西东鹏新材料有限责任公司、新疆有色金属研究所、四川天齐锂业股份有限公司、中核建中核燃料有限公司锂业分公司、安泰科技股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、西安思维金属材料有限公司、广州有色金属研究院等25家单位的38名专家对《钼精矿》（YS/T 235-20XX）讨论稿进行了讨论，并挂在中国有色金属标准质量信息网上征求意见。汇总意见及意见处理表如下：

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 建议把新增加的“KMo-56.5”牌号改为“KMo-55”牌号，其余牌号按YS/T 235-2007的规定执行。 | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 |
| 2 | 3.1 | 建议恢复“KMo-45”牌号的钼精矿。 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 | 不采纳，该牌号已在另一个行业标准中有规定，若恢复会造成重叠。 |
| 3 | 3.2 | 化学成分中“Pb”、“Cu”不宜放宽，应按 YS/T 235-2007的规定执行。 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 | 采纳 |
| 4 | 3.2 | 建议不要增加“C”元素的要求。 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 | 不采纳，“C”只是在“KMo-57”牌号中有要求，这是因为该牌号作为生产钼化工产品的唯一原料，客户有严格要求，否则对后续加工有很大的影响。 |
| 5 | 3.2 | 建议对“47”牌号中的“WO3”不作要求；“49”和“51”牌号按YS/T 235-2007的规定执行。 | 洛阳栾川钼业股份有限公司 | 采纳 |
| 6 | 3.2 | 建议把“47”、“49”和“51”牌号中的“P”元素调整为“0.03”. | 洛阳栾川钼业股份有限公司 | 采纳 |
| 7 | 3.2 | 化学成分中“As”元素要求过严， | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司、洛阳栾川钼业股份有限公司 | 不采纳，按照国家颁发的有色金属冶炼有害元素排放标准执行。 |
| 8 | 5.4 | 产品的“取样和制样”应该再细化一下。 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 | 不采纳，可以借鉴国家标准GB/T 4414包装钨精矿产品的取样、制样方法。 |
| 9 |  | 无 | 无 |  |
| 10 |  | 无 | 无 |  |

⑩根据讨论会各位专家的意见，我们对标准讨论稿进行了修改完善，形成预审稿。2015年7月20日～7月23日在辽宁省沈阳市召开的有色金属标准审定会和讨论会上，来自中国有色金属工业标准计量质量研究所、金堆城钼业股份有限公司、洛阳栾川钼业股份有限公司、北京天龙钨钼股份有限公司、北京矿冶研究总院、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、自贡硬质合金有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、中航天赫（唐山）钛业有限公司、遵义钛业股份有限公司、朝阳金达钛业股份有限公司、仙桃市中星电子材料有限公司、遵宝钛业有限公司、云南新立有色金属有限公司、大连融德特种材料有限公司等15家单位的  名专家对《钼精矿》（YS/T 235-20XX）预审稿进行了讨论。预审会议意见如下：

二、标准的修订原则

标准的修订原则：

①充分满足市场要求的原则；

②划繁就简的原则；

③经济合理的原则；

④有利于创新发展的原则。

三、标准修订的主要内容与论据

针对市场的要求和钼精矿的实际质量水平以及淘汰落后工艺、保护环境的目的，修订本标准。本标准以各钼精矿厂家产品质量为基础并参照国外部分先进企业标准、订货要求进行修订。本次修订与YS/T 235-2007《钼精矿》相比，主要变化如下：

①增加了KMo—55牌号的钼精矿。

近年来，随着钼精矿生产工艺技术不断发展和钼的应用领域不断的拓展，市场对钼精矿的技术指标要求越来越多，高品质钼精矿需求量急剧增加。像KMo—55牌号钼精矿主要用于生产优质高溶性焙烧钼精矿，进而成为后续加工钼金属产品首选的原料。KMo—57牌号钼精矿是生产二硫化钼产品的唯一原料； KMo—53、KMo—51主要用于生产钼化工产品和钼金属加工产品；KMo—49、KMo—47用于生产钼铁合金、普通焙烧钼精矿。

②调整了“P”、“As”、“SiO2”等杂质元素含量。

考虑到钼精矿是焙烧钼精矿、钼铁、钼化工、钼金属制品的原料，钼精矿杂质含量的高低，对其后续产品的质量有着严重的制约作用，如KMo—49、KMo—47牌号钼精矿用于生产钼铁合金、普通焙烧钼精矿，客户对“P”、“Si”的要求不高，在本次修订中都予以调整。而用于生产焙烧钼精矿、钼铁合金及钼酸盐及后续金属深加工的钼精矿都予以调整。详见表1。

③增加了“C”、“K”等杂质元素含量；

用于生产钼化工产品的钼精矿，由于客户对化工产品的要求不断提高，对生产化工产品有直接影响，结合市场贸易需求情况，新增加了“C”、“K”杂质元素含量的要求。

④增加了吨装袋的取样和包装要求。

根据市场发展的变化，客户对钼精矿产品用吨装袋包装的需求越来越多，也方便产品的运输和贮存。因此增加了吨装袋的取样和包装要求。

⑤修订后的标准化学成分见表1。

| 牌 号 | 化 学 成 分 |
| --- | --- |
|  | Mo 不小于 | 杂 质 含 量，不 大 于 |
|  |  | SiO2 | As | Sn | P | Cu | WO3 | Pb | CaO | Bi | K | C |
| KMo-57 | 57.00 | 1.7 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.085 | 0.40 | 0.05 | -- | 0.50 |
| KMo-55 | 55.00 | 4.0 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.100 | 0.40 | 0.05 | 0.20 | -- |
| KMo-53 | 53.00 | 5.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.100 | 1.30 | 0.05 | 0.25 | -- |
| KMo-51 | 51.00 | 6.3 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.100 | 1.80 | 0.05 | 0.30 | -- |
| KMo-49 | 49.00 | 8.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.100 | 2.20 | 0.05 | -- | -- |
| KMo-47 | 47.00 | 9.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | -- | 0.150 | 2.70 | 0.05 | -- | -- |

表1                       质量分数/%

⑥.与国外产品对比情况

| 公司 元素 | 塞浦路斯 （美国） | 萨尔瓦多 （智利） | 阿麦克斯 （美国） | 克莱麦克斯（美国） | 本标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo | 52% | 58% | 57.39% | 50～56% | 51～57% | 47～57% |
| Pb | 0.04 | 0.037 | － | 0.05～0.04 | － | 0.150～0.085 |
| Cu | 0.23 | 0.20 | 0.10 | 0.10～0.02 | － | 0.25～0.07 |
| SiO2 | 6.00 | 1.20 | 5.23 | 8.40～4.60 | 2.00 | 9.0～1.7 |
| CaO2 | 2.60 | 0.60 | 0.50 | 0.06～0.02 | － | 2.70～0.40 |
| H2O | 6.0% | 5.0% | 5.0% | 6.0% | 5.0% | 6.0% |

四、标准水平分析

目前查到的标准主要有美国塞浦路斯、阿麦科斯、克莱马科斯企业标准、智利萨尔瓦多企业的采购要求标准，以及国内钼生产企业标准。美国等企业的采购标准，要求是比较先进的,可以代表国际先进水平,因此本次修订标准指标值参考欧、美国等国家企业标准的指标而修订。

综合分析，本标准是根据我国实际生产使用情况制定的，其整体内容达到国际水平，国内先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议作为推荐性行业标准。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

无。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、预期效果

本标准的修订，它将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据，在本标准的基础之上促使生产方改进选矿设备和选矿技术，合理调整生产工艺，完善检测手段,更细致地划分本企业的产品牌号，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效、低耗地使用本产品。它将给技术进步、品种增多、性能提高带来有益的竞争局面。

十一、其他应予说明的事项

无。

金堆城钼业股份有限公司

2015年03月