前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TCS243）提出并归口。

本标准由金堆城钼业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

钼及钼合金舟

# 1  范围

本标准规定了钼及钼合金舟的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于粉末冶金、压力加工和（或）机械加工方法生产的钼及钼合金舟，主要用于非氧化性气氛或真空高温领域，作为盛料容器等。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验方法

GB/T 3850 致密烧结产品金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4325 （所有部分）钼的化学分析方法

# 3  要求

3.1 产品分类

3.1.1 产品分类

按照化学成分分为：纯钼舟和钼合金舟，钼合金舟分为：稀土钼（Mo-La）合金舟、TZM合金舟、高温钼（Mo-Si-Al-K）合金舟、其他钼合金舟。

3.1.2产品类别及供货状态表示方法

产品类别及供货状态表示方法见图1。

MZ □  □

表示供货状态：Sh—烧结+机加工态，ShR—压力加工+机加工态。

表示类别：A—纯钼；

B—稀土钼（Mo-La）合金；

C—TZM合金；

D—高温钼（Mo-Si-Al-K）合金；

E—其他钼合金。

图1

示例：MZASh表示烧结态纯钼舟。

MZBShR表示压力加工态Mo-La合金舟。

MZCShR表示压力加工态TZM合金舟。

3.2 产品规格及其允许偏差

产品规格及其允许偏差应符合表1和表2的要求。当需方对尺寸及允许偏差有特殊要求时，由供需双方协商决定。

表1

| 规格 | 长度L/mm | 长度最大允许偏差/mm | 宽度W/mm | 宽度最大允许偏差/mm | 高度H/mm | 高度最大允许偏差/mm | 厚度δ/mm | 厚度最大允许偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盒 形 舟 | ＜100 | ±2 | ＜100 | ±2 | ＜100 | ±0.5 | 0.1~10 | 见表2 |
|  | 100~600 | ±5 | 100~600 | ±5 | ＜200 | ±1 |  |  |
|  | ＞600 | ±10 | ＞600 | ±10 | ＜600 | ±1 |  |  |
| 圆 筒 形 舟 | 直径Φ/mm | 直径最大允许偏差/mm | 高度H/mm | 高度最大允许偏差/mm | 厚度δ/mm | 厚度最大允许偏差/% |
|  | ＜100 | ±1 | ＜50 | ±0.5 | 0.1~10 | 见表2 |
|  | 10~600 | ±2 | 50~200 | ±1 |  |  |
|  | ＞600 | ±3 | ＞200 | ±1 |  |  |

表2

| 厚度/mm | 允许偏差/mm |
| --- | --- |
| 0.10~0.15 | ±0.02 |
| ＞0.15~0.30 | ±0.03 |
| ＞0.30~0.50 | ±0.04 |
| ＞0.50~0.70 | ±0.05 |
| ＞0.70~1.0 | ±0.08 |
| ＞1.0~2.0 | ±0.15 |
| ＞2.0~3.0 | ±0.20 |
| ＞3.0~4.0 | ±0.30 |
| ＞4.0~5.0 | ±0.40 |
| ＞5.0~10.0 | ±10% |

3.3 化学成分

产品的化学成分应符合表3的规定。

表3                      质量分数/%

| 元素 | 产品类别 |
| --- | --- |
|  | A | B | C | D | E |
| Mo含量，不小于 | 99.95 | 97.50 | 99.20 | 99.50 | ① |
| La含量 | - | 0.1~2.0 | - | - | - |
| Ti、Zr、C含量总和，不大于 | - | - | 0.75 | - | - |
| Si、Al、K含量总和，不大于 | - | - | - | 0.50 | - |
| 其他元素 |  |  |  |  | ① |
| 杂质元素含量，不大于 | O | 0.0060 | 0.3500 | 0.0400 | 0.1000 | ① |
|  | C | 0.0060 | 0.0060 | - | 0.0060 | 0.0060 |
|  | K | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | - | 0.0040 |
|  | W | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
|  | Fe | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
|  | Ni | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | Al | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | - | 0.0020 |
|  | Si | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | - | 0.0030 |
|  | Ca | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | Mg | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | P | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | N | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
|  | S | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
| 注①—其他钼合金舟的钼含量、合金元素含量、氧含量由供需双方协商确定。 注②—钼含量采用杂质减量法确定（气体元素含量除外）。 |

3.4 密度

产品密度：烧结态不小于9.4 g/cm3，压力加工态不小于10.0 g/cm3。

3.5 硬度

产品洛氏硬度检测数据供参考。

3.6外观质量

3.6.1 产品表面不应有鼓泡、过熔、夹杂、裂纹以及超出厚度允许偏差的斑点、凹坑、划伤。

3.6.2 产品边缘应整齐，不允许有分层、崩边、毛刺。

3.6.3 产品表面不应有氧化皮、油污等脏物。

# 4  试验方法

4.1 产品外形尺寸及偏差采用分辨率为0.02mm及以上的量具进行测量。

4.2 产品的化学分析方法按GB/T4325（所有部分）的规定进行。

4.3 产品密度的测定按照GB/T 3850的规定进行。

4.4 产品硬度的测定按照 GB/T 230的规定进行。

4.5 产品的外观质量用目视观测。

# 5  检验规则

5.1检查和验收

5.1.1产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准（或订货合同）规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起，45天内或销售合同规定的时间内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行。

# 5.2 组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一类别、统一规格、同一状态、同一级别的产品组成。

# 5.3 检验项目

每批产品均应进行尺寸及偏差、化学成分、密度、硬度、外观质量的检验。

# 5.4 取样

每批产品随机抽取3个试样进行化学成分、密度、硬度的检验。其他检验项目应逐个检验。

表4

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸及偏差 | 逐件 | 3.2 | 4.1 |
| 化学成分 | 每批抽取3件，在工件切除毛边处取样a | 3.3 | 4.2 |
| 密度 | 每批抽取3件 | 3.4 | 4.3 |
| 硬度 | 每批抽取3件，在工件平面部位测定 | 3.5 | 4.4 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.6 | 4.5 |
| 注a：允许供方以坯料的化学成分分析结果报出。 |

# 5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分、密度、硬度、使用寿命的检验结果不符合本标准规定时，允许加倍取样重复试验；重复试验仍有一个结果不合格时，判该批不合格。

5.5.2尺寸及偏差、外观质量不符合本标准规定时，判该件不合格。

# 6  标志、包装、贮存和运输、质量证明书

6.1 标志

检验合格的产品，应注明：供方名称、产品名称、类别、规格、批号、净重。

6.2 包装

每批产品用防潮纸或真空袋封装，装入木盒（箱）内，周围用填充材料固定。盒（箱）上注明供方名称、产品名称、类别、规格、净重及出厂日期。

6.3 贮存和运输

贮存室内应干燥、通风、无酸碱气氛，防止氧化，并在适当的位置表明“防潮”、“向上”等字样或标志，存放时间不宜超过半年。产品在运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。

6.4 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  产品名称；

c)  类别；

d)  规格；

e)  批号；

f)  净重、毛重和件数；

g)  各项分析检验结果和质检部门印记；

h)  本标准编号；

i)  出厂日期（或包装日期）。

# 7  合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品类别；

c)  产品规格；

d)  产品净重（或数量）；

e) 本标准编号。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-201×

i

钼及钼合金舟

Molybdenum and molybdenum alloy boats

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布