ICS77.150.60

H62

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准中的某些内容涉及到专利产品，在标准实施后，标准中的专利产品，按照本标准的专利实施许可声明中规定的实施许可声明方式执行。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243) 提出并归口。

本标准负责起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：安徽鑫科新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：

锌及锌合金棒材和型材

范围

本标准规定了锌及锌合金棒材和型材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于各工业部门用的锌及锌合金圆形、正方形、矩形及正六角形棒材和型材（以下简称棒、型材）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 231.1   金属材料 布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 351   金属材料电阻系数测量方法

GB/T 2828.1   计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4340.1   金属材料 维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 12689（所有部分）  锌及锌合金化学分析方法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  棒、线、型材

GB/T 29094  铜及铜合金状态表示方法

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

要求

3.1产品分类

3.1.1 产品牌号、状态、规格

棒、型材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。矩形棒的宽厚比应同时符合表2的规定。

表1 产品的牌号及规格

| 牌号 | 状态 | 规格/mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公称尺寸 a、b、d和s | 长度 |
| Zn99.95、ZnAl2.5Cu1.5Mg、nAl4CuMg、ZnAl4Cu1Mg、ZnAl10Cu2Mg、ZnCuTi、ZnCu3Ti、ZnCu4MnBi、ZnCu7Mn | 拉制态（H04)、退火态（O60） | 3.0～65.0 | 500～3000 |
| ZnAl10Cu1、ZnCu1.2、ZnCu1.5、 | 拉制态（H04) |  |  |
| ZnAl22、ZnAl22Cu1、ZnAl22Cu1Mg | 热挤压（M30）、拉制态（H04)、 固溶热处理+沉淀热处理(TF00) |  |  |
| 注：经双方协商，可供其他规格牌号的棒、型材。 |

表2 矩形棒的宽厚比                       单位为毫米

| 厚度 | 宽度/厚度 不大于 |
| --- | --- |
| 4.0～12.0 | 5.0 |
| 12.0～20.0 | 3.0 |
| 注：经双方协商，可供应其他规格的棒材，具体要求应在合同中注明。 |

3.1.2 标记示例

产品的截面形状如图1所示。

a)圆形      b)正方形      c)正六角形       d) 矩形              e)锁形               f)D形

图1 棒、型材截面形状示意图

棒、型材标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示，标记示例如下：

示例1：用ZnAL22Cu1制造的、供应状态M30、高精级、外径为8.0mm、长度为2000mm的圆形棒标记为：

圆形棒 YS/T XXXX-ZnAL22Cu1 M30-高 8.0×2000

示例2：用ZnCu1.2制造的、供应状态H04、普通、短轴为12.0mm、长轴为20.0mm、长度为2000mm的锁形棒标记为：

锁形棒 YS/T XXXX-ZnCu1.2 H04-普通 12.0×20.0×2000

示例3：用ZnCu1.5制造的、供应状态O60、普通、厚度为8.0mm、宽度为18.0mm、长度为2000mm的矩形棒标记为：

矩形棒 YS/T XXXX -ZnCu1.5 O60-普通 8.0×18.0×2000

示例4：用ZnCu7Mn制造的、供应状态O60、高精级、对边距12.0mm、长度为2000mm的正六角形棒标记为：

正六角形 YS/T XXXX -ZnCu7Mn 060-高 12.0×2000

示例5：用ZnAl22Cu1Mg制造的、供应状态TF00、普通、对边距为10.0mm、长度为2000mm的正方形棒标记为：

正方形棒  YS/T XXXX-ZnAl22Cu1Mg TF00-普通 10.0×2000

示例6：用ZnCu3Ti制造的、供应状态H04、普通、短轴为10.0mm、长轴为20.0mm、长度为2000mm的D形棒标记为：

D形棒 YS/T XXXX-ZnCu3Ti H04-普通 10.0×20.0×2000

3.2化学成分

棒、型材的化学成分应符合表3的规定。

| 牌号 | 化学成分（%） |
| --- | --- |
|  | Zn | Al | Mg | Cu | Mn | Ti | Bi | Cd | Sn | Fe | Pb | 杂质总和 |
| Zn99.95 | 余量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| ZnAl2.5Cu1.5Mg | 余量 | 2.0～ 3.0 | 0.02～ 0.05 | 1.0～2.0 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| ZnAl4CuMg | 余量 | 3.5～4.5 | 0.030～ 0.065 | 0.2～0.5 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| ZnAl4Cu1Mg | 余量 | 3.5～4.5 | 0.03～ 0.08 | 0.75～1.25 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.10 |
| ZnAl10Cu1 | 余量 | 9.0～ 11.0 | 0.02～ 0.05 | 0.6～1.0 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| ZnAl10Cu2Mg | 余量 | 9.0～ 11.0 | 0.030～ 0.065 | 1.5～2.5 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |

表3 棒、型材化学成分

表3（续）

| 牌号 | 化学成分（%） |
| --- | --- |
|  | Zn | Al | Mg | Cu | Mn | Ti | Bi | Cd | Sn | Fe | Pb | 杂质总和 |
| ZnAl22 | 余量 | 20.0～24.0 | — | — | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| ZnAl22Cu | 余量 | 20.0～24.0 | — | 0.5～1.0 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| ZnAl22Cu1Mg | 余量 | 20.0～24.0 | 0.01～0.04 | 0.4～1.0 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| ZnCuTi | 余量 | 0.03 | 0.03 | 0.5～1.5 | — | 0.1～0.2 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| ZnCu1.2 | 余量 | 0.03 | 0.03 | 1.0～1.5 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| ZnCu1.5 | 余量 | 0.03 | 0.03 | 1.2～1.7 | — | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| ZnCu3Ti | 余量 | 0.03 | 0.03 | 3.0～4.0 | — | 0.1～0.2 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| ZnCu4MnBi | 余量 | 0.03 | 0.03 | 4.0～5.0 | 0.1～0.2 | 0.05～0.15 | 0.2～0.4 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| ZnCu7Mn | 余量 | 0.03 | 0.03 | 6.0～8.0 | 0.2～0.3 | — | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| 注1：含量有上下限者为合金元素，含量为单个数值为杂质元素，单个数值表示最高限量； 注2：锌的含量为100%减去表中所元素实测值的余量； 注3：杂质总和为表中所列杂质元素实测值总和。 |

3.3外形尺寸及尺寸允许偏差

3.3.1 棒、型材的直径（或对边距）及其允许偏差应符合表4的规定。

表4 棒、型材的公称尺寸及其允许偏差          单位为毫米

| 公称尺寸 a、b、d和s | 圆形 | 正方形、矩形、正六角形 锁形、D形 |
| --- | --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 3.0～6.0 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.04 |
| >6.0～12.0 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.05 |
| >12.0～18.0 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.05 |
| >18.0～30.0 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.09 | ±0.07 |
| >30.0～50.0 | ±0.10 | ±0.07 | ±0.12 | ±0.10 |
| >50.0～65.0 | ±0.12 | ±0.08 | ±0.15 | ±0.12 |
| 注：当需方有要求时，单向偏差值为表中数值的2倍。 注：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明。 |

3.3.2 圆形棒的圆度不得超过其直径允许偏差之半。

3.3.3 棒、型材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+15mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

3.3.4棒、型材的长度公差要求及切斜度要求应符合表5的规定，棒、型材可进行倒角。

| 公称尺寸 a、d和s | 长度 | 长度公差 | 切斜度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0～15.0 | 500～3000 | ±15 | ≤0.5 |
| >15.0～65.0 | 500～3000 | ±25 | ≤1.5 |

表5 棒、型材的长度公差要求及切斜度要求                  单位为毫米

3.3.5 棒、型材的直度（软态棒材除外）应符合表6的规定。

| 长度 | 圆形 | 正方形、六角形、矩形、 锁形、D形 |
| --- | --- | --- |
|  | 公称尺寸（d） |  |
|  | 3.0～12.0 | >12.0～65.0 |  |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| 500～1000 | ≤1.0 | — | ≤0.5 | — | ≤2.0 | — |
| ＞1000～2000 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤2.0 |
| ＞2000～3000 | ≤3.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤2.5 |

表6 棒、型材的直度                           单位为毫米

3.3.6圆角半径

多边形棒材、型材横截面的棱角处允许有圆角，其中方形、矩形、正六角形、锁形、D形棒的最大圆角半径应符合表7的规定，需方要求时矩形棒圆角半径R可为0.2mm～0.5mm。

表7 方形、矩形、正六角形、锁形、D形棒截面棱角的圆角半径    单位为毫米

| 公称尺寸 a、d和s | 3.0～6.0 | >6.0～12.0 | >12.0～18.0 | >18.0～30.0 | ≥30.0～50.0 | ≥50.0～65.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 3.0 |

3.3.7 棒、型材的扭拧度应符合表8的规定。

表8 棒、型材的扭拧度

| 长度 mm | 扭拧度a |
| --- | --- |
| 500～2000 | ≤3° |
| ＞2000～3000 | 每2000mm不应超过3° |
| 3000 | ≤5° |
| a扭拧度精确到度。 |

3.4力学性能

3.4.1棒、型材室温纵向拉伸性能应符合表9的规定。

表9 棒、型材纵向拉伸性能

| 牌号 | 状态 | 公称尺寸 a、d和s mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | A100mm |
|  |  |  | 不小于 |
| Zn99.95 | H04 | 3.0～15.0 | 120 | - | 8 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 120 | 10 | - |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 70 | - | 35 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 70 | 40 | - |
| ZnAl2.5Cu1.5Mg | H04 | 3.0～15.0 | 250 | - | 8 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 280 | 10 | - |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 220 | - | 10 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 250 | 12 | - |

表9 （续）

| 牌号 | 状态 | 公称尺寸 a、d和s mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | A100mm |
|  |  |  | 不小于 |
| ZnAl4CuMg ZnAl4Cu1Mg | H04 | 3.0～15.0 | 250 | - | 8 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 280 | 10 | - |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 220 | - | 10 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 250 | 12 | - |
| ZnAl10Cu1 | H04 | 3.0～15.0 | 280 | - | 6 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 280 | 8 | - |
| ZnAl10Cu2Mg | H04 | 3.0～15.0 | 280 | - | 4 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 330 | 5 | - |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 250 | - | 6 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 280 | 8 | - |
| ZnAL22 a | M30 | ＞25.0～65.0 | 215 | 10 | - |
|  | H04 | 3.0～15.0 | 135 | - | 35 |
|  |  | ＞15.0～25.0 | 135 | 40 | - |
|  | 060 | 3.0～15.0 | 195 | - | 12 |
|  |  | ＞15.0～25.0 | 195 | 14 | - |
| ZnAL22Cu1a | M30 | ＞25.0～65.0 | 275 | 10 | - |
|  | H04 | 3.0～15.0 | 245 | - | 18 |
|  |  | ＞15.0～25.0 | 245 | 20 | - |
|  | 060 | 3.0～15.0 | 295 | - | 12 |
|  |  | ＞15.0～25.0 | 295 | 15 | - |
| ZnAL22Cu1Mga | M30 | ＞25.0～65.0 | 310 | 5 | - |
|  | H04 | 3.0～15.0 | 295 | - | 8 |
|  |  | ＞15.0～25.0 | 295 | 10 | - |
|  | TF00 | 3.0～15.0 | 390 | - | 1 |
|  |  | ＞15.0～25.0 | 390 | 2 | - |
| ZnCuTi | H04 | 3.0～15.0 | 160 | - | 12 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 200 | 15 | - |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 120 | - | 18 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 160 | 20 | - |
| ZnCu1.2 | H04 | 3.0～15.0 | 160 | - | 16 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 160 | 18 | - |
| ZnCu1.5 | H04 | 3.0～15.0 | 160 | - | 18 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 160 | 20 | - |
| ZnCu3Ti | H04 | 3.0～15.0 | 180 | - | 12 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 220 | 15 | - |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 150 | - | 18 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 180 | 20 | - |

表9 （续）

| 牌号 | 状态 | 公称尺寸 a、d和s mm | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | A100mm |
|  |  |  | 不小于 |
| ZnCu4MnBi | H04 | 3.0～15.0 | 280 | - | 4 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 250 | 5 | - |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 250 | - | 8 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 230 | 10 | - |
| ZnCu7Mn | H04 | 3.0～15.0 | 330 | - | 4 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 300 | 5 | - |
|  | O60 | 3.0～15.0 | 280 | - | 8 |
|  |  | ＞15.0～65.0 | 250 | 10 | - |
| a ZnAL22、ZnAL22Cu1、ZnAL22Cu1Mg是超塑性锌合金，超塑热处理制度：在350℃±15℃加热1h，迅速淬水（最好冰盐水）然后在200℃±15℃时效10-30min。 |

3.4.2 棒、型材可进行维氏或布氏硬度的检验。

3.5导电率

棒、型材的室温导电率应符合表10的规定。

表10  棒、型材的室温导电率

| 牌号 | 状态 | 公称尺寸 a、d和s mm | 电阻系数 Ώ·mm2/m | 导电率 %IACS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn99.95 | H04 | 3.0～15.0 | 0.06092 | ≥28.3 |
| ZnAl2.5Cu1.5Mg、ZnAl4CuMg、ZnAl4Cu1Mg、ZnAl10Cu1、ZnAl10Cu2Mg、ZnCuTi、ZnCu1.2、ZnCu1.5 | H04 | 3.0～15.0 | 0.05746～0.07183 | 24.0～30.0 |
| ZnAL22、ZnAL22Cu1、ZnAL22Cu1Mg | — | — | - | — |
| ZnCu3Ti | H04 | 3.0～15.0 | 0.06157～0.07495 | 23.0～28.0 |
| ZnCu4MnBi | H04 | 3.0～15.0 | 0.07183～0.09073 | 19.0～24.0 |
| ZnCu7Mn | H04 | 3.0～15.0 | 0.07836～0.10141 | 17.0～22.0 |

3.6断口

棒、型材断口应致密、无缩尾，允许存在不影响用户使用要求的轻微缺陷。其缺陷大小和数量应符合YS/T 336的规定。

3.7表面质量

棒、型材的表面应清洁，不应有影响使用的有害缺陷。

试验方法

4.1化学成分

棒、型材的化学成分分析方法及仲裁方法按GB/T 12689的规定进行，超出GB/T 12689分析范围的，由供需双方协商。

4.2外形尺寸

产品的外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。

4.3力学性能

4.3.1 棒、型材的室温力学检测方法按GB/T 228.1-2010的规定进行。公称尺寸（a、d和s）3.0mm～15.0mm的棒、型材，按YS/T 815 规定的拉伸试样，取全截面试样原始标距长度为100mm。公称尺寸（a、d和s）大于15.0mm的棒、型材，试样编号为GB/T 228.1-2010附录D中的R4。

4.3.2 棒、型材的硬度检测方法按GB/T 4340.1或GB/T 231.1的规定进行。

4.4导电率

棒、型材的电阻系数检测方法按GB/T351的规定进行。

4.5断口

棒、型材的断口检验按YS/T 336的规定进行。

4.6表面质量

棒、型材的表面质量应目视检验。

检验规则

检查和验收

棒、型材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量保证书。

需方对收到的产品应按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符合时，应在收到产品之日起3个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

组批

棒、型材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格组成，每批重量应不超过1500kg。

检验项目

每批棒、型材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能、导电性能及表面质量的检验。

5.3.2 当用户有要求，每批棒、型材还应进行硬度、断口的检验。

取样

棒、型材的取样应符合表11的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表11 取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/1炉（供方）；1个试验/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差 | 按照GB/T2828.1的规定取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/1根 | 3.4.1 | 4.3.1 |
| 硬度 | 任取2根/批，1个试样/1根 | 3.4.2 | 4.3.2 |
| 导电性能 | 任取2根/批，1个试样/1根 | 3.5 | 4.4 |
| 断口 | 任取2根/批，1个试样/1根 | 3.6 | 4.5 |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1的规定取样或供需双方协商，接收质量限AQL=2.5 | 3.7 | 4.6 |

检验结果的判定

化学成分不合格时，判该批棒、型材不合格。

棒、型材外形尺寸和表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格根数超出接收质量限时，判整批不合格或由供方逐根检验，合格后交货。

当力学性能、导电性能、断口检测结果中有试样不合格时，应从该批产品中（其中一个试样必须取自原检验不合格的那根棒、型材）另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批棒、型材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批棒、型材不合格，或由供方重新处理。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒、型材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888的规定进行。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容；

a)产品名称；

b)牌号；

c)状态；

d)尺寸规格；

e)重量；

f)倒角、硬度、断口(当有要求时)

g)本标准的编号；

h)其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锌及锌合金棒材和型材

Zinc and zinc alloy bar and profile

（预审稿）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国工业和信息化部 发布