标准讨论稿意见汇总处理表

标准项目名称：《锌及锌合金棒材和型材》        承办人：刘庆    共 2页    第 1 页

标准项目负责起草单位：宁波博威合金材料股份有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司

电  话：0574-83004602                                                        2015年07月 03日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 删除引用文件GB/T 470,GB/T 1175。 | 有色标委 | 采纳 |  |
|  |  | 增加引用文件GB/T 29094。 | 浙江海量股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 3.1.1 | 表1中牌号按状态分类 | 苏州金江铜业有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 把“淬火（人工时效）”改为“固溶热处理+沉淀热处理”。 |  |  |  |
|  |  | 长度精确到整数，后续章条做相应修改。 |  |  |  |
| 3 | 3.1.2 | 图示 φ改为d，每个图示增加编号。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 4 | 3.2 | 删除“棒、型材牌号Zn99.95的化学成分应符合GB/T 470中相应牌号的规定，ZnAl4Cu1Mg的化学成分应符合GB/T 1175中相应牌号的规定”，把Zn99.95、ZnAl4Cu1Mg成分例入表3中。 | 有色标委 | 采纳 |  |
|  |  | 表3中成分小数点精确位数统一。 | 苏州撼力铜合金有限公司 |  |  |
| 5 | 3.3.1 | 把“直径（对边距）”改为“公称尺寸 ”。后续章条做相应修改。 | 苏州金江铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3.3.6 | 把“矩形棒圆角半径需方角时，圆角半径R为0.2mm～0.5mm”改为“需方要求时矩形棒圆角半径R可为0.2mm～0.5mm”。 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 删除表7中“注：此项供方可不检验，但必须保证”。 |  |  |  |
| 7 | 3.3.7 | 倒角这条删除，倒角要求加入到“3.3.4 棒、型材的长度公差要求及切斜度要求应符合表5的规定，棒、型材可进行倒角。” | 江苏海门江滨永久铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 3.3.8 | 扭拧度用表格分类表示。 | 浙江科宇金属材料有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 3.4.2 | 把“用户有硬度要求时，可进行维氏或布氏硬度的检验，其要求由供需双方协商。”改为“棒、型材可进行维氏或布氏硬度的检验。”。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 10 | 3.5 | 表9增加电阻系数一栏。 | 苏州金江铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 4.2 | - 把“外形尺寸及其允许偏差”改为“外形尺寸”。 | 洛阳铜一金属材料发展有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | - 删除应用相应精度的测量工具进行测量 |  |  |  |
| 12 | 4.3.1 | 把“GB/T 228”改为“GB/T 228.1-2010”。 | 珠海汉盛科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 4.4 | 把“ 棒、型材的导电率检测方法按GB/T351的规定进行”改为“ 棒、型材的电阻系数检测方法按GB/T351的规定进行”。 | 苏州金江铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 7 | 把“f)硬度、断口(当有要求时)”改为“f)倒角、硬度、断口(当有要求时)”。 | 江苏海门江滨永久铜管有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 没有回函 | 路达（厦门）工业有限公司 |  |  |
|  |  | 没有回函 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 |  |  |

说明：①发送《讨论稿》的单位数：10个；

②收到《讨论稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个；

③没有回函的单位数：2 个。