1

YS/T 583－XXXX

讨论稿

前    言

本标准是根据GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替YS/T 583-2006《热锻水暖管件用黄铜棒》。本标准与YS/T 583-2006相比，主要变化如下：

——增加合金代号表示方法；

——按新国标修改合金牌号和状态表示方法；

——增加H62-0.1、H59、HPb66-0.5、HPb65-1.5、HPb63-1.5、HPb62-2、HPb60-2、HPb58-3、HPb58-2、HBi60-1.3、HBi60-1.1-0.01、HBi60-1.0-0.05、HBi60-0.8-0.01、HBi60-0.5-0.01、HBi59-1、HSi68-1等16个牌号；

——增加连续铸造状态；

——增加超声波探伤检测；

——棒材外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2《铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分棒线型材》标准的规定进行，删除2006版中的附录A；

——对2006版中的附录B进行了修改。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准由浙江海亮股份有限公司负责起草。

本标准起草单位：

本标准主要起草人员：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 583-2006。

热锻水暖管件用黄铜棒

范围

本标准规定了热锻水暖管件用黄铜棒的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及合同内容等。

本标准适用于热锻水暖管件用圆形、矩(方)形、正六角形黄铜棒。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010  金属材料 拉伸试验 第1部分：试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310 铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 6394  金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法  氨熏试验法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 第2部分棒线型材

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 862-2013  再生铸造铅黄铜型材

JJG 117  平板检定规程

要求

产品分类

牌号、状态、规格

棒材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1  产品的牌号、状态、规格

| 牌号 | 代号 | 状态 | 直径（或对边距） mm | 长度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H59 H62-0.1 HPb58-2 HPb58-3 HPb59-1 HPb59-2 HPb59-3 HPb60-1 HPb60-2 HPb61-2-0.1 HPb61-2-1 HPb62-2 HPb62-2-0.1 HPb63-1.5 HPb65-1.5 HPb66-0.5 HBi59-1 HBi60-1.3 HBi60-0.5-0.01 HBi60-0.8-0.01 HBi60-1.0-0.05 HBi60-1.1-0.01 HSi62-0.6 HSi68-1 | T28200 ― T38210 T38310 T38100 T38200 T38300 C37100 C37700 T36230 T36220 C35300 T36210 ― ― C33000 T49360 T49240 T49310 T49320 C49260 T49330 C68350 ― | 挤制（M30） 连续铸造（M07）a 半硬（H02） | 10～80 | 1 000～6 000 |
| a 该连续铸造后，进行剥皮或拉伸处理。 |

标记示例

圆形                    正方形                     矩形                     正六角形

图1  棒材截面形状示意图

产品截面形状如图1所示，产品标记按产品名称、牌号、状态、精度等级、规格和标准编号的顺序表示，标记示例如下：

示例1：用HPb58-2制造的、挤制态、直径为15㎜的热锻水暖管件用黄铜棒标记为：

热锻水暖管件用黄铜棒　HPb58-2 M30 Φ15　YS/T　XX－XXXX

示例2：用HPb62-2-0.1制造的、半硬态、长边为20mm，短边为15mm的热锻水暖管件用矩形黄铜棒标记为：

热锻水暖管件用矩形黄铜棒　HPb62-2-0.1 H02 20×15　 YS/T　XX－XXXX

示例3：用HPb61-2-1制造的、半硬态、边长为60㎜的热锻水暖管件用方形黄铜棒标记为：

热锻水暖管件用方形黄铜棒TU2H02  a60㎜  YS/T XX－XXXX

示例4：用HPb59-3制造的、连续铸造、对边距为20㎜的热锻水暖管件用正六角形黄铜棒标记为：

热锻水暖管件用正六角形黄铜棒HPb59-3 M07  S20㎜  YS/T XX－XXXX

3.2化学成分

棒材牌号H62-0.1、HPb65-1.5、HPb63-1.5、HSi68-1的化学成分应符合表2的规定。其他牌号的化学成分应符合GB/T5231中相应牌号的规定。

表2  棒材的化学成分

| 代号 | 牌号 | 化学成分/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Fe | Pb | Sn | Al | Mn | As | Ni | Bi | P | Cd | Si | Zn | 杂质a |
|  | H62-0.1 | 61.5～63.5 | ＜0.1 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜0.05 | - | 0.02～0.15 | ＜0.3 | - | - | - | - | 余量 | ＜0.2 |
|  | HPb65-1.5 | 64.0～66.0 | ＜0.3 | 1.2～1.7 | ＜0.3 | 0.8～1 | ＜0.1 | 0.02～0.15 | ＜0.2 | - | - | - | - | 余量 | ＜0.2 |
|  | HPb63-1.5 | 62.0～64.0 | ＜0.3 | 1.2～1.6 | ＜0.3 | 0.5～0.7 | ＜0.1 | 0.02～0.15 | ＜0.2 | - | - | - | - | 余量 | ＜0.2 |
|  | HSi68-1 | 66.0～68.0 | 0.06～0.1 | 0.06～0.09 | 0.05～0.1 | ＜0.05 | Mg：＜0.03 | 0.03～0.8 | 0.02～0.04 | - | - | - | 0.8～2.0 | 余量 | ＜0.2 |
| a 其他杂质总和。 |

3.3尺寸及尺寸允许偏差

3.3.1挤制态、拉制态棒材的尺寸及其允许偏差应符合表3的规定，铸态棒材的尺寸及其允许偏差应符合表4的规定

表3　棒材尺寸及其允许偏差　　　　　　单位为毫米

| 直径 （或对边距） | 圆形棒 | 方形棒或正六角形棒 | 矩形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 挤制 | 拉制 | 挤制 | 拉制 | 挤制 | 拉制 |
|  |  | 高精级 | 普通级 |  | 高精级 | 普通级 |  | 高精级 | 普通级 |
| 10～18 | ±0.30 | ±0.03 | ±0.06 | ±0.30 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.30 | ±0.11 | ±0.14 |
| ＞18～≤30 | ±0.30 | ±0.04 | ±0.07 | ±0.30 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.30 | ±0.18 | ±0.21 |
| ＞30～≤50 | ±0.50 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.50 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.50 | ±0.25 | ±0.30 |
| ＞50～≤80 | ±1.0% | ±0.10 | ±0.12 | ±1.0% | ±0.15 | ±0.24 | ±1.0% | ±0.30 | ±0.35 |
| 注1：单向偏差为表中数值的2倍。 注2：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明。 |

表4　棒材尺寸及其允许偏差　　　  　　　单位为毫米

| 直径 （或对边距） | 圆形棒 | 方形棒或正六角形棒 | 矩形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| 10～18 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.14 |
| ＞18～≤30 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.18 | ±0.21 |
| ＞30～≤50 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.30 |
| ＞50～≤80 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.24 | ±0.30 | ±0.35 |
| 注1：单向偏差为表中数值的2倍。 注2：棒材直径或对边距允许偏差等级应在合同中注明。 |

3.3.2棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

3.3.3棒材的定尺或倍尺长度应在不定尺长度范围内，并在合同中注明。棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+15mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一段锯切量应为5mm。

3.3.4 棒材的直度应符合表5的规定。

表5  棒材的直度                            单位为毫米

| 长度 | 圆形棒 | 矩(方)形棒、正六角形棒 |
| --- | --- | --- |
|  | ≤20 | ＞20～80 |  |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| 1 000～2 000 | ≤3 | - | ≤2 | - | ≤8 | - |
| ≥2 000～＜3 000 | ≤6 | ≤3 | ≤4 | ≤3 | ≤12 | ≤5 |
| ≥3 000 | ≤12 | ≤3 | ≤8 | ≤3 | ≤15 | ≤5 |

3.3.5圆角半径

多边形棒材横截面的棱角处允许有圆角，其最大圆角半径应不超过表6的规定。

表6  方形、矩形和六边形棒的圆角半径                单位为毫米

| 截面的名义宽度 （对边距） | 10～18 | >18～30 | >30～50 | >50～80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4.0 |
| 注：此项供方可不检验，但必须保证。 |

3.3.6端部要求

3.3.6.1倒角

棒材端部可进行倒角。

3.3.6.2 切斜度

棒材端部应锯切平整，切口在不使棒材长度超出允许偏差的条件下，最大切斜量应不超过棒材直径（或对边距）的2.5%。

3.3.7扭拧度

正方形、矩形和正六角形棒的扭拧度，按每300 mm不应超过1度（精确到度）。供货最大长度6 000 mm总扭拧度不应超过15度。

3.4力学性能

棒材的室温纵向力学性能应符合表7的规定。

表7  挤制态（M30）、拉制态（H02）棒材的室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 直径(或对边距) mm | 抗拉强度，Rm N/mm2 | 伸长率，A % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |
| H59 | M30 | 10～80 | 360 | 20 |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 10～80 | 350 | 10 |
| H62-0.1 | M30 | 10～80 | 280 | 30 |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 10～80 | 320 | 20 |
| HPb58-2 | M30 | 10～80 | 250 | 10 |
|  | M07 | 10～80 | 250 | 10 |
|  | H02 | 3～20 | 350 | 10 |
|  |  | >20～40 | 330 | 15 |
|  |  | >40～80 | 315 | 20 |
| HPb58-3 | M30 | 10～80 |  |  |
|  | M07 | 10～80 | 280 | 10 |
|  | H02 | 3～20 | 350 | 10 |
|  |  | >20～40 | 330 | 15 |
|  |  | >40～80 | 315 | 20 |
| HPb59-1 HPb59-2 | M30 | 10～80 | 320 | 10 |
|  | M07 | 10～80 | 300 | 10 |
|  | H02 | 3～20 | 420 | 12 |
|  |  | >20～40 | 390 | 14 |
|  |  | >40～80 | 370 | 19 |
| HPb59-3 | M30 | 10～80 | 320 | 12 |
|  | M07 | 10～80 | 300 | 10 |
|  | H02 | 10～20 | 390 | 12 |
|  |  | >20～40 | 360 | 15 |
|  |  | >40～80 | 330 | 20 |
| HPb60-1 HPb60-2 | M30 | 10～80 |  |  |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 3～20 | 420 | 12 |
|  |  | >20～40 | 390 | 14 |
|  |  | >40～80 | 370 | 19 |
| HPb61-2-0.1 HPb61-2-1 | M30 | 10～80 | 315 | 20 |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 10～80 | 365 | 15 |
| HPb62-2 | M30 | 10～80 |  |  |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 10～20 | 350 | 7 |
|  |  | >12～25 | 330 | 10 |
|  |  | 25 | 315 | 15 |
| HPb62-2-0.1 | M30 | 10～80 | 315 | 20 |
|  | M07 | 10～80 | 250 | 10 |
|  | H02 | 10～80 | 330 | 15 |
| HPb63-1.5 | M30 | 10～80 |  |  |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 10～80 | 280 | 20 |
| HPb65-1.5 | M30 | 10～80 |  |  |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 10～80 | 280 | 20 |
| HPb66-0.5 | M30 | 10～80 |  |  |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 10～80 | 300 | 10 |
| HBi59-1 HBi60-1.3 | M30 | 10～80 |  |  |
|  | M07 | 10～80 | 300 | 10 |
|  | H02 | 3～20 | 350 | 10 |
|  |  | >20～40 | 330 | 12 |
|  |  | >40～80 | 320 | 15 |
| HBi60-0.5-0.01 HBi60-0.8-0.01 HBi60-1.0-0.05 HBi60-1.1-0.01 | M30 | 10～80 |  |  |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 5～20 | 400 | 20 |
|  |  | >20～40 | 390 | 22 |
|  |  | >40～60 | 380 | 25 |
| HSi68-1 | M30 | 10～80 |  |  |
|  | M07 | 10～80 |  |  |
|  | H02 | 10～80 | 375 | 15 |
| HSi62-0.6 | M30 | 10～80 | 360 | 20 |
|  | M07 | 10～80 | 300 | 15 |
|  | H02 | 10～80 | 320 | 15 |
| 注：矩形棒按短边长分档。 |

3.5内部质量

棒材断口应致密，无缩尾。不允许有超出YS/T 336 中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

3.6超声波探伤

棒材可进行超声波探伤试验，试验结果应符合GB/T 3310的要求。

3.7残余应力

棒材可进行残余应力试验，试验结果不应有肉眼可见的裂纹。

3.8耐脱锌腐蚀性能

H62-0.1、HPb62-2-0.1、HPb61-2-1、HPb60-2-0.1、HSi68-1、 HSi62-0.6六个无铅牌号的棒材可进行耐脱锌腐蚀性能的测定，其性能应符合表8的规定。如果需方不要求时，供方可不进行该项检测，但应保证表8的性能。

表8 棒材耐脱锌腐蚀性能

| 试剂 | 温度 ／℃ | 时间 ／h | 失锌层深度 (不大于) ／μm |
| --- | --- | --- | --- |
| 恒温水浴或油浴槽 | 75±2 | 24 | 横向 | 平均深度 | 纵向 | 平均深度 |
|  |  |  | 100 | 100 | 300 | 150 |

3.9表面质量

棒材表面应光亮、清洁。不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等缺陷。

4试验方法

4.1化学成分

棒材的化学成分分析按GB/T 5121、YS/T 482和YS/T 483的规定进行，其仲裁分析按GB/T 5121的规定进行。

4.2外形尺寸

棒材的外形尺寸测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。

4.3力学性能

棒材室温拉伸试验按GB/T 228-2010的规定进行。圆形棒材试样应符合附录D.1的规定，编号为R2。矩（方）形或正六角形棒材试样应符合附录D.2的规定，编号为P9。

4.4断口

棒材的断口检验方法按YS/T 336 的规定进行。

4.5超声波探伤

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

4.6残余应力

棒材的残余应力检验按GB/T 10567.2的规定进行。

4.7耐脱锌腐蚀性能

棒材的耐脱锌腐蚀性能检测方法按GB/T 10119的规定进行。

4.8表面质量

棒材的表面质量应目视检验。

5检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1  棒材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品应按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成，每批重量应不超过5 000 Kg。

5.3检验项目

5.3.1  每批棒材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、内部质量及表面质量的检验。

    - 如需方有要求，可进行超声波探伤试验、残余应力试验、耐脱锌腐蚀性能。

5.4取样

棒材的取样应符合表10规定。

表10  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 2个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，一般检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL＝2.5 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.4 | 4.3 |
| 超声波探伤 | 逐根检查 | 3.6 | 4.5 |
| 残余应力 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.7 | 4.6 |
| 耐脱锌腐蚀性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.8 | 4.7 |
| 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，一般检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL＝2.5 | 3.11 | 4.9 |

5.5检测结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  棒材的外形尺寸和表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者单独编批交货。

5.5.3  当力学性能、内部质量、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、超声波探伤的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品(包括原受检不合格的那根棒材)中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格或逐根检验，合格者单独编批交货。

    - 当超声波探伤不合格时，判单根棒材不合格。

6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

7合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 精度等级（普通级或高精级)；

ｆ) 重量或根数；

ｇ) 力学性能；

ｈ) 其他选做项（超声波探伤、残余应力、耐脱锌腐蚀性能）；

ｉ) 本标准编号。

附录A

本标准与GB/T代号、ASTM或EN标准对应的牌号

（资料性附录）

| 序号 | 本标准牌号 | 国标代号 | 对应ASTM或EN标准牌号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H62-0.1 |  | CW511L |
| 2 | H59 | T28200 | CW510L |
| 3 | HPb66-0.5 | C33000 | C33000 |
| 4 | HPb65-1.5 |  | CW626N |
| 5 | HPb63-1.5 |  | CW625N |
| 6 | HPb62-2-0.1 | T36210 | CW602N |
| 7 | HPb62-2 | C35300 | CZ132 |
| 8 | HPb60-2 | C37700 | C37700 |
| 9 | HPb59-2 | T38200 | C3771 |
| 10 | HPb58-3 | T38310 | CW614N |
| 11 | HPb58-2 | T38210 | CW617N |

# Text boxes

20××-××-××实施

20××-××-××发布

热锻水暖管件用黄铜棒

# Brass bars for forging plumbing fittings

（预审稿）

H 62

中华人民共和国国家发展和改革委员会    发布