ICS 77.150.30

H62

精 密 模 具 材 料 用 铜 合 金 棒

Rod of copper alloy for precision mould

（预审稿）

YS/T XXXX－XXXX

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

前   言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：江苏包罗铜材集团海门江滨永久铜管有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司。

本标准主要起草人员：

# 精 密 模 具 材 料 用 铜 合 金 棒

# 1  范围

本标准规定了精密模具用铜合金棒材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。

本标准适用于精密模具用铜合金圆形、方形、六角形棒材。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228.1-2010金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法(ISO 6892-1:2009,MOD)

GB/T 231.1   金属材料 布氏硬度试验  第1部分：试验方法（ISO 6506-1:2005，MOD）

GB/T 351    金属材料电阻系数测量方法

GB/T2828.1    计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310   铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231    加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888    重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 10567.1 铜及铜合金加工材残余应力检验方法 汞盐试验法

GB/T 26303.2   铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336    铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T 478    铜及铜合金导电率涡流测试方法

YS/T 482    铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 要求

## 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

表1                         牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 产品 种类 | 状 态 | 规 格， mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直径（或对边距） | 长度 |
| QAl11-3 | C62400 | 圆棒 方棒 六角棒 | 热锻-空冷（M10） | 30～160 | 500～5000 |
|  |  |  | 热挤压（M30） | 10～120 |  |
|  |  |  | 拉拨+应力消除（HR50） 淬火硬化+调质退火（TQ50） | 5～80 |  |
| QAl13-4 | C62500 |  | 热锻-空冷（M10） | 30～160 |  |
|  |  |  | 热挤压（M30） | 10～120 |  |
|  |  |  | 拉拨+应力消除（HR50） | 5～80 |  |
| QAl14-3 | - - |  | 热挤压（M30） | 10～120 |  |
| QAl10-3-5 | C63000 |  | 拉拨+应力消除（HR50） 淬火硬化+调质退火（TQ50） | 10～120 |  |
| QAl10-4-5 | C63020 |  | 热挤压（M30） 淬火硬化+调质退火（TQ50） | 10～120 |  |
|  |  |  | 热锻-空冷（M10） | 30～160 |  |
| TCr1-0.15 TCr1 | C18150 C18200 |  | 固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理(TH04) | 10～120 |  |
|  |  |  | 沉淀热处理+冷加工（硬）(TL04) | 10～80 |  |
| TNi2.4-0.6-0.5 | C18000 |  | 固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理 (TH04) | 10～120 |  |
| BSi7-2-1 | - - |  |  | 10～80 |  |
| TBe0.6-2.5 | C17500 |  | 固溶热处理+冷加工（硬）+沉淀热处理 (TH04) 固溶热处理+沉淀热处理（TF00） | 10～75 |  |
| TBe0.4-1.8 | C17510 |  |  | 10～120 |  |
| TBe0.2-1.8 | C17200 |  |  | 10～75 |  |

### 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用QAl11-3(C62400)制造、状态为M30、普通级、直径为25mm、长度为2500mm圆形棒材标记为：圆形棒 GB/T ××××-QAl11-3M30-φ25×2500

或：圆形棒 GB/T ××××-C62400 M30-φ25×2500

示例2：用TNi2.4-0.6-0.5（C18000）制造、状态为TH04、高精级、对边距为20mm、长度为2000mm方形棒材标记为  ：方形棒 GB/T ××××- TNi2.4-0.6-0.5 TH04高-  20×2000

或：方形棒 GB/T ××××- C18000 TH04高-  20×2000

3.2  化学成分

TNi2.4-0.6-0.5（C18000）、 TCr1-0.15（C18150）、TBe0.6-2.5（C17500）、TBe0.4-1.8（C17510）棒材的化学成分应符合GB/T5231中相应牌号的规定，其他棒材的化学成分应符合表2的规定。

| 牌号 | 代号 | 化学成分，% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cu+Ag | Al | Sn | Zn | Mn | Fe | Si | Co | Cr | Ni+ Co | Pb | 其它① |
| QAl11-3 | C62400 | 余量 | 10.0～11.5 | 0.20 | - - | 0.30 | 2.0～4.5 | 0.25 | - - | - - | - - | - - | 0.5 |
| QAl13-4 | C62500 | 余量 | 12.5～13.5 | - - | - - | 2.0 | 3.5～5.5 | - - | - - | - - | - - | - - | 0.5 |
| QAl14-3 | - - | 余量 | 13.0～16.0 | - - | - - | 0.5～1.5 | 2.0～4.0 | 0.04 | 0.1～0.5 | - - | - - | - - | 0.5 |
| QAl10-3-5 | C63000 | 余量 | 9.0～11.0 | 0.20 | 0.30 | 1.5 | 2.0～4.0 | 0.25 | - - | - - | 4.0～5.5 | - - | 0.5 |
| QAl10-4-5 | C63020 | 74.5 | 10.0～11.0 | 0.25 | 0.30 | 1.5 | 4.0～5.0 | - - | 0.20 | 0.05 | 4.0～6.0 | 0.03 | 0.5 |
| BSi7-2-1 | - - | 余量 | - - | - - | - - | - - | 0.15 | 1.5～3.0 | - - | 0.6～1.5 | 6.5～8.0 | - - | 0.5 |
| TBe0.2-1.8 | C17200 | 余量 | 0.20 | Be：1.80～2.00 | - - | 0.20 | Ni+Co≥0.20 | Ni+Fe+Co≤0.6 |
| ① 其它元素是指合金生产过程中可能存在的未列在表中的杂质元素。 ②表中含量有上下限者为合金元素，含量为单个数值者，铜为最低限量，其他杂质元素为最高限量。 |

表2                         棒  材  的  化  学  成  分

3.3   外形尺寸及其允许偏差

3.3.1棒材的直径（或对边距）允许偏差

冷拉（HR50，TH04）棒材的直径（或对边距）及其允许偏差应符合表3的规定。挤压态棒材的直径（或对边距）及其允许偏差应符合表4的规定，热锻及锻后机加工的棒材直径（或对边距）及其允许偏差应符合表5的规定。

表3  冷拉（HR50、TH04、TL04）棒材的直径（或对边距）及其允许偏差   单位为毫米

| 直径（或对边距） | 允 许 偏 差a |
| --- | --- |
|  | 圆形 | 方形 |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| ≤15 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.13 |
| >15～25 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 |
| >25～40 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.16 |
| >40～60 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.20 |
| >60～80 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

表4    热挤压态和热处理（M30、TQ50、TF00）棒材直径允许偏差        单位为毫米

| 直径或对边距 | 允 许 偏 差a |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| 10～20 | ±0.3 | -- |
| >20～30 | ±0.4 | ±0.3 |
| >30～120 | ±1.5%直径或对边距 | ±1.2%直径或对边距 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

表5    热锻（M10）及锻后机加工棒材直径（或对边距）允许偏差        单位为毫米

| 直径（或对边距） | 允 许 偏 差a |
| --- | --- |
|  | 较高精级 | 普通级 | 高精级（粗车） |
| >30～50 | ±2.5 | ±3.0 | ±0.6 |
| >50～75 | ±3.0 | ±3.5 | ±0.8 |
| >75～120 | ±4.0 | ±5.0 | ±1.2 |
| >120 | ±5.0 | ±6.5 | ±1.8 |
| a需方要求允许偏差全为（+）或（-）单向偏差时，其值为表中数值的二倍。 |

3.3.2棒材的直度

拉制棒材的直度应符合表6的规定。挤制棒材的直度应符合表7的规定。

表6        拉制棒材（HR50、TH04、TL04）的直度              单位为毫米

| 长度 | 圆棒 | 方棒、六角棒 |
| --- | --- | --- |
|  | 5～18 | >18～40 | >40～80 |  |
|  | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 |
| ＜1000 | — | — | ≤1.5 | — | ≤1.5 | — | ≤5 | — |
| 1000～＜2000 | ≤3 | — | ≤2 | — | ≤3 | — | ≤8 | — |
| 2000～＜3000 | ≤6 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤12 | ≤5 |
| ≥3000 | ≤12 | ≤4 | ≤8 | ≤3 | ≤8 | ≤4 | ≤15 | ≤5 |

表7      热挤压、热锻（M30、M10、TQ50、TF00）棒材直度            单位为毫米

| 供应状态 | 直径或对边距离 | 每米直度，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 圆 棒 | 方棒、六角棒 |
| 热挤压或热锻 | ≤20 | 7 | 8 |
|  | 20～40 | 5 | 6 |
|  | ＞40～120 | 8 | 10 |
| 粗车圆棒 | ≤35 | ≤4 | — |
|  | >35 | ≤5 | — |

3.3.3棒材的圆角半径

拉制方棒及六角棒的横截面棱角处允许有圆角，其最大圆角半径不应超过表8的规定。

表8         拉制方棒及六角棒的圆角半径                             单位为毫米

| 对边距 | 10 | >10～18 | >18～30 | >30～50 | ＞50～80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 4.0 |

3.3.４棒材的长度

棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+15mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

3.3.5　棒材的扭拧度

多边形棒的扭拧度，按每300mm不应超过1°控制（精确到度）。供货最大长度5000mm总扭拧度不应超过15°

3.3.6　棒材的圆度

圆形棒材的圆度应不大于直径允许偏差值之半。

3.4力学性能和电性能

棒材的室温力学性能和电性能应符合表9的规定。

表9                 棒  材  的  力  学  性  能  和  电  性  能

| 牌号 | 状态 | 直径或 对边距mm | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度 MPa | 断后伸长率A% | 布氏硬度HB | 导电率 IACS% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNi2.4-0.6-0.5（C18000） | TH04 | 10～25 | ≥650 | ≥515 | ≥10 | ≥180 | ≥43 |
|  |  | ≥25～50 | ≥630 | ≥510 | ≥10 | ≥180 |  |
|  |  | ≥50 | ≥615 | ≥505 | ≥10 | ≥180 |  |
| TCr1-0.15（C18150）TCr1（C18200） | TH04 | 10～25 | ≥480 | 440 | ≥10 | ≥130 | ≥75 |
|  |  | ≥25～50 | ≥460 | 415 | ≥12 | ≥130 | ≥75 |
|  |  | ≥50～120 | ≥420 | 405 | ≥12 | ≥130 | ≥75 |
|  | TL04 | 10～25 | ≥500 | ≥460 | ≥10 | ≥150 | ≥75 |
|  |  | ≥25～50 | ≥480 | ≥415 | ≥12 | ≥140 |  |
|  |  | ≥50～120 | ≥465 | ≥410 | ≥12 | ≥125 |  |
| CuNiSi7-2-1 | TH04 | 所有规格 | ≥800 | ≥700 | ≥5 | ≥230 | ≥30 |
| QAl10-4（C62400） | M30 M10 | ≥10～160 | ≥620 | ≥240 | ≥12 | ≥180 | -- |
|  | HR50 | ≤15 | ≥655 | ≥310 | ≥10 | ≥200 | -- |
|  |  | ≥15～30 | ≥655 | ≥310 | ≥12 | ≥190 | -- |
|  |  | ≥30～80 | ≥620 | ≥275 | ≥12 | ≥180 | -- |
|  | TQ50 | 所有规格 | ≥650 | ≥310 | ≥10 | ≥200 | -- |
| QAl13-4（C62500） | M30 | 所有规格 | ≥700 | ≥420 | ≥1.5 | ≥280 | -- |
|  | HR50 | 10～50 | ≥750 | ≥420 | ≥1 | ≥280 | -- |
|  |  | ≥50～80 | ≥720 | ≥400 | ≥1 | ≥280 | -- |
| QAl14-4 | M30 | 所有规格 | ≥720 | ≥420 | ≥0.5 | ≥330 | -- |
| QAl10-3-4（C63000） | HR50 | ≤25 | ≥760 | ≥470 | ≥10 | ≥220 | -- |
|  |  | ≥25～50 | ≥760 | ≥415 | ≥10 | ≥215 | -- |
|  |  | ≥50～80 | ≥725 | ≥380 | ≥10 | ≥210 | -- |
|  | TQ50 | ≥80～120 | ≥690 | ≥345 | ≥12 | ≥210 | -- |

续 表9               棒  材  的  力  学  性  能  和  电  性  能

| 牌号 | 状态 | 直径或 对边距mm | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度MPa | 断后伸长率A% | 布氏硬度HB | 导电率 IACS% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QAl10-4-5（C63020） | M30 | 所有规格 | ≥860 | ≥780 | ≥6 | ≥280 | -- |
|  | TQ30 | ≤25 | ≥930 | ≥690 | ≥6 | ≥280 | -- |
|  |  | ≥25～50 | ≥890 | ≥650 | ≥6 | ≥280 | -- |
|  |  | ≥50～100 | ≥890 | ≥620 | ≥6 | ≥280 | -- |
| TBe0.2-1.8（C17200） | TF00 | ≤75 | ≥1140 | ≥1000 | ≥4 | ≥340 | ≥22 |
|  |  | ≥75 | ≥1140 | ≥900 | ≥3 | ≥340 |  |
|  | TH04 | ≤25 | ≥1240 | ≥1070 | ≥2 | ≥360 |  |
|  |  | ≥25～75 | ≥1210 | ≥1000 | ≥4 | ≥350 |  |
| TBe0.6-2.5（C17500） TBe0.4-1.8（C17510） | TF00 | 所有规格 | ≥690 | ≥650 | ≥10 | ≥200 | ≥45 |
|  | TH04 |  | ≥760 | ≥650 | ≥10 | ≥200 |  |

3.5内部质量

3.5.1断口质量

棒材断口应致密，无缩尾。不允许有超出YS/T 336 中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

3.5.2超声波探伤

当需方有要求并在合同中注明时，可对棒材进行超声波探伤试验，不允许有超出GB/T3310规定的缺陷。

3.6  表面质量

棒材表面应加工良好，不允许有裂纹、起皮、夹杂等影响使用的缺陷。

3.7残余应力

去应力退火处理的铝青铜棒材按GB/T 10567.1的规定检验后应无肉眼可见的裂纹。

4   试验方法

4.1 化学成分

棒材的化学成分分析方法应采用GB/T5121或YS/T482的规定进行，棒材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121的规定进行。

4.2 外形尺寸

棒材的外形尺寸测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

4.3 力学性能

棒材室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010的规定进行，试样号为R4、R5、R6、R7；布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

4.4内部质量

4.4.1断口质量

棒材的断口质量检验按YS/T 336 的规定进行。

4.4.2超声波探伤

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

4.5 表面质量

棒材的表面质量应目视检验。

4.6残余应力

铝青铜棒型材残余应力的检验按GB/T 10567.1的规定进行。

5   检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成，每批重量应不超过5 000 Kg。

5.3检验项目

5.3.1每批棒材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、电性能、断口质量及表面质量的检验。

5.3.2如需方有要求，可进行超声波探伤检验及残余应力检验。

5.4取样

棒材的取样应符合表10规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

表10                              取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 2个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.4 | 4.3 |
| 电性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.4 | 4.3 |
| 断口质量a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.5.1 | 4.4.1 |
| 超声波探伤 | 逐根 | 3.5.2 | 4.4.2 |
| 表面质量a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.6 | 4.5 |
| 残余应力 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.7 | 4.6 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5。 |

5.5检测结果的判定

5.5.1  化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  棒材的外形尺寸、表面质量及断口检验不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时，判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.3超声波探伤的检验结果不合格时，判该根棒材不合格。

### 5.5.4 当力学性能、残余应力试验结果中有试样不合格时，应从该批产品(包括原检验不合格的那件产品或该不合格试样代表的那件产品)中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

# 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

# 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

ａ)  产品名称；

ｂ)  牌号；

ｃ)  状态；

ｄ)  尺寸规格；

ｅ)  精度等级；

ｆ)  重量或根数；

g )   超声波探伤、残余应力（有要求时）；

ｈ)  本标准编号；

i)  其他。