ICS 77.150.30

H62

Aluminum bronze rod for parts of seawater pipe system

YS/T XXX－XXXX

海水管系零部件用铝青铜棒

(预审稿）

20xx-xx-xx 发布

20xx-xx-xx 实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

前   言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：江苏包罗铜材集团海门江滨永久铜管有限公司、安徽鑫科新材料股份有限公司。

本标准主要起草人员：

海水管系零部件用铝青铜棒材

# 1  范围

本标准规定了海水管系零部件用铝青铜合金棒材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书和订货单(或合同)内容。

本标准适用于海水管系及其配套管件零部件用铝青铜棒材，同时适用于海水管系泵阀零件。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1 -2010 金属材料 拉伸试验 第1部分： 室温试验方法

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T2828.1    计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121  铜及铜合金化学分析方法

GB/T5231    铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 10567.1铜及铜合金加工材残余应力检验方法 汞盐试验法

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

YS/T 482    铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

# 要求

## 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号﹑状态﹑规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1 的规定。

### 3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用QAl10-3-5(C63000)制造、状态为HR50、普通级、直径为25mm、长度为2500mm的圆形棒材标记为：      圆形棒 YS/T ×××- QAl10-3-5 HR50-φ25×2500

或 圆形棒 YS/T ×××- C63000 HR50-φ25×2500

示例2：用QAl9-4-4（C63200）制造、状态为M30、高精级、边长为20mm、长度为2000mm的方形棒材标记为：       方形棒 YS/T ×××- QAl9-4-4 M30高-  20×2000

或 方形棒 YS/T ×××- C63200 M30高-  20×2000

表1                          牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 直径（或对边距）/ mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 圆形棒 | 方棒 | 六角棒 | 长度 |
| QAl9-4 QAl9-2 | T61720 T61700 | 热挤压（M30） | 10～160 | 10～120 | 500～ 5000 |
|  |  | 热锻-空冷（M10） | 30～160 | 30～120 | —— |  |
|  |  | 拉拨+应力消除（HR50） | 5～80 | 5～50 |  |
| QAl10-3-5 | C63000 | 热挤压（M30） | 10～160 | 10～120 |  |
|  |  | 热锻-空冷（M10） | 30～160 | 30～120 | —— |  |
|  |  | 淬火硬化+调质退火（TQ50） | 80～120 | 80～120 |  |
|  |  | 拉拨+应力消除（HR50） | 5～120 | 5～50 |  |
| QAl10-4-5 | C63020 | 热挤压（M30） | 10～160 | 10～120 |  |
|  |  | 淬火硬化+退火（TQ30） | 10～100 | 10～100 |  |
|  |  | 热锻-空冷（M10） | 30～160 | 30～120 | —— |  |
| QAl9-3 | C62300 | 热挤压(M30) | 10～160 | 10～120 |  |
|  |  | 热锻-空冷（M10） | 30～160 | 30～120 | —— |  |
|  |  | 拉拨+应力消除(HR50) | 5～80 | 5～50 |  |
| QAl6-3-0.4 | C61300 | 拉拨+应力消除(HR50) | 5～80 | 5～50 |  |
| QAl9-4-1-1 | ---- | 热挤压（M30） | 10～160 | 10～50 |  |
|  |  | 热锻-空冷（M10） | 30～160 | 30～120 | —— |  |
| QAl9-4-4 | C63200 | 淬火硬化+调质退火（TQ50） | 5～80 | 5～50 |  |
|  |  | 热锻+退火（O20）、 热轧+退火（O25） | 30～160 | 30～120 |  |
|  |  | 热挤压（M30） | 10～160 | 10～120 |  |
|  |  | 热锻-空冷（M10） | 30～160 | 30～120 | —— |  |
|  |  | 拉拨+应力消除（HR50） | 10～200 | 5～50 |  |
| QAl7-2 QAl6.5-2 | C64200 C64210 | 热挤压（M30） | 10～160 | 10～120 |  |
|  |  | 热锻-空冷（M10） | 30～160 | 30～120 |  |  |
|  |  | 拉拨+应力消除（HR50） | 5～80 | 5～50 |  |

3.2  化学成分

QAl9-4、QAl9-2棒材的化学成分应符合GB/T5231的规定，其他牌号棒材的化学成分应符合表2的规定。

表2                        化   学   成   分

| 牌号 | 化学成分质量分数，% |
| --- | --- |
|  | Cu | Al | Ni | Si | Sn | Mn | Fe | Pb | Zn | As | 其它② |
| QAl10-3-5 | C63000 | 余量 | 9.0～11.0 | 4.0～5.5① | 0.25 | 0.20 | 1.5 | 2.0～4.0 | —— | 0.30 | —— | 0.5 |
| QAl9-4-4 | C63200 | 余量 | 8.7～9.5 | 4.0～4.8① | 0.10 | —— | 1.2～2.0 | 3.5～4.3 | 0.02 | —— | —— | 0.5 |
| QAl10-4-5 | C63020 | 74.5 | 10.0～11.0 | 4.2～6.0① | Cr 0.05 | 0.25 | 1.5 | 4.0～5.5 | 0.03 | 0.30 | Co 0.20 | 0.5 |
| QAl9-3 | C62300 | 余量 | 8.5～10.0 | 1.0① | 0.25 | 0.6 | 0.50 | 2.0～4.0 | —— | —— | —— | 0.5 |
| QAl6-3-0.4 | C61300 | 余量 | 6.0～7.5 | 0.15① | 0.10 | 0.20～0.50 | 0.20 | 2.0～3.0 | 0.01 | 0.10 | P：0.15 | 0.2 |
| QAl7-2 | C64200 | 余量 | 6.3～7.6 | 0.25① | 1.5～2.2 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.50 | 0.09 | 0.5 |
| QAl6.5-2 | C64210 | 余量 | 6.3～7.0 | 0.25① | 1.5～2.0 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 0.50 | 0.09 | 0.5 |
| QAl9-4-1-1 | --- | 81～88.0 | 8.5～11.0 | 0.50～2.0① | —— | —— | 0.50～2.0 | 3.0～5.0 | —— | —— | —— | 0.5 |
| 注：①此值包含Co含量 。 ②其它元素是指合金生产过程中可能存在的未列在表中的杂质元素。 ③表中含量有上下限者为合金元素，含量为单个数值者，铜为最低限量，其他杂质元素为最高限量。 |

3.3尺寸及尺寸允许偏差

3.3.1拉拨+应力消除（HR50）棒材的直径（或对边距）及其允许偏差应符合表3的规定。 热挤压（M30）、淬火硬化+退火（TQ50）、淬火硬化+退火（TQ30）棒材直径（或对边距）允许偏差应符合表4的规定。热锻-空冷（M10）、热锻+退火（O20）、热轧+退火（O25）棒材直径（或对边距）允许偏差应符合表5的规定。

表3         HR50态棒材的直径（或对边距）及其允许偏差          单位为毫米

| 直径（或对边距） | 允 许 偏 差a |
| --- | --- |
|  | 圆形 | 多边形 |
|  | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 |
| ≤15 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.13 |
| >15～25 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.15 |
| >25～40 | ±010 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.16 |
| >40～60 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.20 |
| >60～80 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 |
| a当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 |

表4   M30、TQ50及TQ30态棒材直径（或对边距）允许偏差             单位为毫米

| 直径（或对边距） | 允 许 偏 差a |
| --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| ≤25 | ±0.30 | ±0.55 |
| >25～50 | ±0.40 | ±0.65 |
| >50～75 | ±0.65 | ±0.80 |
| >75～90 | ±0.90 | ±1.10 |
| >90 | ±1.2%直径或对边距 | ±1.5直径或对边距 |
| a当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 |

表5   M10、O20及O25态棒材直径（或对边距）允许偏差           单位为毫米

| 直径（或对边距） | 允 许 偏 差a |
| --- | --- |
|  | 较高精级 | 普通级 | 高精级（粗车） |
| >30～50 | ±2.5 | ±3.0 | ±0.6 |
| >50～75 | ±3.0 | ±3.5 | ±0.8 |
| >75～120 | ±4.0 | ±5.0 | ±1.2 |
| >120 | ±5.0 | ±6.5 | ±1.8 |
| a当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 |

3.3.2直度

拉拨+应力消除（HR50）棒材的直度应符合表6的规定，热加工态（M30、M10、TQ50、TQ30、O20、O25）态棒材直度应符合表7的规定。

表6       拉拨+应力消除（HR50）棒材的直度                            单位为毫米

| 长度 | 圆棒 | 方形棒 |
| --- | --- | --- |
|  | 5～18 | >18～40 | >40～80 |  |
|  | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 | 全长 直度 | 每米 直度 |
| ＜1000 | — | — | ≤1.5 | — | ≤1.5 | — | ≤5 | — |
| 1000～＜2000 | ≤3 | — | ≤2 | — | ≤3 | — | ≤8 | — |
| 2000～＜3000 | ≤6 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤5 | ≤4 | ≤12 | ≤5 |
| ≥3000 | ≤12 | ≤4 | ≤8 | ≤3 | ≤8 | ≤4 | ≤15 | ≤5 |

表7     热加工（M30、M10、TQ50、TQ30、O20、O25）棒材直度            单位为毫米

| 供应状态 | 直径或对边距离 | 每米直度，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 圆 棒 | 方棒、六角棒 |
| 热挤压或热锻 | ≤20 | 7 | 8 |
|  | 20～40 | 5 | 6 |
|  | ＞40 | 8 | 10 |
| 粗车圆棒 | ≤35 | ≤4 | — |
|  | >35 | ≤5 | — |

3.3.3圆角半径

拉制多边形棒材的横截面棱角处允许有圆角，其最大圆角半径不应超过表8的规定。

表8              多边形棒材的圆角半径                        单位为毫米

| 截面名义宽度（对边距） | 10 | >10～18 | >18～30 | >30～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆角半径 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.8 |

3.3.4长度

棒材的定尺或倍尺长度的允许公差为+15mm。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5mm。

3.3.5扭拧度

多边形棒的扭拧度，按每300mm不应超过1°控制（精确到度）。最大长度5000mm总扭拧度不应超过15°。

3.3.6圆度

圆形棒材的圆度应不大于直径允许偏差之半。

3.3.7切斜度

棒材端部应锯切平整，端部切口允许有不大于3mm的切斜度，检验断口的端面允许保留。

3.4力学性能

棒材的室温力学性能应符合表9的规定。

表9                  棒 材 的 力 学 性 能

| 牌号 | 状态 | 种类 | 直径（或 对边距） | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度RP0.5 MPa | 断后伸长率A% | 布氏硬度HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QAl9-2（T61700） | HR50 | 圆形 方形 六角形 | 所有规格 | ≥540 | —— | ≥16 | ≥110 |
|  | M30 M10 |  | ≤45 | ≥490 | —— | ≥18 | ≥110 |
|  |  |  | ＞45～160 | ≥470 | —— | ≥24 | ≥110 |
| QAl9-4 （T61720） | HR50 |  | 所有规格 | ≥580 | —— | ≥13 | ≥110 |
|  | M30 |  | ≤120 | ≥540 | —— | ≥17 | ≥110 |
|  |  |  | ＞120 | ≥450 | —— | ≥13 | ≥110 |
| QAl6-3-0.4（C61300） | HR50 | 圆形 | ≤12 | ≥550 | ≥345 | ≥30 | —— |
|  |  |  | ＞12～25 | ≥515 | ≥310 | ≥30 | —— |
|  |  |  | ＞25～50 | ≥495 | ≥275 | ≥30 | —— |
|  |  |  | ＞50～80 | ≥485 | ≥240 | ≥30 | —— |
|  |  | 方形 六角形 | ≤12 | ≥550 | ≥275 | ≥30 | —— |
|  |  |  | ＞12～25 | ≥515 | ≥240 | ≥30 | —— |
|  |  |  | ＞25～50 | ≥485 | ≥220 | ≥30 | —— |
| QAl9-3（C62300） | HR50 | 圆形 | ≤12 | ≥620 | ≥345 | ≥12 | —— |
|  |  |  | ＞12～25 | ≥605 | ≥305 | ≥15 | —— |
|  |  |  | ＞25～50 | ≥580 | ≥275 | ≥15 | —— |
|  |  |  | ＞50～80 | ≥525 | ≥255 | ≥20 | —— |
|  |  | 方形、 六角形 | ≤25 | ≥550 | ≥240 | ≥15 | —— |
|  |  |  | ＞25～50 | ≥540 | ≥220 | ≥15 | —— |
|  | M30、M10 | 圆形 方形 六角形 | ＞10～80 | ≥515 | ≥205 | ≥20 | —— |

续表9                  棒 材 的 力 学 性 能

| 牌号 | 状态 | 种类 | 直径或 对边距 | 抗拉强度Rm MPa | 规定塑性延伸强度RP0.5 MPa | 断后伸长率A% | 布氏硬度HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QAl10-3-5（C63000） | HR50 | 圆形 方形 六角形 | ≤25 | ≥690 | ≥345 | ≥5 | —— |
|  |  |  | ＞25～50 | ≥620 | ≥310 | ≥6 | —— |
|  |  |  | ＞50～80 | ≥585 | ≥295 | ≥10 | —— |
|  |  |  | ＞80～100 | ≥585 | ≥295 | ≥10 | —— |
|  |  |  | ＞100 | ≥550 | ≥275 | ≥12 | —— |
|  | M30 M10 |  | ＞50～100 | ≥585 | ≥295 | ≥10 | —— |
|  |  |  | ＞100 | ≥550 | ≥275 | ≥12 | —— |
|  | TQ50 |  | ＞80～120 | ≥690 | ≥345 | ≥10 | —— |
| QAl10-4-5（C63020） | M30、M10 | 圆形 方形 六角形 | 所有规格 | ≥860 | ≥780 | ≥6 | ≥280 |
|  | TQ30 |  | ≤25 | ≥930 | ≥690 | ≥6 | ≥280 |
|  |  |  | ≥25～50 | ≥890 | ≥650 | ≥6 | ≥280 |
|  |  |  | ≥50～100 | ≥890 | ≥620 | ≥6 | ≥280 |
| QAl9-4-4 （C63200） | TQ50 | 圆形 | ≤80 | ≥620 | ≥345 | ≥15 | —— |
|  |  |  | ＞80～125 | ≥620 | ≥310 | ≥15 | —— |
|  |  |  | ＞125 | ≥620 | ≥275 | ≥15 | —— |
|  |  | 圆形 方形 六角形 | 所有规格 | ≥620 | ≥275 | ≥15 | —— |
|  | O20、O25 | 圆形 方形 六角形 | 所有规格 | ≥620 | ≥275 | ≥15 | —— |
|  | M30、M10、HR50 |  | ≤25 | ≥605 | ≥305 | ≥18 | 210 |
|  |  |  | ＞25～50 | ≥585 | ≥285 | ≥18 | 200 |
|  |  |  | ＞50 | ≥550 | ≥255 | ≥18 | 195 |
| QAl7-2（C64200） QAl6.5-2（C64210） | HR50 |  | ≤12 | ≥620 | ≥310 | ≥9 | —— |
|  |  |  | ＞12～25 | ≥585 | ≥310 | ≥12 | —— |
|  |  |  | ＞25～50 | ≥550 | ≥290 | ≥12 | —— |
|  |  |  | ＞50～80 | ≥515 | ≥240 | ≥15 | —— |
|  | M30、M10 |  | 所有规格 | ≥485 | ≥205 | ≥15 | —— |
| QAl9-4-1-1 | M30、M10 |  | 所有规格 | ≥685 | —— | ≥15 | 170 |

3.5内部质量

3.5.1棒材断口

棒材断口应致密，无缩尾。不允许有超出YS/T 336 中规定的气孔、夹杂和分层等缺陷。

3.5.2超声波探伤

棒材可进行超声波探伤，不允许有超出GB/T3310规定的缺陷。

3.6残余应力

去应力退火处理的冷拉棒材按GB/T 10567.1的规定检验后应无肉眼可见的裂纹。

3.7表面质量

棒材表面应光亮，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等影响使用的缺陷。

# 试验方法

4.1 化学成分

棒材的化学成分分析方法应采用GB/T5121或YS/T482的规定进行，棒材的化学成分仲裁分析按GB/T 5121的规定进行。

4.2 外形尺寸

棒材的外形尺寸测量方法按GB/T26303.2的规定进行。

4.3 力学性能

棒材室温拉伸试验按GB/T 228.1-2010的规定进行，试样号为R4、R5、R6；布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

4.4内部质量

4.4.1断口

棒材的断口检验按YS/T 336 的规定进行。

4.4.2超声波探伤

棒材的超声波探伤试验按GB/T 3310的规定进行。

4.5残余应力

棒材的残余应力检验方法按GB/T 10567.1的规定进行。

4.6表面质量

棒材的表面质量应目视检验。

# 检验规则

5.1检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准和合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格的棒材组成，每批重量应不超过5 000 Kg。

5.3检验项目

5.3.1每批棒材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、内部质量及表面质量的检验。

5.3.2如需方有要求，可进行超声波探伤检验及残余应力检验。

5.4取样

棒材的取样应符合表10规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能试样制备按YS/T 815的规定进行。

### 表10                                取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 2个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.4 | 4.3 |
| 断口a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.5 | 4.4 |
| 探伤 | 逐根 | 3.5 | 4.4 |
| 残余应力 | 任取2根/批，1个试样/根 | 3.6 | 4.5 |
| 表面质量a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.7 | 4.6 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5。 |

5.5检测结果的判定

5.5.1  化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  棒材的外形尺寸、断口、表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时，判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.3超声波探伤的检验结果不合格时，判该根棒材不合格。

### 5.5.4  当力学性能、残余应力试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验，如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

# 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

棒材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书按GB/T 8888 的规定进行。

# 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

ａ) 产品名称；

ｂ) 牌号；

ｃ) 状态；

ｄ) 尺寸规格；

ｅ) 精度等级（普通级或高精级)；

ｆ) 重量或根数；

g ) 探伤及残余应力（有要求时）；

ｈ) 本标准编号；

i ) 其他。