ICS XXX

H62

GB/T1527－XXXX

代替GB/T1527－2006

铜及铜合金拉制管

Drawn tube of copper and copper alloys

（预审稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

GB/T1527－XXXX

前   言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB1527-2006《铜及铜合金拉制管》。本标准与GB/T1527－2006相比，主要变化如下：

——增加合金代号表示方法；

——按新国标修改合金牌号和状态表示方法；

——增加了高铜TCr1（C18200）管材及相应要求；

——删除1/3硬态产品及相应要求；

——对铜管材的壁厚范围进行了修订，由“0.5～15”修订为“0.5～19”；

——对管材的长度进行了修订；

——对铜管材的力学性能进行了修订；

——对白铜管材的硬度进行了修订；

——增加了“管材外形尺寸检验方法按GB/T 26303.1的规定进行”；

——化学分析方法增加了YS/T 482和YS/T 483；

——拉伸试样按GB/T228.1的规定进行修改；

——增加了“取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能试样的制备按YS/T 815的规定进行”的规定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：中铝洛阳铜业有限公司、浙江海亮股份有限公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、江苏萃隆精密铜管股份有限公司、江阴新华宏铜业有限公司、无锡隆达金属材料有限公司、青岛宏泰铜业有限公司、山东中佳新材料有限公司、山东亨圆铜业有限公司、上海飞驰铜铝材有限公司、上虞金鹰铜业有限公司、白银有色集团股份有限公司

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人员：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 1527-2006、GB/T1527－1997、GB/T 1527-1987、GB/T 1527-1979。

铜及铜合金拉制管

1  范围

本标准规定了铜及铜合金拉制管的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于一般用途的圆形、矩（方）形铜及铜合金拉制管材。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：试验方法

GB/T 231.1  金属布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 242    金属管  扩口试验方法

GB/T 246    金属管  压扁试验方法

GB/T2828.1  计数抽样检验程序 第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4340.1  金属维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）   铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 5248   铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书

GB/T10119　 黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T10567.1 铜及铜合金加工材残余应力检验方法　硝酸亚汞试验法

GB/T10567.2 铜及铜合金加工材残余应力检验方法　氨熏试验法

GB/T 16866  加工铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差

GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第1部分：管材

YS/T347    铜及铜合金平均晶粒度测定方法

YS/T 482   铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法

YS/T 483   铜及铜合金分析方法  X射线荧光光谱法(波长色散型)

YS/T 668   铜及铜合金理化检测取样方法

YS/T 815   铜及铜合金力学性能和工艺性能试样的制备方法

3 要求

3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号、状态、规格

管材的牌号、状态和规格应符合表1和表2 的规定。

3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用T2制造的、O60（软化退火）态、外径为20mm、壁厚为0.5mm的圆形管材标记为：

管  GB/T1527－T2 O60－ Φ20×0.5

或   管  GB/T1527－T11050O60－Φ20×0.5

示例2：

用H62制造的、H02（1/2硬）状态、长边为20mm，短边为15mm、壁厚为0.5 mm的矩形管材标记为：

矩形管  GB/T1527－H62H02－ 20×15×0.5

或  矩形管  GB/T1527－T27600H02－ 20×15×0.5

3.2  化学成分

HAs65-0.04牌号的As的含量为0.03％～0.06％，其他元素的含量同H65；其他牌号的化学成分应符合GB/T5231中相应牌号的规定。

  - 外形尺寸及允许偏差

管材的尺寸及其允许偏差应符合GB/T16866的规定。

表1  牌号、状态和规格

| 牌 号 | 代号 | 状 态 | 规格/mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 圆形 |  | 矩（方）形 |  |
|  |  |  | 外 径 | 壁 厚 | 对边距 | 壁 厚 |
| T2、T3 TU1、TU2 TP1、TP2 | T11050、T11090 T10150、T10180 C12000、C12200 | 软化退火(O60)、轻退火(O50) 硬(H04)、特硬(H06) | 3～360 | 0.5～19 | 3~100 | 1～10 |
|  |  | 1/2硬(H02) | 3～100 |  |  |  |
| TCr1 | C18200 | 固溶热处理+冷加工(硬) +沉淀热处理（TH04） | 40～105 | 5～12 | － | － |
| H96、H90 | C21000、C22000 | 软化退火(O60)、轻退火(O50) 1/2硬(H02)、硬(H04) | 3～200 | 0.2～10 | 3~100 | 0.2~7 |
| H85、H80 HAs85-0.05 | C23000、C24000 T23030 |  |  |  |  |  |
| H70、H68 H59、HPb59-1 HSn62-1、HSn70-1 HAs70-0.05 HAs68-0.04 | T26100、T26300 T28200、T38100 T46300、T45000 C26130 T26330 |  | 3～100 |  |  |  |
| H65、H63 H62、HPb66-0.5 HAs65-0.04 | C27000、T27300 T27600、C33000 -- |  | 3～200 |  |  |  |
| HPb63-0.1 | T34900 | 1/2硬(H02) | 18~31 | 6.5~13 | － | － |
| BZn15-20 | T74600 | 软化退火(O60)、1/2硬(H02)、硬(H04)、 | 4～40 | 0.5～8 | － | － |
| BFe10-1-1 | T70590 | 软化退火(O60)、1/2硬(H02)、硬(H04)、 | 8～160 |  |  |  |
| BFe30-1-1 | T71510 | 软化退火(O60)、1/2硬(H02) | 8～80 |  |  |  |

表2     管材供应长度

| 管材形状 | 管材外径/mm | 管材壁厚/mm | 管材长度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 直管 |  |  |  |
| 圆形 | ≤100 | 0.5～19 | ≤16000 |
|  | ＞100 | 0.5～19 | ≤8000 |
| 矩（方）形 | 3～100 | 1～10 | ≤10000 |
| 盘管 |  |  |  |
| 圆形 | ≤30 | ＜3 | ≥6000 |
| 矩（方）形 | 周长与壁厚之比≤15 |  | ≥6000 |

3.4  力学性能

铜、高铜圆形管材的纵向室温力学性能应符合表3的规定，矩（方）形管材的室温力学性能由供需双方协商确定。黄铜、白铜管材的纵向室温力学性能应符合表4的规定。未作特别说明时，提供拉伸试验。当选择硬度试验时，拉伸试验仅供参考。

表3   铜、高铜管的力学性能

| 牌号 | 状态 | 壁厚mm | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度Rm/Mpa | 伸长率A/% | 维氏硬度b HV | 布氏硬度c HB |
| T2、T3、 TU1、TU2、 TP1、TP2 | O60 | 所有 | ≥200 | ≥41 | 40～65 | 35～60 |
|  | O50 | 所有 | ≥220 | ≥40 | 45～75 | 40～70 |
|  | H02 a | ≤15 | ≥250 | ≥20 | 70～100 | 65～95 |
|  | H04 | ≤6 | ≥290 | － | 95～120 | 90～115 |
|  |  | ＞6～10 | ≥265 | － | 75～110 | 70～105 |
|  |  | ＞10～15 | ≥250 | － | 70～100 | 65～95 |
|  | H06a | ≤3㎜ | ≥360 | － | ≥110 | ≥150 |
| TCr1 | TH04 | 5～12 | ≥375 | ≥11 | － | － |
| 注a： H02、H04状态壁厚>15㎜的管材、（H06）状态壁厚>3㎜的管材，不供性能或性能由供需双方协商确定。 注b：维氏硬度试验负荷由供需双方协商确定。软化退火（O60）状态的维氏硬度试验仅适用于壁厚≥1㎜的管材。 注c：布氏硬度试验仅适用于壁厚≥3㎜的管材。 |  |  |  |  |  |  |

表4  黄铜、白铜管的力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 |  | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm 不小于，Mpa | 伸长率A 不小于，% | 维氏硬度a HV | 布氏硬度b HB |
| H96 | O60 | 205 | 42 | 45～70 | 40～65 |
|  | O50 | 220 | 35 | 50～75 | 45～70 |
|  | H02 | 260 | 18 | 75～105 | 70～100 |
|  | H04 | 320 | － | ≥95 | ≥90 |
| H90 | O60 | 220 | 42 | 45～75 | 40～70 |
|  | O50 | 240 | 35 | 50～80 | 45～75 |
|  | H02 | 300 | 18 | 75～105 | 70～100 |
|  | H04 | 360 | － | ≥100 | ≥95 |
| H85、HAs85-0.05 | O60 | 240 | 43 | 45～75 | 40～70 |
|  | O50 | 260 | 35 | 50～80 | 45～75 |
|  | H02 | 310 | 18 | 80～110 | 75～105 |
|  | H04 | 370 | － | ≥105 | ≥100 |
| H80 | O60 | 240 | 43 | 45～75 | 40～70 |
|  | O50 | 260 | 40 | 55～85 | 50～80 |
|  | H02 | 320 | 25 | 85～120 | 80～115 |
|  | H04 | 390 | － | ≥115 | ≥110 |
| H70、H68、HAs70-0.05 、HAs68-0.04 | O60 | 280 | 43 | 55～85 | 50～80 |
|  | O50 | 350 | 25 | 85～120 | 80～115 |
|  | H02 | 370 | 18 | 95～125 | 90～120 |
|  | H04 | 420 | － | ≥115 | ≥110 |
| H65、HPb66-0.5、 HAs65-0.04 | O60 | 290 | 43 | 55～85 | 50～80 |
|  | O50 | 360 | 25 | 80～115 | 75～110 |
|  | H02 | 370 | 18 | 90～120 | 85～115 |
|  | H04 | 430 | － | ≥110 | ≥105 |
| H63、H62 | O60 | 300 | 43 | 60～90 | 55～85 |
|  | O50 | 360 | 25 | 75～110 | 70～105 |
|  | H02 | 370 | 18 | 85～120 | 80～115 |
|  | H04 | 440 | － | ≥115 | ≥110 |
| H59、HPb59-1 | O60 | 340 | 35 | 75～105 | 70～100 |
|  | O50 | 370 | 20 | 85～115 | 80～110 |
|  | H02 | 410 | 15 | 100～130 | 95～125 |
|  | H04 | 470 | － | ≥125 | ≥120 |
| HSn70-1 | O60 | 295 | 40 | 60～90 | 55～85 |
|  | O50 | 320 | 35 | 70～100 | 65～95 |
|  | H02 | 370 | 20 | 85～110 | 80～105 |
|  | H04 | 455 | － | ≥110 | ≥105 |
| HSn62-1 | O60 | 295 | 35 | 60～90 | 55～85 |
|  | O50 | 335 | 30 | 75～105 | 70～100 |
|  | H02 | 370 | 20 | 85～110 | 80～105 |
|  | H04 | 455 | － | ≥110 | ≥105 |
| HPb63-0.1 | H02 | 353 | 20 | － | 110～165 |
| BZn15-20 | O60 | 295 | 35 | － | － |
|  | H02 | 390 | 20 | － | － |
|  | H04 | 490 | 8 | － | － |
| BFe10-1-1 | O60 | 290 | 30 | 75～110 | 70～105 |
|  | H02 | 310 | 12 | ≥105 | ≥100 |
|  | H04 | 480 | 8 | ≥150 | ≥145 |
| BFe30-1-1 | O60 | 370 | 35 | 85～120 | 80～115 |
|  | H02 | 480 | 12 | ≥135 | ≥130 |
| 注a：维氏硬度试验负荷由供需双方协商确定。轻退火（O50）状态的维氏硬度试验仅适用于壁厚≥0.5㎜的管材。 注b：布氏硬度试验仅适用于壁厚≥3㎜的管材。 |  |  |  |  |  |

3.5  工艺性能

完全退火后的圆形管材可进行压扁试验或扩口试验。试验后的管材不应有肉眼可见的裂纹和裂口。

3.5.1  压扁试验

压扁后的内壁间距应等于壁厚。

3.5.2  扩口试验

顶心锥度为45º，扩口率为30%。

3.6  涡流探伤试验

冷加工状态（包括退火前的冷加工状态）的管材可进行涡流探伤试验，其人工标准缺陷（钻孔直径）应符合GB/T5248的规定。

3.7  晶粒度

O60和O50状态的管材可进行晶粒度检验。管材的平均晶粒度由供需双方协商确定。

3.8  残余应力试验

管材经耐应力腐蚀试验后，不应有肉眼可见的裂纹。

3.9  耐脱锌腐蚀试验

有耐蚀要求的管材可进行耐脱锌腐蚀性能试验。试验要求由供需双方协商确定。

3.10  表面质量

3.10.1  管材的内外表面应光滑、清洁，不应有分层、针孔、裂纹、起皮、气泡、粗拉道和夹杂等影响使用的缺陷。

3.10.2  管材表面允许有轻微的、局部的、不使管材外径和壁厚超出允许偏差的细划纹、凹坑、压入物和斑点等缺陷。轻微的矫直和车削痕迹、环状痕迹、氧化色、发暗、水迹、油迹不作报废依据。

3.10.3  如对管材的表面质量有特殊要求（如酸洗、除油等），由供需双方协商确定，并在合同中注明。

# 4  试验方法

4.1  化学成分

管材的化学成分分析按GB/T 5121或YS/T 482或YS/T483的规定进行。化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

4.2  外形尺寸测量

管材的外形尺寸检验方法按GB/T26303.1的规定进行。

4.3  力学性能

4.3.1  管材的拉伸试验按GB/T228.1的规定进行。试验用试样应符合GB/T 228.1的规定，试样的选取见表4。

4.3.2  管材的维氏硬度试验按GB/T4340.1的规定进行。

4.3.3  管材的布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

表4  拉伸试样

| 外径，㎜ | 壁厚，㎜ | GB/T 228.1中的附录 | GB/T 228.1中的表 | GB/T 228.1中的试样号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜30 | ≤8 | E | E2 | S7 |
| 30～50 | ＜8 | E | E1 | S1 |
| ＞50～70 | ＜8 | E | E1 | S2 |
| ＞70 | ＜8 | E | E1 | S3 |
| ≥30 | 8～13 | E | E3 | R7 |
| ≥30 | ＞13 | E | E3 | R5 |

4.4  工艺性能

4.4.1  管材的压扁试验按GB/T242的规定进行。

4.4.2  管材的扩口试验按GB/T243的规定进行。

4.5  涡流探伤

管材的涡流探伤试验按GB/T5248的规定进行。

4.6  晶粒度

管材的晶粒度检验按YS/T347的规定进行。

4.7  残余应力

管材的残余应力试验推荐采用氨熏试验方法。

4.7.1  管材的氨熏试验方法按GB/T10567.2的规定进行。

4.7.2  管材的硝酸亚汞试验方法按GB/T10567.1的规定进行。

4.8  耐脱锌腐蚀

管材的耐脱锌腐蚀性能检验方法按GB/T10119的规定进行。

4.9  表面质量

管材的表面质量应用目视进行检验。

# 5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  管材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行复验，复验结果与本标准或订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于5000kg。

5.3  检验项目

5.3.1  每批管材应进行化学成分、外形尺寸、拉伸试验和表面质量的检验。

5.3.2  需方有要求并在合同中注明时，还应进行硬度（维氏硬度或布氏硬度）、工艺性能（扩口试验或压扁试验）、涡流探伤、晶粒度、残余应力和耐脱锌腐蚀性能的检验。

5.4  取样

管材取样应符合表5的规定。取样方法按YS/T 668的规定进行，力学性能和工艺性能工艺试样的制备按YS/T 815的规定进行。

表5  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分a | 1个试样/熔次（供方），1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸b | 按照GB/T2828.1规定的取样或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批、1个试样/根。 | 3.4 | 4.3 |
| 工艺性能 | 任取2根/批、1个试样/根。 | 3.5 | 4.4 |
| 涡流探伤 | 逐根 | 3.6 | 4.5 |
| 晶粒度 | 任取2根/批、1个试样/根。 | 3.7 | 4.6 |
| 残余应力 | 任取2根管材，每根取1个长150mm的试样。 | 3.8 | 4.7 |
| 耐脱锌腐蚀性能 | 任取2根/批、1个试样/根。 | 3.9 | 4.8 |
| 表面质量b | 按照GB/T2828.1规定的取样或供需双方协商 | 3.10 | 4.9 |
| 注a：无氧铜的含氧量取样，应在成品批中加取，每批任取1根。 注b：接收质量限AQL＝4。 |  |  |  |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分（除无氧铜的含氧量以外）不合格时，判该批管材不合格。

5.5.2  管材的外形尺寸和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.3  当无氧铜的含氧量、力学性能、工艺性能、晶粒度、残余应力和耐脱锌腐蚀性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批管材中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.4  涡流探伤不合格时，判单根管材不合格。

5.5.5  当出现其他缺陷时，该批管材由供需双方协商解决。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

管材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

# 7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格；

e)  尺寸允许偏差（有特殊要求时或高精级）

f)  重量或根（盘）数；

g)  硬度（有要求时）；

h） 工艺性能（有要求时）；

i） 涡流探伤（有要求时）；

j） 晶粒度（有要求时）；

k） 残余应力检验（有要求时）；

l） 耐脱锌腐蚀性能

m） 表面质量(有特殊要求时)

n） 其他；

o） 本标准编号。