ICS 77.160

H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××-201X

硬质合金六方拼模

Cemented carbide used for six-party spell die

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243) 提出并归口。

本标准起草单位：株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司。

本标准主要起草人：谢浩、吴建兵、赵声志、刘铁梅、杨军、章仕萍、XXXX。

硬质合金六方拼模

- 范围

本标准规定了硬质合金六方拼模的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于六方拼模模具用硬质合金毛坯。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242   硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243   硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

GB/T 6885  硬质合金 混合粉取样和试验方法

- 要求

3.1  型号表示规则

硬质合金六方拼模的型号由类别代号（BP）、圆弧半径（R）、厚度（T）、长度(L)、四个部分组成,见示例1。

示例1：

BP   11.0×6.0×27.0

六方拼模L尺寸，最多保留一位小数，单位为毫米

六方拼模T尺寸，最多保留一位小数，单位为毫米

六方拼模R尺寸，最多保留一位小数，单位为毫米

六方拼模类别代号

3.2  型号、尺寸

产品的示意图见图1，产品的型号及尺寸见表1。

图1 硬质合金六方拼模示意图

表1                               单位为毫米

| 型号 | R | T | L |
| --- | --- | --- | --- |
| BP7.8×5.4×15.0 | 7.8 | 5.4 | 15.0 |
| BP9.0×5.1×15.0 | 9.0 | 5.1 | 15.0 |
| BP11.0×6.0×21.0 | 11.0 | 6.0 | 21.0 |
| BP11.0×6.1×16.0 | 11.0 | 6.1 | 16.0 |
| BP11.0×7.0×13.0 | 11.0 | 7.0 | 13.0 |
| BP12.0×7.2×16.5 | 12.0 | 7.2 | 16.5 |
| BP12.0×7.2×20.0 | 12.0 | 7.2 | 20.0 |
| BP12.0×8.0×20.0 | 12.0 | 8.0 | 20.0 |
| BP12.5×7.6×20.0 | 12.5 | 7.6 | 20.0 |
| BP14.5×7.6×20.0 | 14.5 | 7.6 | 20.0 |
| BP15.0×8.0×20.0 | 15.0 | 8.0 | 20.0 |
| BP18.0×10.0×29.0 | 18.0 | 10.0 | 29.0 |
| BP20.0×10.5×28.0 | 20.0 | 10.5 | 28.0 |
| BP20.0×10.5×28.0 | 20.0 | 10.5 | 28.0 |
| BP23.0×11.5×32.5 | 23.0 | 11.5 | 32.5 |
| BP23.0×12.0×28.0 | 23.0 | 12.0 | 28.0 |
| BP23.0×12.0×32.5 | 23.0 | 12.0 | 32.5 |
| BP23.0×12.5×32.5 | 23.0 | 12.5 | 32.5 |
| BP25.0×13.0×32.0 | 25.0 | 13.0 | 32.0 |
| BP25.0×14.0×28.0 | 25.0 | 14.0 | 28.0 |
| BP25.0×14.0×32.0 | 25.0 | 14.0 | 32.0 |
| BP27.5×14.0×36.0 | 27.5 | 14.0 | 36.0 |
| BP30.0×14.0×42.0 | 30.0 | 14.0 | 42.0 |
| BP30.0×15.0×42.0 | 30.0 | 15.0 | 42.0 |
| BP33.0×12.5×51.0 | 33.0 | 12.5 | 51.0 |
| BP36.0×13.0×56.0 | 36.0 | 13.0 | 56.0 |

- 3.3  化学成分

产品的化学成分由供需双方协商确定。

- 3.4  物理性能、力学性能、组织结构

产品的物理性能、力学性能、组织结构由供需双方按GB/T 5242协商确定。

- 3.5  尺寸及允许偏差

R、T、L尺寸允许偏差应符合表2、表3的规定。

表2                            单位为毫米

| 公称外径 | 公称长度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤18.0 | >18.0～30.0 | >30.0～50.0 | >50.0 |
| ≤14.0 | +1.1 -0.3 | +1.2 -0.3 | +1.3 -0.3 | - |
| >14.0～18.0 | +1.2 -0.3 | +1.3 -0.3 | +1.4 -0.3 | - |
| >18.0～24.0 | +1.3 -0.3 | +1.4 -0.3 | +1.5 -0.3 | +1.6 -0.3 |
| >24.0～30.0 | +1.4 -0.3 | +1.5 -0.3 | +1.6 -0.4 | +1.7 -0.4 |
| >30.0～50.0 | +1.5 -0.4 | +1.6 -0.4 | +1.7 -0.4 | +1.8 -0.4 |

表3                            单位为毫米

| 公称长度与厚度 | 公称外径 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤14.0 | >14.0～18.0 | >18.0～24.0 | >24.0～30.0 | >30.0～50.0 |
| ≤18.0 | +1.1 -0.3 | +1.2 -0.3 | +1.3 -0.3 | +1.4 -0.3 | +1.5 -0.4 |
| >18.0～30.0 | +1.2 -0.3 | +1.3 -0.3 | +1.4 -0.3 | +1.5 -0.3 | +1.6 -0.4 |

表3（续）                       单位为毫米

| 公称长度与厚度 | 公称外径 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤14.0 | >14.0～18.0 | >18.0～24.0 | >24.0～30.0 | >30.0～50.0 |
| >30.0～50.0 | +1.3 -0.3 | +1.4 -0.3 | +1.5 -0.3 | +1.6 -0.4 | +1.7 -0.4 |
| >50.0 | - | - | +1.6 -0.3 | +1.7 -0.4 | +1.8 -0.4 |

- 3.6  外观质量

3.6.1  工作部位掉边角深度不大于0.4mm，非工作部位掉边角深度不大于0.6mm。

3.6.2  毛坯表面不得有起皮、臌泡、分层、裂纹、脏化、粘料、堵孔、氧化等影响使用的缺陷。

3.6.3  毛坯的断面组织应均匀一致，不得有黑心、分层、裂纹、未压好、气孔、严重渗碳、脱碳、混料、过烧、欠烧和脏化等缺陷。

- 4  试验方法

- 4.1  产品的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

- 4.2  产品的物理性能、力学性能，组织结构的检验按GB/T 5242协商确定。

- 4.3  产品的尺寸及允许偏差采用相应精度的量具进行检验。

- 4.4  产品的外观质量用目视检查，必要时结合相应精度的量具进行检验。

5  检验规则

- 5.1  检查和验收

- 5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

产品应成批提交验收。产品的组批按GB/T 5242的规定进行。

- 5.3  检验项目及取样

产品的检验项目、取样位置及取样数量应符合表4的规定。

表4

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 混合料 | 按GB/T 6885 | 3.3 | 4.1 |
| 物理性能、力学性能、组织结构 | 产品随机抽样（抗弯强度检验采用随炉试样） | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.4 | 4.2 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | — | 3.5 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | — | 3.6 | 4.4 |

- 5.4  检验结果的判定

- 5.4.1  产品的化学成分检验不合格，则从该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验结果中仍有一项检验结果不合格，判该批不合格。

- 5.4.2  产品的物理性能、力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

- 5.4.3  产品的尺寸及允许偏差检验不合格，判该件不合格。

- 5.4.4  产品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1　标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输和贮存，按GB/T 5243的规定进行。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称；

- 产品型号；

- 批号；

- 各项检验结果及技术监督部门印记；

- 出厂日期。

- 7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品型号；

- 产品净重或数量；

- 本标准编号；

- 特殊要求。