镍、钴、铝三元素复合氢氧化物(审定稿)

编制说明

《镍、钴、铝三元素复合氢氧化物》

编制说明（审定稿）

一、 工作简况

1.1 任务来源与协作单位

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2014]628号）及全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2014年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》有色标委[2014]29号的文件精神，由先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司负责起草《镍、钴、铝三元素复合氢氧化物》行业标准，项目计划编号2014-1465T-YS，计划完成年限2016年。

1.2 产品简介

众所周知，锂电用电池材料镍钴铝酸锂具有比其他电池材料更优秀的循环性能和能量密度，为更好的发挥镍钴铝酸锂优异的性能，前提之一是必须使镍元素，钴元素，铝元素实现均匀混合，而实现均匀混合的方法即为镍钴铝酸锂前躯体的制备。

目前市面上镍钴铝酸锂的主流前躯体为NixCoyAl1-x-y(OH)2，即镍钴铝三元素复合氢氧化物。

用镍钴铝三元素复合氢氧化物来制备镍钴铝酸锂的方法比起传统的用镍源，钴源，铝源和锂源机械混合后直接烧结制备镍钴铝酸锂的方法，能让镍，钴，铝三元素达到原子级别的均匀度，对产品的质量有显著提高。

镍钴铝三元素复合氢氧化物为翠绿色球形或类球形粉末，大小为0-100μm，每粒粉末均有无数颗小于1μm的一次颗粒团聚形成，一次颗粒的形状有球形，纺锤形，长条形，针形等许多形状。从元素组成来看，可以认为是由部分Co2+和Al3+取代了部分Ni2+的球形氢氧化镍。镍钴铝三元素复合氢氧化物的SEM图片如图1所示：

镍钴铝三元素复合氢氧化物的制备方法与球形氢氧化镍的制备方法类似，通过络合共沉淀法制备，因此国内镍钴铝三元素复合氢氧化物生产商有更多是从球镍生产商转型而来，镍钴铝酸锂生产商和镍钴铝三元素复合氢氧化物生产商是客户与供应商的关系。

镍钴铝三元素复合氢氧化物的行业标准既可作为镍钴铝三元素复合氢氧化物生产商的产品标准，也可作为镍钴铝酸锂生产商的原材料标准，该标准的建立将有利于供需双方更好的交流合作，更好的为打造镍钴铝酸锂的产业链而共同努力。

图1 镍钴铝三元素复合氢氧化物SEM图

2．起草单位情况、主要工作过程、标准主要起草人及其所做工作

2.1 起草单位情况

先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司由国家发展与改革委员会批准成立，联合国内在先进储能材料行业最优秀的企业和科研院所组建而成。先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司汇集了同行业国内外高科技研发和运营管理的精英人才，是从事先进储能材料及应用器件工程化技术研究与开发的高新技术企业，是我国在先进储能技术及关键储能材料领域唯一的国家级工程中心，代表我国在先进储能技术及储能材料领域工程化技术的最高水平。

先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司的牵头单位为湖南科力远高技术控股有限公司，共建单位包括湖南科力远新能源股份有限公司、湖南科力远高技术控股有限公司、中南大学、金川集团有限公司、湖南瑞祥新材料股份有限公司及深圳多美瑞科技有限公司等六大高新技术企业。

先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司针对新能源汽车（PEV，HEV）、电动工具、太阳能、风能、兆瓦级蓄电站等对新型储能材料和能源转换使用的迫切要求，以先进储能材料的高能量密度和高功率密度研究、宽环境适应性研究、长使用寿命研究、高安全性研究为重点，建立新型储能材料的系统集成的研发平台、工程化验证平台和产业化平台，对涉及镍电池、锂电池、液流电池、超级电容器等领域的关键储能材料，开展生产工艺开发、关键生产设备和检测设备的开发、行业标准的制定、知识产权保护、检验检测和质量评价、对外科技交流等的关键性技术研究和工程实践研究。

未来，先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司将利用自有的先进研发技术及高端科技人才，将自己建设成为国内一流、具有国际影响力的专门从事先进储能材料产品新工艺、新技术研究、开发、推广与一体的科研机构，持续不断地为具有巨大市场价值的先进储能材料产品规模化生产提供先进、成熟的技术、工艺及装备。

2.2 主要工作过程

根据任务落实会议精神，先进储能材料国家工程研究中心接到项目下达任务后，积极组织相关人员成立标准起草小组，由检测中心牵头，组织电池材料研发部，技术管理部，知识产权部的相关人员共同组成标准编制组，通过各种渠道收集国内外锂电行业对镍钴铝三元素复合氢氧化物的需求和使用情况，查阅大量国内外镍钴铝三元素复合氢氧化物的生产、检验数据，进行了汇总、分析和讨论。同时结合公司近些年来在镍钴铝三元素复合氢氧化物方面的研发生产经验以及国内对镍钴铝三元素复合氢氧化物的市场需求情况，并以企业技术标准为基础，确定了标准技术要求的原则。主要进行了如下工作：

2.2.1确立《镍钴铝三元素复合氢氧化物》行标起草应遵循的基本原则，制定了详细的计划及进度安排。

2.2.2收集、分析及研究了镍钴铝三元素复合氢氧化物的相关资料，汇总近年来生产、检验情况及用户对产品的反馈意见。

2.2.3对国内部分生产厂家进行调研，了解其工艺、产能、规格及质量控制水平等基本情况。

2.2.4确定产品化学、物理及电化学性能指标的检验方法。

2.2.5在统计分析的基础上起草了标准草案稿，并在公司内部组织相关人员进行讨论，根据讨论意见进行了修改，在2015年3月份完成标准正式上会讨论稿及编制说明。

2.2.6标准讨论稿讨论会：2015年3月24日~27日，全国有色金属标准化技术委员会组织在江苏省无锡市召开了本标准讨论会。来自全国有色粉末冶金标准化分技术委员会、北京当升材料科技股份有限公司、内蒙古三信实业有限公司、广东邦普循环科技有限公司、中信国安盟固利电源技术有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、武汉格林美资源循环有限公司、金堆城钼业股份有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、宝钛集团有限公司、厦门虹鹭钨钼工业有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、西北有色金属研究院、西安宝德粉末冶金有限责任公司、钢铁研究总院、成都易态科技有限公司等17家单位的23名代表参加了会议。与会代表对标准讨论稿进行了认真的讨论并提出了许多宝贵的意见和建议，并根据讨论意见对标准进行了修改，形成了标准意见汇总处理表（见《标准征求意见稿意见汇总处理表》）和标准预审稿。

2.2.7标准预审稿讨论会：2015年4月25日~28日，全国有色金属标准化技术委员会组织在湖南省长沙市召开了本标准讨论会。来自全国有色粉末冶金标准化分技术委员会、广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、武汉格林美资源循环有限公司、西北有色金属研究院、广州有色金属研究院、北京矿冶研究总院、国家钨材料工程技术研究中心、株洲硬质合金集团有限公司、西安赛隆金属材料有限责任公司等10家单位的14名代表参加了会议。与会代表对标准预审稿进行了认真的讨论并提出了许多宝贵的意见和建议。根据预审会的专家意见对标准进行了修改形成审定稿。汇总意见及意见处理表如表1所示：

表1

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1 | 添加化学成分中的“Na≤0.03%” | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |
| 2 | 4.1 | 重新确定“Ca”和“Mg”的范围 | 武汉格林美资源循环有限公司 | 采纳 |
| 3 | 4.4/4.5 | 调整4.4和4.5内容顺序 | 武汉格林美资源循环有限公司 | 采纳 |
| 4 | 4.4.3 | 降低粒度范围下限 | 广东邦普循环科技有限公司 | 不采纳，绝大部分产品指标均在原范围内，可进行粒度微调 |
| 5 | 6.3 | 删除周期检验相关项目 | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 |

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1．标准编制原则

1.1本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》和《有色金属加工产品国家标准和行业标准编写示例》的要求制定，并符合国家标准编写模板的要求。

1.2在编制过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理、检测方法可行的原则，以国内目前主要生产厂家及用户使用情况为主要制定依据。

1.3 镍钴铝三元素复合氢氧化物作为镍钴铝酸锂的关键原材料，镍、钴、铝三元素达到原子级别的均匀混合，相对于传统的用镍源、钴源、铝源机械混合后烧结制备镍钴铝酸锂，对提高镍钴铝酸锂的能量密度，循环性能等各项性能都有更好的效果。

2．确定标准主要内容的论据

- 化学成分、物理性能

2.1.1化学成分

镍钴铝三元素复合氢氧化物所含元素中Ni、Co、Al三个元素为主含量，依据常规要求，其标准范围的制定是根据镍钴铝三元素复合氢氧化物的理论分子式及生产工艺和测试结果综合而定的。杂质元素标准范围主要是依据客户的技术规格书、原材料品位及生产工艺的实际水平来制定的，同时参考了GB-T 26300-2010《镍钴锰三元素复合氢氧化物》、GB/T 20252《钴酸锂》、GB/T 24533《锂电池石墨类负极材料》、YS/T 798-2012《镍钴锰酸锂》及YS/T 825-2013《钛酸锂》几个同类材料国标行标中杂质元素的种类及标准范围的相关内容。见表1：

表2 化学成分

| 化学成分 |  | 含量（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
| 主含量 | Ni | 46.0-57.0 |
|  | Co | 6.0-13.0 |
|  | Al | 0.50-1.70 |
| 杂质含量 | Cu | ≤0.005 |
|  | Fe | ≤0.01 |
|  | Zn | ≤0.01 |
|  | Ca | ≤0.03 |
|  | Mg | ≤0.03 |
|  | Na | ≤0.03 |
|  | Mn | ≤0.01 |
|  | SO42- | ≤0.50 |
|  | Cl- | ≤0.02 |

2.2水分含量

水分含量对其他关键主含量和杂质含量的稳定性能造成一定影响，应进行严格控制，综合客户的使用要求和目前的生产工艺实际水平，标准规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物的水分应不大于1.00%。

2.3磁性异物

材料中的磁性异物会导致制备成镍钴铝酸锂后磁性异物增加，会引起电池微短路或短路，使电池性能降低或报废。产品的磁性异物含量应不大于0.00003%

2.4物理性能

物理性能是作为生产厂家在过程控制中，评判产品好坏的最直观的方法，因镍钴铝三元素复合氢氧化物不能直接制备成电池，因此电性能不作为镍钴铝三元素复合氢氧化物国标的涵盖范围，而以物理性能作为主要的评价指标。编制组收集了主要客户对镍钴铝三元素复合氢氧化物的技术及使用要求，比较了国内同类厂家镍钴铝三元素复合氢氧化物的物理性能，确定了物理性能项目：松装密度、振实密度、粒度分布、比表面积、微观形貌。

2.4.1 松装密度和振实密度

为了满足客户的使用要求，同时考虑到生产工艺实际水平和总体性能均衡，标准规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物的松装密度定应不小于1.0g/cm3，振实密度应不小于1.5g/cm3。

2.4.2 粒度分布

镍钴铝三元素复合氢氧化物为微米级粉体材料，粒度分布要求呈正态分布，且不可过于宽化，根据目前生产工艺水平，以及镍钴铝三元素复合氢氧化物自身特点，标准规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物的粒度分布特征值范围：D10应大于等于3.0μm；D50应在6.0-15.0μm；D90应小于等于30μm。

2.4.3 比表面积

考虑到客户使用时，能更好的控制烧结过程，标准规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物的比表面积应不大于35 m2/g

2.4.4 微观形貌

在众多镍钴铝三元素复合氢氧化物的微观形貌中，球形和类球形颗粒的压实密度是最高的，也是层状结构和均一性最好的，标准规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物的微观形貌为球形或类球形。

2.5其他

上述指标包含目前市面上绝大部分镍钴铝三元素复合氢氧化物的产品范围，若需方有特殊要求，供需双方可根据需求协商上述技术指标。

- 三、主要试验（或验证）的分析、综述报告

本标准所规定的检验项目符合镍钴铝三元素复合氢氧化物生产制作工艺要求，各项指标满足锂离子电池制作设备的设计要求，同时适用于工业化生产镍钴铝三元素复合氢氧化物材料的实际水平。产品经过3个批次的验证，具体数据如下：

1. 化学成分见表2：

表3 化学成分测试结果

| 生产批号 | 杂质含量/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ni | Co | Al | Cu | Fe | Zn | Ca | Mg | Mn | SO42- | Cl- | H2O |
| 1 | 49.56 | 9.40 | 1.22 | 0.0008 | 0.0068 | 0.0042 | 0.0192 | 0.0132 | 0.0072 | 0.098 | 0.013 | 0.94 |
| 2 | 49.88 | 9.29 | 1.18 | 0.0006 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0105 | 0.0112 | 0.0043 | 0.102 | 0.016 | 0.76 |
| 3 | 50.01 | 9.36 | 1.34 | 0.0006 | 0.0060 | 0.0068 | 0.0122 | 0.0154 | 0.0080 | 0.116 | 0.017 | 0.80 |

2. 物理及电化学性能见表3：

表4 物理及电化学性能测试结果

| 物理性能 | 测试结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批号 | 1 | 2 | 3 |
| 松装密度（g/cm3） | 1.76 | 1.79 | 1.72 |
| 振实密度（g/cm3） | 2.20 | 2.25 | 2.08 |
| D10(μm) | 6.0 | 5.8 | 6.5 |
| D50(μm) | 11.2 | 10.9 | 11.8 |
| D90(μm) | 28.3 | 26.9 | 28.8 |
| 比表面积（m2/g） | 29.20 | 30.88 | 30.86 |

四、标准水平

- 采用国际标准和国外先进标准的程度

没有查找到国内外镍钴铝三元素复合氢氧化物的相关标准，故没有相应的国内外标准可采用。本标准规定的镍钴铝三元素复合氢氧化物是参照我公司的企业标准和客户需求来确定的。

- 与国际标准及国外标准水平对比

标准水平达到国内先进水平。

- 与现有标准及制定中的标准协调配套情况

本标准的制定与现有的标准及制定中的标准协调配套，无重复交叉现象。

- 涉及国内外专利及处置情况

经查，本标准没有涉及国内外专利。

- 国内主要厂家指标数据对比情况

a. 与国内同类厂家生产的镍钴铝三元素复合氢氧化物的关键指标对比，见下表4。

表5 不同厂家关键指标对比

| 指标 | A厂家 | B厂家 | 先进储能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松装密度（g/cm3） | 1.55-1.60 | 1.50-1.65 | 1.70-1.85 |
| 振实密度（g/cm3） | 1.80-1.95 | 1.85-1.95 | 2.00-2.30 |
| D10(μm) | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 5.5-7.0 |
| D50(μm) | 9.0-11.0 | 9.5-12.0 | 10.0-13.0 |
| D90(μm) | 24.0-27.0 | 25.0-30.0 | 26.0-30.0 |
| 比表面积（m2/g） | 24.0-29.0 | 23.0-29.0 | 23.0-28.0 |

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术指标的选定、检验项目的设置符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）：

由于本标准首次制定，没有特殊要求。

九、废止现有有关标准的建议

无。

十、预期效果

本标准的制定填补了国内无镍钴铝三元素复合氢氧化物专用标准的空白，标准的制定过程、技术指标的选定、检验项目的设置符合镍钴铝酸锂前躯体的要求。本标准的发布、实施，有力推动我国镍钴铝三元素复合氢氧化物国产化、批量化的进程，为我国锂离子电池行业的发展起到积极作用。选用符合本标准技术水平的镍钴铝三元素复合氢氧化物作为正极材料前躯体进行锂离子电池制造，将得到比较优良的电化学性能及安全性能。通过大力推广和应用，可推动动力类锂离子电池材料的应用和发展。

十一、其他应予说明的事项

参考资料清单：

YS/T 798-2012《镍钴锰酸锂》

GB/T 26300-2010《镍钴锰三元素复合氢氧化物》

《镍钴铝三元素复合氢氧化物》标准编制组

2015-7-2

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准名称：镍钴铝三元素复合氢氧化物                        承办人： 王一乔  共1页  第一页

标准负责起草单位：先进储能材料国家工程研究中心			        	     电话：18673177424

2015年3月30日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 把“本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口”改为“本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口” | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 |
| 2 | 4.1 | 删除杂质含量中的“Mn”和“Mg” | 广东邦普循环科技有限公司 | 不采纳，若Mn和Mg作为掺杂元素可参照4.6 |
| 3 | 4.1 | 降低Ca和Mg的含量至“0.01” | 北京当升材料科技股份有限公司 | 不采纳，0.01已经低于某些企业标准 |
| 4 | 4.1 | 降低Cl的含量至“0.02” | 北京当升材料科技股份有限公司 | 采纳 |
| 5 | 4.1 | 删除化学成分中的“水分”一栏 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |
| 6 | 4.1 | 添加化学成分中的“Na≤0.03%” | 北京当升材料科技股份有限公司/深圳市天骄科技开发有限公司 | 暂不采纳，待镍钴铝酸锂行标确定后再进行统一 |
| 7 | 4.2 | 把“水分含量应不大于1.50%”改为“水分含量应不大于1.00%” | 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 采纳 |
| 8 | 4.3 | 把“磁性异物含量应不大于0.00003%”改为“磁性异物含量应不大于0.00001%” | 北京当升材料科技股份有限公司 | 不采纳，保持与镍钴铝酸锂行标一致 |
| 9 | 4.5.1 4.5.2 | 再次确定松装密度和振实密度 | 广东邦普循环科技有限公司/ 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 采纳 |
| 10 | 4.5.3 | 删去“D10”和“D50”或按不同粒度进行分类 | 北京当升材料科技股份有限公司 | 不采纳，绝大部分产品指标均在原范围内，可进行粒度微调 |
| 11 | 4.5.4 | 降低比表面积范围下限至0 | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |
| 12 | 4.6 | 增加“若需方有特殊要求，供需双方可根据需求协商上述技术指标” | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |
| 13 | 6.2 | 每批重量不超过“10t”降低至“5t” | 广东邦普循环科技有限公司 | 采纳 |
| 14 | 6.3.3 | 去掉“周期检验” | 自贡硬质合金有限责任公司 | 采纳 |
| 15 | 7.1 | 不限定包装袋材质类型 | 中信国安盟固利电源技术有限公司 | 采纳 |

说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：12个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：12个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；

（4）没有回函的单位数：0个。