YSYS          YS

ICS 77.150.99

G 12

YS/T 661-201X

代替YS/T 661-2007

电池级氟化锂

Battery grade lithium fluoride

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业信息化部 发布

前    言

本标准代替YS/T 661-2007《电池级氟化锂》。

本标准与YS/T 661-2007相比，主要变化如下：

——调整了产品的化学成分；

——调整了产品的水分含量；

——修改了产品的试验方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准主要起草单位：江西赣锋锂业有股份限公司、江西东鹏新材料有限责任公司、江西合纵锂业科技有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 661-2007；

电池级氟化锂

1 范围

本标准规定了电池级氟化锂的要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输和贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于以单水氢氧化锂、碳酸锂为原料制得的电池级氟化锂。产品主要用于生产电池级六氟磷酸锂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件

GB 4387   工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB/T 6678-2003 化工产品采样总则

GB/T 22660-2008 氟化锂化学分析方法

JT 617 汽车运输危险货物规程

JT618  汽车运输、装卸危险货物作业规程

3 要求

3.1 化学成分

电池级氟化锂的化学成分应符合表1的规定。

表1 化学成分

| LiF质量分数/% 不小于 | 杂质含量/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Na | K | Ca | Mg | Fe | Al | Pb | Ni | Cu | Si | Cl | SO42- |
| 99.95 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0020 |
| 注：主含量测试方法为差减法，如对其他化学指标有特殊需求，由供需双方协商解决 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 水分

产品中的水分含量≤0.02％。

- 3.3  外观质量

- 产品为白色晶状粉末， 无目视可见的夹杂物。

4 试验方法

- 4.1  化学成分的分析方法

- Cl-、SO42-的分析由供需双方协商进行，产品的其它化学成分分析按GB/T 22660-2008 的规定进行，。

- 4.2  水分测定

- 产品水分测定按GB/T 22660-2008的规定进行。

- 4.3  外观质量检测方法

- 产品的外观质量用目视检查。

- 5  检验规则

- 5.1  检查和验收

- 5.1.1  产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

- 5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一混合料组成。每批净重不少于1000kg。

- 5.3  检验项目

- 每批产品出厂前应进行化学成分、水分、外观质量的检验。

- 5.4   取样方法

- 5.4.1  取样数量：按GB/T 6678-2003中7.6条的规定。

5.4.2  用取样管从上至下垂直插至件深的2/3处采取试样，三个取样点大致呈正三角形。取样量不少于200g。试样混样均匀后在干燥环境中用四分法缩分。

- 5.5  检验结果的判定

- 5.5.1产品的化学成分检验结果不合格时，则从同一批产品中加倍取样，对不合格项目进行重复检验，如仍有一个检验结果不合格时，则判该批为不合格。

- 5.5.2产品的水分检验结果不合格时，则从同一批产品中加倍取样，对不合格项目进行重复检验，如仍有一个检验结果不合格时，则判该批为不合格。

5.5.3产品外观质量不合格时，则判该批为不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1　标志

每袋产品包装袋上应注明：

- 公司名称、商标；

- 产品名称；

- 产品毛重；

- 产品净重；

- 包装日期；

- 产品批号。

- 6.2  包装

- 产品采用内衬塑料薄膜袋，外套塑料编织袋双层包装或用塑料复膜袋包装。内袋扎扣或热合，外袋封口牢固。每袋净重根据客户要求进行包装。

- 6.3  运输与贮存

6.3.1 产品运输时应采用防雨运输工具，避免与酸接触，搬运时防止包装袋破损，并注意防潮，汽车运输应按JT  617、JT 618、GB 4387 的规定进行。

6.3.2 产品应存放于干燥、无酸、无碱气氛之处，不得露天堆放，严防受潮。

6.3.3  产品的存放期不宜超过一年。

6.4 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；；

c）批号；

d）净重和件数；

e）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g) 出厂日期。

- 订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）净重和件数；

c）包装要求

d) 交货日期

e) 本标准编号；

f）增加本标准以外的内容的协商结果。