YS

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：江西东鹏新材料有限责任公司、×××××

本标准主要起草人：孙梅春、钟海华、张明、罗红勇、×××

甲酸铯

1  范围

本标准规定了甲酸铯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于以各种方法生产的甲酸铯溶液。

2  要求

2.1  产品分类

甲酸铯产品按化学成分主含量质量分数为80%的甲酸铯溶液。

2.2  化学成分

甲酸铯溶液的化学成分应符合表1的规定。

表1  甲酸铯的化学成分

| 甲酸铯不小于% | 杂质含量不大于% |
| --- | --- |
|  | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al |
|  | 0.0100 | 0.1000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0030 |
| 80 | Ba | Cr | Hg | Pb | Tl | SO42- | NO3- | Cl- |
|  | 0.0020 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0020 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 |

2.3  密度

甲酸铯溶液的密度在常温下不小于2.2g/cm3。

2.4  pH值

产品在常温下pH值应为9.5～11。

2.5  外观质量

本品为无色半透明液体，无肉眼可见沉淀物。。

3  试验方法

3.1  产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。

3.2  密度的检测采用比重瓶法测定。

3.3  pH值的检测采用pH计测定。

3.4  产品外观质量采用目视检测法。

4  检验规则

4.1  检查和验收

4.1.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

4.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应单独封存，并在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

4.2  组批

产品应成批提交验收，每批产品不小于8 500kg。

4.3  检验项目及取样

4.3.1  每批产品出厂前应进行化学成分、密度，pH值及外观质量的检验。产品的检验项目、取样位置及数量应符合表2的规定。

表2

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 检验或试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 4.3.2 | 2.2 | 3.1 |
| 密度 |  | 2.3 | 3.2 |
| pH值 |  | 2.4 | 3.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 2.5 | 3.4 |

4.3.2  每批产品用压缩空气或机械搅拌吹搅均匀，进行取样，每批取样300mL，分为三份（各100mL）样品，送样检测化学成份、密度、pH值。

4.4  检验结果判定

4.4.1  化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

4.4.2  密度检验不合格时，判该批产品不合格。

4.4.3  pH值检验不合格时，判该批产品不合格。

4.4.4  外观质量检验不合格时，判该批产品不合格。

5  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

5.1  包装

5.1.1  产品采用IBC吨桶包装。每桶重1700kg±2.5kg。

5.1.2  需方对包装有特殊要求时，由供需双方另行协商。

5.2 标志

产品包装桶上应注明：

a ) 产品名称；

b) 本标准编号；

c) 主含量；

d) 批号；

e) 净重、毛重；

f）供方名称。

5.3  运输与贮存

5.3.1  产品为强吸水性物质，在运输过程中应防止包装桶的破损并注意防潮，严禁倒置堆放，堆放时不得超过二层。产品保质期限3年。

5.3.2  产品应存放在阴凉、通风的库房。

5.4  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话及传真；

b) 产品名称；

c) 产品批号；

d) 净重和件数；

e) 各项分析检验结果及检验部门印记；

f) 检验日期。

6  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 净重和件数；

c) 包装要求；

d) 交货日期。

e) 本标准编号；

f) 订货单（或合同）编号；

g)其他。

# Text boxes

201×-××-××实施

201×-××-××发布

甲酸铯

Cesium formate

（送审稿）

YS/T XXXX-201X

ICS 77.150.99

H 64

中华人民共和国有色金属行业标准

中华人民共和国工业和信息化部 发布