ICS 77.150.

H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX—XXXX

石油天然气用钛及钛合金管材

Titanium and titanium alloy pipe for petroleum and natural gas industry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司。

本标准主要起草人：           。

石油天然气用钛及钛合金管材

  - 范围

本标准规定了石油天然气用钛及钛合金管材的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等。

本标准适用于石油天然气行业用钛及钛合金管材。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 229  金属夏比缺口冲击试验方法

GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2  钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4338  金属材料  高温拉伸试验方法

GB/T 4698(所有部分)  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168  α-β钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 8180  钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 23605  钛合金β转变温度测定方法

  - 要求

    - 牌号、状态、规格

产品的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

| - 牌号 | - 状态 | - 外径×壁厚×长度，mm |
| --- | --- | --- |
| - TA2、TA3 | - 退火态（M） | - Φ（＞50～100）×（6～15）×≤2800 Φ（＞100～200）×（6～30）×≤3000 |
| - TC4、TC10、TC11、TC18、TC19 | - 退火态（M） | - Φ（50～200）×（8～30）×≤2500 |

    - 化学成分

      - 管材的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。

      - 从管材上取样进行化学成分复验时，其成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

    - 力学性能

      - 室温性能

管材的纵向室温力学性能应符合表2的规定。

| 牌号 | 外径 mm | 抗拉强度 Rm,MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2,MPa | 断后伸长率 A4D,％ | 断面收缩率 Z,％ | 冲击功 KV2，J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA2 | 50～200 | ≥400 | ≥275 | ≥20 | ≥30 | -- |
| TA3 | 50～200 | ≥500 | ≥380 | ≥18 | ≥30 | -- |
| TC4 | 50～100 | ≥895 | ≥825 | ≥10 | ≥25 | ≥26 |
|  | ＞100～200 | ≥895 | ≥825 | ≥9 | ≥20 |  |

表2（续）

| 牌号 | 外径 mm | 抗拉强度 Rm,MPa | 规定塑性延伸强度 Rp0.2,MPa | 断后伸长率 A4D,％ | 断面收缩率 Z,％ | 冲击功 KV2，J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC10 | 50～200 | ≥1035 | ≥965 | ≥8 | ≥20 | ≥13 |
| TC11 | 50～100 | ≥1030 | ≥910 | ≥9 | ≥30 | ≥16 |
|  | ＞100～200 | ≥1030 | ≥910 | ≥8 | ≥25 |  |
| TC18 | 50～100 | ≥1080 | ≥1010 | ≥8 | ≥20 | ≥13 |
|  | ＞100～200 | ≥1080 | ≥1010 | ≥7 | ≥16 |  |
| TC19 | 50～200 | ≥1100 | ≥1030 | ≥8 | ≥15 | ≥13 |
| 注：冲击功仅适用于壁厚不小于12mm的管材。 |  |  |  |  |  |  |

      - 高温性能

TC10、TC18和TC19合金管材的纵向高温（175℃）力学性能应符合表3的规定。

| 牌号 | 抗拉强度 Rm，MPa | 规定非比例延伸强度 Rp0.2,MPa | 断后伸长率 A4D,％ | 断面收缩率 Z,％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC10 | ≥950 | ≥900 | ≥10 | ≥35 |
| TC18 | ≥950 | ≥900 | ≥10 | ≥30 |
| TC19 | ≥950 | ≥900 | ≥10 | ≥30 |

    - β转变温度

管材应按熔炼炉号提供β转变温度实测值。

    - 超声检验

- 需方要求并在合同（或订货单）中注明时，管材应进行超声检验，检验方法和验收级别由供需双方协商确定。

    - 尺寸和外形

      - 管材的外径允许偏差应符合表4的规定。

| 外径，mm | ＞50～70 | ＞70～100 | ＞100～130 | ＞130～160 | ＞130～200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径允许偏差，mm | ±0.50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.80 | ±0.90 |

      - 管材的壁厚允许偏差应不大于名义壁厚的±10%。

      - 管材的定尺或倍尺长度应在其不定尺长度范围内，定尺长度的允许偏差为+10mm，倍尺长度还应计入管材切断时的切口量，每一切口量为10mm。

      - 管材的两端应切平整，切斜应不大于5mm。

      - 管材的平直度应不大于3mm/m。

    - 低倍组织

低倍组织不应有裂纹、折叠、气孔、偏析、金属或非金属夹杂及其他目视可见的冶金缺陷。

    - 显微组织

      - TA2和TA3的显微组织应是等轴α组织或等轴和拉长α组织，以及部分破碎和扭曲的晶界α及片状α，无完整的原始β晶界。

      - TC4合金管材的显微组织应是α+β两相区加工的组织，无完整的原始β晶界。在转变的β基体上的等轴α组织，或等轴α和拉长α组织，以及部分破碎和扭曲的晶界α及片状α都是可接受的组织。

      - TC10、TC11、TC18和TC19合金管材的显微组织应是α+β两相区或β相区加工的组织。

    - 外观质量

      - 管材表面不允许有裂纹、折叠、重皮、缩尾及其他冶金缺陷。表面的局部缺陷应予以清除，清理深度应不超过其尺寸允许偏差，清理深度与宽度之比应不大于1:8。

      - 管材表面允许有个别细小的疤痕、龟裂、鳞皮、皱褶、印痕、啃伤、麻点或划痕，但应保证不超出其尺寸允许偏差。

  - 试验方法

    - 化学成分分析按GB/T 4698进行。

    - 室温拉伸性能试验按GB/T 228.1进行。

    - 冲击试验按GB/T 229进行。选用缺口深度为2mm的V型缺口试样。

    - 高温拉伸性能按GB/T 4338进行。

    - β转变温度按GB/T 23605进行。

    - 尺寸和外形的测量用相应精度的量具进行。

    - 低倍组织、显微组织的检验按GB/T 5168进行。

    - 外观质量用目视检验。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品由供方检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准或合同（或订货单）的规定进行验收，如检验结果与本标准或合同（或订货单）规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

    - 组批

产品应成批提交验收。每批应由同一牌号、熔炼炉号、状态、规格、制造方法及同一热处理炉批的产品组成。

    - 检验项目、取样位置和数量

管材的检验项目、取样位置和数量应符合表5的规定。

| 检验项目 |  | 取样 位置 | 取样数量 | 要求的 章条号 | 检验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | -- | 氢元素在成品管材上取样，每批1份；其他元素，供方可以原锭的分析结果报出，需方均在产品上取样 | 3.2 | 4.1 |
| 力学 性能 | 室温拉伸 | 纵向 | 每批2根，各1个 | 3.3.1 | 4.2 |
|  | 室温冲击 | 纵向 | 每批1根，3个试样 | 3.3.1 | 4.3 |
|  | 高温拉伸 | 纵向 | 每批2根，各1个 | 3.3.2 | 4.4 |
| β转变温度 |  | -- | 每炉1份 | 3.4 | 4.5 |
| 超声检验 |  | -- | 逐根 | 3.5 | 4.6 |
| 尺寸和外形 |  | -- | 逐根 | 3.6 | 4.7 |
| 低倍组织 |  | 横向 | 每批2根，各1个 | 3.7 | 4.8 |
| 显微组织 |  | 横向 | 每批2根，各1个 | 3.8 | 4.8 |
| 外观质量 |  | -- | 逐根 | 3.9 | 4.9 |

    - 检验结果的判定

      - 化学成分检验结果不合格时，判该批产品不合格。

      - 超声检验、尺寸和外形及外观质量检验结果不合格时，判单根不合格。

      - 力学性能检验中，如有一个试验结果不合格，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如重复检验结果仍有一个试验结果不合格，判该批产品不合格。但允许供方逐根对不合格项目进行检验，合格者重新组批提交验收。

      - 在低倍组织检验中，如发现并判为有脆性偏析(其硬度明显高于基体的偏析，常见的如富氧、富氮等偏析)，判该批产品不合格；如判为有非脆性偏析，允许切除后重新组批提交验收。

      - 显微组织检验不合格，允许供方调整热处理制度后重复试验，若重复试验结果仍不合格，判该批产品不合格。允许供方逐根进行检验，合格者重新组批提交验收。

  - 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

    - 标志

在检验合格的每根管材的靠近头部端的侧表面上进行标记，标记内容至少包括：

- 产品牌号；

- 本标准编号；

- 规格；

- 熔炼炉号；

- 批号；

- 供方标记。

    - 包装、运输、贮存

产品的包装、运输、贮存按GB/T 8180的规定进行。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，应注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格、状态；

- 批号、熔炼炉号；

- β转变温度；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果和质量检验部门印记；

- 本标准编号；

- 包装日期。

  - 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 规格；

- 重量或支数；

- 本标准编号；

- 其他。