前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 224-1994《铊》。本标准与YS/T 224-1994相比主要变化如下：

——调整了标准格式；

——增加了“规范性引用文件”、“运输”、“贮存”、“ 合同（或订货单）内容”等章节；

——规定了铊的分析方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准起草单位：湖南水口山有色金属集团有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 1478-1979

——YS/T 224-1994。

铊

1  范围

本标准规定了铊的要求、试验方法、检验规则及包装、标志和质量证明书内容。

本标准适用于处理铅、锌、铜、锰等金属冶炼过程的副产品，经湿法冶炼得到的金属铊，供提纯、制作合金、化学试剂、仪表及半导体掺杂等工业用。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

YS/T 569（所有部分）铊化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

铊按化学成分分为3个牌号：Tl-1、Tl-2、Tl-3。

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1                                质量分数/%

| 产品牌 号 | 化学成分 |
| --- | --- |
|  | Tl含量不小于 | 杂质含量，不大于 |
|  |  | Al | Cd | Cu | Fe | Hg | In | Pb | Si | Zn | 杂质总量 |
| Tl-1 | 99.99 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0005 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| Tl-2 | 99.9 | – | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | – | 0.03 | – | 0.01 | 0.1 |
| Tl-3 | 99 |  | 1 |

3.2.1  牌号Tl-1 、Tl-2铊含量为100%减去杂质总量的余量。牌号Tl-3铊含量为直接分析测定值。

3.2.2  如需方对铊的化学成分有特殊要求时，可由供需双方协商。

3.3  锭型和规格

3.3.1  铊以长方梯形锭状供应，每锭重量为200～700克。

3.3.2  对铊的锭型和规格有特殊规定或要求，可由供需双方协商。

3.4  外观质量

铊为银白色金属，铊锭表面须光滑、洁净，不允许有熔洞、缩孔、浮渣及无肉眼可见的夹杂物。

4 试验方法

4.1  铊的化学成分及仲裁分析方法按YS/T 569规定进行。

4.2  铊的外观质量采用目视检验法进行。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

5.2  组批

铊应成批提交验收，每批应由同一炉的铊锭组成。批重不予规定。

5.3  检验项目

铊的化学成分按批检验，外观质量逐锭检验，检验项目符合表2规定。

表2

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 取样按本标准5.4规定进行。 | 3.2 | 4.1 |
| 外观质量 |  | 3.4 | 4.2 |

5.4  取样和制样

从该批产品中任取20%的铊锭，用6毫米钻头沿锭表面的对角线及距两端各1/4处三点钻取，钻取深度至锭厚的3/4，弃去表面层，迅速加工缩分至分析试样所需要求，置于盛有甘油的试样瓶中。

5.5  检验结果的判定

5.5.1铊锭的化学成分分析结果与本标准规定不符时，按批判不合格。

5.5.2  外观质量不符合本标准规定时，按锭判不合格。

6  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志

产品包装箱上应注明：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 批号；

- 锭数；

- 净重；

- 供方名称；

- 出厂日期；

- 严禁高温、暴晒、倒置；

- 剧毒标志图案。

6.2  包装

铊锭必须浸泡在盛有甘油的有盖的塑料容器中，出厂需用木箱进行包装。

6.3  运输

产品运输时应避免与酸接触，搬运时应防止包装箱和塑料容器破损，严禁倒置，并注意防高温和暴晒。

6.4  贮存

产品应存放于干燥、阴凉环境中。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c）牌号；

d）批号；

e）净重，件数；

f）各项分析检验结果和质量检验部门印记；

g）本标准编号；

h）出厂日期。

7  合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a）产品名称，牌号；

b）数量；

c）本标准编号；

d）其他。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

铊

Thallium

（送审稿）

GB  224-20××

代替YS/T 224-1994

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS  77.150.99

H66