ICS ××. ××. ××

H ××

前    言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料有限公司。

本标准主要起草人：张涛、万小勇、张巧霞、陈明、丁照崇、于海洋、张玉利、曾浩、何金江、刘书芹。

钛蒸发料

范围

本标准规定了钛蒸发料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于半导体行业用的各类钛蒸发料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1       计数抽样检验程序 第1部分： 按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4698.7 	  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定

GB/T 4698.14	  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碳量的测定

GB/T 4698.15	  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氢量的测定

GB/T 15077        贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

YS/T 891          高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法

YS/T 892          高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

要求

    - 产品分类

钛蒸发料产品按照纯度为 IC-Ti 99.9、IC-Ti 99.995、IC-Ti 99.999 三种。

钛蒸发料产品主要分为片状、柱状，如图1所示；产品形状、定义及供货状态应符合表1的要求，需方有其他要求时由供需双方协商解决。

图1 钛蒸发料示意图

表1

| 形状 | 定义 | 供货状态 |
| --- | --- | --- |
| 片状 | 厚度为0.5mm ~5mm，长度为5mm ~20mm，宽度为5~20mm的片材 | 加工态 |
| 柱状 | 直径为2mm ~8mm，长度为1mm ~10mm的丝线材 |  |

    - 牌号表示方法和标记示例

片状蒸发料标记

IC-Ti 99.995，□×□×□mm

示例：厚为2mm、长为10mm、宽为10mm，纯度为99.995% 的片状钛蒸发料产品，标记为： IC-Ti 99.995，2×10×10mm。

柱状蒸发料标记

IC-Ti 99.995，ϕ □×□mm

示例：直径为6mm、长为6mm，纯度为99.995%的柱状钛蒸发料产品，标记为： IC-Ti 99.995，ϕ 6×6mm。

    - 化学成分

钛蒸发料的化学成分

钛蒸发料的化学成分要求见表2

表2

| 牌号 | Ti（质量分数）/% | 杂质含量（×10-4）/%，≤ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Al | B | Ca | Co | Cr | Cu | Fe |
| IC-Ti 99.9 | 99.9 | — | 100 | — | 25 | — | 400 | 50 | 400 |
| IC-Ti 99.995 | 99.995 | — | 5.0 | 0.1 | — | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 |
| IC-Ti 99.999 | 99.999 | 0.2 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 牌号 | Ti（质量分数）/% | 杂质含量（×10-4）/%，≤ |
|  |  | K | Li | Mg | Mn | Mo | Na | Ni | Pb |
| IC-Ti 99.9 | 99.9 | 5 | 5 | — | 30 | 50 | 5 | 200 | — |
| IC-Ti 99.995 | 99.995 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.2 | 5.0 | 2.0 |
| IC-Ti 99.999 | 99.999 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| 牌号 | Ti（质量分数）/% | 杂质含量（×10-4）/%，≤ |
|  |  | Si | Sn | Th | U | V | W | Zn | Zr |
| IC-Ti 99.9 | 99.9 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| IC-Ti 99.995 | 99.995 | 10.0 | 2.0 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| IC-Ti 99.999 | 99.999 | 2.0 | 1.0 | 0.001 | 0.001 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 注1：钛蒸发料的纯度，按照减量法计算，即为100%减去表中规定的杂质实测总和而得。 注2：需方对某种特定杂质元素含量有要求的，由供需双方协商执行。 注3：“—”表示不做要求。 |

钛蒸发料的气体杂质元素含量

钛蒸发料的气体杂质元素含量要求见表3

表3

| 牌号 | Ti（质量分数）/% | 气体元素含量（×10-4）/%，≤ |
| --- | --- | --- |
|  |  | C | H | N | O | S |
| IC-Ti 99.9 | 99.9 | 200 | — | 200 | 800 | — |
| IC-Ti 99.995 | 99.995 | 50 | 10 | 50 | 300 | 10 |
| IC-Ti 99.999 | 99.999 | 40 | 10 | 50 | 250 | 10 |

    - 几何尺寸及允许偏差

钛蒸发料的规格及允许偏差如表4所示。

表4

| 项目 | 片状 | 柱状 |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | L |
| 尺寸/mm | 10 | 10 | 2 | 3 | 6 |
|  | 15 | 15 | 2 | 6 | 6 |
|  | － | － | － | 7 | 20 |
| 允许偏差/mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.5 |
| 注：经双方协商，可提供其他规格及允许偏差的钛蒸发料。 |

    - 外观质量

钛蒸发料产品表面应光亮平整、洁净，边角完整，无飞边、毛刺、夹杂和裂纹等缺陷。

钛蒸发料产品表面应清洁、无油污和锈蚀；应无颗粒附加物和其他沾污。

钛蒸发料产品端面或表面允许有轻微的冲、剪、裁等痕迹。

试验方法

    - 化学成分的分析方法

金属杂质元素的分析方法：纯度为99.9%的高纯钛根据YS/T 892 测定；纯度为99.995%和99.999% 的高纯钛根据YS/T 891 标准测定。

非金属杂质元素C、H 、N、O的分析方法按照GB/T 4698相关标准执行。

非金属杂质元素S的分析方法按照YS/T 891相关标准执行。

    - 钛蒸发料几何尺寸的测量按GB/T 15077规定进行，客户特别要求，可按技术协议或按需方图纸、来样检查。

    - 外观质量用目视检查，如发现异常现象，用10倍放大镜鉴别。

检验规则

    - 检验和验收

钛蒸发料由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方在需方场所共同进行。

    - 组批

钛蒸发料应成批提交检验。每批应由同一投料批、同一规格的产品组成。

    - 检验项目及取样

检验项目、取样位置及数量应符合表5的规定。

表5

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 熔炼留样 | 每批在每个铸锭的任意部位或半成品时任取一个试样 | 3.3 | 4.1 |
| 几何尺寸 | 成品随机取样 | 按GB/T2828.1标准取S-1，AQL=1.5抽取样品 | 3.4 | 4.2 |
| 外观质量 | － | 按GB/T2828.1标准取S-1，AQL=1.5抽取样品 | 3.5 | 4.3 |

    - 检验结果的判定

化学成分不合格时，则判该批产品为不合格。

几何尺寸不合格时，重新取双倍样进行重复试验，若仍有不合格，则判该批产品不合格。但允许对余下的产品进行逐件检验，合格者重新组批交货。

外观质量不合格时，判该件产品不合格。

标志、包装、运输、贮存

    - 标志

在已检验合格的每瓶或每袋产品应附标签，注明：

  - 产品名称；

  - 牌号；

  - 规格；

  - 净重；

  - 批号；

  - 生产日期；

  - 供方名称；

  - 生产厂家地址电话。

    - 包装、运输和贮存

钛蒸发料内包装可采用塑料瓶包装和真空封装两种，塑料瓶包装的瓶口铝封膜要封口完整，无开裂、无贯通。真空袋封口要平整无贯通，真空袋体无漏洞和泄漏。

产品外包装采用纸箱或木箱包装。经供需双方协商还可采用其他方式包装。

产品运输过程中应防止碰伤、擦伤，不得损坏和沾污产品，并保证运输过程中产品及包装完整。

产品应保存于清洁、干燥的环境中。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

- 客户名称；

- 供方名称；

- 产品名称；

- 牌号；

- 规格；

- 数量；

- 净重；

- 批号；

- 质量部门印记；

- 生产日期；

- 本标准号。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 规格；

d） 供货状态；

e） 数量；

f） 本标准号；

g)  其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钛 蒸 发 料

Evaporated titanium material

（审定稿）

2015.8.18

YS/T ×××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

- 片状

L

D

b) 柱状

C

A

B

宽

长

厚

长度

直径