ICS 77.160

H 72

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 413—2015

代替 YS/T 413-1999

硬质合金螺旋刀片

Carbide helical insert

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 413-1999《硬质合金螺旋刀片》，本标准与YS/T 413-1999相比主要变化如下：

——修改了硬质合金螺旋刀片型号的表示规则；

——删除L20型的型号及尺寸；

——修改了螺旋刀片尺寸参数刃径D、截面宽度及厚度；

——修改了螺旋刀片基本尺寸允许偏差；

——细化了部分条款内容；

——增加螺旋刀片贴合率检验方法及判断标准；

——增加外观缺陷起皮深度、修磨痕迹的定量检测；

——增加了硬质合金螺旋刀片说明事项等。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)提出并归口。

本标准负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替的历次版本发布情况：

——YS/T 413-1999。

硬质合金螺旋刀片

  - 范围

本标准规定了硬质合金螺旋刀片的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书以及合同（或订货单）等内容。

本标准适用于硬质合金螺旋刀片,主要用于直径为12.0mm～100.0mm的焊接式硬质合金螺旋齿立铣刀，也可用于螺旋齿圆柱面铣刀和螺旋铰刀。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242  硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243  硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

3  要求

3.1  型号表示规则

用大写汉语拼音字母L表示螺旋刀片代号，用阿拉伯数字表示螺旋刀片主要尺寸, 见示例1。

示例1：

L     30    40    45  — 4.5×8.0

螺旋刀片截面厚度b×截面宽度c，4.5表示4.5mm,8.0表示8.0mm				                            螺旋刀片刃长L，为取整数值的十位或百位数，45表示45mm

螺旋刀片刃径D，40表示刃径为40mm，取整数值

螺旋刀片螺旋角β，30表示β为30°

螺旋刀片代号

3.2  型号及尺寸

螺旋刀片型号及其尺寸，见图1和表1。

图1   螺旋刀片

表1

| 型号 | β | D，mm | L，mm | b×c，mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L251226-1.8×3.0 | 25° | 12.0 | 26 | 1.8×3.0 |
| L251326-1.8×3.0 | 25° | 13.0 | 26 | 1.8×3.0 |
| L251432-2.2×3.3 | 25° | 14.0 | 32 | 2.2×3.3 |
| L251632-2.2×3.3 | 25° | 16.0 | 32 | 2.2×3.3 |
| L251732-2.2×3.3 | 25° | 17.0 | 32 | 2.2×3.3 |
| L251838-2.3×3.5 | 25° | 18.0 | 38 | 2.3×3.5 |
| L251938-2.3×3.5 | 25° | 19.0 | 38 | 2.3×3.5 |
| L252038-2.3×3.5 | 25° | 20.0 | 38 | 2.3×3.5 |
| L252053-2.9×4.5 | 25° | 20.0 | 53 | 2.9×4.5 |
| L252138-2.3×3.5 | 25° | 21.0 | 38 | 2.3×3.5 |
| L252238-2.3×3.5 | 25° | 22.0 | 38 | 2.3×3.5 |
| L252260-3.1×5.6 | 25° | 22.0 | 60 | 3.1×5.6 |
| L252445-2.6×4.0 | 25° | 24.0 | 45 | 2.6×4.0 |
| L252460-3.1×5.6 | 25° | 24.0 | 60 | 3.1×5.6 |
| L252545-2.6×4.0 | 25° | 25.0 | 45 | 2.6×4.0 |
| L252553-2.9×4.5 | 25° | 25.0 | 53 | 2.9×4.5 |
| L252645-2.6×4.0 | 25° | 26.0 | 45 | 2.6×4.0 |
| L252845-2.9×4.5 | 30° | 28.0 | 45 | 2.9×4.5 |
| L302753-2.9×4.5 | 30° | 27.0 | 53 | 2.9×4.5 |
| L302845-2.9×4.5 | 30° | 28.0 | 45 | 2.9×4.5 |
| L303053-2.9×4.5 | 30° | 30.0 | 53 | 2.9×4.5 |
| L303245-2.9×4.5 | 30° | 32.0 | 45 | 2.9×4.5 |
| L303253-2.9×4.5 | 30° | 32.0 | 53 | 2.9×4.5 |
| L303453-2.9×4.5 | 30° | 34.0 | 53 | 2.9×4.5 |
| L303653-2.9×4.5 | 30° | 36.0 | 53 | 2.9×4.5 |
| L303663-3.1×5.0 | 30° | 36.0 | 63 | 3.1×5.0 |
| L303853-3.1×5.0 | 30° | 38.0 | 53 | 3.1×5.0 |
| L304038-4.5×8.0 | 30° | 40.0 | 38 | 4.5×8.0 |
| L304040-3.1×5.0 | 30° | 40.0 | 40 | 3.1×5.0 |
| L304045-4.5×8.0 | 30° | 40.0 | 45 | 4.5×8.0 |
| L304053-3.1×5.0 | 30° | 40.0 | 53 | 3.1×5.0 |
| L304055-4.5×8.0 | 30° | 40.0 | 55 | 4.5×8.0 |
| L304063-3.1×5.0 | 30° | 40.0 | 63 | 3.1×5.0 |
| L304063-4.5×8.0 | 30° | 40.0 | 63 | 4.5×8.0 |
| L304070-3.1×5.0 | 30° | 40.0 | 70 | 3.1×5.0 |
| L3040100-3.1×5.6 | 30° | 40.0 | 100 | 3.1×5.6 |
| L304253-3.1×5.0 | 30° | 42.0 | 53 | 3.1×5.0 |
| L304453-3.1×5.0 | 30° | 44.0 | 53 | 3.1×5.0 |
| L304563-3.1×5.0 | 30° | 45.0 | 63 | 3.1×5.0 |
| L304653-3.1×5.0 | 30° | 46.0 | 53 | 3.1×5.0 |
| L304853-3.1×5.0 | 30° | 48.0 | 53 | 3.1×5.0 |

表1（续）

| 型号 | β | D，mm | L，mm | b×c，mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L305038-4.5×8.0 | 30° | 50.0 | 38 | 4.5×8.0 |
| L305040-4.5×8.0 | 30° | 50.0 | 40 | 4.5×8.0 |
| L305050-3.1×5.6 | 30° | 50.0 | 50 | 3.1×5.6 |
| L305053-3.1×5.0 | 30° | 50.0 | 53 | 3.1×5.0 |
| L305053-4.5×8.0 | 30° | 50.0 | 53 | 4.5×8.0 |
| L305055-4.5×8.0 | 30° | 50.0 | 55 | 4.5×8.0 |
| L305063-3.1×5.0 | 30° | 50.0 | 63 | 3.1×5.0 |
| L305663-3.1×5.6 | 30° | 56.0 | 63 | 3.1×5.6 |
| L306363-3.1×5.6 | 30° | 63.0 | 63 | 3.1×5.6 |
| L307563-3.1×5.6 | 30° | 75.0 | 63 | 3.1×5.6 |
| L308045-3.0×6.0 | 30° | 80.0 | 45 | 3.0×6.0 |
| L308063-3.1×5.6 | 30° | 80.0 | 63 | 3.1×5.6 |
| L3010050-3.0×6.0 | 30° | 100.0 | 50 | 3.0×6.0 |

3.3  物理性能、力学性能及金相组织

产品的物理性能、力学性能由供需双方按GB/T 5242协商确定；金相组织应均匀一致，不得有分层、黑心、脱碳、和严重渗碳。

3.4  尺寸允许偏差

产品基本尺寸允许偏差应符合表2的规定。

表2                                 单位为毫米

| 基本尺寸 | 刀片刃径（D） |  |  | 刀片刃长（L） |  |  | 截面尺寸（b×c） |  |  | 刀片 螺旋角 β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12≤D＜20 | 20≤D＜63 | D≥63 | 26≤L＜42 | 42≤L＜100 | L≥100 | 截面 | b | c |  |
| 允许偏差 | ＋0.4 0 | ＋0.5 0 | ＋0.6 0 | ＋2.5 —0.5 | ＋4.0 —0.5 | ＋5.5 —0.5 | 普通级 | ＋0.4 0 | ＋0.5 0 | ±10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 较高级 | ＋0.3 0 | ＋0.3 0 |  |

3.5  贴合

3.5.1  将螺旋刀片前端面贴合专用量具，贴合长度不低于80%，测量其80%贴合部分的最大间隙值。

最大间隙应符合表3的规定。

表3                                单位为毫米

| L | L≤30 | 30＜L≤50 | 50＜L≤80 | L＞80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许最大间隙 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |

3.5.2  测量螺旋刀片尾部（范围即总长度的20%）摆开的最大间隙值。最大间隙应符合表4的规定。

表4                                单位为毫米

| L | L≤30 | 30＜L≤50 | 50＜L≤80 | L＞80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许最大间隙 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |

3.5.3  螺旋刀片自然摆放在量规上，测量中部拱起的最大间隙值。最大间隙应符合表5的规定。

表5                                单位为毫米

| L | L≤30 | 30＜L≤50 | 50＜L≤80 | L＞80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许最大间隙 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |

3.6  外观质量

3.6.1  产品表面不得有鼓泡、裂纹、缺口、掉块和严重脏化等缺陷。

3.6.2  产品非工作端面允许修磨,但修磨痕迹深度应不大于0.5mm，直径应不大于1.5mm，长度应不超过合金面长度的1/2。

4  试验方法

4.1  产品的物理性能、力学性能以及金相组织检验按GB/T 5242确定的方法进行。

4.2  产品尺寸允许偏差采用相应精度的量具进行检验。

4.3  产品贴合采用专用量具和塞尺检验。

4.4  产品的外观质量采用目视检验，必要时，结合相应精度的量具进行。

5  检验规则

- 5.1  检查和验收

- 5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

- 5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

- 5.2  组批

产品应成批提交验收。每批由同一牌号、同一工艺、同一规格的产品组成。每批数量根据订购方要求而定。

- 5.3  检验项目及取样数量

产品的检验项目及取样数量应符合表6的规定。

- 表6

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理性能、力学性能及金相组织 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.3 | 4.1 |
| 尺寸允许偏差 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.4 | 4.2 |
| 贴合 | 逐件 | 3.5 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.6 | 4.4 |

- 5.4  检验结果的判定

- 5.4.1  产品的物理性能、力学性能以及组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

- 5.4.2  产品的尺寸及尺寸允许偏差检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

- 5.4.3  产品的贴合检验不合格，判该件不合格。

5.4.4  产品的外观质量检验不合格，判该件不合格。

- 6  标志、包装、运输、贮存

产品的标志、包装、运输和贮存，按GB/T 5243的规定进行。

7  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a）	产品名称；

b）	产品型号；

c）	产品净重或数量；

d）	本标准编号；

e）	特殊要求。