YS

YS/T XXXX －XXXX

增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件

TC4 titanium alloy cellular parts by additive manufacturing

（预审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

ICS 77.160

H 16

中华人民共和国有色金属行业标准

DAITI

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：西安赛隆金属材料有限责任公司、西北有色金属研究院。

本标准主要起草人：

增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件

- 1  范围

本标准规定了增材制造TC4钛合金蜂窝结构零件的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单内容等。

本标准适用于粉床增材制造工艺制造的，具有有序周期性致密薄壁蜂窝结构的TC4钛合金零件，不适用由细筋杆构成的三维网络多孔结构TC4钛合金零件。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3620.1  钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 4340.1  金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 4698（所有部分）  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 10610  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

3 要求

3.1 化学成分

产品化学成分的氧含量应符合表1的规定，其他成分应符合GB/T 3620.1的规定。

表1 产品化学成分要求

| 合金牌号 | TC4 | TC4 ELI |
| --- | --- | --- |
| 氧含量 （质量分数）/% | ≤0.18 | ≤0.12 |

3.2 外形尺寸及允许偏差

产品基本尺寸允许偏差应符合表2的规定。

表2 基本尺寸允许偏差

| 基本尺寸 | 蜂窝壁厚 | 蜂窝孔最大尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±0.3mm | ±0.3mm |

3.3 显微硬度

产品蜂窝壁的显微硬度应不小于350HV。

3.4 密度

产品的密度应不小于4.35g/cm3。

3.5 外观质量

3.5.1 产品不得有缺损、掉块、裂纹等缺陷，表面应平整一致，不得有目视检查可见的点状或线状缺陷。

3.5.2 产品外表面及内表面允许轻微起伏，不大于0.3mm的突起允许修磨。

3.5.2在不超出尺寸允许偏差的前提下，允许对表面进行喷砂、局部打磨等方法改善表面质量。

3.6 表面粗糙度

产品成形面的表面粗糙度应不大于Ra35μm。

4  试验方法

4.1化学成分

产品的化学成分分析按GB/T 4698的规定进行。

4.2 外观质量

产品的外观质量采用目视检查，必要时，结合相应精度的量具进行。

4.3 表面粗糙度

产品成形面的表面粗糙度采用直接目测法进行评定，必要时，参照GB/T 10610标准，使用触针式表面粗糙度测量仪进行。

4.4 尺寸允许偏差

产品尺寸采用相应精度的量具测量。蜂窝壁厚测量在产品外表面蜂窝壁处进行，蜂窝孔最大尺寸测量在蜂窝孔最大尺寸方向的内腔尺寸处进行。

4.5 表观密度

产品的表观密度按GB/T 3850确定的方法进行。

4.6 显微硬度

产品显微硬度测量参照GB/T 4340.1的规定进行，经双方协商同意，可以用随炉样件代替产品进行显微硬度测量。

5  检验规则

5.1 检验规则

5.1.1 产品应由供方进行检验，产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复检。复检结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2 组批

产品应成批提交验收。每批由同一牌号、同一原料、同一工艺、同一规格的产品组成。每批数量根据订购方要求而定。

5.3 检验项目及取样数量

产品的检验项目及取样数量应符合表3的规定。

表3 检验项目及取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 化学成分以随炉成形试样或供货状态材料成分报出。每批任取一份试样进行取样。 | 3.1 | 4.1 |
| 外观质量 | 逐件检验 | 3.2 | 4.2 |
| 表面粗糙度 | 每批任取三件试样（不足三件的逐件检验） | 3.3 | 4.3 |
| 尺寸允许偏差 | 逐件检验，表2中的三个要求尺寸各选区三个检测点进行检验。 | 3.4 | 4.4 |
| 表观密度 | 每批任取三件试样（不足三件的逐件检验） | 3.5 | 4.5 |
| 显微硬度 | 显微硬度以随炉成形试样或供货状态材料显微硬度报出。每批任取三件试样（不足三件的逐件检验），每件试样任取三个位置进行取样。 | 3.6 | 4.6 |

5.4 检验结果的判定

5.4.1 产品的化学成分、表面粗糙度、表观密度、显微硬度不合格时，则从该批产品中另取双倍试样对该不合格项进行重复检验，若重复检验结果中仍有一项检验结果不合格，判该批不合格。

5.4.2 产品外观质量不合格时，判定该件不合格。

5.4.3 产品尺寸及偏差不合格时，判定该件不合格。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

检验合格的产品应附有标签或标牌，其上注明：

a) 供方质量部门印记；

b) 产品名称、规格；

c) 产品净重；

d) 产品批号。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 经检验合格的产品每件使用汽泡纸、海绵纸等包装材料单独包裹，然后单件或多件用箱包装，箱内用软物填实、塞紧，防止窜动。

6.2.2 产品应贮存在干燥、阴凉、无腐蚀性物质侵蚀的室内。

6.2.3 产品运输中应严禁剧烈碰撞，防止雨淋受潮和机械挤压。

6.3 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a) 承制方名称；

b) 产品名称；

c) 牌号、规格；

d) 批号；

e) 净重和数量；

f) 各项分析检验结果和供方质量部门印记；

g) 本标准编号；

h) 生产日期。

7 合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包含下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号、规格；

c) 产品数量；

d) 特殊的包装要求；

e) 本标准编号；

f) 其他。