ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T 2968—201X

代替GB/T 2968-2008

金  属  钐

Samarium metal

（送审稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

前  言

本标准是按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 2968-2008《金属钐》。

本标准与GB/T 2968-2008相比，主要变化如下：

——增加了产品数字牌号对应的字符牌号（见3.1和表1）；

——增加了主稀土元素量（Sm）的考核指标及计算方法(见表1和4.1.3)；

——增加了牌号064035及相应的考核指标（见表1）；

——调整了牌号0640340、064030、064025（改为字符牌号）中部分非稀土杂质的考核指标（见表1）；

——修改了“稀土杂质/RE”，删除了分母RE，以绝对值表示其含量值，修改为“稀土杂质（合量）”（见表1）；

——修改了稀土（RE）总量的分析方法，增加了“当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）（见4.1.4）；

——增加了主稀土元素的相对纯度（Sm/RE）的计算方法，即由主稀土元素量/稀土总含量*100%得出（见4.1.5）；

——修改了化学成分分析的仲裁取样方法（见5.6.2）。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准主要起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 2968-2008，GB/T 2968-1994。

- 金  属  钐

- 范围

本标准规定了金属钐的要求，试验方法，检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于金属热还原法制得的金属钐，主要供作钐钴永磁材料等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690（所有部分）  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法  稀土总量的测定

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB/T 18115.5  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB xxxx  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 要求

3.1  产品分类

产品按化学成分分为Sm-4N、Sm-3N5、Sm-3N、Sm-2N5、Sm-2N五个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

- 3.2 化学成分

产品牌号及化学成份应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 |  | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字符牌号 | 数字牌号 | RE 不小于 | Sm/RE 不小于 | Sm | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 稀土杂质(合量) | 非稀土杂质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fe | Si | Al | Ca | Mg | Cl- | C | (Nb+Ta+Mo+Ti) |
| Sm-4N | 064040 | 99.0 | 99.99 | 余量 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Sm-3N5 | 064035 | 99.0 | 99.95 | 余量 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Sm-3N | 064030 | 99.0 | 99.9 | 余量 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Sm-2N5 | 064025 | 99.0 | 99.5 | 余量 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| Sm-2N | 064020 | 99.0 | 99.0 | 余量 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 注：稀土杂质为除去主稀土元素Sm以及Pm和Sc以外的稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 外观

3.3.1  产品为结晶丝块状，呈银灰色。

3.3.2  产品表面应清洁，无肉眼可见的夹杂物。

- 试验方法

4.1  化学成分

4.1.1  稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.5的规定进行。

4.1.2  非稀土杂质含量的分析按GB/T 12690的规定进行。

4.1.3  主稀土元素量（Sm）由差减法求得，即[100%-（Σ稀土杂质量+Σ非稀土杂质量）]。

4.1.4  稀土(RE)总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。当测得稀土总量在99%以上，以差减法计算稀土总量的实际值，即（100%-Σ非稀土杂质量）。

4.1.5  主稀土元素的相对纯度（Sm/RE）由计算得出，即由主稀土元素量/稀土总量*100%。

4.2  数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3  外观质量

用目视检查。

- 检验规则

- 5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

- 5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

  - 取样与制样

5.4.1  化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/Kg | ≤10 | >10~50 | >50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样数量/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2  化学成分分析的仲裁取样方法

取样时，去除金属表面氧化层，取金属洁净面，用直径5mm～10mm的钻头在金属锭上下两面等距离处各钻3点以上，弃去距锭块表面0.5mm～1.0mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g,将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，将试样迅速密封保存。

5.4.3  外观质量的仲裁取样方法

表面颜色及尺寸检测直接取样。新截面检测，用剪板机把合金从中间剪断，及时察看截面。

  - 检验结果判断

5.5.1 化学成分分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有任一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 产品的标志、包装、运输、贮存及质量证明书应符合GB xxxxx的规定。