ICS 77.120.99

H 65

# XB

中 华 人 民 共 和 国 稀 土 行 业 标 准

XB/T 402－201×

代替XB/T 402-2007

钪铝合金

- Scandium-Aluminium alloys

（送审稿）

××××－××－××发布           ××××－××－××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替XB/T 402-2008《铝钪中间合金》。

本标准与XB/T 402-2008相比，主要技术变化如下：

——修改了标准名称，由“铝钪中间合金”改为“钪铝合金”（见封面）；

——增加了“产品分类”条款（见3.1）；

——增加了字符牌号（见3.1和表1）；

——将原来三种产品牌号“165010、165005、165002”增加为六种产品牌号“165010A、165010B 165005A、165005B、165002A、165002B”，对非稀土杂质的考核指标作了相应的调整（见3.1和表1）；

——在化学成分表中，增加了“Sc/RE”、“稀土杂质/RE” 、“Cr”三个考核指标（见表1）；

——修改了“化学成分”条款（见4.1）；

——修改了对产品外观的描述（见3.3）；

——删除了3.3、3.4条款；

——修改了“试验方法”（见第4章）；

——修改了取样方法（见5.4）；

——修改了对检验结果的判定（见5.5）；

——修改了标志、包装、运输、贮存的要求（见第6章）。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本标准起草单位：湖南稀土金属材料研究院。

本标准报名参加起草单位：

本标准主要起草人：刘荣丽、易师、黄美松、王志坚、邹龙、XXX、XXXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——XB/T 402-2008

钪铝合金

1 范围

本标准规定了钪铝合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于熔融还原法制得的钪铝合金，主要用作高性能特种铝合金、钛合金材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB XXXXX    稀土产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 12690.1  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测     定碳量

GB/T 17803    稀土产品牌号表示方法

GB xxxx-201x  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

3  要求

- 3.1产品牌号

产品按化学成分分为ScAl–10A、ScAl–10B、ScAl–5A、ScAl–5B、ScAl–2A、ScAl–2B六个牌号，稀土产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表1

| 产品牌号 | 字符牌号 |  | Sc Al–10A | ScAl–10B | ScAl–5A | ScAl–5B | ScAl–2A | ScAl–2B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应原数字牌号 |  | 165010A | 165010B | 165005A | 165005B | 165002A | 165002B |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% | Sc |  | 10±0.5 | 10±0.5 | 5±0.25 | 5±0.25 | 2±0.2 | 2±0.2 |
|  | Al |  | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
|  | Sc /RE，不小于 |  | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
|  | 稀土杂质/RE |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | 非 稀 土 杂 质，不大于 | Fe | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
|  |  | Si | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | Ca | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
|  |  | Na | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  |  | Cu | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Cr | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | C | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| 注：稀土杂质是指除Pm、Sc以外的所有稀土元素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3外观

3.3.1 产品为铸态合金。

3.3.2 产品表面及其断口均呈银灰色，应洁净，无目视可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

4 试验方法

4.1化学成分

4.1.1钪总量的分析方法参照附录A（资料性附录）的规定进行。

4.1.2其他稀土杂质的分析方法参照附录B（资料性附录）的规定进行；非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。

4.1.3碳的分析方法参照GB/T 12690.1 。

4.2数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3外观质量

用目视检查。

5  检验规则

5.1检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

5.4取样与制样

5.4.1化学成分分析及外观质量的仲裁取样数量按表2的规定进行。

表2

| 每批重量，kg | ≤10 | >10～50 | >50～100 | >100～200 | >200～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数，块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 取样时首先将试样打磨干净，用直径5mm～10mm钻头在合金块中部和两端等距离处取三点以上钻通取样。弃去距合金块表面1mm～1.5mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5检验结果判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如仍有任一结果不合格，则判定该批产品为不合格。

5.5.2 产品外观检验结果与本标准规定不符合时，则直接判该批产品为不合格。

6包装、 标志、运输、贮存及质量证明书

产品的包装、标志、运输、贮存和质量证明书应符合GB xxxx-201x《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定。

附录A

（资料性附录）

钪铝合金中钪量的测定

A1  范围

本标准规定了钪铝合金中钪（Sc）的测量方法。

本标准适用于钪铝合金中钪（Sc）的含量的测定。测定范围：1％～20％。

A2  方法原理

试样以盐酸溶解，在pH 1.8条件下，以二甲酚橙作指示剂，用乙二胺四乙酸（EDTA）标准滴定溶液滴定。

A3  试剂

A3.1 盐酸。

A3.2 抗坏血酸。

A3.3 氨水（1＋1）。

A3.4 六次甲基四胺缓冲溶液(pH5.5):称取200g六次甲基四胺于500mL烧杯中，加200mL水溶解，加盐酸(A3.1)，用水稀释至1000mL。

A3.5 锌标准溶液(1g/L)：称取0.2000g纯锌(>99.9%)于250mL烧杯中，加10mL水，加10mL水，10mL盐酸(A3.1)，低温加热至完全溶解。溶液移入200mL容量瓶中，加5mL盐酸(A3.1)，以水稀释至刻度，混匀。

A3.6 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液［C(EDTA)=0.02000mol/L］。

A3.6.1  配制：称取1.4889g经80℃烘干2h的基准乙二胺四乙酸二钠（A3.6）于250mL烧杯中，以少量水溶解，移入2000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。储存于塑料中。

A3.6.2  标定：移取25.00mL锌标准溶液(A3.5)于250mL三角瓶中，加50mL水，用盐酸 (A 3.1)或氨水(A3.3)调节溶液pH为5～5.5，加5mL六次甲基四胺缓冲溶液(A3.4)，2滴二甲酚橙指示剂(A3.7)，用EDTA标准滴定溶液(A 3.6)滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定3份，所消耗EDTA标准滴定溶液(3.6)体积的极差值不应0.10mL，取其平均值。

按公式(1)计算EDTA标准滴定溶液(A3.6)的实际浓度：

C0×V1

C=            ………………………………(1)

M×V2

式中：

c—EDTA标准滴定溶液(3.6)的实际浓度，mol/L；

co—每毫升锌标准溶液含锌毫克数；

M—锌的摩尔质量，g；

V1—移取锌标准溶液(3.5)的体积，mL；

V2—滴定锌消耗EDTA标准滴定溶液(3.6)的体积，mL。

A3.7 二甲酚橙指示剂(1g/L)。

A4  分析步骤

A4.1  测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

A4.2  试料

称取试样1.000g，精确至0.0001g。

A4.3  测定

A4.3.1  试料的溶解

将试料(A 4.2)置于200mL烧杯中，加20mL水，分批加入40mL盐酸(A 3.1)，盖上表面皿，低温加热至溶解完全，冷却至室温。溶液移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

A4.3.2  滴定

移取10.00mL试液(A4.3.1)于250mL三角瓶中，加0.2g抗坏血酸(A3.2)，用氨水(A3.3)或盐酸(A3.1)调节pH值为1.5～1.8。加2滴二甲酚橙指示剂(A3.7)，用EDTA标准滴定溶液(A3.6)滴定至溶液由紫红色变为亮黄色即为终点。

A5  分析结果的计算与表述

按公式(2)计算钪铝合金中钪的百分含量

钪量以质量分数计，数值以％表示，按公式(2)计算：

M·V·C·V1

ω =                       ×100 ……………………………(2)

m0·V2·1000

式中：

C—EDTA标准滴定溶液(A3.6)的实际浓度，mol/L；

M—钪的摩尔质量，g；

V—滴定试液消耗EDTA标准滴定溶液(A3.6)的体积，mL；

V1—试液的总体积，mL；

V2—分取试液的体积，mL；

m0—试料的质量，g。

附录B

（资料性附录）

钪铝合金化学分析方法

镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、

钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

B.1 范围

本方法规定了钪铝合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定方法。

本方法适用于钪铝合金中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定，共包含2个方法：方法1测定范围见表B.1；方法2测定范围见表B.2。

表B.1

| 氧化物 | 质量分数 / % | 氧化物 | 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化铈 氧化镨 氧化钕 氧化铕 氧化钐 氧化钆 氧化铽 | 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 | 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 氧化钇 | 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 0.0010~0.10 |

表B.2

| 氧化物 | 质量分数 / % | 氧化物 | 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化铈 氧化镨 氧化钕 氧化铕 氧化钐 氧化钆 氧化铽 | 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 | 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 氧化钇 | 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 0.000 03~0.010 |

B.2方法1：电感耦合等离子体光谱法

B.2.1 方法原理

试样经氢氧化钠溶液溶解分离铝基体，沉淀经盐酸溶解后，用氨水沉淀钪，除去钙、镁等杂质，沉淀和滤纸用盐酸溶解和破坏，在pH 1.5～2.0条件下用草酸沉淀钪，沉淀经高温灼烧后生成氧化钪，称量适量的氧化钪以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

B.2.2   试剂

B.2.2.1  过氧化氢（30%）。

B.2.2.2  NaOH溶液（400g/L）。

B.2.2.3  NaOH溶液（5g/L）。

B.2.2.4  盐酸（1+1）。

B.2.2.5  盐酸（1+19）。

B.2.2.6  硝酸（1+1）。

B.2.2.7  氨水  分析纯。

B.2.2.8  氨水 （1+19）。

B.2.2.9   氨水洗液：100mL水中含2mL氨水。

B.2.2.10  草酸溶液（100g/L）。

B.2.2.11  草酸洗液（20g/L）。

B.2.2.12  间甲酚紫指示剂（1g/L乙醇溶液）。

B.2.2.13  氩气 (>99.99%) 。

B.2.2.14 氧化钪基体溶液：称取5.0000g经900℃灼烧1h的氧化钪(>99.9995%)，置于200mL烧杯中，加20mL盐酸(B.2.2.4)，低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100mg氧化钪。

B.2.2.15  氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钇等各标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的相应氧化稀土(REO>99.5%，RxOy/REO>99.999%)，分别置于100mL烧杯中，各加10mL盐酸(B.2.2.4)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温，分别移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg的相应氧化稀土。再分别将此溶液用盐酸（B.2.2.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg的相应氧化稀土的标准溶液。

B.2.2.16 氧化铈标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铈(REO>99.5%，CeO2/REO>99.999%)，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(B.2.2.6)， 低温加热，并滴加过氧化氢(B.2.2.1) 至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铈。再将此溶液用盐酸（B.2.2.5）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铈的标准溶液。

B.2.2.17 氧化铽标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铽(REO>99.5%，Tb4O7/REO>99.999%)，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(B.2.2.6)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铽。再将此溶液用盐酸(B.2.2.5)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铽的标准溶液。

B.2.3 仪器

B.2.3.1电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

B.2.3.2氩等离子体光源。

B.2.4  试样

合金试样应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

B.2.5  分析步骤

B.2.5.1 试料

称取试样（B.2.4），精确至0.0001g。

按表1称取试料（B.2.4），精确至0.0001g。

表B.3

| Sc /﹪ | 试料/ g |
| --- | --- |
| 1～2 | 100 |
| 2～5 | 50 |
| 5～10 | 25 |
| 10～20 | 10 |
| 20～50 | 5 |

B.2.5.2 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

B.2.5.3  空白实验

随同试料做空白实验

B.2.5.4 分析试液的配制

B.2.5.4.1将试料(B.2.5.1)置于1L聚四氟乙烯烧杯中，加入适量的NaOH溶液（B.2.2.2）加热溶解, 待样品溶解完全后，趁热过滤，用热NaOH溶液（B.2.2.3）洗烧杯2～3次、洗涤滤渣5～6次，弃去滤液。

B.2.5.4.2用适量热盐酸（B.2.2.4）淋洗法溶解滤斗中滤渣（B.2.5.4.1）直至全部溶完，洗下溶液用原烧杯承接，再将溶液加热至90度左右，加入适量氨水（B.2.2.7）至沉淀出现，并过量20mL，用水稀释至200mL，加热煮沸，取下稍冷，用中速定量滤纸过滤。用氨水（B.2.2.8）洗涤烧杯2～3次，洗沉淀3～4次，弃去滤液。

B.2.5.4.3将沉淀（B.2.5.4.2）连同滤纸放入原烧杯中，加适量盐酸（B.2.2.4），加热，待滤纸破碎后取下，加入200mL热水，在不断地搅拌下，加入30mL预沸的草酸溶液（B.2.2.10）沉淀钪，加4滴间甲酚紫指示剂（B.2.2.12），用氨水（B.2.2.7）和盐酸（B.2.2.4）调至溶液pH1.5～2.0（精密pH试纸检验），于80℃～90℃保温40min，冷却至室温放置2h。

B.2.5.4.4  用慢速定量滤纸过滤草酸钪沉淀（B.2.5.4.2），用草酸洗液（B.2.2.11）洗烧杯2～3次，用带有橡皮头的玻璃棒擦洗杯壁，洗涤沉淀7～8次。

B.2.5.4.5  将草酸钪沉淀（B.2.5.4.4）连同滤纸放入已恒重的铂坩埚中，烘干，灰化后，于950℃马弗炉中灼烧60min得氧化钪，取出后置于干燥器中冷至室温。

B.2.5.4.6准确称取0.5000g氧化钪（B.2.5.4.5）置于100mL烧杯中，加入10mL水，加10mL盐酸（B.2.2.4），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入50mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。待用。

B.2.5.5 标准系列溶液的配制

将氧化钪基体溶液（B.2.2.14）和各氧化稀土标准溶液（B.2.2.15~B.2.2.17）按表B.4分别移入7个50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（B.2.2.4），以水稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液，标准溶液分段使用。

表B.4

| 标液标号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度 / μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化钪 |  | 氧化镧 | 氧化铈 |  | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 | 氧化铕 | 氧化钆 |
| 1 | 10 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 000 |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 10 000 |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | 10 000 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 10 000 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | 10 000 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 10 000 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 标液标号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度 / μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氧化铽 | 氧化镝 |  |  | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 | 氧化钇 |
| 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 0.10 | 0.10 |  |  | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 4 | 1.00 | 1.00 |  |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | 2.00 | 2.00 |  |  | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | 5.00 | 5.00 |  |  | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | 10.00 | 10.00 |  |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

B.2.5.6  测定

B.2.5.6.1  推荐分析线见表B.5。

表B.5

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 399.575，408.671 413.380 422.535 401.225 428.079 412.970 342.247 350.917 | Dy Ho Er Tm Yb Lu Y | 353.170 345.600，339.898 337.271 313.126 369.419 261.542 371.030 |

B.2.5.6.2  将分析试液（B.2.5.4.6）与标准系列溶液（B.2.5.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

B.2.6  分析结果的表述

将标准系列溶液（B.2.5.5）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（B.2.5.5）、分析试液（B.2.5.4.6）及空白溶液（B.2.5.3）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（B.2.5.4.6）及空白溶液（B.2.5.3）中待测稀土元素的质量浓度。

按式（1）计算待测稀土元素的质量分数（%）：

ω（X)=(ρ−ρ0)⋅k×50×10−6m×100…………………… (1 )

式中：

k ——各金属元素与其氧化物的换算系数，见表B.6。

ρ ——自工作曲线上查得分析试液（B.2.5.4.6）中待测氧化稀土的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0  ——自工作曲线上查得空白溶液（B.2.5.3）中待测氧化稀土的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

50   ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m    ——试料中分离出来氧化钪的质量，单位为克（g）。

表B.6

| 元素 | k | 元素 | k |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 0.852 6 0.814 0 0.827 7 0.857 3 0.862 4 0.863 6 0.867 6 0.850 2 | Dy Ho E r Tm Yb Lu Y | 0.871 3 0.873 0 0.874 5 0.875 6 0.878 2 0.879 4 0.787 4 |

B.2.7允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表B.7所列允许差。

表B.7

| 稀土金属 | 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- |
| 镧、铈、镨、 钕、钐、铕、 钆、铽、镝、 钬、铒、铥、 镱、镥、钇 | 0.001 0~0.0030 | 0.000 4 |
|  | >0.003 0~0.0050 | 0.001 0 |
|  | >0.005 0~0.010 | 0.001 5 |
|  | >0.010~0.030 | 0.002 |
|  | >0.030~0.050 | 0.005 |
|  | >0.050~0.10 | 0.006 |

B.3方法2：电感耦合等离子体质谱法

B.3.1 方法原理

试样经氢氧化钠溶液溶解分离铝基体，沉淀经盐酸溶解后，用氨水沉淀钪，除去钙、镁等杂质，沉淀和滤纸用盐酸溶解和破坏，在pH 1.5～2.0条件下用草酸沉淀钪，沉淀经高温灼烧后生成氧化钪，称量适量的氧化钪以硝酸溶解，在稀硝酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行质谱测定，测定时以内标法进行校正。

B.3.2   试剂

B.3.2.1过氧化氢（30%）。

B.3.2.2硝酸（ρ1.42g/mL）。

B.3.2.3硝酸（1+1）。

B.3.2.4硝酸（1+19）。

B.3.2.5铯内标溶液：称取0.127 0 g氯化铯（优级纯），加10mL水，溶解完全，加10mL硝酸（B.3.2.3）,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铯。再将此溶液用硝酸（B.3.2.4）逐步稀释成1mL含1μg铯的内标溶液。

B.3.2.6  氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥、氧化钇等各标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的相应氧化稀土(REO>99.5%，RxOy/REO>99.999%)，分别置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(B.3.2.3)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温，分别移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 000μg相应氧化稀土。

B12.7  氧化铈标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铈(REO>99.5%，CeO2/REO>99.999%)，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(B.3.2.3)，2mL过氧化氢(B.3.2.1) 低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 000μg氧化铈。

B.3.2.8 混合稀土标准溶液：分别移取2.00mL各氧化稀土标准贮存溶液((B.3.2.6~12.7)置于100mL容量瓶中，加10mL硝酸(B.3.2.3)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含各单一氧化稀土分别为20.0μg。再将此溶液用硝酸(B.3.2.4)稀释成1mL含各单一氧化稀土分别为1.00μg的标准溶液。

B.3.2.9氩气 (>99.99%) 。

B.3.3 仪器

电感耦合等离子体质谱仪，质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

B.3.4 试样

合金试样应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

B.3.5 分析步骤

B.3.5.1 试料

按B.2.5.1步骤操作。

B.3.5.2 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

B.3.5.3 空白试验

随同试料作空白试验

B.3.5.4 分析试液的配制

B.3.5.4．1前期处理与B.2.5.4.1～B.2.5.4.5相同，

B.3.5.4．2准确称取0.2000g氧化钪（B.3.5.4.1）置于50mL烧杯中，加入5mL水，加10mL硝酸（B.3.2.3），低温加热至溶解完全，蒸至近干,冷却后，用硝酸（B.3.2.4）将其移入100mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。从中分取5.00mL溶液于50mL容量瓶中，加入0.50mL铯内标溶液（B.3.2.5），用水稀释至刻度，混匀。

B.3.5.5 标准系列溶液的配制

准确移取0mL、0.20mL、1.00mL、3.00mL混合稀土标准溶液（B.3.2.8）于4个100mL容量瓶中，加入1.00mL铯内标溶液（B.3.2.5），加入2mL硝酸（B.3.2.3），以水稀释至刻度，混匀，待测此标准系列溶液1mL含各单一稀土氧化物分别为0ng、2.0 ng、10.0 ng、30.0 ng。

B.3.5.6  测定

B.3.5.6.1  测量元素同位素质量数见表B.8。

表B.8

| 元素 | 测量同位素的质量数 | 元素 | 测量同位素的质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 139 140、142 141 142、146 147、152 151、153 157、158 159 | Dy Ho Er Tm Yb Lu Y Cs | 161、163、164 165 166、167 169 171、172、174 175 89 133 |

B. 3.5.6.2  将空白试验（B.3.5.3）溶液、分析试液（B.3.5.4）与标准系列溶液（B.3.5.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

B.3.6  分析结果的表述

将标准系列溶液（B. 3.5.5）的质量浓度直接输入计算机，用内标校正法校正,由计算机计算并输出空白试验（B.3.5.3）溶液、分析试液（B.3.5.4）中待测稀土元素的质量浓度。

按式（2）计算待测稀土元素的质量分数（%）：

ω（X)=(ρ−ρ0)⋅V2⋅V.k×10−9m⋅V1×100………………………(2 )

式中：

k ——各金属元素与其氧化物的换算系数，见表B.6。

ρ——计算机并输出的分析试液（B.3.5.4）中待测稀土元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ0——计算机并输出的空白试液（B.3.5.3）溶液中待测稀土元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V2——分析试液（B.3.5.4）的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料中分离出来氧化钪的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

B.3.7 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表B.9所列允许差。

表B.9

| 稀土金属 | 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- |
| 镧、铈、镨、 钕、钐、铕、 钆、铽、镝、 钬、铒、铥、 镱、镥、钇 | 0.000 03～0.0001 | 0.00003 |
|  | >0.0001～0.0005 | 0.0001 |
|  | >0.0005～0.0010 | 0.0002 |
|  | >0.0010～0.0030 | 0.0004 |
|  | >0.0030～0.0080 | 0.0010 |
|  | >0.0080～0.010 | 0.0020 |

B.4 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。