稀土行业标准《钪铝合金》（送审稿）编制说明

一、工作简况

1、任务来源

钪铝合金是以金属铝锭为还原剂，加以特别熔剂，在非真空条件下进行铝热还原而制得，钪作为改性材料添加于铝型材中，不仅能大幅度提高铝合金强度，还能显著改善其热加工性、冷加工性、抗腐蚀性和可焊性，钪铝合金是新一代航天航空、舰船、核导弹用结构材料，还用于高速列车车体、新一代轿车悬臂等承重部件、油罐车、化工设备及高硫油等腐蚀性液体的输送管和压缩气体储藏罐等。俄罗斯已有17个牌号的含钪铝合金投入使用，如热处理非强化可焊Al-Mg- Sc系合金、热处理强化高强度可焊Al-Zn-Mg- Sc系合金、热处理强化中强高强可焊Al-Li-Sc系合金、热处理强化高强度可焊Al-Zn-Mg-Cu-Sc系合金。国内的生产钪铝合金的厂家也遍布全国各地，但到目前为止各生产厂家和用户单位提出了新的要求，因此修订铝钪中间合金产品标准很有必要。该标准的修订可为钪铝产品贸易提供更合理的仲裁依据；为钪铝产品的指标控制提供新的指导意义。

根据“关于转发2014年第一批稀土行业标准制修订计划的通知”稀土标委[2014]35号,全国稀土标准化技术委员会转发了“工业和信息化部办公厅关于印发2014年第一批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科 [2014] 51号），《《钪铝合金》行业标准修订计划正式下达，项目编号为2014-1599T-XB，完成年限为2015年。稀土标委会于2014年7月在呼和浩特市落实了《钪铝合金》行业标准修订任务，由湖南稀土金属材料研究院负责标准修订，报名参加起草单位有：有研稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、益阳鸿源稀土有限责任公司等，同时确定标准制定工作进度，计划于2015年4月进行预审、2015年7月进行审定。

2、起草单位

湖南稀土金属材料研究院创建于1958年，属国有科技型企业，是国内最早从事稀土材料应用研究开发的研究机构，也是我国军工稀土新材料研制开发的定点单位、全国稀土标准化委员会委员单位及武器装备科研生产二级保密单位。50多年来，湖南稀土金属材料研究院累计承担各类科研和军用新材料试制生产任务1000余项，取得各类科研成果500余项，获国家科技发明奖4项，现已形成自身的特色和技术优势，尤其是在稀土型材，激光级稀土氧化物，高纯稀土金属，稀土功能材料，稀土镁、铝合金、钪提取及深加工应用等领域的技术研究处于国内领先水平或国际先进水平。

湖南稀土金属材料研究院从事钪铝合金产品生产有五十来年的历史，具备了一定的生产规模；我院先后主持了《金属钪》、《氧化钪》、《六硼化镧》、《金属钇》、《镨钕合金》、《铝钪中间合金》、《钕镁合金》等多项标准的制定,在制定了稀土产品标准方面；积累了丰富的经验，为这次钪铝产品标准的修订提供了有利的条件。

3、主要进度安排

具体时间计划如下：

1、标准编制前的查询、调研、论证：2014年12月～2015年1月；

2、将标准征求意见稿发送各稀土单位广泛征求意见： 2015年2～3月；

3、意见汇总形成预审稿：        2015年4月1～15日完成；

4、预审时间：                  2015年5月初；

5、审定时间：                  2015年8月。

6、报批时间                    2015年9月

在任务落实会后标准负责起草单位又组织了相关专家，对标准修订过程中可能遇到的问题和对任务落实会议上所征求与会专家和代表的意见进行了充分的讨论，为下一步《钪铝合金》行业标准修订工作打下了良好基础。

接到任务后，我院通过广泛调研、了解市场生产情况和用户应用情况。走访了国内主要生产企业，根据各企业所生产的钪铝合金产品的实际情况，对钪铝产品标准作了相应的修订。

并根据我院当前生产水平，经过市场的充分论证，并征求稀标委意见，形成了标准征求意见稿。在2015年3月，将《钪铝合金》标准征求意见稿发至包头稀土研究院、益阳鸿源稀土有限责任公司、有研稀土新材料股份有限公司、长春应用化学研究所、包钢稀土、广东珠江稀土有限公司、稀标委等33家单位进行意见收集，大部分单位对《钪铝合金》标准征求意见稿表示同意。

二、编制原则和依据

标准负责起草单位在任务落实会上广泛地征求了与会专家和代表的意见，确定了修订的方案；确定了标准起草原则、主要内容框架和依据：

- 依据国家相关的法律、法规；

- 查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；

- 根据目前国内钪铝合金生产企业的具体情况及技术水平，结合用户的要求及钪铝合金应用技术的发展趋势，确定技术指标，力求做到标准的合理性、实用性，与时俱进；

- 按照GB/T 1.1，稀土标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

三、主要技术内容说明

1、范围

本标准规定了钪铝合金的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于熔融还原法制得的钪铝合金，该产品主要用作高性能特种铝合金、钛合金。2、规范性引用文件

该标准引用如下标准文件：

GB XXXXX    稀土产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示与判定。

GB/T 12690.1  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测     定碳量

GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法

3、产品分类与牌号

产品标准按钪的含量分为三类，分别是10%、5%、2%，同时，对应了三个牌号分别为：ScAl–10、ScAl–5、ScAl–2。根据生产厂家及用户的意见，建议再将各类产品根据所使用的原料等级分为A和B级，将原来的对应三个牌号改为对应的六个牌号分别为：ScAl–10A、ScAl–10B、 ScAl–5A、ScAl–5B、ScAl–2A、ScAl–2B。

4、化学成分及检测

根据市场的要求，化学成分表中除了对Sc、Sc/RE、稀土杂质/RE的指标作了规定，还对非稀土杂质Fe、Si、Ca、Na、Cu、Cr、C等七个常见杂质做了规定；

其检测方法按如下规定进行：

产品中钪总量的分析方法参照附录A（资料性附录）的规定进行。

产品中稀土杂质分析方法参照附录B（资料性附录）的规定进行。。

产品中其他非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。

产品中碳的分析方法参照GB/T 12690.1 。

5、本标准与原XB/T 402-2008相比，做了以下修订：

——修改了标准名称，由“铝钪中间合金”改为“钪铝合金”；

——修改了“规范性引用文件”；

——增加了“3.1产品分类”条款；

——增加了字符牌号；

——将原来三种产品牌号“165010、165005、165002”增加为六种产品牌号“165010A、165010B 165005A、165005B、165002A、165002B”， 对非稀土杂质的考核指标作了相应的调整；

——在化学成分表中，增加了“Sc/RE”、“稀土杂质/RE” 、“Cr”三个考核指标；

——修改了对产品外观的描述；

——删除了3.3、3.4条款；

——修改了“试验方法”；

——修改了取样方法；

——修改了对检验结果的判定；

——修改了标志、包装、运输、贮存的要求。

——修改了附录的分析方法。

6、对于修订内容的说明：

修改了标准名称，由“铝钪中间合金”改为“钪铝合金”；是为了与其他稀土合金标准名称统一起来，做到更加规范。

修改了“规范性引用文件”是将“GB/T 12690.1  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测定碳量”、“ GB/T 17803  稀土产品牌号表示方法”及新制定的国家强制标准“GB XXXXX    稀土产品的包装、标志、运输和贮存”及列入该标准的规范性引用文件中；删除了“GB/T 20975 　铝及铝合金化学分析方法”。

将原来三种产品牌号“165010、165005、165002”增加为六种产品牌号“165010A、165010B 165005A、165005B、165002A、165002B”， 对非稀土杂质的考核指标作了相应的调整；是因为许多生产厂家及用户建议将各类产品根据所使用的原料等级将不同产品牌号分为A和B级。

在化学成分表中，增加了“Sc/RE”、“稀土杂质/RE” 、“Cr”三个考核指标，原因是“Sc/RE”、“稀土杂质/RE”两个指标可以限定该产品所使用钪原料的纯度；“Cr”指标对产品的性能有影响，而生产工艺中所使用的耐火材料中含有“Cr”，浇铸合金的过程中不严格控制有可能带入杂质“Cr”，因此，在产品标准中需被提出限定。

修改了对产品外观的描述是为了更加细化产品的外观状态、截面的颜色及表面状况，更易于理解。

修改了“试验方法”是为了更准确测定产品标准中各成分指标，增加了附录B

（资料性附录）钪铝合金化学分析方法 镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、

钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。

修改了取样方法是因为原来的标准没有包含“外观仲裁的取样”的规定，新修订的标准增加了“外观仲裁的取样”,这样标准文本更完善。

修改了对检验结果的判定是因为原来的标准没有包含“产品外观检验与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。”这一条款，而只有“化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有任一结果不合格，则判该批产品为不合格。” 这一条款；修订后的标准对检验结果判定作出了更全面的规定。

修改了标志、包装、运输、贮存的要求直接引用新制定的“GB XXXXX    稀土产品的包装、标志、运输和贮存”国家强制标准的规定。

修改了附录分析方法，增加了附录B《钪铝合金》（资料性附录）钪铝合金化学分析方法 镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。

7、取制样

化学成分取样与制样

化学成分分析及外观质量的仲裁取样数量按表1的规定进行。

表1

| 每批重量，kg | ≤10 | >10～50 | >50～100 | >100～200 | >200～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数，块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

取样时首先将试样打磨干净，用直径5mm～10mm钻头在合金块中部和两端等距离处取三点以上钻通取样。弃去距合金块表面1mm～1.5mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

8、包装、标志与质量证明书

包装、 标志、运输、贮存应符合强制性标准GB xxxx-201x《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》的规定。

9、会议上专家意见情况

任务落实会

全国稀土标准化技术委员会于2014年7月在呼和浩特市召开了《钪铝合金》国家标准的任务落实会。本次会议有37个单位71名代表和专家参加。与会代表对原来的铝钪中间合金标准需修订的方案进行了认真的讨论，确定了修订的进度。

预审会

全国稀土标准化技术委员会于2015年5月6~8日在山东泰安召开了《钪铝合金》行业标准的预审会。本次会议有39个单位64名代表和专家参加。与会代表对该标准的预审稿进行了认真的讨论，对不足之处提出了具体修改意见，规范了标准文本。各专家的具体意见如下：

1、按标准段落格式规范文本；

2、删除了“4.1”中所有条款中“产品中”的文字；

3、将“4.1.2其他稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。”改为

“4.1.2其他稀土杂质的分析方法参照附录B（资料性附录）的规定进行；非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。”

四、标准水平分析

国内钪铝合金的生产厂家和用户单位遍布了全国各地，制订后的标准不但为钪铝合金产品的指标控制提供指导意义，而且还将为生产、使用、贸易三方提供最基本的技术依据；在修订后的标准基础之上促使生产方正确采用原材料，合理调整生产工艺，完善检测手段，为用户生产出更满意的产品来，让使用方合理、高效率低消耗地使用本产品。它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为钪铝合金产品贸易提供仲裁的依据；为钪铝合金产品的指标控制提供指导意义。到目前为止，尚未检索到国际上的关于《钪铝合金》的标准可以参照（俄罗斯只有含钪多元铝合金牌号，但没有钪铝二元铝合金牌号，ASTM也没有该产品标准）。制订的《钪铝合金》标准将达到国际先进水平。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

随着现代工业的发展，钪铝合金的应用前景将越来越广泛。修订后的钪铝合金标准将充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。修订后的标准可为钪铝合金产品贸易提供仲裁的依据；为钪铝合金产品的指标控制提供指导意义。修订的钪铝合金标准符合现有国家产业政策，对于解决稀土贸易纠纷发挥一定的作用。

六、是否涉及专利及知识产权的说明

本文件修订过程中没有检索到专利和知识产权问题。

七、重大分歧意见的处理过程

本标准属于有色金属领域专业基础标准，编制组根据修订前确定的编制原则进行标准修订，在标准修订稿征求意见过程中未发生重大分歧意见。

八、作为强制性、推荐性国家标准的建议

修订后的《钪铝合金》标准非常适应市场的需求，因此，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议

修订后的标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，主办各种形式的培训班，才能让稀土企业及相关贸易单位充分认识和理解修订后的标准条款，进而加以应用。

十、废止现行有关标准的建议

建议废止原来的XB/T 402-2008铝钪中间合金标准的建议。

十一、其他应予以说明的事项

无其他应予以说明的事项

十二、推广应用的预期效果

推广应用该标准后，它将会带来技术进步、品种增多、性能提高的竞争局面；对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用；为钪铝合金产品贸易提供仲裁的依据；为钪铝合金的指标控制提供指导意义。

湖南稀土金属材料研究院

二〇一五年八月十六日