201X-XX-XX发布

IIS

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

B

GB/T 20168-201X

代替GB/T 20168-2006

快 淬 钕 铁 硼 永 磁 粉

Rapidly-quenched neodymium iron boron permanent magnetic powder

（预审稿）

201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 20168-2006《快淬钕铁硼永磁粉》。

本标准与GB/T 20168-2006相比，主要技术变化如下：

——修改了磁粉的氧含量测试方法为热传导方法；

——增加了辅助磁性能要求“剩余磁感应强度和内禀矫顽力的磁化饱和趋势”，并在附录A中增加了相应的饱和趋势图。

——增加了与原有数字牌号对应的字符型牌号；

——增加了L类048223A、H类048242A和048241B牌号，删除了M类048236A牌号；

——调整了M类牌号048233A、048234A和048235A的性能参数。

本标准的附录D为规范性附录，其余均为资料性附录。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：北京中科三环高技术股份有限公司。

本标准报名起草单位：核工业第八研究所、绵阳西磁科技开发公司、沈阳新橡树磁性材料有限公司、东阳市银海磁业有限公司、江西江钨稀有金属新材料有限公司、浙江朝日科磁业有限公司、成都银河磁体股份有限公司、四川会凌科技有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、宁波韵升股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、江西理工大学、安徽大地熊新材料股份有限公司、北京三吉利新材料股份有限公司、上海爱普生磁性器件有限公司（排名不分先后）。

本标准主要起草人：饶晓雷、郭晓燕、贾敬东、蔡道炎、陈治安、XXX、XXX、XXX。

快淬钕铁硼永磁粉

1 范围

本标准规定了快淬钕铁硼永磁粉的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于采用快淬工艺生产的各向同性钕铁硼永磁粉。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1479	金属粉末 松装密度的测定  第1部分：漏斗法

GB/T 1480	金属粉末 干筛分法测定粒度

GB/T 3217 	永磁（硬磁）材料磁性试验方法（neq IEC 60404-5）

GB/T 5158.4	金属粉末 总氧含量的测定 还原-提取法

GB/T 11261-2006	氧含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融-红外吸收法

GB/T 8170	数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9637	电工术语  磁性材料与元件

GB/T 17803	稀土产品牌号表示方法

3 术语和定义

GB/T 9637界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

主要磁性能 principal magnetic properties

包括永磁材料的剩余磁感应强度（Br），内禀矫顽力（HcJ）、磁感应强度矫顽力（HcB）、最大磁能积（(BH)max）。

3.2

辅助磁性能additional magnetic properties

包括永磁材料的剩余磁感应强度温度系数（(Br)）、内禀矫顽力温度系数（(HcJ)）、居里温度（Tc）。

剩余磁感应强度和磁极化强度矫顽力的磁化饱和趋势。

4 分类与牌号

4.1 分类

快淬钕铁硼永磁粉按内禀矫顽力大小分为低矫顽力L、中矫顽力M、高矫顽力H三类产品。

4.2 牌号

每类产品按最大磁能积大小划分为若干个牌号，其牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

4.3 牌号表示方法

包括数字型和字符型两种牌号表示方法。数字型牌号的表示方法如下：

04     82     ××  ×

第四层次	表示快淬钕铁硼磁粉工艺方法

(A：单辊快淬，B：雾化快淬)

第三层次	表示快淬钕铁硼磁粉产品级别(规格)

第二层次	表示钕次类产品(应用产品)

第一层次	表示钕大类产品(钕)

数字型牌号示例：048233A表示HcJ为 640 ~ 900 kA/m， (BH)max为96 ~ 110 kJ/m3的单辊快淬钕铁硼永磁粉。

与048233A对应的字符型牌号为P-NdFeB100/64A，P表示快淬磁粉，NdFeB表示钕铁硼材料，100表示该快淬钕铁硼磁粉的最大磁能积范围值的中间值为100 kJ/m3，64表示该快淬钕铁硼磁粉的内禀矫顽力范围值的最小值为640 kA/m，A表示单辊快淬。

5 要求

5.1 主要磁性能

产品在23℃士3℃下的主要磁性能应符合表1的规定。如需方有特殊要求，供需双方可另行商定。

表1

| 材料 |  |  | 主要磁性能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 牌号 |  | 剩余磁感应强度 Br (T) | 内禀矫顽力 HcJ (kA/m) | 磁感应强度矫顽力 HcB (kA/m) | 最大磁能积 （BH）max (kJ/m3) |
|  | 数字型 | 字符型 |  |  |  |  |
| L | 048221A | P-NdFeB64/20A | 0.90 ~ 1.05 | 200 ~ 280 | 160 ~ 200 | 60 ~ 68 |
|  | 048222A | P-NdFeB63/28A | 0.82 ~ 0.88 | 280 ~ 500 | 200 ~ 400 | 54 ~ 72 |
|  | 048223A | P-NdFeB126/50A | 0.90 ~ 1.00 | 500 ~ 700 | 400 ~ 490 | 112 ~ 140 |
| M | 048231A | P-NdFeB80/64A | 0.70 ~ 0.78 | 640 ~ 900 | 360 ~ 420 | 76 ~ 84 |
|  | 048232A | P-NdFeB90/64A | 0.77 ~ 0.82 | 640 ~ 900 | 390 ~ 460 | 84 ~ 96 |
|  | 048233A | P-NdFeB100/64A | 0.80 ~ 0.89 | 640 ~ 900 | 410 ~ 510 | 96 ~ 110 |
|  | 048234A | P-NdFeB120/64A | 0.86 ~ 0.90 | 640 ~ 820 | 530 ~ 570 | 110 ~ 128 |
|  | 048235A | P-NdFeB126/75A | 0.89 ~ 0.92 | 750 ~ 850 | 510 ~ 580 | 120 ~ 134 |
| H | 048241A | P-NdFeB95/100A | 0.75 ~ 0.82 | 1035~1430 | 430 ~ 510 | 84 ~ 104 |
|  | 048242A | P-NdFeB110/93A | 0.82 ~ 0.85 | 930 ~ 1080 | 480 ~ 580 | 104 ~ 120 |
| M | 048231B | P-NdFeB86/64B | 0.73 ~ 0.76 | 640 ~ 800 | 400 ~ 460 | 80 ~ 92 |
| H | 048241B | P-NdFeB84/90B | 0.70 ~ 0.76 | 900 ~ 1100 | 380 ~ 460 | 76 ~ 92 |
| 注1：国际单位制（IS）与电磁单位制（CGSM）的换算关系为： 1 T \s\do-3(∧) 104 Gs， 1 A/m \s\do-3(∧) 4 ×10-3 Oe，1 J/m3 \s\do-3(∧) 4 ×10 Gs·Oe 注2： 磁性能检验结果的数值修约按GB/T 8170的规定进行。 |  |  |  |  |  |  |

5.2  粒度

5.2. 1  单辊快淬钕铁硼永磁粉产品粒度范围为53 m ~ 420 m，但允许粒度大于420 m的比例不超过产品总重量的0.1%；粒度小于53 m的比例不超过产品总重量的15%。如需方有特殊要求，供需双方可另行商定。

5.2.2  雾化快淬钕铁硼永磁粉产品粒度范围为10 m ~ 115 m，但允许粒度大于115m的比例不超过产品总重量的0.1%；粒度小于10m的比例不超过产品总重量的1%。如需方有特殊要求，供需双方可另行商定。

5.3 外观

快淬钕铁硼永磁粉呈银白色，产品应洁净、无可见锈斑及夹杂物。

5.4 辅助磁性能及其他理化性能

产品的辅助磁性能及其他理化性能参见附录A (资料性附录)，仅供用户使用参考。如需方有特殊要求，供需双方可另行商定。

5.5 主要成分、工艺及应用

材料的主要成分、生产工艺及应用参见附录B (资料性附录)，仅供用户使用参考，不作为验收和拒收的依据。

6 试验方法

6.1 主要磁性能

6.1.1 产品的主要磁性能采用满足精度要求的振动样品磁强计检测，试验方法参见附录C (资料性附录)。

6. 1.2 经供需双方商定也可将磁粉制成磁体进行检测，磁体测试样品要求为: 粘结剂质量分数为2.5%、密度()为6. 00 g/cm3±0. 05 g/cm3、尺寸为10 mm10 mm；试验方法按GB/T 3217规定进行。磁粉对应磁体牌号测试样品的主要磁性能值见附录D (规范性附录)。

6.2 粒度

产品粒度试验方法按GB/T 1480规定进行。

6.3 外观质量

产品外观质量采用10倍率放大镜检测。

7 检验规则

7.1 检查和验收

7.1.1 产品由供方质量技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

7.1.2 需方可对收到的产品按本标准规定进行检验。如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起的1个月内向供方书面提出，由供需双方协商解决；如超过1个月未提出质量异议的，则视同验收合格。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

7.2 组批

每批产品应由同一牌号、同一生产工艺的产品组成。

7.3 检验项目

每批产品出厂前应进行主要磁性能、粒度、外观的检验。其他性能由供方根据生产情况进行定期检测或抽检。

7.4 取样

每批产品仲裁取样件数按表2规定进行。每件取样50g，样品需密封包装。

表2

| 每批件数 | 1 | 2 ~ 10 | 11 ~60 | 61 ~ 100 | 101 ~ 150 | > 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7.5 检验结果判定

产品的磁性能、粒度、外观质量等检验项目结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，若仍有结果不合格，则判该批产品为不合格。

8 标志、包装、运输、贮存、质量证明书

8.1 标志、包装

每个产品的包装物表面均应附标识，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称

- 产品牌号；

- 批号、毛重、净重；

- 出厂日期。

8.1.2   产品应密封包装并符合运输和贮存的相应规定；每件产品净重不超过25 kg，如需方有特殊要求，供需双方可另行商定。

8.2 运输、贮存

产品在运输过程中应小心轻放、防火、防撞击、防潮，必要时附相关标识。贮存应放置于通风良好、干燥、无腐蚀气氛的场所。

8.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、产品牌号；

c) 批号；

d) 粉末净重；

e) 各检验项目结果和供方质量技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 检验日期；

h) 出厂日期。

附录A

(资料性附录)

快淬钕铁硼永磁粉的辅助磁性能及其他理化性能

快淬钕铁硼永磁粉辅助磁性能及其他理化性能的典型值见表A. 1，供使用参考。

表A.1

| 性能参数 | 单位 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| 剩余磁感应强度温度系数 (Br) | （%/C） | -0.11 |
| 内禀矫顽力温度系数 (HcJ) | （%/C） | -0.40 |
| 居里温度 Tc | （C） | 305 ~ 330 |
| 最高工作温度 TW （L/D=0.7的圆柱形磁体（P=2），工作时间 t = 2小时，不可逆损失=5%的对应温度） | （C） | 120 ~ 140 |
| 最高工艺温度 TP （在空气中加热时间 t = 1小时，剩余磁感应强度Br不可恢复损失=2%的对应温度） | （C） | 200 |
| 松装密度 P | (g/cm3) | 2.5 |
| 氧质量分数 | (ppm) | 600 |
| 理论密度  | (g/cm3) | 7.64 |
| 注1：(Br) 和(HcJ)测量的温度范围是 25C ~ 125C，但并不表明快淬钕铁硼磁粉只可以在此范围内使用。 注2：产品辅助磁性能及最高工作温度TW、最高工艺温度TP试验方法按GB/T 3217规定进行。 注3：产品松装密度P试验方法按GB/T 1479规定进行。 注4：产品氧质量分数试验方法按GB/T 5158.4规定进行（建议采用热导法）。 |  |  |

附图：Br和HcJ饱和趋势图

图A.1

附录B

(资料性附录)

快淬钕铁硼永磁粉的化学成分、生产工艺及应用

B.1 快淬钕铁硼永磁粉的化学成分

快淬钕铁硼永磁粉主要化学成分为稀土(RE)、铁(Fe)、硼(B)。其中稀土主要为金属钕(Nd)，为了获得不同性能可用镝(Dy)、镨(Pr)、镧（La）、铈（Ce）等其他稀土金属部分或全部替代；铁也可被钴(Co)、锆(Zr)、钒(V)、铌(Nb)、铝(Al)等其他金属部分替代。

B.2 快淬钕铁硼永磁粉的生产工艺

快淬钕铁硼永磁粉产品的典型工艺为：首先将金属钕(Nd)、铁(Fe)、硼铁合金(B-Fe)等原材料熔炼成合金，合金再经过重熔并通过快速凝固工艺制成快淬粉末，粉末经过晶化处理制成最终的磁粉产品。目前典型的快速凝固工艺有单辊快淬和雾化快淬两种。

B.3 快淬钕铁硼永磁粉的应用

B.3.1   单辊快淬钕铁硼永磁粉适用于模压成型、注塑成型、挤压成型和压延成型等工艺制造粘结磁体，雾化快淬钕铁硼永磁粉适用于注塑成型及挤压成型等工艺制造粘结磁体。

B.3.2   快淬钕铁硼粘结磁体适用于直流无刷电机、有刷电机、步进电机、主轴电机和传感器等，可广泛应用于电子信息、通信、仪表、办公自动化、医疗器械、汽车等领域。

附录C

(资料性附录)

振动样品磁强计测量各向同性快淬钕铁硼永磁粉主要磁性能试验方法

C.1 样品的制备方法及试验程序

C.1.1   用精度为0.1 mg的电子天平测出待测磁粉的试样管质量(m管)。

C.1.2   将适量磁粉装入试样管中压实、要求表面压平，然后一起进行称量，测出磁粉质量与试样管质量之和(m管+粉)，根据试样管质量(m管)、磁粉质量与试样管质量之和(m管+粉)计算出磁粉质量(m粉)。

C.1.3   将502胶滴入装有磁粉的试样管中，对磁粉进行粘固，然后把试样管放入压样机中，将封口铜片平行压入试样管端面，防止测量时磁粉随磁场转动。

C.1.4   待磁粉干固后，将试样管放入充磁机中，沿轴向用oH ≈ 4.5 T脉冲磁场磁化。

C.1 5   将试样管放入振动样品磁强计测量支架上，磁化方向与测量磁场方向一致，输入试样的类型、磁粉的质量(m粉)、磁粉的密度()及退磁因子(N)的数值，进行退磁曲线测量。

C.2 退磁因子N的确定

根据样品的直径(D)、长度(L)、磁粉的形貌及粒度，确定其退磁因子(N)。

附录 D

(规范性附录)

快淬钕硼永磁粉对应磁体测试样品23℃±3℃下的主要磁性能

快淬钕铁硼永磁粉磁粉对应磁体牌号测试样品在23℃±3℃下的主要磁性能值见表D.1。

表D. 1

| 材料 |  |  | 主要磁性能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 牌号 |  | 剩余磁感应强度 Br (T) | 内禀矫顽力 HcJ (kA/m) | 磁感应强度矫顽力 HcB (kA/m) | 最大磁能积 （BH）max (kJ/m3) |
|  | 数字型 | 字符型 |  |  |  |  |
| L | 048221A | B-NdFeB52/20A | 0.78 ~ 0.88 | 200 ~ 280 | 160 ~ 200 | 48 ~ 56 |
|  | 048222A | B-NdFeB50/28A | 0.65 ~ 0.70 | 280 ~ 500 | 200 ~ 320 | 44 ~ 56 |
|  | 048223A | B-NdFeB87/50A | 0.69 ~ 0.77 | 500 ~ 700 | 380 ~ 470 | 78 ~ 96 |
| M | 048231A | B-NdFeB52/64A | 0.54 ~ 0.60 | 640 ~ 900 | 320 ~ 380 | 48 ~ 56 |
|  | 048232A | B-NdFeB60/64A | 0.59 ~ 0.64 | 640 ~ 900 | 340 ~ 420 | 56 ~ 64 |
|  | 048233A | B-NdFeB70/64A | 0.60 ~ 0.70 | 640 ~ 900 | 360 ~ 460 | 64 ~ 74 |
|  | 048234A | B-NdFeB80/64A | 0.68 ~ 0.70 | 640 ~ 820 | 380 ~ 490 | 74 ~ 90 |
|  | 048235A | B-NdFeB93/75A | 0.70 ~ 0.76 | 750 ~ 850 | 460 ~ 500 | 88 ~ 98 |
| H | 048241A | B-NdFeB62/100A | 0.58 ~ 0.62 | 1035~1430 | 380 ~ 440 | 56 ~ 68 |
|  | 048242A | B-NdFeB80/93A | 0.65 ~ 0.68 | 930 ~ 1080 | 440 ~ 500 | 72 ~ 88 |
| M | 048231B | B-NdFeB54/64B | 0.55 ~ 0.58 | 640 ~ 800 | 350 ~ 400 | 50 ~ 58 |
| H | 048241B | B-NdFeB53/90B | 0.54 ~ 0.58 | 900 ~ 1100 | 340 ~ 420 | 48 ~ 58 |
| 注： 磁性能检验结果的数值修约按GB/T 8170的规定进行。 |  |  |  |  |  |  |