ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—201×

铈 镁 合 金

Cerium-magnesium alloy

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前     言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院长春应用化学研究所、临江市东锋有色金属有限公司、东莞宜安科技股份有限公司。

本标准主要起草人：张德平、赵海东、孟健、李涛、牛晓东、李杨德、孙伟、邱鑫、田政。

铈镁合金

1   范围

本标准规定了铈镁合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于电解法、熔配法及还原法生产的铈镁合金，主要用于生产汽车发动机缸体、变速箱壳体耐热部件、战斗机机翼与飞机蒙皮等高强耐热稀土镁合金的主要添加元素。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690.1 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法  高频-红外吸收法测           定碳、硫量

GB/T 17803   稀土产品牌号表示方法

GB XXXXX  稀土产品的包装、标志、运输和贮存

- 要求

3.1产品分类

- 产品按化学成分分为CeMg–30A、CeMg–30B、CeMg–25A、CeMg–25B、CeMg–20A、CeMg–20B六个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803的规定。

3.2化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商。

表1

| 产品 牌号 | 数字牌号 |  | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RE | Mg | Y/RE 不小于 | 杂 质 含 量， 不大于 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 稀土杂质/RE | 非 稀 土 杂 质 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Si | Fe | Al | Cu | Ni | C |
| CeMg-30A | 025030A | 30±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.04 |
| CeMg-30B | 025030B | 30±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| CeMg-25A | 025025A | 25±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.04 |
| CeMg-25B | 025025B | 25±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| CeMg-20A | 025020A | 20±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.04 |
| CeMg-20B | 025020B | 20±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |

3.4 外观

3.4.1产品为铸态合金。

3.4.2产品表面及其断口均呈银灰色，应洁净，无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1 化学成分试验方法

4.1.1产品中稀土总量的分析方法参照供方现行有效化学分析方法进行；

4.1.2产品中碳的分析方法按GB/T 12690.1的规定进行。

4.1.3产品中其他稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按供方现行方法进行。

4.2 外观质量

产品的外观用目视检查。

4.3 数值修约

数值修约按GB/T 8170的规定进行。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5 检验结果的判定

5.5.1化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格项，则判该批产品为不合格。

5.5.2产品外观质量不合格，则直接判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

产品的标志、包装、运输、贮存及质量证明书应符合GB xxxxx的规定。