ICS

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 716.7—××××

黒铜化学分析方法

第7部分：铂量和钯量的测定

火试金富集-电感耦合等离子体

发射光谱法

Methods for chemical anaiysis of low grade blister —

Part x:Dtermination of platinum content and palladnum comtent —

Fire assay collection-inductively coupled plasma atomic

Emission spectrometric methods

（预审稿）

××××-××-××实施

××××-××-××发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前言

YS/T 716-XXXX《黒铜化学分析方法》共分为7各部分：

—— 第1部分：铜量的测定 硫代硫酸钠滴定法;

—— 第2部分：金量和银量的测定 火试金法

—— 第3部分：铋、镍、铅、锑和锌量的测定 火焰原子吸收光谱法

—— 第4部分：砷量的测定 碘量法

—— 第5部分：锡量的测定 碘酸钾滴定法

—— 第6部分：砷、铋、镍、铅、锑、锡、锌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

—— 第7部分：铂量和钯量的测定 火试金富集-电感耦合等离子体发射光谱法

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分为YS/T 716的第7部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：山东恒邦冶炼股份有限公司

本部分参加起草单位：北京矿冶研究总院测试研究所、紫金矿业集团股份有限公司、江铜集团贵溪冶炼厂、广东省工业技术研究院、铜陵有色金属集团控股有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、浙江富冶集团有限公司检测中心、中铝洛阳铜业有限公司

本部分主要起草人：

黑铜化学分析方法

第X部分： 铂量和钯量的测定

火试金富集-电感耦合等离子体发射光谱法

1 范围

本部分规定了黑铜中铂和钯含量的测定方法。

本部分适用于黑铜中铂钯含量的测定。测定范围：铂2.00～40.00g/t；钯2.00～180.00g/t。

2 方法提要

试料经配料、熔融，获得适当质量的含有贵金属的铅扣，通过灰吹将贵金属富集于合粒中。合粒经硝酸、盐酸溶解后，在稀盐酸介质中，利用电感耦合等离子体发射光谱仪测定黒铜中的铂量和钯量。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1无水碳酸钠 （工业纯，粉状）。

3.2 氧化铅 （工业纯，粉状，不含铂钯）。

3.3 二氧化硅（工业纯，粉状）。

3.4 硼砂 （工业纯，粉状）。

3.5 面粉。

3.6硝酸银溶液 (10g/L)。

3.7冰乙酸（1+3）。

3.8混合酸：1体积硝酸和3体积盐酸混匀，现用现配。

3.9 盐酸（ρ=1.19g/mL）。

3.10盐酸 （1+19）。

3.11硝酸 （1+4）。不含氯离子。

3.12铂标准贮存溶液：称取0.1000g铂（≥99.99%）于100mL烧杯中，加入20mL混合酸（3.8），加热溶解后，加入5滴200g/L的氯化钠溶液，于水浴上蒸至近干，加入20mL盐酸（3.9）溶解，移入100mL容量瓶，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铂。

3.13钯标准贮存溶液：称取0.1000g钯（≥99.99%）于100mL烧杯中，加入20mL混合酸（3.8），加热溶解后，加入5滴200g/L的氯化钠溶液，于水浴上蒸至近干，加入20mL盐酸（3.9）溶解，移入100mL容量瓶，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钯。

3.14 铂、钯标准混合溶液：分别取上述铂标准贮存溶液（3.12）和钯标准贮存溶液（3.13）各10.00mL于100mL容量瓶中，用盐酸（3.10）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铂、100μg钯。

4  仪器设备

4.1天平：感量0.001g。

4.2试金炉：最高加热温度1300℃。

4.3 试金坩埚：材质为耐火粘土，容积约300mL。

4.4镁砂灰皿：顶部内径约35mm，底部外径约40mm，高30mm，深约17mm。

4.5瓷坩埚：容积为30mL。

4.6 铸铁模。

4.8 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-AES）。

5 试样

试样粒径如不能全部小于0.44mm。可分为筛上、筛下两部分，筛上部分粒径不大于2mm，筛下部分粒径不大于0.44mm。

6 分析步骤

6.1 试料

每份称取5g试样，精确至0.001g。如样品分筛上、筛下，按其筛分后的质量合比称取试样。

独立进行（至少）二次测定，取其平均值。

6.2空白试验

随同试样做空白试验

6.3火试金富集

6.3.1 配料

根据试料的化学组成及试料量。按下列原则于粘土坩埚中进行配料并搅拌均匀，滴加1mL硝酸银溶液(3.6)作灰吹保护剂,覆盖10mm覆盖剂。

碳酸钠：40g

氧化铅：200g

硼砂：10g

二氧化硅：20g

面粉：3.5g（可依据试样还原力适当增减面粉加入量）

注1：覆盖剂：碳酸钠+硼砂=2+1

6.3.2熔融

将配好料的坩埚置于900℃的试金炉中，关闭炉门。待炉温稳定后，在50～60min内升温至1150℃，保温5min出炉。将坩埚平稳地旋动数次，并在铁板上轻轻敲击2～3下，小心将熔融物倒入已预热的铸铁模中。冷却后使铅扣与熔渣分离，将铅扣锤成立方体，称重，使铅扣保持在30～40g。

6.3.3 灰吹

将铅扣放入已在900℃试金炉中预热30min的灰皿中，关闭炉门1～2min，待熔铅脱膜后将炉门半开，控制炉温在900℃进行灰吹，当合粒出现闪光后，灰吹结束。将灰皿移至炉门口，稍冷后放入灰皿盘中。

6.4溶解测定

6.4.1 溶解

用医用止血钳取出合金颗粒置于瓷坩埚中，加10mL冰乙酸（3.7），加热微沸10min，倾出溶液并洗净合粒，烤干，用小锤子将合粒砸成0.2～0.3mm的小薄片。

将合粒薄片置于100mL烧杯中，加入25mL硝酸（3.11），盖表面皿低温加热溶至银完全溶解（约20min）；加入15mL盐酸（3.9），蒸至湿盐状；取下冷却，用盐酸（3.10）吹洗表面皿和烧杯，加热溶解至微沸，取下冷却。用盐酸（3.10）将样品移入100mL容量瓶中，以盐酸（3.10）稀释至刻度，混匀。静置后取上清液或干过滤进行测定。

6.4.2 测定

在电感耦合等离子体发射光谱最佳条件下，选择铂的分析谱线214.423nm，钯的分析谱线340.458nm，测量试液中铂钯的谱线强度，从工作曲线上确定铂钯的浓度。

6.4.3 工作曲线的绘制。

移取0.00mL、0.50mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL、10.00mL铂钯标准混合溶液(3.14)置于一组100mL的容量瓶中，用盐酸（3.10）定容,混匀。按6.4.2的仪器条件，以“零”浓度溶液调零，测定铂钯的谱线强度，以浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，分别绘制铂钯工作曲线。

7分析结果计算

铂钯的含量以质量分数、计，数值以g/t表示，按公式（1）（2）分别计算：

…………………（1）

…………………（2）

式中：

— 从工作曲线上查出的铂的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

— 从工作曲线上查出的钯的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

—  从工作曲线上查出的空白的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

— 测定试液体积，单位为毫升（mL）；

— 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1  重复性限

| wPt/（g/t） | 2.58 | 4.19 | 6.87 | 17.07 | 28.71 | 40.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/（g/t） | 0.28 | 0.30 | 0.66 | 0.87 | 0.93 | 1.67 |
| wPd/（g/t） | 2.35 | 4.58 | 34.32 | 60.40 | 89.91 | 177.34 |
| r/（g/t） | 0.29 | 0.34 | 1.59 | 2.02 | 3.63 | 7.25 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按以下表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  再现性限

| wPt/（g/t） | 2.58 | 4.19 | 6.87 | 17.07 | 28.71 | 40.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/（g/t） | 0.49 | 0.60 | 1.08 | 0.96 | 1.03 | 2.22 |
| wPd/（g/t） | 2.35 | 4.58 | 34.32 | 60.40 | 89.91 | 177.34 |
| R/（g/t） | 0.47 | 0.47 | 3.25 | 5.44 | 8.56 | 14.72 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。