ICS 73.060.10

D 31

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

重有色冶金炉窑热平衡的测定与计算

(铜底吹炉)

Methods of determination and calculation of heat

Balance in metallurgical furnaces for heavy non-ferrous metals

(Copper Bottom-Blown Furnace)

（审定稿）

（2015.1.24）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

中华人民共和国工业和信息化部　发布

前 言

本部分按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：东营方圆有色金属有限公司。

本标准参加起草单位：中南大学。

本标准主要起草人员：

重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法

（铜底吹炉）

1 适用范围

本标准规定了铜底吹炉热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目与方法、物料平衡、热平衡、主要能耗指标、热平衡测定结果分析与改进建议。本标准适用于铜底吹炉的热平衡测定和计算。

2 引用标准

GB/T 2586-1991 《热量单位、符号与换算》

GB/T 2587-2009 《用能设备能量平衡通则》

GB/T 2588-2000 《设备热效率计算通则》

GB/T 17357-2008 《设备及管道绝热层表面热损失现场测定热流计法和表面温度法》

3 热平衡测定与计算基准

3.1 基准温度与压力

基准温度采用当地大气温度。

基准压力为1个标准大气压，即101325帕（Pa）。

3.2 热平衡测定体系

以铜底吹炉为热平衡体系，物料平衡和热平衡从入炉物料、入炉富氧空气至铜锍口、渣口、余热锅炉烟气出口为止，炉门及炉体冷却介质从冷却部件入口至出口。

3.3 计算单位

物料平衡计算单位采用kg/h，热平衡计算单位采用kJ/h。

4 设备概况与生产工艺流程

4.1 设备工艺流程和测试体系

铜底吹炉设备概况按表1填写。

表1 ×××工厂×××设备概况

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉子规格（端面直径×长） | m×m |  |
| 2 | 熔池深度 | m |  |
| 3 | 风口数量 | 个 |  |
| 4 | 风口直径 | mm |  |
| 5 | 风口总面积 | mm2 |  |
| 6 | 平均日出铜锍量 | t/日 |  |
| 7 | 上次大修日期 |  |  |
| 8 | 年运转率 | % |  |

4.2 生产流程示意图

空气

蒸汽

给水

沉降烟尘

电场烟尘

烟气

送制酸

烟气

电收尘器

余热锅炉

排污水

冷料

熔剂

铜精矿

氧气

铜底吹炉

铜锍

炉渣

铜底吹炉工艺流程如图1所示。

图1 铜底吹炉工艺流程示意图

5   热平衡测定条件

5.1 测试期间生产工艺条件

在正常生产条件下，炉况相对稳定，无设备故障，各项技术参数正常时进行测定。

5.2 测试时间

测定单元不少于两个，每个单元为8小时。

5.3 测定前运行技术参数

铜底吹炉测定前一个月正常运行的技术参数按表2填写。

表2  xxxx年xx月炉子正常运行的技术参数

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本炉期已生产天数 |  | 天 |  |
| 2 | 铜精矿 | 加料量 | t/h |  |
| 3 | 冷料 | 加料量 | t/h |  |
| 4 | 熔剂 | 加料量 | t/h |  |
| 5 | 入炉富氧空气 | 流量 | Nm3/h |  |
|  |  | 氧浓度 | % |  |
|  |  | 氧气量 | Nm3/h |  |
| 6 | 铜锍 | 产出量 | t/h |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  |
| 7 | 炉渣 | 产出量 | t/h |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  |
| 8 | 余热锅炉出口烟气 | 排烟量 | Nm3/h |  |
| 9 | 余热锅炉蒸汽 | 产出量 | t/h |  |
|  |  | 温度 | ℃ |  |
| 10 | 炉膛压力 |  | Pa |  |
| 11 | 炉膛温度 |  | ℃ |  |
| 12 | 渣率 |  | % |  |
| 13 | 烟尘率 |  | % |  |
| 14 | 铜直收率 |  | % |  |

6  测定项目和方法

按表3的要求进行热平衡测试。

表3 热平衡测定项目与方法

| 测定项目 |  |  | 符号 | 单位 | 测点位置 | 测定仪器 | 测定 频率 | 取值原则 | 测定数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 大气条件 | 环境 温度及湿度 | 温度 | th | ℃ | 炉子周围 | 湿温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  |  | 湿度 | h | % |  |  |  | 算术平均 |  |
|  | 大气压力 |  | P | Pa | 室外 | 大气压力计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 大气温度 |  | te | ℃ |  | 温湿度计 |  |  |  |
|  | 大气湿度 |  | e | % |  |  |  |  |  |
| 入炉物料 | 1、混合物料（铜精矿、溶剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m1 | kg/h | 加料仓 | 计量秤 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t1 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 |  | w1 | % |  | 水份分析仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S等 |
|  | 物相成份 |  |  | % |  | 物相分析仪 |  |  |  |
|  | 2、冷料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m2 | kg/h | 加料仓 | 计量秤 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t2 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 |  | w2 | % |  | 水份分析仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % |  | 化学分析 | 2次/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S等 |
|  | 物相成份 |  |  | % |  | 物相分析仪 |  |  |  |
| 入炉富氧空气 | 入炉气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  | Vk | Nm3/h |  | 计算 |  |  |  |
|  | 压力 |  | Pk | Pa |  | 计算 |  |  |  |
|  | 温度 |  | tk | ℃ |  | 由入炉空气、氧气参数计算 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 氧气浓度 |  | ck | % |  | 由入炉空气、氧气参数计算 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 1、入炉空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  | Vk1 | Nm3/h | 空气总管 | 流量计 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 压力 |  | Pk1 | Pa |  | 压力表 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | tk1 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 2、入炉氧气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  | Vo | Nm3/h | 氧气总管 | 流量计 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 压力 |  | Po | Pa |  | 压力表 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | to | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
| 出炉物料 | 1、铜锍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m'1 | kg/h | 铜锍 钢包 | 吊车秤 或地中衡 | 1次/包 | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t'1 | ℃ | 锍口 | 快速热电偶 | 2次/包 | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S等 |
|  | 物相成份 |  |  |  |  | 物相分析仪 |  |  |  |
|  | 2、炉渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m'2 | kg/h | 渣包 | 吊车秤 或地中衡 | 1次/包 | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t'2 | ℃ | 渣口 | 热电偶 | 1次/包 | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % | 放渣 溜槽 | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S等 |
|  | 物相成份 |  |  |  |  | 物相分析仪 |  |  |  |
| 烟气与烟尘 | 1、底吹炉出口（余热锅炉进口）烟气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  | Vy | Nm3/h | 余热锅炉进口 | 测算 |  |  |  |
|  | 温度 |  | ty | ℃ |  | 铂铑-铂 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 含水率 |  | wy | % |  | 烟尘平行采样仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 干烟气成份 |  |  | % |  | 烟尘平行采样仪/奥式气体分析仪 | 1次/2h | 算术平均 | N2、SO2、O2等 |
|  | 2、余热锅炉出口烟气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流量 |  | V'y | Nm3/h | 余热锅炉出口 | 烟尘平行采样仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t'y | ℃ |  |  |  | 算术平均 |  |
|  | 含水率 |  | w'y | % |  |  | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 干烟气成份 |  |  | % |  | 烟尘平行采样仪/奥式气体分析仪 | 1次/2h | 算术平均 | N2、SO2、O2等 |
|  | 3、余热锅炉沉降烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m'3 | kg/h | 余热锅炉下灰口 | 地中衡 | 累计 | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t'3 | ℃ |  | 热电偶 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 元素成份 |  |  | % |  | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 |  |
|  | 物相分析 |  |  |  |  | 物相分析仪 |  | 算术平均 |  |
|  | 4、余热锅炉烟气带走烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含尘浓度 |  | du | g/Nm3 | 余热锅炉出口 | 烟尘平行采样仪 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t'4 | ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 元素成份 |  |  | % | 电场下灰口 | 化学分析 | 2个混合样/单元 | 算术平均 | Cu、Fe、S等 |
|  | 物相分析 |  |  | % |  | 物相分析仪 |  | 算术平均 |  |
| 表 面 散 热 及 冷 却 | 1、底吹炉表面散热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炉体表面积 |  | A1 | m2 |  | 查图纸/实测 |  |  |  |
|  | 炉体表面温度 |  | th1 | ℃ | 炉体表面多点测试 | 低温红外枪/表面热电偶 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 2、余热锅炉表面散热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炉顶表面积 |  | A4 | m2 |  | 查图纸/实测 |  |  |  |
|  | 炉顶表面温度 |  | th4 | ℃ | 余热锅炉炉顶 | 低温红外枪/表面热电偶 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 侧壁表面积 |  | A5 | m2 |  | 查图纸/实测 |  |  |  |
|  | 侧壁表面温度 |  | th5 | ℃ | 余热锅炉侧壁 | 低温红外枪/表面热电偶 | 1次/2h | 区域平均 |  |
|  | 3、冷却水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进水量 |  | mw | kg/h | 进水管 | 流量计 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 进水温度 |  | tw1 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 出水温度 |  | tw2 | ℃ | 回水管 | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
| 余 热 锅 炉 | 1、余热锅炉给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给水质量 |  | mg | kg/h | 进水管 | 流量计 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 给水温度 |  | tg | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 给水压力 |  | Pg | Pa |  | 压力计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 2、蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m'g1 | kg/h | 蒸汽管 | 流量计 | 连续测 | 算术平均 |  |
|  | 温度 |  | t' g1 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 压力 |  | P' g1 | Pa |  | 压力表 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 3、排污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量 |  | m'g2 | kg/h | 排污 水口 | 计量秤 | 1次/2h | 算术平均 |  |
|  | 排污水温度 |  | t'g2 | ℃ |  | 温度计 | 1次/2h | 算术平均 |  |

7   物料平衡

7.1 物料平衡计算

7.1.1 底吹炉物料平衡计算

底吹炉物料平衡计算按表4填写。

表4 物料平衡计算

| 序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 入炉物料质量 | mL | kg/h | mL =m1+m2 |  |
|  | 混合物料质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 冷料质量 | m2 | kg/h | 实测数据 |  |
| 2 | 入炉气体质量 | mk | kg/h | mk = m1k+ mo |  |
|  | 空气质量 | m1k | kg/h | m1k =Vk1·ρk |  |
|  | 空气流量 | Vk1 | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 空气密度 | ρk | kg/Nm3 | 查表 |  |
|  | 氧气质量 | mo | kg/h | mo =Vo·ρo |  |
|  | 氧气流量 | Vo | Nm3/h | 实测数据 |  |
|  | 氧气密度 | ρo | kg/Nm3 | 查表 |  |
| 3 | 漏风质量 | mF | kg/h | 计算 |  |
|  | 漏风流量 | VL | Nm3/h | 测算 |  |
|  | 收入项之和 | Σm | kg/h | Σm= mL+mk+ mF |  |
| 二、支出项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜锍质量 | m'1 | kg/h | 实测数据 |  |
| 2 | 炉渣质量 | m'2 | kg/h | 实测数据 |  |
| 3 | 底吹炉 出口烟气质量 | my | kg/h | my = Σmi |  |
|  | 烟气中i成份质量 | mi | Nm³/h | mi= Vy·ayi·ρyi |  |
|  | 烟气中i成份含量 | ayi | % | 实测数据 |  |
|  | 烟气中i成份密度 | ρyi | kg/Nm³ | 查表 |  |
| 4 | 烟尘质量 | myc | kg/h | myc = m'3+m'4 |  |
|  | 沉降烟尘质量 | m'3 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 余热锅炉出口烟气带走烟尘质量 | m'4 | kg/h | m'4=V'y·du/1000 |  |
|  | 余热锅炉出口烟尘浓度 | du | g/Nm3 | 实测数据 |  |
| 5 | 差值 | Δm' | kg/h | Δm'=Σm-m'1-m'2-my-myc |  |
|  | 支出项之和 | Σm' | kg/h | Σm'= m'1+m'2+my+myc+Δm' |  |

7.1.2 余热锅炉物料平衡计算

按照表5规定进行余热锅炉物料平衡计算。

表5 余热锅炉物料平衡计算

| 序号 | 项目 | 符号 |  | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收入项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 余热锅炉进口烟气质量 | my | kg/h |  | my = Σmi |  |
|  | 烟气中i成份质量 | mi | Nm³/h |  | mi= Vy·ayi·ρyi |  |
|  | 烟气中i成份含量 | ayi | % |  | 实测数据 |  |
|  | 烟气中i成份密度 | ρyi | kg/Nm³ |  | 查表 |  |
| 2 | 余热锅炉进口烟尘质量 | myc | kg/h |  | myc= m'3 + m'4 |  |
| 3 | 余热锅炉给水量 | mg | kg/h |  | 实测数据 |  |
| 4 | 漏风质量 | m'F | kg/h |  | 测算 |  |
|  | 漏风流量 | V'L | Nm3/h |  | 测算 |  |
|  | 收入项之和 | Σm | kg/h |  | Σm= my +myc+mg+ m'F |  |
| 二、支出项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 余热锅炉出口烟气质量 | m'y |  | kg/h | m'y = Σm'i |  |
|  | 烟气中i成份质量 | m'i |  | Nm³/h | m'i= V'y·a'yi·ρ'yi |  |
|  | 烟气中i成份含量 | a'yi |  | % | 实测数据 |  |
|  | 烟气中i成份密度 | ρ'yi |  | kg/Nm³ | 查表 |  |
| 2 | 沉降烟尘质量 | m'3 |  | kg/h | 实测数据 |  |
| 3 | 余热锅炉出口烟气带走烟尘质量 | m'4 |  | kg/h | m'4=V'y·du/1000 |  |
| 4 | 蒸汽质量 | m'g1 |  | kg/h | 实测数据 |  |
| 5 | 排污水质量 | m'g2 |  | kg/h | 实测数据 |  |
| 6 | 差值 | Δm' |  | kg/h | Δm'=Σm-(m'y+m'3+m'4+m'g1+m'g2) |  |
| 7 | 支出项之和 | Σm' |  | kg/h | Σm′= m'y+m'3+m'4+m'g1+m'g2+Δm' |  |

7.2   物料平衡表

7.2.1 底吹炉物料平衡表

将底吹炉物料质量的测定和计算结果填入表6。

表6 底吹炉物料平衡表

| 物料收入 |  |  |  | 物料支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 |  | 符号 | 项目 | 数值 |  |
|  |  | kg/h | % |  |  | kg/h | % |
| ml | 混合物料质量 |  |  | m'1 | 铜锍质量 |  |  |
| m2 | 冷料质量 |  |  | m'2 | 炉渣质量 |  |  |
| mk | 入炉气体质量 |  |  | my | 烟气质量 |  |  |
| mF | 漏风质量 |  |  | m'yc | 烟尘质量 |  |  |
|  |  |  |  | Δm' | 差 值 |  |  |
| Σm | 合 计 |  | 100 | Σm' | 合 计 |  | 100 |

7.2.2 余热锅炉物料平衡表

将余热锅炉物料质量的测定和计算结果填入表7。

表7 余热锅炉物料平衡表

| 物料收入 |  |  |  | 物料支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 |  | 符号 | 项目 | 数值 |  |
|  |  | kg/h | % |  |  | kg/h | % |
| my | 进口烟气质量 |  |  | m'y | 出口烟气质量 |  |  |
| myc | 进口烟尘质量 |  |  | m'3 | 沉降烟尘质量 |  |  |
| mg | 给水质量 |  |  | m'4 | 出口烟尘质量 |  |  |
| mF' | 漏风质量 |  |  | m'g1 | 蒸汽质量 |  |  |
|  |  |  |  | m'g2 | 排污水质量 |  |  |
|  |  |  |  | Δm' | 差 值 |  |  |
| Σm | 合 计 |  | 100 | Σm' | 合 计 |  | 100 |

8 热平衡

8.1 热平衡计算

8.1.1 底吹炉热平衡计算

按表8规定内容和方法进行热平衡计算。

表8底吹炉热平衡计算

| 序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热收入项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 炉料带入物理热 | Q1 | kJ/h | Q1= m1·C1·(t1-te)+ m2·C2·(t2-te) |  |
|  | 混合物料质量 | m1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 混合物料温度 | t1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 混合物料比热 | C1 | kJ/(kg•℃) | 查表 |  |
|  | 冷料质量 | m2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 冷料温度 | t2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 冷料比热 | C2 | kJ/(kg•℃) | 计算 |  |
| 2 | 入炉气体带入物理热 | Q2 | kJ/h | Q2= （m1k+ mF）·Ck·(t1k-te) +m o·Co·(t o -te) |  |
|  | 空气质量 | m1k | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 漏风质量 | mF | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 空气温度 | t1k | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 空气比热 | Ck | kJ/ (kg•K) | 查表 |  |
|  | 氧气质量 | mo | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 氧气温度 | to | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 氧气比热 | Co | kJ/ (kg•K) | 查表 |  |
| 3 | 入炉物料反应放热 | Q3 | kJ/h | Q3= ΣQi |  |
|  | i成分反应放热 | Qi | kJ/h | Qi= mi·ΔHi |  |
|  | i成分质量 | mi | kg/h | 计算 |  |
|  | i成分单位反应热 | ΔHi | kJ/kg | 查表 |  |
|  | 热收入合计 | ΣQ | kJ/h | ΣQ=Q1+Q2+Q3 |  |
| 二、热支出项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜锍带走热 | Q'1 | kJ/h | Q'1= m'1·C'1·(t'1- te) |  |
|  | 铜锍质量 | m'1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 铜锍温度 | t'1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 铜锍比热 | C'1 | kJ/(kg•℃) | 查表 |  |
| 2 | 炉渣带走热 | Q'2 | kJ/h | Q'2= m'2·C'2· (t'2- te) |  |
|  | 炉渣质量 | m'2 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 炉渣温度 | t'2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉渣比热 | C'2 | kJ/(kg•℃) | 查表 |  |
| 3 | 入炉物料反应吸热 | Q'3 | kJ/h | Q'3= ΣQ'i |  |
|  | i成分反应吸热 | Q'i | kJ/h | Q'i = m'i·ΔH'i |  |
|  | i成分质量 | m'i | kg/h | 计算 |  |
|  | i成分单位反应热 | ΔH'i | kJ/kg | 查表 |  |
| 4 | 出口干烟气带走热 | Q'4 | kJ/h | Q'4=·Σmi Cyi·(ty- te) |  |
|  | 干烟气中i成份质量 | mi | kg/h | 测算 |  |
|  | 干烟气中i成份平均比热 | Cyi | kJ/(kg·K) | 查表 |  |
|  | 烟气出口温度 | ty | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 大气温度 | te | ℃ | 实测数据 |  |
| 5 | 烟尘带走热 | Q'5 | kJ/h | Q'5=myc·Cyc·( ty -te) |  |
|  | 烟尘质量 | myc | kg/h | 计算 |  |
|  | 烟尘温度 | ty | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | Cyc | kJ/(kg℃) | 查表 |  |
| 6 | 混合物料水份蒸发吸热 | Q'6 | kJ/h | Q'6=mhs·(ho- hi) |  |
|  | 混合物料含水质量 | mhs | kg/h | mhs= m1·w1 |  |
|  | 入炉水的热焓 | hi | kJ/kg | 计算 |  |
|  | 出口水蒸气的热焓 | ho | kJ/kg | 计算 |  |
| 7 | 其它水份带走热 | Q'7 | kJ/h | Q'7=mqs·(hy- hi) |  |
|  | 冷料、空气、漏风含水质量 | mqs | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 入炉水的热焓 | hi | kJ/kg | 计算 |  |
|  | 出口水蒸气的热焓 | ho | kJ/kg | 计算 |  |
| 8 | 炉体表面散热损失 | Q'8 | kJ/h | Q'8=3.6·K·A·( t1-t2 ) |  |
|  | 炉体表面温度 | t1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉体表面周围环境温度 | t2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉体表面积 | A | m2 | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K | W/( m2h℃) | 计算 |  |
| 9 | 冷却水带走热 | Q'9 | kJ/h | Q'9=mwCw(tw2 - tw1 ) |  |
|  | 冷却水质量 | mw | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 进口温度 | tw1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 出口温度 | tw2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 冷却水比热 | Cw | kJ/(kg℃) | 查表 |  |
| 10 | 测算差值 | ΔQ' | kJ/h | ΔQ'=ΣQ-（Q'1+Q'2+Q'3+ Q'4+Q'5+Q'6+Q'7+Q'8+ Q'9） |  |
|  | 热支出合计 | ΣQ' | kJ/h | ΣQ'=Q'1+Q'2+Q'3+Q'4+Q'5 +Q'6+Q'7+Q'8 + Q'9+ΔQ' |  |

8.1.2 余热锅炉热平衡计算

按表9规定内容进行余热锅炉热平衡计算。

表9 余热锅炉热平衡计算表

| 序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 依据或计算公式 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热收入项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进口烟气带入热 | Q'4 | kJ/h | Q'4=VyCy(ty-te) |  |
| 2 | 进口烟尘带入热 | Q'5 | kJ/h | Q'5=mycCyc( ty -te) |  |
| 3 | 给水带入热 | Qg | kJ/h | Qg=mghg |  |
|  | 给水质量 | mg | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 给水温度 | tg | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 给水压力 | Pg | MPa | 实测数据 |  |
|  | 给水热焓 | hg | kJ/kg | 计算 |  |
| 4 | 烟气水份带入热 | Q'ys | kJ/h | Q'ys= mH2O·hi |  |
|  | 烟气水份质量 | mH2O | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 烟气水份温度 | ti | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟气水份压力 | Pi | MPa | 实测数据 |  |
|  | 烟气水份热焓 | hi | kJ/kg | 计算 |  |
| 5 | 漏风带入热 | Qyl | kJ/h | Qyl=ml'·Ck·(t1k-te) |  |
|  | 漏风质量 | mF' | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 空气温度 | t1k | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 空气比热 | Ck | kJ/ (kg•K) | 查表 |  |
| 5 | 热收入总计 | ΣQ | kJ/h | ΣQ= Q'4+ Q'5+Qg+ Q'ys + Qyl |  |
| 二、热支出项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 余热锅炉出口干烟气带走热 | Q'y | kJ/h | Q'y=∑m'yiC'yi(t'y-te) |  |
|  | 干烟气中i成份质量 | m'yi | kg/h | 查表 |  |
|  | 干烟气中i成份平均比热 | C'yi | kJ/(kg·K) | 查表 |  |
|  | 烟气出口温度 | t'y | ℃ | 实测数据 |  |
| 2 | 沉降烟尘带走热 | Q'c3 | kJ/h | Q'c3= m'3C'c3( t'3-te) |  |
|  | 沉降烟尘质量 | m'3 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 烟尘温度 | t'3 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | C'c3 | kJ/(kg℃) | 查表 |  |
| 3 | 余热锅炉烟气带走烟尘带出热 | Q'c4 | kJ/h | Q'c4= m'4C'c4( t'4-te) |  |
|  | 出口烟尘质量 | m'4 | kg/h | 计算数据 |  |
|  | 烟尘温度 | t'4 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟尘比热 | C'c4 | kJ/(kg℃) | 查表 |  |
| 4 | 蒸汽带走热 | Q'g1 | kJ/h | Q'g1=m'g1h'g1 |  |
|  | 蒸汽质量 | m'g1 | kg/h | 实测数据 |  |
|  | 蒸汽温度 | t'g1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 蒸汽压力 | P'g1 | MPa | 实测数据 |  |
|  | 蒸汽热焓 | h'g1 | kJ/kg | 计算 |  |
| 5 | 排污水带走热 | Q'g2 | kJ/h | Q'g2=m'g2h'g2 |  |
|  | 排污水质量 | m'g2 | kg/h | 实测计算 |  |
|  | 排污水温度 | t'g2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 排污水热焓 | h'g2 | kJ/kg | 计算 |  |
| 6 | 表面散热损失 | Q'b | kJ/h | Q'b =3.6·K'·A'·( t'1-t'2 ) |  |
|  | 炉体表面温度 | t'1 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉体表面周围环境温度 | t'2 | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 炉体表面积 | A' | m2 | 查图纸或实测 |  |
|  | 综合换热系数 | K' | W/( m2h℃) | 计算 |  |
| 7 | 余热锅炉烟气水份带走热 | Q's | kJ/h | Q's = mys h'qs |  |
|  | 烟气水份质量 | mys | kg/h | 见附表5 |  |
|  | 烟气水份温度 | t'i | ℃ | 实测数据 |  |
|  | 烟气水份压力 | P's | MPa | 实测数据 |  |
|  | 烟气水份热焓 | h'qs | kJ/kg | 计算 |  |
| 8 | 测算差值 | ΔQ' | kJ/h | ΔQ'=ΣQ-（Q'y + Q'c3+ Q'c4+ Q'g1+ Q'g2+ Q'b + Q's） |  |
| 9 | 热支出总计 | ΣQ' | kJ/h | ΣQ'= Q'y + Q'c3+ Q'c4+ Q'g1+ Q'g2+ Q'b + Q's+ΔQ' |  |

8.2 热平衡表

8.2.1 底吹炉热平衡表

将底吹炉热平衡计算结果按表10要求填写。

表10  底吹炉热平衡表

| 热收入 |  |  |  | 热支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 |  | 符号 | 项目 | 数值 |  |
|  |  | kJ/h | % |  |  | kJ/h | % |
| Q1 | 炉料带入物理热 |  |  | Q'1 | 铜锍带出热 |  |  |
| Q2 | 入炉气体带入物理热 |  |  | Q'2 | 炉渣带出热 |  |  |
| Q3 | 入炉物料反应放热 |  |  | Q'3 | 入炉物料反应吸热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'4 | 干烟气带出热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'5 | 烟尘带出热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'6 | 入炉物料水份蒸发吸热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'7 | 其它水份带走热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'8 | 表面散热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'9 | 冷却水带出热 |  |  |
|  |  |  |  | ΔQ' | 测算差值 |  |  |
| ΣQ | 合 计 |  |  | ΣQ' | 合 计 |  |  |

8.2.2 余热锅炉热平衡表

将余热锅炉热平衡计算结果列入表11。

表11 余热锅炉热平衡表

| 热 收 入 |  |  |  | 热 支 出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 项目 | 数值 |  | 符号 | 项目 | 数值 |  |
|  |  | kJ/h | % |  |  | kJ/h | % |
| Q'4 | 干烟气带入热 |  |  | Q'y | 余热锅炉干烟气带出热 |  |  |
| Q'5 | 烟尘带入热 |  |  | Q'c3 | 沉降烟尘带出热 |  |  |
| Qg | 给水带入热 |  |  | Q'c4 | 余热锅炉烟气带走烟尘带出热 |  |  |
| Q'ys | 烟气水份带入热 |  |  | Q'g1 | 蒸汽带出热 |  |  |
| Qyl | 漏风带入热 |  |  | Q' g2 | 排污水带出热 |  |  |
|  |  |  |  | Q'b | 表面散热损失 |  |  |
|  |  |  |  | Q's | 余热锅炉烟气水份带出热 |  |  |
|  |  |  |  | ΔQ' | 差 值 |  |  |
| ΣQ | 合 计 |  |  | ΣQ' | 合 计 |  |  |

8.3 热效率

8.3.1 底吹炉热效率（ηLX）

热效率按式（1）计算：

ηLX =×100%

式中：——炉料带入物理热，单位为千焦每小时kJ/h；

——入炉气体带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——入炉物料反应放热，单位为千焦每小时kJ/h；

——铜锍带走热，单位为千焦每小时kJ/h；

——炉渣带走热，单位为千焦每小时kJ/h；；

——入炉物料反应吸热，单位为千焦每小时kJ/h。

8.3.2 余热回收率按式（2）计算：

ηyr =×100%

式中：    ——余热锅炉进口干烟气带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——余热锅炉进口烟尘带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——给水带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——余热锅炉进口烟气水份带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——余热锅炉漏风带入热，单位为千焦每小时kJ/h；

——蒸汽带出热，单位为千焦每小时kJ/h.。

8.3.3 底吹炉系统热效率按式（3）计算：

ηxt =100%

式中符号意义同上。

9 主要能耗指标

表12为底吹炉主要能耗指标。

表12 底吹炉主要能耗指标

| 序号 | 名称 | 符号 | 计算公式 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品消耗空气量 | V | V1k/ m'1 | Nm3/t铜锍 |  |
|  |  | V' | V1k/（ m'1Cu%） | Nm3/tCu |  |
| 2 | 单位产品消耗氧气量 | V | Vo/ m'1 | Nm3/t铜锍 |  |
|  |  | V' | Vo/（ m'1Cu%） | Nm3/tCu |  |

10 热平衡测定结果与改进建议

10.1 评价热平衡及主要技术指标

10.2 设备工艺状况、操作制度分析

10.3 节能改造途径

10.4 建议及研究课题