中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家标准

GB 25323-XXXX

再生铅单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption for

recycling  lead

（征求意见稿）

201X-xx-xx发布

201x-xx-xx实施

ICS 27.010

F 01

前      言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准中4.1条和4.2条为强制性条款，其他为推荐性条款。

本标准中附录 A、附录 B 均是资料性附录。

本标准替代GB 25323-2010《再生铅单位产品能源消耗限额》。

本标准与GB 25323-2010相比，主要技术内容变化如下：

——修改定义，删减部分定义；

——修改再生铅工艺及工序划分；

——调整表1、表2、表1中工艺、工序及其对应限值；

——修改能耗计算原则、计算方法及计算范围。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：湖北金洋冶金股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本标准参与起草单位：江苏新春兴再生资源有限责任公司、河南豫光金铅股份有限公司、安徽华鑫集团有限公司

本标准主要起草人: 王进、周锋、赵永善

再生铅单位产品能源消耗限额

1 范围

本标准规定了再生铅企业的单位产品能源消耗（以下简称能耗）限额的要求、计算原则、计算方法、计算范围及节能管理与措施。

本标准适用于以废铅酸蓄电池、金属态铅废料为原料的再生铅冶炼企业能耗的计算和考核评定，以及新建项目的能耗控制。

2 引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589   综合能耗计算通则

GB/T 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

再生铅 Recycling  lead

以含铅废料为原料，主要是废铅酸蓄电池、金属态铅废料等经过冶炼加工工艺而生产出来铅合金及精铅统称为再生铅。

3.2

废铅酸蓄电池Waste lead-acid battery

指在生产、生活和其他活动中产生丧失原有利用价值或虽未丧失利用价值但被抛弃或放弃的铅酸蓄电池。

3.3

金属态铅废料 waste lead on metal condition

主要指各种铅及铅合金块状废料，屑料等，包括报废的铅及铅合金板、管、棒、线、电缆护套、生产过程产生的边角料、残次品、屑料等。

3.4

再生铅单位产品能耗

再生铅企业生产某种铅产品工艺及辅助能耗、损耗分摊量能耗之和，与同期该合格铅产品产量的比值。

4  要求

4.1现有再生铅冶炼企业单位产品能源消耗限额限定值应符合表1的要求。

表1   现有再生铅冶炼企业单位产品能源消耗限额限定值

| 工序、工艺 |  | 能源消耗限额限定值/（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 废铅酸蓄电池-再生铅工艺 | 再生粗铅工序 | ≤160 |
|  | 再生精炼工序 | ≤25 |
| 金属态铅废料-再生铅工艺 |  | ≤25 |

4.2新建再生铅冶炼企业单位产品能源消耗限额准入值应符合表2的要求。

表2  再生铅冶炼企业单位产品能源消耗限额准入值

| 工序、工艺 |  | 能消耗限额准入值/（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 废铅酸蓄电池-再生铅工艺 | 再生粗铅工序 | ≤130 |
|  | 再生精炼工序 | ≤25 |
| 金属态铅废料-再生铅工艺 |  | ≤20 |

4.3再生铅冶炼企业单位产品能源消耗限额先进值应达到表3的要求。

表3  再生铅冶炼企业单位产品能耗限额先进值

| 工序、工艺 |  | 能源消耗限额先进值/（kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 废铅酸蓄电池-再生铅工艺 | 再生粗铅工序 | ≤100 |
|  | 再生精炼工序 | ≤20 |
| 金属态铅废料-再生铅工艺 |  | ≤15 |

5  能耗计算原则、计算方法及计算范围

5.1计算原则

5.1.1  企业实际（生产）消耗的各种能源

企业实际消耗的各种能源是指：一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（电力、热力、石油制品、焦炭等）和生产使用的耗能工质（水、氧气、压缩空气等）所消耗的能源。

企业实际消耗的各种能源，系指用于生产活动的各种能源。其包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括生活用能和基建项目用能。 在企业实际消耗的能源中，用做原料的能源和余热利用装置用能也必需包括在内。

生活用能是指企业系统内的宿舍、学校、文化娱乐、医疗保健、商业服务等直接用于生活方面的能耗。

5.1.2  企业报告期内的燃料实物量

企业报告期内的某种燃料实物量的计算，应符合公式(1)：

eh=e1+e2-e3-e4-e5   ……………………………………………………（1）

式中：

eh──企业的燃料实物消耗量；

e1──企业购入燃料实物量；

e2──期初库存燃料实物量；

e3──外销燃料实物量；

e4──生活用燃料实物量；

e5──企业工程建设用能源量。

所消耗的各种能源不得重计或漏计。存在供需关系时，输入、输出双方在计算中量值上应保持一致。设备停炉大修的能源消耗也应计算在内，且按检修后设备的运行周期逐月平均分摊。企业综合能耗的计算按GB/T 2589的规定进行。

5.1.3  能源实物量的计量

能源实物量的计量必须符合《中华人民共和国计量法》和GB/T 17167的规定。

5.1.4  各种能源的计量单位

企业生产能耗量、产品工艺能耗量(或称产品直接综合能耗)、产品综合能耗量的单位：kgce、tce（千克标煤、吨标煤）。

煤、焦炭、重油的单位： kg、t、104t（千克、吨、万吨）；

电的单位： kW·h、104kW·h（千瓦小时、万千瓦小时）；

蒸汽的单位： kg、t或kJ、GJ（千克、吨或千焦、百万千焦）；

煤气、压缩空气、氧气的单位： m3、104 m3（立方米、万立方米）；

水的单位： t、104t（吨、万吨）。

5.1.5 各种能源(包括生产耗能工质消耗的能源) 折算标煤量方法

应用基低（位）发热量等于29.3076MJ(兆焦) 的燃料，称为1 千克标煤(kgce)。

外购燃料能源可取实测的低（位）发热量或供货单位提供的实测值为计算基础，或用国家统计部门的折算系数折算,参见附录A。二次能源及耗能工质均按相应能源等价值折算：企业能源转换自产时，按实际投入的能源实物量折算标煤量；由集中生产单位外销供应时，其能源等价值须经主管部门规定；外购外销时，其能源等价值必须相同；当未提供能源等价值时，可按国家统计部门的折算系数折算，参见附录B。企业回收的余热按热力的折算系数，余热发电统一按电力的折算系数。

5.1.6 单位产品能耗的产品产量的确定

废铅酸蓄电池-再生铅工艺中再生粗铅工序计算单位产品能耗，应采用同一报告期内以废铅酸蓄电池为原料产出的再生粗铅产量；废铅酸蓄电池-再生铅工艺中再生精炼工序，应采用同一报告期内以再生粗铅为原料产出的精铅及铅合金合格产量；金属态铅废料-精炼及铅合金工艺，应采用同一报告期内以金属态铅废料为原料产出的精铅及铅合金合格产量。

5.1.7余热利用能耗的计算原则

企业回收的余热，属于节约能源循环利用，不属于外购能源，在计算能耗时，应避免和外购能源重复计算。余热利用装置用能计入能耗。回收能源自用部分，计入自用工序；转供其它工序时，在所用工序以正常消耗计入；回收的能源折标煤后应在回收余热的工序、工艺中扣除。如是未扣除回收余热的能耗指标，应标明“未扣余热发电”（或 “含余热发电”）、 “未扣回收余热”等字样。

5.1.8其他

间接的辅助、附属生产系统的能源消耗量和能源及耗能工质在企业内部贮存、转换与分配供应及外销中的损耗，即间接综合能耗，应根据各产品工艺能耗占企业生产工艺能耗量的比例，分摊给各工序(工艺)综合能耗。再生铅企业工艺过程中母液回收硫酸盐和塑料回收再生塑料粒副产品所消耗能源量不计入再生铅能源消耗。

5.2计算方法

各工序(工艺)综合能耗按《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）中“5.2.1综合能耗的计算”式（1）计算；各工序(工艺)单位产品能耗按《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）中“5.2.3产品单位产量综合能耗的计算”式（3）计算。

5.3计算范围

5.3.1再生铅工艺及工序划分

再生铅工艺分为废铅酸蓄电池-再生铅工艺和金属态铅废料-再生铅工艺，其中废铅酸蓄电池-再生铅工艺分为再生粗铅工序和再生精炼工序。其他含铅废料同废铅酸蓄电池、金属态铅废料成分及性质相近可参照执行。

5.3.2 废铅酸蓄电池-再生铅工艺（再生粗铅工序）能耗

从废铅酸蓄电池开始到产出再生粗铅为止，包括预处理工序（废铅酸蓄电池上料、传送、破碎、分选、铅膏脱硫转化、铅膏压滤及相关配套）、铅膏火法冶炼工序（铅膏预处理、配料、上料、炉窑熔炼及熔炼附属设备、供气、风机、余热回收、收尘、尾气脱硫等相关配套系统）和铅屑火法冶炼工序（铅屑加料、炉窑熔炼及附属设备、风机、余热回收、收尘等相关配套系统）等消耗的各种能源量。

当含回收余热时，按第5.1.7条处理。其它工序、工艺能耗计算也按此原则处理，脱硫母液回收硫酸盐及塑料清洗造粒制造再生塑料粒副产品消耗的各种能源量不计入。

5.3.3废铅酸蓄电池-再生铅工艺（再生精炼工序）能耗

从再生粗铅直接加热熔炼产出精铅或铅合金为止。包括：再生粗铅加料、精炼、合金配制及相关配套系统（风机、附属设备、余热回收、收尘、……）等消耗的各种能源量。

当含回收余热时，按第5.1.7条处理。

5.3.4金属态铅废料-精铅及铅合金工艺能耗

从块状金属态废铅块、粒、屑等直接加热熔炼产出精铅或铅合金为止。包括：金属态铅废料加料、火法熔化、火法精炼及相关配套系统（风机、熔炼附属设备、余热回收、收尘、……）等消耗的各种能源量。

当含回收余热时，按第5.1.7条处理。

6  节能管理与措施

6.1节能基础管理

6.1.1企业应建立节能考核制度，定期对再生铅企业的各生产工序能耗情况进行考核，并把考核指标分解落实到各基层单位。

6.1.2企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗计算和统计结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

6.1.3企业应按照GB 17167的要求配备相应的能源计量器具并建立能源计量管理制度。

6.2节能技术管理

6.2.1企业应配备余热回收等节能设备，最大限度地回收工序产生的能源。

6.2.2合理组织生产，减少中间环境，提高生产能力。

6.2.3大力发展循环经济，利用现有技术，有效利用再生资源。

附  录  A

（资料性附录）

各种能源折标准煤参考系数

表A.1  常用能源品种现行折标煤系数

| 能源名称 |  |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  |  | 20908kJ/kg(5000kcal/kg) | 0.714 3kgce/kg |
| 洗精煤 |  |  | 26344kJ/kg(6300kcal/kg) | 0.900 0kgce/kg |
| 其他洗煤 |  | 洗中煤 | 8 363kJ/kg(2000kcal/kg) | 0.285 7kgce/kg |
|  |  | 煤泥 | 8 363kJ/kg～12 545kJ/kg 2 000kcal/kg～ 3 000kcal/kg | 0.285 7kgce/kg～0.428 6kgce/kg |
| 焦炭 |  |  | 28 435kJ/kg(6 800kcal/kg) | 0.971 4kgce/kg |
| 原油 |  |  | 41 816kJ/kg(10 000kcal/kg) | 1.428 6kgce/kg |
| 燃料油 |  |  | 41 816kJ/kg(10 000kcal/kg) | 1.428 6kgce/kg |
| 汽油 |  |  | 43 070kJ/kg(10 300kcal/kg) | 1.471 4kgce/kg |
| 煤油 |  |  | 43 070kJ/kg(10 300kcal/kg) | 1.471 4kgce/kg |
| 柴油 |  |  | 42 652kJ/kg(10 200kcal/kg) | 1.457 1kgce/kg |
| 煤焦油 |  |  | 33 453kJ/kg(8 000kcal/kg) | 1.142 9kgce/kg |
| 渣油 |  |  | 41 816kJ/kg(10 000kcal/kg) | 1 428 6kgce/kg |
| 液化石油气 |  |  | 50 179kJ/kg(12 000kcal/kg) | 1.714 3kgce/kg |
| 炼厂干气 |  |  | 46 055kJ/kg(11 000kcal/kg) | 1.571 4kgce/kg |
| 油田天然气 |  |  | 38 931kJ/kg(9 310kcal/m3) | 1.330 0kgce/m3 |
| 气田天然气 |  |  | 35 544kJ/m3(8 500kcal/m3) | 1.214 3kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  |  | 14 636kJ/m3 (16 726kcal/m3) (3 500kcal/kg～ 4 000kcal/m3) | 0.500 0kgce/ m3 ～0.571 4kgce/ m3 |
| 焦炉煤气 |  |  | 16 726kJ/ m3 (17 981kcal/m3) (4 000kcal/kg～ 4 300kcal/m3) | 0.571 4kgce/ m3 ～0.614 3kgce/ m3 |
| 高炉煤气 |  |  | 3 763kJ/ m3 | 0.128 6kgce/m3 |
| 其他煤气 | a﹚发生炉煤气 |  | 5 227kJ/ m3 (1 250kcal/m3) | 0.178 6kgce/m3 |
|  | b﹚重油催化裂解煤气 |  | 19 235kJ/ m3 (4 600kcal/m3) | 0.657 1kgce/m3 |
|  | c﹚重油热裂解煤气 |  | 35 544kJ/ m3 (8 500kcal/m3) | 1.214 3kgce/m3 |
|  | d﹚焦炭制气 |  | 16 308kJ/ m3 (3 900kcal/m3) | 0.557 1kgce/ m3 |
|  | e﹚压力气化煤气 |  | 15 054kJ/ m3 (3 600kcal/m3) | 0.514 3kgce/m3 |
|  | f﹚水煤气 |  | 10 454kJ/ m3 (2 500kcal/m3) | 0.357 1kgce/m3 |
| 粗苯 |  |  | 41 816kJ/kg(10 000kcal/kg) | 1.428 6kgce/m3 |
| 热力（当量值） |  |  | — | 0.034 12kgce/MJ |
| 电力（当量值） |  |  | 3 600kJ/(kW·h)｛860kcal/(kW·h)｝ | 0.122 9kgce/kW·h |
| 电力（等价值） |  |  | 按当年火电发电标准煤耗计算 |  |
| 蒸汽（低压） |  |  | 3 763MJ/t(900Mcal/t) | 0.128 6kgce/kg |

附 录 B

（资料性附录）

耗能工质能源等价值

表B.1  常用耗能工质能源等价值

| 品 种 | 单位耗能工质耗能量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 新水 | 2.51MJ/t(600kcal/t) | 0.285 7kgce/t |
| 软水 | 14.23MJ/t(3 400kcal/t) | 0.485 7kgce/t |
| 除氧水 | 28.45MJ/t(6 800kcal/t) | 0.971 4kgce/t |
| 压缩空气 | 1.17MJ/m3(280kcal/ m3) | 0.040 0kgce/ m3 |
| 鼓风 | 0.88MJ/m3(210kcal/ m3) | 0.030 0kgce/ m3 |
| 氧气 | 11.72MJ/m3(2 800kcal/ m3) | 0.400 0kgce/ m3 |
| 氮气（做副产品时） | 11.72MJ/m3(2 800kcal/ m3) | 0.400 0kgce/ m3 |
| 氮气（做主产品时） | 19.66MJ/m3(4 700kcal/ m3) | 0.671 4kgce/ m3 |
| 二氧化碳气 | 6.28MJ/m3(1 500kcal/ m3) | 0.214 3kgce/ m3 |
| 乙炔 | 243.67MJ/m3 | 8.314 3kgce/ m3 |
| 电石 | 60.92MJ/kg | 2.078 6kgce/kg |