ICS 77.120.99

H62

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—201×

锑白

Antimony oxide

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

前     言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：湖南水口山有色金属集团有限公司

本标准参与起草单位：

本标准主要起草人：

锑白

1  范围

本标准规定了锑白产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于铅冶炼综合回收的锑白产品。锑白主要是铅冶炼综合回收过程中产出的含锑物料经过还原、除杂、氧化等工艺过程产出的三氧化二锑。锑白产品主要用于塑料、树脂、纺织物、油漆等易燃物的阻燃剂中阻燃协效剂和石油化工、合成纤维的催化剂，也用于玻璃的脱色剂。锑白产品广泛应用于汽车、电器、计算机、电力、通信、石油化工、机械制造、航天航空和军事等工业。

2  规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适于本文件。

GB/T 3253（所有部分） 锑及三氧化二锑化学分析方法

GB/T 5211.16  白色颜料消色力的比较

GB/T 5211.17 白色颜料对比率（遮盖力）的比较

YS/ T 324  三氧化二锑物理检测方法

3 要求

3.1 产品分类:

铅冶炼产品锑白按化学成分分为:Sb2O3-1、Sb2O3-2、 Sb2O3-3、 Sb2O3-4、 Sb2O3-5等五个牌号。

3.2 化学成分:

铅冶炼产品锑白的化学成分及物理性能应符合表1的规定。

表1：锑白的化学成分及物理性能                 单位： %

| 牌号 | 化 学 成 分 |  |  |  |  |  | 物理性能 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sb2O3 不小于 | 杂质含量不大于 |  |  |  |  | 白度 不小于 | 平均粒度 (um) |
|  |  | As | Cd | Cu | Fe | Pb |  |  |
| Sb2O3-1 | 99.50 | 0.0450 | 0.035 | 0.0025 | 0.0042 | 0.09300 | 93 | 0.3-0.9 |
| Sb2O3-2 | 99.00 | 0.1500 | 0.050 | - | - | 0.1860 | 91 | 0.6-1.0 |
| Sb2O3-3 | 98.00 | - | - | - | - | - | 85 | 0.6-2.5 |

3.2.1 若需方对锑白产品中的杂质、物理性能有特殊要求时，可与供方协商确定。

3.2.2 需方要求时，供方可测定锑白中的吸油量、消色力、遮盖力。

3.3表面质量

锑白产品为白色粉末，不应带有外来夹杂物。

4 试验方法

4.1锑白化学成分的仲裁分析方法按GB/T 3253的规定进行。

4.2平均粒度的测定按YS/T 324的规定进行。

4.3白度的测定按YS/T 324的规定进行。

4.4吸油量的测定按YS/T 324的规定进行。

4.5消色力的测定按YS/T 5211.16的规定进行。

4.6遮盖力的测定按YS/T 5211.17的规定进行。

4.7表面质量由目视法检测。

5检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1产品应由供方进行检验 保证产品质量符合本标准的规定或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方对收到的产品可按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起30日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方由双方共同进行，仲裁试验方法按本标准规定进行。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由由同一牌号组成，每批重量不超过20吨。

5.3 检验项目

每批产品应按表1所列项目进行化学成分、物理性能的检验。

5.4 取样和制样

5.4.1 在同一批产品中每10袋取一袋作为样品。如果一批产品少于10袋时，则每一袋作为样品袋。

5.4.2 用不锈钢取样管从每个样品袋角斜插入至袋底，每袋采样量不少于50g，样品取出后应迅速装入干燥、洁净、气密性好的容器内。

5.4.3 将样品于洁净处充分混匀，用四分法缩分至300g~500g，然后将样品分成三份，其中送检测分析一份，交需方一份，另一份密封签字盖章后保存备查用。

5.5 检验结果判定

化学成分测定结果（或化学仲裁测定结果）与本标准的规定不符时，该批判不合格或降级。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

铅冶炼锑白产品包装袋上应印有不褪色的标志：

a) 生产厂家名称；

b) 产品名称及牌号；

c) 商标；

d) 批号；

e) 净重。

f)“防潮”标识；

6.2 包装

锑白包装采用双层袋包装，外层用塑料编织袋或涂塑乳胶袋，内层用塑料薄膜袋。包装材料应保证强度，且不能影响产品质量。包装应保证密封严密、防潮。每袋净重25kg、40 kg、50kg。如用户有特殊要求，也可根据用户需要进行包装。

6.3 运输和贮存

6.3.1 产品搬运时应有可靠的防护措施，防止产品破损和污染。雨天搬运时，必须有可靠的防雨措施。

6.3.2 产品运输车辆和贮存地点必须保持清洁、干燥，不得接触酸、碱及其他污染物品。由于运输贮存过程引起的产品变质和损坏，由责任方负责。

6 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a)供方名称；

b)产品名称和牌号；

c)批号；

d)净重和袋数；

e)分析检验结果和质量监督部门印记；

f)本标准编号；

g)出厂日期。

7 合同（或订货单）内容

本标准所列锑白的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成份、表面质量等特殊要求；

- 数量；

- 包装要求

- 本标准编号；

- 其他。