ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

超高纯镉

Ultra High purity cadmium

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准是按GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准是由全国有色金属标准化技术委员会（SCA/TC243）归口。

本标准起草单位：峨嵋半导体材料研究所、广东先导稀材股份有限公司。

本标准起草人：种娜、詹科、杨旭、孙平、许世贵、XXX、XXX、XXX。

超高纯镉

范围

本标准规定了超高纯镉的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容等。

本标准适用于以99.99%镉为原料，经过真空蒸馏等工艺制备的镉纯度不低于99.99999%的超高纯镉，主要用于碲锌镉、碲镉汞的制备。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T916-2013高纯镉

YS/T917-2013高纯镉化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法

要求

化学成分

镉含量不小于99.99999%，杂质含量应符合表1规定：

| Cd含量/%wt,不小于 | 99.99999 |
| --- | --- |
| 杂质总量/(×10-6)不大于 | 0.100 |
| 杂质总量/(×10-6)不大于 | Ag | 0.005 |
|  | Al | 0.005 |
|  | Cu | 0.005 |
|  | Fe | 0.010 |
|  | Mg | 0.005 |
|  | Ni | 0.005 |
|  | Pb | 0.005 |
|  | Sn | 0.005 |
|  | Cr | 0.005 |
|  | Bi | 0.005 |
|  | Zn | 0.020 |
| 用户对其他杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。 |

产品规格

超高纯镉为锭状。如需特殊的粒、棒、板等规格产品时，由供需双方商定。

外观质量

超高纯镉外观呈银白色金属光泽，无氧化色斑，表面平整，无气孔。

试验方法

超高纯镉的化学成分按YS/T917-2013分析。

超高纯镉的外观质量用目视法检查。

检验规则

检查与验收

超高纯镉应由供方技术监督部门进行检验，保证产品符合本标准或合同（或订货单）要求，并填写质量证明书。

需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订货单）规定不符时，在收到产品之日起30日内向供方提出，双方协商解决。

组批

超高纯镉应成批提交检验，每批应由同一工艺、同一规格的产品组成。每批产品的重量应不大于50kg。

取样和制样

每批产品中随机抽取总数不少于10%作为样品，多点取样、缩分，样品总量不少于100g。

将样品制成棒形，其断面积为2mm2～9mm2 ,长度为20mm，或样品制成直径不大于20mm、厚度不小于2mm的光滑平面的块状。每份样品的重量为20～30g。

检验结果的判定

超高纯镉的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，重新取双倍数量的试样进行重复检验。如仍有一个试样检验不合格，则判定该批不合格。

超高纯镉的外观质量和重量的检验结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

包装、标志、运输、贮存

包装

超高纯镉用透明聚酯薄膜包裹，再用塑料袋真空封装（两层），外层充氩气保护，将包装袋置于纸箱内，用泡沫塑料等软物塞紧。

用玻璃管真空封装或玻璃瓶（PP瓶）封装，每管产品重量100g、200g,或按双方认可的其他方式进行。

标志

产品应外贴标签，并注明：

产品名称；

牌号；

产品重量；

出厂日期。

包装箱外应有“防潮”，“轻放”等字样。

- 供方名称；

- 需方名称；

- 产品名称；

- 件数；

- 出厂日期；

运输

超高纯镉在运输过程中应注意防潮，不得剧烈碰撞。

贮存

超高纯镉应贮存于清洁、干燥、无酸、碱气氛之中。

质量证明书

每批超高纯镉应附有质量证明书，标明：

- 产品名称；

- 牌号、批号、净重、箱数；

- 分析检验结果及检验部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

合同（或订货单）内容

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 规格；

- 产品数量；

- 包装要求；

- 本标准编号；

- 其他。

_________________________________