ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T 12964—XXXX

代替 GB/T 12964-2003

硅单晶抛光片

Monocrystalline silicon polished wafers

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 12964-2003《硅单晶抛光片》。本标准与GB/T 12964-2003相比，主要有以下变动：

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC 203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：有研半导体材料有限公司、   。

本标准主要起草人：孙燕、卢立延

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- ——GB/T 12964-1996、GB/T 12964-2003。

硅单晶抛光片

- 范围

本标准规定了硅单晶抛光片（简称硅抛光片）的产品分类、要求、检验方法，检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于直拉法、悬浮区熔法（包括中子嬗变掺杂和气相掺杂）制备的直径不大于200mm的硅单晶抛光片。产品主要用于制作集成电路等半导体器件或作为硅外延沉积的衬底。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法

GB/T 1551  硅单晶电阻率测定方法

GB/T 1554  硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4058  硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法

GB/T 6616  半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法 非接触涡流法

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目测检验方法

GB/T 12962  硅单晶

GB/T 12965  硅单晶切割片和研磨片

GB/T 14264  半导体材料术语

GB/T 14844  半导体材料牌号表示方法

GB/T 19921  硅抛光片表面颗粒测试方法

GB/T 24578  硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法

GB/T 29507  硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法

YS/T 26  硅片边缘轮廓检验方法

YS/T 679 非本征半导体中少数载流子扩散长度的稳态表面光电压测试方法

- 术语和定义

GB/T 14264界定的术语及定义适用于本文件。

- 分类及牌号

  - 牌号

硅抛光片的牌号表示应符合GB/T 14844的规定。

  - 分类

硅抛光片按导电类型分为n型，p型两种类型，按硅单晶生长方法分为直拉（CZ）和悬浮区熔（FZ）。

  - 规格

硅抛光片按直径分为50.8mm、76.2mm、100mm、125mm、150mm、和200mm六种规格。

- 要求

  - 物理性能参数

    - 硅抛光片的导电类型、掺杂剂、电阻率及其径向变化、少数载流子寿命、氧含量、碳含量、晶体缺陷应符合GB/T 12962的规定。

    - 硅抛光片的直径、晶向、参考面晶向、主副参考面的位置及尺寸、切口尺寸应符合GB/T12695的规定。

  - 几何参数

硅抛光片的几何参数应符合表1的规定。

- 硅抛光片几何尺寸参数

| 硅片直径，mm |  | 50.8 | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径允许偏差，mm |  | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 |
| 硅片厚度，中心点，μm |  | 280 | 381 | 525 | 625 | 675 | 725 |
| 厚度允许偏差，μm |  | ±20 | ±20 | ±20 | ±15 | ±15 | ±15 |
| 总厚度变化，μm，不大于 |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 翘曲度，μm ，不大于 |  | 25 | 30 | 40 | 40 | 50/70 | 50/70 |
| 总平整度（TIR），μm， 不大于 |  | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 局部平整度μm，不大于 | SBIR | / | / | / | (15*15)1.5 | (15*15)1.0 | (20*20)0.8 |

  - 晶体完整性

    - 硅抛光片的晶体完整性应符合GB/12962的规定。

    - 氧化诱生缺陷不大于100个/cm2；更高的要求由供需双方协商确定。

  - 表面质量

硅抛光片表面质量应符合表4的规定。

- 抛光片表面质量目检要求

| 正 表 面 | 序 号 | 项目 |  | 最大缺陷限度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 划伤 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 蚀坑 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 雾 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 硅片直径mm |  | 50.8 | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 |  |
|  |  | 颗粒（局部光散射体LLS）个/片 | ≥0.2μm | / | / | 30 | 20 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | ≥0.5μm | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 其他颗粒尺寸 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | 供需双方协商 | 供需双方协商 |  |
|  | 5 | 区域沾污 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 崩边 |  | 无 （注1） |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 裂纹，鸦爪 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 凹坑 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 沟（槽） |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 小丘 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 桔皮，波纹 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 刀痕 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 杂质条纹 |  | 无 （注2） |  |  |  |  |  |  |
| 背 表 面 | 14 | 崩边 |  | 无 （注1） |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 裂纹，鸦爪 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 区域沾污 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 刀痕 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 背表面处理 |  | 酸或碱腐蚀，外吸除处理或由供需双方商定。 |  |  |  |  |  |  |
| - 电阻率不大于0.020Ω·cm的硅抛光片，允许有杂质条纹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 边缘轮廓

硅抛光片的边缘轮廓应符合YS/T 26的规定，特殊要求可由供需双方协商确定。

  - 表面金属及体铁

150~200mm直径硅抛光片的表面金属（Na、Ca、Al、Cr、Fe、Ni、Cu、Zn）应不大于5×1010atoms/cm2；体铁含量应不大于5×1010atoms/cm3；或由供需双方协商确定。

  - 其他

硅抛光片的激光刻号、边缘抛光等其他要求，由供需双方协商确定。

- 检验方法

  - 导电类型测量按GB/T 1550进行。

  - 电阻率测量按GB/T 6616进行。

  - 晶体完整性检验按GB/T 1554进行。

  - 抛光片氧化诱生缺陷按GB/T 4058进行。

  - 厚度和总厚度变化的测量按GB/T 6618或 GB/T 29507进行。

  - 翘曲度测量按GB/T 6620进行。

  - 平整度测量按GB/T 6621或 GB/T 29507进行进行。

  - 表面质量检验按GB/T 6624进行。

  - 边缘轮廓检验方法按YS/T 26进行。

  - 硅抛光片局部平整度测量按GB/T 29507或进行

  - 局部光散射体（微小颗粒沾污）按按GB/T 19921进行。

  - 表面金属沾污的测量按GB/T 24578进行，或按供需双方协商的方法进行。

6.13 体金属（铁）的测量按YS/T 679进行，或按供需双方协商的方法进行。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量保证书。

    - 需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

硅抛光片以批的形式提交验收，每批应由同一牌号，相同规格的抛光片组成，每批硅片不得少于25片。

  - 检验项目

    - 每批抛光片抽检的项目有：导电类型，晶向，晶向偏离，电阻率范围，径向电阻率变化，厚度，总厚度变化，翘曲度，总平整度，目检表面质量，氧化诱生缺陷，直径，主、副参考面位置和长度或切口尺寸及主参考面直径。

    - 可由供需双方协商的检验项目：局部平整度，表面微小颗粒，表面金属及体内金属（铁）金属杂质沾污及氧、碳杂质含量。

  - 抽检

    - 每批产品如属非破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

    - 如属破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

  - 检验结果的判定

    - 导电类型、晶向检验若有一片不合格，则该批产品为不合格。其他检验项目的合格质量水平（AQL）见表5。

- 检测项目及合格质量水平

| 序号 | 检验项目 |  | 合格质量水平（AQL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率范围 |  | 1.0 |
| 2 | 径向电阻率变化 |  | 1.0 |
| 3 | 晶向偏离 |  | 1.0 |
| 4 | 厚度偏差 |  | 1.0 |
| 5 | 总厚度变化 |  | 1.0 |
| 6 | 翘曲度 |  | 1.0 |
| 7 | 总平整度 |  | 1.0 |
| 8 | 局部平整度 |  | 1.0 |
| 9 | 直径偏差 |  | 1.0 |
| 10 | 切口尺寸 |  | 1.0 |
| 11 | 参考面位置 |  | 1.0 |
| 12 | 参考面长度（或直径） |  | 2.5 |
| 13 | 氧化层错 |  | 2.5 |
| 15 | 表面质量 | 局部光散射体（颗粒沾污） | 1.0 |
|  |  | 区域沾污 | 1.0 |
|  |  | 划伤， 蚀坑 | 累计1.0 |
|  |  | 崩边， 裂纹 | 累计1.0 |
|  |  | 沟槽，凹坑，小丘，桔皮 | 累计1.0 |
|  |  | 刀痕、杂质条纹 | 累计1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

    - 抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 包装

硅抛光片应在超净室内装入专用的抛光片装运盒，外用洁净的塑料袋密封。每个抛光片盒应贴有产品标签。标签内容至少应包括：产品名称（牌号），规格，片数，批号及日期，片盒再装入一定规格的外包装箱，采取防震、防潮措施。

  - 标志

包装箱内应有装箱单，外侧应有“小心轻放”、“防潮”、“易碎”、“防腐”等标识，并标明：

- 需方名称，地点；

- 产品名称，牌号；

- 产品件数及重量（毛重/净重）；

- 供方名称。

  - 运输和贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸，勿压勿挤，并采取防震防潮措施。产品应贮存在清洁、干燥的环境中。

  - 质量证明书

每批产品应有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 产品名称及规格、牌号；

- 产品批号；

- 产品片数（盒数）；

- 各项参数检验结果和检验部门的印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

_________________________________