ICS 29.045

H 83

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB/T XXXXX—XXXX

单晶炉用碳/碳复合板状材料

Carbon/carbon composites tabular material for single crystal fumaces

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准起草单位：湖南南方搏云新材料股份有限公司、西安超码科技有限公司。

本标准主要起草人：刘俊锋、戴开瑛、侯卫权、刘晓艳、张治军。

单晶炉用碳/碳复合板状材料

范围

本标准规定了单晶炉用碳/碳复合板状材料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于单晶炉用碳/碳复合板状材料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1804-2000  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 3399   塑料导热系数试验方法 护热平板法

GB/T 8813   硬质泡沫塑料压缩性能的测定

GB/T 24528  炭素材料体积密度测定方法

QJ 2099  三向纤维增强复合材料弯曲性能试验方法

QJ 2509   碳/碳复合材料灰分含量测试方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

单晶炉用碳/碳复合板状材料 carbon/carbon composites tabular material for single crystal furnaces

以碳纤维布压制而成，或以三维针刺胚体作预制体，经过致密化处理及高温处理后形成的板状碳/碳复合材料，用于单晶炉的板状材料。

要求

分类

4.1.1 根据单晶炉用碳/碳复合板状材料的灰分含量，按不同纯度分为Ⅰ级和Ⅱ级。

4.1.2 根据单晶炉用碳/碳复合板状材料的体积密度，按不同大小分为Ⅰ级和Ⅱ级。

性能指标

单晶炉用碳/碳复合板状材料的理化性能应符合表1的规定。

理化性能

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 体积密度，g/cm3 | 0.45～0.8 | 0.8～1.0 |
| 灰分含量，% | 0.01～0.05 | 0.05～0.2 |
| 导热系数，W/(m·k)（25℃） | ＜0.5 | 0.5～0.8 |
| 抗弯强度，MPa | 轴向 | ≥40 | 轴向 | ≥60 |
|  | 径向 | ≥50 | 径向 | ≥70 |
| 抗压强度，MPa | 轴向 | ≥20 | 轴向 | ≥30 |
|  | 径向 | ≥25 | 径向 | ≥40 |
| 具体性能指标也可由供需双方商定。 |

尺寸及外形

单晶炉用碳/碳复合板状材料的外形有正方体、长方体、圆饼状等，具体尺寸大小和外形根据供需双方合同商定。

图样上注明允许偏差的应符合图样的规定，图样上未注明的尺寸允许偏差应符合GB/T 1804-2000的粗糙级c等级的规定。产品具体的尺寸允许偏差也可由供需双方协商确定。

外观质量

产品表面应光滑平整，无毛刺，无磕碰伤痕，无分层、起泡现象，无夹杂物和结块，无水、油污和灰尘等杂物。

试验方法

体积密度按GB/T 24528的规定进行检验。

灰分含量测试按QJ 2509的规定进行检验。

导热系数按GB/T 3399的规定进行检验。

抗弯强度按QJ 2099的规定进行检验。

抗压强度按GB/T 8813的规定进行检验。

尺寸及外形采用游标卡尺、钢直尺进行检验。

外观质量采用目视检验。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量监督部门进行检验，确保产品质量符合本标准和合同的规定，并填写产品质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准和合同的规定进行检验，检验结果与本标准和合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日直一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出，并由供需双方协商解决。

组批

产品应成批提交验收，每批产品应由同种原料、同种工艺在同一连续时间内生产的产品组成。

检验项目及取样

每批产品出厂前应进行体积密度、尺寸及外形、外观质量的检验。其他性能由供方根据生产情况进行定期检测或抽检。检验项目也可由供需双方在合同中规定。具体检验情况见表2。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 体积密度 | 全检 | 4.2 | 5.1 |
|  | 灰分 | 定期或每批1件 | 4.2 | 5.2 |
|  | 导热系数 | 定期或每批1件 | 4.2 | 5.3 |
|  | 抗弯强度 | 定期或每批1件 | 4.2 | 5.4 |
|  | 抗压强度 | 定期或每批1件 | 4.2 | 5.5 |
|  | 尺寸及外形 | 全检 | 4.3 | 5.6 |
|  | 外观质量 | 全检 | 4.4 | 5.7 |

检验结果的判定

体积密度、尺寸及外形、外观质量的任一检验结果不合格时，判该件产品不合格。

灰分、导热系数、抗压强度、抗拉强度的检验结果不合格时，取双倍数量的试样（包括原不合格试样）进行重复检验，重复检验结果仍不合格时，判该批产品不合格。破坏性的检测项目（破坏性检测项目包括灰分、导热系数、抗压强度、抗弯强度），可采用同质同炉材料代替作检测样品。

标志、包装、运输、贮存及质量证明书

标志

7.1.1  产品上应有产品名称、产品规格等相关标志

7.1.2  产品外包装箱上都应有明显标识，标识应包括以下内容

- 生产厂商名称或商标；

- 产品规格或型号；

- 产品名称及数量；

- 生产批号或生产编号；

- 生产厂商地址。

包装

单晶炉用碳/碳复合板状材料应放入专用木质或足够承载的瓦楞纸包装箱内，箱内四周及上下应用硬泡沫塑料衬垫等缓冲物卡紧，箱内附有产品合格证、质量证明书、装箱清单等。包装箱外标明防雨防潮、轻拿轻放标志。包装方式也可由供需双方协商确定。

运输

单晶炉用碳/碳复合板状材料应包装后运输，且运输工具应安全、牢固、具有防雨防潮设施。装卸时应轻搬轻放，严防碰撞。

贮存

产品应贮存于通风良好、干燥清洁、达到消防要求的库房内。严禁与油类、酸、碱及挥发物质混放。

质量证明书

每批产品应附质量证明书，其上注明：

        - 供方名称、地址；

        - 产品名称和型号；

        - 生产批号；

        - 本标准编号；

        - 质量监督部门印记；

        - 检验员编号；

        - 检验日期。

_________________________________