ICS 29.045

H82

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

200mm硅外延片

200mm silicon epitaxial wafer

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会（SAC/TC203）与全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC203/SC2）共同提出并归口。

本标准起草单位：南京国盛电子有限公司。

本标准主要起草人： 马林宝、骆红、杨帆、金龙。

200mm硅外延片

范围

本标准规定了直径200mm硅外延片的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、质量证明书等。

本标准适用于硅抛光片上的硅外延层（以下简称硅光片外延片），和埋层电路片用硅外延片（以下简称硅埋层外延片）。产品主要用于制作集成电路或半导体器件。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14264   半导体材料术语

GB/T 12964   硅单晶抛光片

GB/T 14139   硅外延片

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 14146   硅外延层载流子浓度测定  汞探针电容－电压法

GB/T 14141  硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定 直排四探针法

GB/T 13389  掺硼掺磷掺砷硅单晶电阻率和掺杂剂浓度换算规程

GB/T 14847  重掺杂衬底上轻掺杂硅外延层厚度的红外反射测量方法

GB/T 6617  硅片电阻率测定   扩展电阻探针法

GB/T 6624  硅抛光片表面质量目检验方法

GB/T 14142  硅外延层晶体完整性检测方法  腐蚀法

GB/T 6618    硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T 6619  硅片弯曲度测试方法

GB/T 6620  硅片翘曲度非接触式测试方法

GB/T 29507   硅片平整度、厚度及总厚度变化测试 自动非接触扫描法

GB/T 24578  硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试法

GB/T 19921  硅抛光片表面颗粒测试方法

术语和定义

GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。

产品分类

产品按导电类型分为N型和P型。N型外延层掺杂元素为磷或掺砷，P型外延层掺杂元素为硼。

产品按晶向分为〈111〉、〈100〉等。

产品按类型分为硅光片外延片、硅埋层外延片。

## 要求

### 硅光片外延片

#### 衬底材料

硅光外延片用的硅单晶衬底电阻率应符合表1的规定，其他各项参数应符合GB/T 12964的规定。

硅单晶衬底的电阻率

| 导电类型 | 掺杂元素 | 电阻率，Ω·cm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 轻掺衬底 | 重掺衬底 |
| N | Sb | ≤20 | ≤0.02 |
|  | As | / | ≤0.005 |
|  | P | / | ≤0.002 |
| P | B | ≤100 | ≤0.02 |

#### 外延层

##### 电阻率及其径向变化

硅光片外延片的外延层电阻率及其径向变化应符合表2的规定。

外延层电阻率允许偏差及径向偏差

| 项目 | 电阻率，Ω·cm | 电阻率允许偏差 | 径向电阻率偏差RV |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 0.01～100 | ±5％ | ±5％ |
| 其中： ……….……（1） 式中： ρMax、ρMin -----分别是指中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上距周边6mm±1mm位置处四点的电阻率测量值的最大值和最小值，或，其他测试方案由供需双方商定。 |

##### 厚度及其径向变化

硅光片外延片的外延层厚度及径向偏差应符合表3的规定。

外延层厚度允许偏差及径向偏差

| 项目 | 厚度，μm | 厚度允许偏差 | 径向厚度偏差TV |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 1～120 | ±5% | ±5% |

径向厚度偏差TV指片内外延层厚度均匀性，其中：

## …………………（2）

## 式中：

## TMax、TMin——分别是指中心点和在平行与垂直于主参考面的两条直径上距周边6mm±1mm位置处四点的厚度测量值的最大值和最小值。或，其他测试方案由供需双方商定。

扩展电阻分布

扩展电阻分布指外延层纵向电阻率分布

过渡区宽度≤总外延厚度×15%

过渡区宽度=过渡区结束时厚度-过渡区开始时厚度

式中：

过渡区结束时厚度指衬底载流子浓度平均值×90%对应的厚度，过渡区开始时厚度指外延平坦区载流子浓度平均值×110%对应的外延厚度。

外延层缺陷

硅光片外延片的缺陷限度应符合表4的规定。

外延层缺陷限度

| 序号 | 缺陷名称 | 缺陷限度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑移线 | ≤5条，总长≤1/2直径 |
| 2 | 点缺陷（≥0.5μm ） | 无 |
| 3 | 凹坑个数 | 无 |
| 4 | 冠状边缘 | 突起应不大于15%外延层厚度 |
| 5 | 划痕 | 无 |
| 6 | 桔皮、波纹、裂纹、鸦爪 | 无 |
| 7 | 雾 | 无 |
| 8 | 崩边 | 无 |
| 9 | 沾污 | 无 |
| 10 | 外延层位错密度 | ≤10个/cm |
| 11 | 外延层层错密度 | ≤10个/cm |

几何参数

硅光片外延片的几何参数应符合表5的规定。

几何参数

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 总厚度变化 TTV，μm | ≦10 |
| 总平整度TIR，μm | ≦5 |
| 弯曲度 Bow，μm | ±55以内 |
| 翘曲度Warp，μm | ±60以内 |
| 局部平整度STIR，μm | ≦2(20×20) |
| PUA（去除边缘3 mm外），% | 100 |

表面金属

硅光片外延片外延层的表面金属应符合表6的规定。

表面金属

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 钠，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 铝，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 钙，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 铁，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 镍，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 铜，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 锌，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 钾，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 镁，atoms/cm2 | ≤5×1010 |
| 铬，atoms/cm2 | ≤5×1010 |

颗粒

颗粒指局部光散射体（微小颗粒沾污）。

硅光片外延片表面颗粒数要求，大于等于0.3μm的颗粒数应不大于20颗，同时大于等于0.2μm的颗粒数应不大于30颗。

边缘

硅光片外延片的边缘应光滑、无破损。

背面质量

## 硅光片外延片的背面应无沾污，无突起物、无划伤、无破损。

硅埋层外延片

衬底材料

硅埋层外延片的衬底电阻率应符合表7的规定，其他各项参数应符合GB/T 12964的规定。

硅单晶衬底的电阻率

| 导电类型 | 掺杂元素 | 电阻率，Ω·cm |
| --- | --- | --- |
| N | Sb | ≤20 |
| P | B | ≤100 |

外延层

硅埋层外延片的外延层应符合5.1.2.1～5.1.2.9的要求。

硅埋层外延片在显微镜下观察，电路片光刻对位图形标识应清晰。

其他

需方对外延片有其他要求时，由供需双方协商并在合同中注明。

试验方法

### 衬底片电阻率及各项参数的检验按GB/T 12964中规定的方法进行。

### 外延层电阻率测试按GB/T 14146或GB/T 14141的规定进行，也可按供需双方商定的办法进行。电阻率和掺杂浓度的换算按GB/T 13389的规定进行。

### 外延层厚度的检验按GB/T 14847的规定进行，或按供需双方商定的办法进行。

### 外延层扩展电阻分布的检验按GB/T 6617的规定进行，或按供需双方商定的办法进行。

### 外延表面缺陷检验按GB/T 6624的规定进行，或按供需双方商定的办法进行。

### 外延层位错、堆垛层错密度检测按GB/T 14142的规定进行

### 外延表面、边缘、背面检验按GB/T 6624的规定进行。

### 外延表面总厚度变化检验按GB/T 6618或 GB/T 29507的规定进行。

### 外延表面弯曲度检验按GB/T 6619的规定进行。

### 外延表面翘曲度检验按GB/T 6620的规定进行。

### 外延表面总平整度、局部平整度检验按照GB/T 6621或 GB/T 29507的规定进行。

### 外延表面金属缺陷按GB/T 24578的规定进行，或用ICP-MS测试。

### 局部光散射体（微小颗粒沾污）按GB/T 19921的规定进行。

检验规则

检验规则

每批产品由供方技术质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

需方可对收到的产品进行检验。若检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

组批

每批硅外延片应成批提交验收，每批应由同一牌号、相同规格的外延片组成，每批硅片不得少于供需双方商定数。

检验项目

每批硅外延片抽检的项目有：导电类型，晶向，电阻率范围，径向电阻率变化，厚度范围，径向厚度变化，目检表面、边缘、背面质量，表面微小颗粒，外延层缺陷、表面金属杂质沾污、总厚度变化、弯曲度、翘曲度、总平整度、局部平整度。

可由供需双方协商的检验项目：扩展电阻分布，或其它客户要求检验项目。

取样

每批硅外延片如属非破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1一般检查水平Ⅱ，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

如属破坏性测量的项目，检测按GB/T 2828.1特殊检查水平S-2，正常检查一次抽样方案进行，或由供需双方协商确定的抽样方案进行。

检验结果的判定

导电类型、晶向检验若有一片不合格，则该批产品为不合格。

其他检验项目的合格质量水平（AQL）应符合表8的规定。

| 序号 | 检验项目 | 合格质量水平 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外延层电阻率、厚度范围 | 1.0 |
| 2 | 外延层径向电阻率、厚度变化 | 1.0 |
| 3 | 外延层层错、位错 | 1.0 |
| 4 | 表面缺陷 | 滑移线 | 1.0 |
|  |  | 点缺陷（≥0.3μm ） | 1.0 |
|  |  | 划痕 | 1.0 |
|  |  | 桔皮、波纹、裂纹、鸦爪 | 1.0 |
|  |  | 雾 | 1.0 |
|  |  | 崩边 | 1.0 |
|  |  | 沾污 | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |
| 5 | 表面平整度 | 总厚度变化 (TTV) | 1.0 |
|  |  | 总平整度(TIR) | 1.0 |
|  |  | 弯曲度/翘曲度Bow/Warpage | 1.0 |
|  |  | 局部平整度STIR | 1.0 |
|  |  | 累计 | 2.5 |

抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，除去不合格品后，合格品可以重新组批。

标志、包装、运输、储存和质量证明书

  - 标志

包装箱外应有“小心轻放”、“防腐防潮”、“易碎”字样或标记，并注明：

需方名称；

产品规格；

产品数量；

供方名称。

包装

硅外延片应在超净室内装入专用的硅片装运盒，盖好盒盖，片盒接口处贴上专用密封胶带外用洁净的塑料袋密封。放置硅外延片的片盒应是专用硅片洁净片盒。

每个抛光片盒应贴有产品标签。标签内容至少应包括：产品名称，规格，片数，批号及日期，片盒再装入一定规格的外包装箱，采取防震、防潮措施。

每盒装片数及包装方式由供需双方协商确定。

运输和贮存

产品在运输过程中应轻装轻卸、勿挤勿压，并有防震措施。

产品应贮存在洁净、干燥的环境中。

质量证明书

每批产品应附产品质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

产品名称和产品规格；

产品批号；

产品数量；

产品晶向；

抛光片生产厂家及主要技术参数；

各项检验结果及检验部门印记；

检验和审核人员的签字；

生产日期。

_________________________________